铲平

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司

本标准主要起草人：

熔炼铌

1   范围

本标准规定了熔炼铌的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于真空电子束炉熔炼法制得的金属铌。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15076（所有部分） 钽铌化学分析方法

3   技术要求

3.1  产品分类

根据产品化学成分的不同，产品划分为NT-1、NT-2、NT-3、NT-4、NT-5五个牌号。

3.2  化学成分

各牌号产品化学成分应符合表1规定。

表1                                 质量分数/%

| 化学成分 | 产品牌号 |
| --- | --- |
|  | NT-1 | NT-2 | NT-3 | NT-4 | NT-5 |
| 杂 质 元 素 ， 不 大 于 | Ta | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
|  | C | 0.001 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 |
|  | O | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
|  | N | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
|  | Fe | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
|  | Ni | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | Cr | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | Mn | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  | Ti | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.03 |
|  | W | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
|  | Mo | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | 0.003 | 0.05 |
|  | Si | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
|  | Zr | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
|  | Cu | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  | Al | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |

3.3  尺寸与重量

熔炼铌是以块状的形式交付，单一尺寸不大于50mm，单块重量≤1Kg，客户如有其它特殊要求，由供需双方协商确定，并在合同中注明。

3.4  外观质量

产品表面不应有氧化和沾污，断面无夹心、无生料。

4   试验方法

4.1  产品化学成分检验按GB/T 15076的规定进行。

4.2  产品尺寸与重量用相应精度的量具检查。

4.3  产品外观质量用目视检查。

5   检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量或尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内向供方提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应有供需双方协商确定。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一规格的产品组成，每批产品重量不超过2000kg。

5.3  检验项目及取样规定

每批产品均应进行化学成分、尺寸与重量、外观质量的检验，产品检验应按炉进行，每炉次产品均应满足同一牌号产品要求，产品的检验项目及取样规定见表2。

表2

| 检验项目 | 取样位置和数量 | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 从熔炼铌的每炉次产品中的任意位置剪切1块宽为30-60mm的熔炼铌，用刨床刨屑取样 。 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸与重量 | 100% | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 100% | 3.4 | 4.3 |

5.4  检验结果判定

5.4.1  化学成分分析检验结果不合格时，则取双倍试样对不合格项目进行重复检验。如仍有一个结果不合格时，则判该批产品为不合格。

5.4.2  尺寸和重量不合格时，则判该块产品不合格。

5.4.3  外观质量不合格时，则判该块产品不合格。

6   标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

在检验合格的产品外包装上应做如下标志（或贴标签）：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 毛重和净重。

6.2  包装、运输和贮存

6.2.1  产品用铁桶包装，每桶净重50±5Kg，需方如有特殊要求，可在订货单中说明。

6.2.2  产品运输时应有遮盖物，防止雨淋、受潮；不得与酸碱性物质混运。

6.2.3  产品应密封贮存于干燥和无腐蚀性气氛之处，以防氧化。

6.3  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b）产品名称、牌号和尺寸；

c) 产品批号、净重和件数；

d）各项分析检验结果及检验部门印记；

e) 本标准编号；

f）出厂日期。

7   订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 尺寸；

c） 牌号；

d） 产品净重；

e） 本标准编号；

f） 其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

熔炼铌

Smelting niobium

（讨论稿）

YS/T ×××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 63