团体标准《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》（预审稿）编制说明

一、工作简况

1 项目背景和立项意义

近年来随着极大规模集成电路产业的发展，高纯硝酸的使用范围越来越广，使用量也越来越大，集成电路产业对硝酸的纯度要求也越来越高。高纯硝酸作为清洗半导体材料的重要原料，其阳离子含量如钠、镁、铝、钾、钙、铬、铁、镍、铜、钴、锌、锡、钛、钒、铅、锂、锰等会对半导体材料的品质造成严重的影响。目前国内生产硝酸的厂家很多，且产能也在不断的扩大，但每个厂家对硝酸的技术指标规定不统一，执行标准也不一致，已不能满足极大规模集成电路产业发展的需求，因此，急需建立一个适用于集成电路产业用高纯硝酸杂质元素检测的技术标准和检测方法标准，促使国内企业提高高纯硝酸的产品质量，统一高纯硝酸的技术规格和检测标准，为高纯硝酸的生产、销售、采购及使用提供参考依据，对促进我国极大规模集成电路产业发展具有重要的意义。

目前国外先进标准有目前国外先进标准有SEMI C35-0708《Specifications and Guideline for Nitric Acid》，国内标准有GB/T 337.1-2014《工业硝酸 浓硝酸》、GB/T 337.2-2014《工业硝酸 稀硝酸》、GB/T 626-2006《化学试剂 硝酸》，这些标准中规定的技术规格较低，已不能满足国内极大规模集成电路产业发展的需求。

2 任务来源

根据中国有色金属工业协会《关于下达2019年第一批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2019]17号）的要求，《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》由青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司牵头负责起草，计划编号：2019-009-T/CNIA，要求于2020年完成。

3 标准项目编制单位简况

青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司为青海黄河上游水电开发有限责任公司的内部核算单位，负责电子级多晶硅项目的生产运营、市场销售及技术研发管理，目前公司已建成年产2500吨电子级多晶硅的改良西门子法工艺生产线。

我公司实验室为CNAS认可实验室，实验室总建筑面积1543平方米，实验室由公共服务区和10个功能实验室组成，实验室严格按照SEMI标准设计，按照ISO 4、ISO 5、ISO 8级标准建设了10个洁净检测室。具有多种先进的测试手段和检测能力，积累了丰富的生产和研究经验。设备力量雄厚，测试经验丰富，2018年11月被授予“青海省新能源材料与技术重点实验室”。多年来我们承担了工信部关于《多晶硅行业准入测评》过程中几十家企业的硅材料产品样本的检测工作，工信部“十一五”电子信息产业发展基金《多晶硅生产副产物循环利用技术研发及产业化》项目的研发工作，国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02专项）电子级多晶硅材料研发项目，是目前国内唯一一家实现电子级多晶硅国产化销售且产品应用于集成电路行业的多晶硅企业。

分公司先后参加了多项国家标准、行业标准和协会标准的编制工作，具备了本标准编制及相关实验条件和分析能力。

4 主要工作过程

接到行业标准制定计划任务后，在全国有色金属标准化技术委员会的组织下，青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司成立了协会标准《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》编制组，确定了编制组成员的任务分工和实验计划。编制组开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量高纯硝酸中痕量杂质元素含量的实验工作，结合实际情况和具体的实验结果，对拟定制定标准所涉及的内容、范围、适用性、可操作性、科学性等内容进行了认真研讨、论证和改进。通过试验，初步确立了方法标准的技术要素、仪器参数和性能指标等。

自2019年1月编制组组织分析技术人员开展了大量的高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定实验研究工作，对标准文本做了多次修改，2019年6月编制完成《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》讨论稿。经2019年7月西宁会议讨论，结合与会专家提出的修改意见及编制组的调研及大量实验形成《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》预审稿。

二  标准编制原则和确定标准主要内容

1 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法原理，确定了所用试剂、采样要求、分析操作步骤、数据处理、以及分析方法评价（RSD）等技术内容。

2 标准主要内容说明

2.1标准题目的确定

本标准的题目完全能够高度概括标准主旨和中心，能够反映出硝酸中痕量杂质元素的测定分析方法标准的作用。

2.2范围

本标准规定了电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素（铝、锑、砷、钡、硼、镉、钙、铬、铜、铁、铅、锂、镁、锰、镍、钾、钠、锡、钛、钒、锌）的电感耦合等离子体质谱仪测定方法。

本标准测定电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的范围为*****。

2.3方法提要

2.3.1 标准工作曲线法：取一定量的电子级硝酸样品至清洗干净的容器内，加入超纯水定容至一定的体积，通过在电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）上采用标准工作曲线法测定电子级硝酸杂质元素含量。

- 2.3.2 试样通过进样系统被送进高温等离子体源中，被蒸发、离解、原子化和电离，绝大部分金属离子成为单价离子，这些离子通过双锥接口进入离子透镜，在电场作用下聚焦成离子束并进入四级杆离子分离系统。根据质荷比不同一次分开，最后由检测器检测，产生的信号经放大后通过信号测定系统检出。

2.4 试剂

- 2.4.1多元素混合标准溶液

- 多元素混合标准溶液浓度为10μg/mL，稀释至100μg/L待用。

- 2.4.2高纯硝酸

- 硝酸含量55%~70%，各杂质元素浓度小于10 ng/mL。

- 2.4.3气体

- 高纯氩气、高纯氦气，纯度不低于99.999%。

- 2.4.4 纯水

- 符合GB/T 11446.1规定的EW-I级电子级纯水。

- 2.4.5 10%(V/V)硝酸

- 取50mL高纯硝酸（4.2）到洗净的500mL PFA材质的细口瓶中，用纯水（4.4）稀释到500mL，冷却至室温，混匀。

2.5 仪器、设备

- 2.5.1 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）：配有铂锥。

- 2.5.2移液枪：10μL~100μL和100μL~1000μL。

- 2.5.3容量瓶：容积为100mL，材质为四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物（PFA）。

- 2.5.4分析天平：感量为0.0001g。

2.6 分析步骤

- 2.6.1硝酸样品制备

- 称取10g硝酸样品至洗净的100mL PFA材质的容量瓶中，用纯水（4.4）稀释至刻度，待测。

- 2.6.2工作曲线标液的制备

- 在6个洗净的100mL PFA材质的容量瓶中加入0mL、1mL、3mL、5mL、10mL、20mL的标液（4.1），用硝酸（4.5）定容至刻度，摇匀，余下的硝酸作为曲线的零点，配置成0μg/L、1μg/L、3μg/L、5μg/L、10μg/L、20μg/L的标准工作曲线用标准溶液。

- 注：测定过程中，工作曲线浓度范围可根据各仪器的状况及所测样品的等级不同酌情改变。

- 2.6.3测定

按电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）操作规程打开仪器，待仪器稳定后，将工作曲线标准溶液和待测试样溶液依次进样测定，以杂质元素浓度为横坐标，对应的响应值为纵坐标绘制工作曲线。根据所测试样溶液响应值，从工作曲线上查得各杂质元素的浓度。同时以超纯水为空白做空白试验。

- 2.6.4结果计算

- 杂质元素含量的质量分数以ω计，数值以ng/g表示，按公式（1）计算：

- W=（C−C0）×100m..........................（1）

- 式中：

- Cx——从工作曲线查得的试验溶液中各杂质元素浓度，单位为微克每千克（μg/L）；

- ——从工作曲线查得的空白试验溶液中各杂质元素浓度，单位为微克每千克（μg/L）

ｍ——所移取试料质量，单位为克（g）。

2.7 方法的精密度验证

2.7.1重复性限

2.7.2再现性限

2.8 试验报告

- 试验报告应包含以下内容：

- a)送样单位和送样日期；

- b)样品名称、规格和编号；

- c)样品状态；

- c)仪器型号；

- e)测试环境；

- f)测试结果；

- g)操作者、审核人员、测试日期、测试单位；

- h)本标准编号及名称；

- i)其他。

三、标准水平分析

通过文献检索，网上查询，国内还没有专门针对用于集成电路产业用《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》标准。

四  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于高纯硝酸中痕量杂质元素含量的化学分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。本标准属于首次制定标准。

五  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六、标准作为强制性标准或推荐性标的建议及其理由

标准为高纯硝酸中痕量杂质元素含量测定的化学分析方法标准，适用于硝酸中痕量杂质元素含量分析的一般性通用要求，建议本标准作为推荐性协会标准发布实施

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

本标准为集成电路产业用高纯硝酸杂质元素检测化学分析方法标准之一，为使标准能更好地发挥作用，提高生产高纯硝酸企业的产品质量水平。建议针对标准《电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法》制定切实可行的贯彻措施，使各相关单位的质检部门充分掌握标准中所规定的检测方法，让标准在高纯硝酸的生产和应用过程中得以广泛推广。同时，对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的问题，不断修改完善，提升标准水平，提高标准的科学性、合理性、协调性和可操作性。

八、代替或废止现行有关标准的建议

电子级多晶硅生产中，高纯硝酸做为一项重要的材料，其产品质量对电子级多晶硅的品质有重要的影响。该标准的制定，有利于生产单位对质量的管控，对保证行业内电子级多晶硅产品质量具有重要的作用。本标准的发布和实施能有效的规范电子级多晶硅生产和使用单位对高纯硝酸中杂质含量的检测需求，这对于提高我国电子级多晶硅的产品质量有深远的意义。

标准编制组

2020年07月20日