ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNIA XXXX—XXXX

电子工业用高纯硫酸

Hight purity Sulfuric acid for electronic industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2020-08

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本标准负责起草单位：苏州汉谱埃文材料科技有限公司，江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司。

本标准主要起草人：xxxxx。

本标准系首次发布。

电子工业用高纯硫酸

范围

本标准规定了电子行业用高纯硫酸的分级、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和储存及安全。

本标准适用于电子工业用高纯硫酸。该产品主要应用于集成电路用硅片、芯片的清洗、蚀刻，印刷电路板腐蚀、电镀等。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 625 化学试剂 硫酸

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定

SJ/T 11637 电子化学品 电感耦合等离子体质谱法通则

SJ/T 11638 电子化学品中颗粒的测试方法

要求

性状

无色透明液体。

技术要求

电子工业用高纯硫酸应符合表1技术要求的规定。

表1 技术要求

| 规格 名称 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主含量(H2SO4) w/ % | 95.0～98.0 | 95.0～98.0 | 95.0～98.0 | 95.0～98.0 |
| 色度 黑曾单位 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 氯化物（Cl-）/(μg/kg) ≤ | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 硝酸根（NO3-）/(μg/kg) ≤ | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 磷酸根（PO43-）/(μg/kg) ≤ | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 灼烧残渣（以硫酸盐计），w/(μg/kg) ≤ | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 还原高锰酸钾物质（以SO2计）/(μg/kg) ≤ | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 铵盐（NH4+）/(μg/kg) ≤ | 1000 | 1000 | 500 | 200 |
| 铝（Al）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 锑（Sb）/(μg/kg) ≤ | — | 5 | 1 | 0.1 |
| 砷（As）/(μg/kg) ≤ | — | 10 | 1 | 0.1 |
| 钡（Ba）/(μg/kg) ≤ | — | 10 | 1 | 0.1 |
| 铍（Be）/(μg/kg) ≤ | 20 | 20 | 1 | 0.1 |
| 铋（Bi）/(μg/kg) ≤ | 20 | 20 | 1 | 0.1 |
| 硼（B）/(μg/kg) ≤ | 20 | 20 | 1 | 0.1 |
| 镉（Cd）/(μg/kg) ≤ | — | 10 | 1 | 0.1 |
| 钙（Ca）/(μg/kg) ≤ | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铬（Cr）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 钴（Co）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铜（Cu）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 镓（Ga）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 锗（Ge）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 金（Au）/(μg/kg) ≤ | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铟（In）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铁（Fe）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铅（Pb）/(μg/kg) ≤ | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 锂（Li）/(μg/kg) ≤ | — | 10 | 1 | 0.1 |
| 镁（Mg）/(μg/kg) ≤ | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 锰（Mn）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 钼（Mo）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 镍（Ni）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铌（Nb）/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铂（Pt）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 钾（K）/(μg/kg) ≤ | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 硅（Si）/(μg/kg) ≤ | 300 | 20 | 10 | 1 |
| 银（Ag）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 钠（Na）/(μg/kg) ≤ | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 锶（Sr）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 钽（Ta）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 铊（Tl）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 锡（Sn）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 钛（Ti）/(μg/kg) ≤ | 300 | 10 | 1 | 0.1 |
| 钒（V）/(μg/kg) ≤ | — | 10 | 1 | 0.1 |
| 锌（Zn）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 锆（Zr）/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 |
| 颗粒（个/mL） | ≥0.2μm ≤ | — | — | 30 | 30 |
|  | ≥0.3μm ≤ | — | — | 30 | 30 |
|  | ≥0.5μm ≤ | — | 25 | 20 | 20 |
|  | ≥1.0μm ≤ | 25 | — | 10 | 10 |

试验方法

警告：本试验方法中所使用的部分试剂和样品具有腐蚀性，操作者应小心谨慎，避免与皮肤接触，如少量接触到皮肤上应立即用大量水冲洗。如量大，先用毛巾擦拭，再用大量碱性水冲洗，严重者应立即就医。

色度检验

按GB/T 625的规定进行。

主含量测定

按GB/T 625的规定进行。

氯化物（Cl）含量测定

参见附录A。

硝酸根含量测定

参见附录B。

磷酸根含量测定

参见附录C。

### 灼烧残渣测定

按GB/T 625的规定进行。

### 还原高锰酸钾物质测定

按GB/T 625的规定进行。

### 铵盐测定

按GB/T 625的规定进行.

痕量杂质元素含量测定

按SJ/T 11637的规定在ISO Class4洁净实验室中进行。

颗粒含量测定

按SJ/T 11638的规定在ISO Class4洁净实验室中进行。

检验规则

### 检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准或订货单(合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

### 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一条产品生产线、同一原料、同一工艺生产的产品组成。槽罐灌装时，每槽罐为一批。

### 检验项目

每批产品应对表1中全部项目进行检验。

### 取样

按照GB/T 6678和GB/T 6680的规定进行采样。在洁净环境中使用专用的塑料采样器进行采样，将采样器插至包装容器的中部和底部提取样品，所取样品不应小于200mL，混合均匀，装入两个洁净、干燥的塑料瓶中，密封保存。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名，产品名称、批号、等级、采样日期和采样者姓名。一瓶用于检验，另一瓶保存备查，保留时间由生产厂家根据实际需要确定。

### 检验结果的判定

检验结果按GB/T 8170规定的俢约值比较法判定检验结果是否符合本标准。若检验结果中有指标不符合本标准要求时，应从同一批产品中加倍采样，重复检验该项目，如复检结果有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

### 标志

电子级工业用高纯硫酸包装物上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期，本标准编号以及GB 190规定的“腐蚀性物质”标志和GB/T 191-2008规定的“向上”标志、“怕晒”标志，并注明：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

### 包装

Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级电子工业用高纯硫酸采用高密度聚乙烯（HDPE）或其他不会对产品造成二次污染的耐酸树脂容器进行包装，容器桶和密封盖应具有抗腐蚀性。容器应以原生塑料为制造原料，容器口应为小开口。IV级电子工业用高纯硫酸应用高纯洁净PFA材质的塑料瓶包装，容器口应为小开口。

### 运输

电子工业用高纯硫酸的运输过程中应有遮盖物、防止日晒、雨淋。严禁与易燃和可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

### 贮存

电子工业用高纯硫酸应贮存于通风良好的库房里，防止日晒，雨淋。应与易燃物和可燃物、还原剂、碱类、金属粉末分开存放，切记混贮。贮存区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

### 质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上写明：

a）供方名称；

b) 产品名称及规格、牌号；

c）产品批号；

d）产品净重及数量；

e）分析检验结果和检验部门的印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包含下列内容：

a)产品名称；

b)产品规格及要求；

c)数量；

d)本标准编号；

e)供需双方协商确定的其他要求。

安全

硫酸是强酸，具有强腐蚀性、灼伤性，操作时应穿戴防护眼镜、手套和防护服，工作现场用配备应急水源。

严格遵守国家有关消防、危险品的安全条例。

硫酸应避免与有机物、金属粉末等接触。当用槽车（船）运输时，禁止在容器附近动用明火或吸烟。

本标准使用的除硫酸外的部分试剂具有毒性或腐蚀性，部分操作具有危险性。本标准未揭示所有可能的安全问题，使用者应严格按照有关规定正确使用，并有责任采取适当的安全和健康措施。

附录A

(规范性附录)

氯化物的含量检测方法

A.1  范围

本方法适用于电子工业用硫酸中氯化物含量的测试。本方法仅限于结合标准指标给出符合性判定，不能提供准确的数值。

A.2  试剂

A.2.1 无氯硫酸：将硫酸置入烧杯中，缓慢加热至轻微发烟，持续30分钟以上，冷却至室温。转入玻璃瓶中，盖紧，备用。

A.2.2 氯离子标准溶液（5μg/mL）：取适当浓度的Cl标准储备液（CRM），逐级稀释至5μg/mL。

A.2.3 硝酸银溶液：50g/L。

A.3  检测步骤

A.3.1 标准样品的制备（50μg/kg）：

称取48g水置入烧杯中，缓慢加入加入50g无氯硫酸，冷却至室温。加入1mL氯离子标准溶液（A.2.2）添加1mL硝酸/硝酸银溶液（A.2.3），混匀备用。

A.3.2 标准样品的制备（100μg/kg）：

称取47g水置入烧杯中，缓慢加入加入50g无氯硫酸，冷却至室温。加入2mL氯离子标准溶液（A.2.2）。添加1mL硝酸/硝酸银溶液（A.2.3），混匀备用。

A.3.3 待测样品的制备：

称取47g水置入烧杯中，缓慢加入加入50g无氯硫酸，冷却至室温。加入1mL硝酸/硝酸银溶液（A.2.3），混匀备用。静置10分钟。

A.3.4 样品检测：使用浊度计对待测样品和相应的标准样品进行测试。

A.4  结果评价

将待测样品与相应标准样品的浊度测试结果进行对比，待测样品的浊度应不大于标准样品。

附录B

(规范性附录)

硝酸根的含量检测方法

B.1  范围

本方法适用于电子工业用硫酸中硝酸根含量的测试。本方法仅限于结合标准指标给出符合性判定，不能提供准确的数值。

B.2  试剂

B.2.1 不含硝酸根的硫酸：将硫酸置于通风橱内加热，冒强烈的硫酸蒸气，冷却。重复处理一次。

B.2.2 硫酸马钱子碱（番木鳖碱硫酸）试剂溶液：0.2g/L；

B.2.3 硝酸根标准溶液（0.01mg/mL）：取适当浓度的硝酸根标准储备液（CRM），逐级稀释至0.01mg/mL

B.3  检测步骤

B.3.1 标准样品的制备（100μg/kg）：

移取0.5mL硝酸根标准溶液（B.2.3），小心地加入50g的不含硝酸根的硫酸（B.2.1），用硫酸马钱子碱试剂溶液稀释至50mL，混匀备用。

B.3.2 标准样品的制备（200μg/kg）：

移取1.0mL硝酸根标准溶液（B.2.3），小心地加入50g的不含硝酸根的硫酸（B.2.1），用硫酸马钱子碱试剂溶液稀释至50mL，混匀备用。

B.3.3 待测样品的制备：

往1.0mL水中，小心地加入27mL（50克）的待测样品，用硫酸马钱子碱试剂溶液稀释至50mL，混匀。

B.3.4 样品检测：

将空白溶液（B.2.2）、标准样品溶液（B.3.1、B.3.2）、待测样品溶液（B.3.3）在沸水浴中加热10分钟。在冰浴中迅速冷却至室温。设置吸光度波长为410nm，使用1cm的比色管，用处理后的空白溶液进行校零后，分别测定标准样品溶液和样品溶液的吸光度。

B.4  结果评价

将待测样品与相应标准样品的吸光度进行对比，待测样品的吸光度应不大于对应的标准样品的吸光度。

附录C

(规范性附录)

磷酸盐的含量检测方法

C.1  范围

本方法适用于电子工业用硫酸中磷酸盐含量的测试。本方法仅限于结合标准指标给出符合性判定，不能提供准确的数值。

C.2  试剂

C.2.1 磷酸根标准溶液（10μg/mL）：取适当浓度的磷酸根基准试剂或标准储备液（CRM），逐级稀释至10μg/mL；

C.2.2 硫酸：0.5mol/L；

C.2.3 钼酸铵试剂溶液：26g/L；

C.2.4 对甲氨基苯酚硫酸试剂溶液：10g/L。

C.3  检测步骤

C.3.1 标准样品的制备（100μg/kg）：

在通风橱内，取0.2mL磷酸根标准溶液（C.2.1）在铂皿中蒸发至干。加入25mL 硫酸（C.2.2）溶解残留物。加入1mL钼酸铵试剂溶液（C.2.3）和1mL对甲氨基苯酚硫酸试剂溶液（C.2.4）。在室温下静置2小时，备用。

C.3.2 标准样品的制备（500μg/kg）：

在通风橱内，取1.0mL磷酸根标准溶液（C.2.1）在铂皿中蒸发至干。加入25mL 硫酸（C.2.2）溶解残留物。加入1mL钼酸铵试剂溶液（C.2.3）和1mL对甲氨基苯酚硫酸试剂溶液（C.2.4）。在室温下静置2小时，备用。

C.3.3 待测样品的制备：

在通风橱内，将20g待测样品放置在铂皿中蒸发至干。加入25mL 硫酸（C.2.2）溶解残留物。加入1mL钼酸铵试剂溶液（C.2.3）和1mL对甲氨基苯酚硫酸试剂溶液（C.2.4）。在室温下静置2小时。

C.4  结果评价

将待测样品与相应标准样品的样品颜色进行对比，待测样品的颜色深度应不大于标准样品。

_________________________________

# Text boxes

发布