XB

ICS.77.120.99

H 65

中华人民共和国稀土行业标准

标准

XB/Txxxx-202x

硫化铈

Cerium sulfide

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：包头市宏博特科技有限责任公司、包头稀土研究院、有色金属技术经济研究院、上海田锐贸易有限公司、赣州有色冶金研究所、江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、广东省稀有金属研究所、厦门稀土材料研究所、亿利生态科技有限责任公司。

本标准主要起草人：刘建钢、刘威、张成、高兰、张晓凡、樊灏、崔建国、陈禹夫、何晓峰、张积锴、刘道斌、刘建刚、倪海勇、丁建红、宋立军、魏丽。

- 硫化铈

  - 范围

本标准规定了硫化铈的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以铈的氧化物、碳酸盐及其他化合物为原料，经化学方法制得的硫化铈，供塑料、涂料、搪瓷、玻璃、橡胶、油墨、建筑等行业的颜料使用。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1717  颜料水悬浮液pH值的测定

GB/T 1864  颜料和体质颜料通用试验方法  颜料颜色的比较

GB/T 5211.3   颜料在105℃挥发物的测定

GB/T 5211.15  颜料和体质颜料通用试验方法  第15部分：吸油量的测定

GB/T 5211.19  着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定  目视比较法

GB/T 5211.20  在本色体系中白色、黑色和着色颜料颜色的比较 色度法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.5  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定

GB/T 12690.19 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分：砷、汞量的测定

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 16484.8  氯化稀土 碳酸轻稀土化学分析方法 第8部分：氧化钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.2 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 20170.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物粒度分布的测定

HG/T 3852  颜料筛余物测定法

HG/T 3853  颜料干粉耐热性测定法

  - 技术要求

    - 产品分类

3.1.1 产品按化学成分分为 Ce2S3-3N5-Na、Ce2S3-3N5-Li、Ce2S3-3N5，牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.1.2 产品按颜料牌号对应表述为PR-001、PR-002、PR-003，牌号示例如下：

PR       001

表示该牌号下产品序列号

表示该产品名称（Pigment red）

    - 化学成分与理化性能

产品的化学成分应符合表1的规定。产品的理化性能应符合表2的规定，如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

- 产品化学成分

| 产品牌号 |  |  | Ce2S3-3N5-Na | Ce2S3-3N5-Li | Ce2S3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PR-001 | PR-002 | PR-003 |
| 化学成分 （质量分数）/% | 主 成 分 | REO，不小于 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | CeO2/REO | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
|  |  | S，不小于 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Na2O/REO | 3.2±0.4 | / | / |
|  |  | Li2O/REO | / | 0.80±0.20 | / |
|  | 杂质含量不大于 | Cd，大不于 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | Pb，不大于 |  |  |  |
|  |  | Hg，不大于 |  |  |  |
|  |  | Cr，不大于 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

- 产品理化性能

| 产品牌号 |  | Ce2S3-3N5-Na | Ce2S3-3N5-Li | Ce2S3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PR-001 | PR-002 | PR-003 |
| 物理性能 | 颜色 | 橙红色 | 红色 | 栗色 |
|  | 筛余物，325目/% | ＜0.3 |  |  |
|  | 中心粒径(D[V,50])/μm | ＜3 |  |  |
|  | 吸油量/（g/100g） | 35-50 |  |  |
|  | pH值（水悬浮液） | 7～8 |  |  |
|  | 挥发物（105℃）/% | ＜0.3 |  |  |
|  | 耐热性/℃ | ≥280 |  |  |
|  | 相对着色力/% | 95-120 |  |  |
|  | 相对总色差△E | ≤3 |  |  |

- 3.3 外观质量

- 3.3.1 产品为有颜色干燥粉末。

3.3.2 产品应洁净无目视可见夹杂物。

- 4 试验方法

- 4.1 化学成分

4.1.1

稀土总量的分析方法按照GB/T 14635的规定进行。

    - 氧化铈相对纯度的分析方法按照GB/T 18115.2的规定进行。

    - 硫含量的分析方法按照本标准中附录 A 的规定进行。

    - 铅、铬、镉含量的分析方法按照 GB/T 12690.5 中的规定进行。

    - 汞含量的分析方法按照 GB/T 12690.19 中的规定进行。

    - 氧化钠含量的分析方法参照GB/T 16484.8中的规定进行（称样量为0.15g（精确至0.0001g），测定介质为盐酸介质）。

    - 氧化锂含量的分析方法按照附录B的规定进行。

  - 理化性能

- 4.2.1 颜色的测定采用目视法或仪器法，目视法按照 GB/T 1864 的规定进行，仪器法按照 GB/T 5211.20 的规定进行，以GB/T 5211.20为仲裁方法；如需方有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

    - 筛余物的测定按照HG/T 3852 的规定进行。

    - 中心粒径(D[V,50])的测定按照GB/T 20170.1的规定进行。

    - 吸油量的测定按照GB/T 5211.15的规定进行。

    - 水悬浮液pH值的测定按照GB/T 1717的规定进行。

    - 挥发物的测定按照GB/T 5211.3的规定进行。

    - 耐热性的测定按照HG/T 3853的规定进行。

    - 相对着色力的测定参照 GB/T 5211.19 的规定进行。如需方有特殊要求，可由供需双方商定其他测试方法。

      - 4.2.9  总色差的测定参照 GB/T 5211.20 中的规定进行。

      - △E=（△L）2+（△a）2+（△b）2

  - 外观质量

- 自然散色光下，目视检查。

  - 数值修约

- 按照GB/T 8170的规定进行。

- 检验规则

  - 检查与验收

- 5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

- 5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的有资质的机构进行，并双方约定取样

- 。

  - 组批

- 产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

- 每批产品应进行外观质量、化学成分及理化性能检测。

  - 取样与制样

- 产品的取样数量按表2规定进行。每袋取样量不少于 10g。将取得的试样经充分混匀后，以四分法缩分至试样的所需量，装入清洁干燥的塑料样品袋中封口，待测。

- 表3  产品取样数量

| 每批件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

- 5.5  检验结果判断

5.5.1　化学成分、理化性能分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样，对不合格项目进行重复试验；如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2　外观质量检验结果与本标准规定不符合时，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输与贮存及质量证明书

- 6.1  标志

每箱（桶、袋）外注明：

a)供方名称；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)净重、毛重；

e)出厂日期及“防潮”标志或字样。

- 6.2  包装

产品装于双层塑料袋中密封，每袋净重分别为10kg、25kg；外包装为塑料桶、纸箱或铁桶。如需方有特殊要求，由供需双方协商确定。

- 6.3  运输与贮存

产品应于通风、干燥、避光、清洁处保存，不得露天堆放；运输装卸时要求轻装轻卸，防止碰撞和破裂，严防雨淋受潮；严禁与酸、碱物品接触。

- 6.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明以下内容：

a)供方名称；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)各项分析检验结果及供方质量检验部门印记；

e)本标准编号；

f)出厂日期。

附录A

（资料性附录）
硫化稀土化学分析方法

硫量的测定

间接碘量法

- A.1 范围

本附录规定了硫化铈中硫含量的测定方法。

本附录适用于硫化铈中硫含量的测定。测定范围（质量分数）： 5.00% ～ 40.00% 。

- A.2 原理

试样与盐酸反应生成的硫化氢与过量的碘标准滴定溶液反应，用硫代硫酸钠标准溶液滴定剩余碘量，从而间接计算出稀土硫化物中硫含量。

- A.3 试剂

- A.3.1 碳酸钠，分析纯。

- A.3.2 基准重铬酸钾。

- A.3.3 碘化钾，分析纯。

- A.3.4 碘，分析纯。

- A.3.5 硫酸（1+4）。

- A.3.6 盐酸（1+1）。

- A.3.7 淀粉（10 g/L ),取 1 g 淀粉用 10 mL 冷水调匀，搅拌加入 90 mL 煮沸过的纯水，继续煮沸 5 min,冷却备用。

- A.3.8 硫代硫酸钠标准滴定溶液

A.3.8.1 配制:称取 26 g 硫代硫酸钠，溶于 1000 mL水中，加入 0.2 g 碳酸钠(A.3.1)，缓慢煮沸 10 min，冷却。将配置好的溶液置于棕色瓶中，放置两周，再用基准物标定。

A.3.8.2 标定:称取 0.15 g 于140℃～150℃烘至质量恒定的基准重铬酸钾(A.3.2)(精确至 0.000 1 g)，置于碘量瓶中，溶于 25 mL 水中，加 2 g 碘化钾(A.3.3)及 20 mL 硫酸(A.3.5)，摇匀，于暗处放置 10 min。加 150 mL 水，用配制好的硫代硫酸钠标准滴定溶液（A.3.8.1）滴定。近终点时加 3 mL 淀粉溶液(A.3.7)，再滴定至溶液由蓝色变为亮绿色为终点。平行标定3份，所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8.1)体积的极差值不应超过 0.10 mL，取其平均值。同时作空白试验。

A.3.8.3 硫代硫酸钠标准滴定溶液物质的量浓度按公式(A.1)计算：

w(Li)=(ρ−ρ0)VV2×10−6mV1100   …………………………（A.1）

式中：

w(Li)=(ρ−ρ0)VV2×10−6mV1100—硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——重铬酸钾的质量，单位为克（g）；

V——硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白试验硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）；

49.03——以（1/6K2Cr2O7)为基本单元的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

- A.3.9 碘标准溶液

A.3.9.1 配制：称取 35 g 碘化钾(A.3.3)，加 100 mL 水溶解，再加 13 g 碘(A.3.5)溶解后用水稀释至 1 000 mL ，摇匀，保存于棕色具塞瓶中。

A.3.9.2 标定：用滴定管准确量取 10 mL 碘标准溶液(A.3.9)置于已装有 150 mL 水的碘量瓶中，后用硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8)滴定，滴至淡黄色后加 3 mL 淀粉溶液(A.3.7)，继续滴定至蓝色消失为终点。平行标定３份，所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8)体积的极差值不应超过 0.10 mL，取其平均值。

A.3.9.3 碘标准溶液物质的量浓度按公式(A.2)计算：

w(Li)=(ρ−ρ0)VV2×10−6mV1100  …………………………………………（A.2）

式中：

c1——碘标准溶液物质的量浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V——硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- A.4 分析步骤

- A.4.1 试料

- 称取 0.3 g 试样(精确至 0.0001 g)。

- A.4.2 测定次数

- 称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

- A.4.3 空白试验

- 随同试料进行空白试验。

- A.4.4 测定

称取试料(A.4.1)于 300 mL 碘量瓶中，用滴定管准确滴加 35.00 mL 碘标准滴定溶液(A.3.9)，缓慢滴加 10 mL 盐酸(A.3.6)（边滴加边摇动碘量瓶），盖上瓶塞，剧烈摇动 2 min，用硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8)滴定至淡黄色后，加 5 mL 淀粉溶液(A.3.7)，继续滴定至蓝色消失，即为终点。

- A.4.5 分析结果的计算与表述

按公式(A.3)计算样品中硫的质量分数：

…………………………（A.3）

式中：

w s——样品中硫的质量分数；

c1——碘标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——加入碘标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

16.03——以（1/2S）为基本单元之摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

M——样品的质量，单位为克（g）。

- A.4.6 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.1中所列允许差。

表A.1允许差

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| S | 5.00～20.00 | 0.40 |
|  | ＞20.00～40.00 | 0.50 |

- A.5 质量保证与控制

分析时用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录B

（资料性附录）

硫化稀土化学分析方法

锂量的测定

火焰原子吸收光谱法

- B.1 范围

本附录规定了硫化铈中氧化锂含量的测定方法。

本附录适用于硫化铈中氧化锂含量的测定。测定范围：0.20%～1.50%。

- B.2 原理

试样经盐酸或硝酸溶解。在稀盐酸介质中，用空气-乙炔火焰，采用标准曲线法于原子吸收光谱仪波长670nm处测量锂的吸光度，计算试料中锂量。

- B.3 试剂

B.3.1 过氧化氢（30%）。

B.3.2 盐酸（1+1），优级纯。

B.3.3 锂标准贮存溶液：称取0.5324 g于105 ℃ ～ 110 ℃干燥至恒重的碳酸锂（优级纯，置于干燥器中，冷却至室温）于300mL烧杯中，加20mL水，加5mL盐酸（B.3.2）溶解,移入 100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL 含 1mg锂。

B.3.4 锂标准溶液：移取5.00 mL锂标准贮存溶液（B.3.3）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含50μg 锂。

B.3.5 锂标准溶液：移取5.00mL 锂标准溶液（B.3.4）于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含 5μg锂。

- B.4 仪器

原子吸收光谱仪，附锂空心阴极灯。

在仪器最佳条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差不超过平均吸光度1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是零标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高溶液平均吸光度的0.5%.

——标准曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

- B.5 试样

硫化铈试样开封后立即称量。

- B.6 分析步骤

B.6.1 试料

按表1称取试样（B.5），精确至0.0001g。

表B.1 称样量及分取体积

| 氧化锂含量范围（质量分数）/% | - 称样量/g | - 定容体积/mL | - 分取体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.20～0.80 | - 0.15 | - 250 | - 5 |
| - >0.80～1.50 | - 0.10 | - 250 | - 5 |

- B.6.2 测定次数

- 称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

- B.6.3 空白实验

随同试料做空白试验。

- B.6.4 测定

B.6.4.1 试料的溶解

将试料（B.6.1）置于100mL烧杯中，加入 5mL盐酸（B.3.2），1mL过氧化氢（B.3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温。按表B.1将溶液定容至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。分取5.0mL移入50mL容量瓶中待测.

- B 6.4.2 标准曲线的绘制

于一组50mL容量瓶中，分别加入0mL、1.00mL、3.00mL、5.00 mL、7.00mL锂标准溶液（B.3.5），补加2mL盐酸（B.3.2），用水稀释至刻度，混匀。

- B 6.4.3 测定

使用空气-乙炔火焰，在原子吸收光谱仪波长670 nm 处，以水调零，测量标准曲线（B.6.4.2）的吸光度，以锂浓度值为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准曲线。曲线绘制后在仪器工作条件下对试样溶液（B.6.4.1）及与空白溶液进行测定。

- B.7  分析结果的计算与表述

按式（B.1）计锂的质量分数（%）：

w(Li)=(ρ−ρ0)VV2×10−6mV1100  ........... .............................. （B.1）

式中：

ρ——从标准曲线上查得的被测试液中锂的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——从标准曲线上查得的空白试液中锂的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——被测试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

- B.8 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表B.2允许差

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Li | 0.20～0.80 | 0.05 |
|  | ＞0.80～1.50 | 0.08 |

- B.9 质量保证和控制

分析时用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。