ICS 77.120.99

H 65

XB

ICS 77.120.99

中华人民共和国稀土行业标准

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—202X

氟  化  镨

Praseodymium fluoride

（预审稿）

XB/T XXXX—202X

中华人民共和国工业和信息化部

发布

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、XXXX

本标准主要起草人：XXX

- 氟  化  镨

- 范围

本标准规定了氟化镨的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存及质量证明书。

本标准适用于化学法制得的氟化镨，主要用作制备金属镨的原料，也供作电弧碳棒添加剂、有机玻璃镀膜和光学镀膜材料等用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.3  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

XB/T 615  氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 水蒸气蒸馏-EDTA滴定法

- 技术要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为PrF3-4N、PrF3-3N、PrF3-2N三个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

- 3.2  化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

| 产品牌号 |  |  |  | PrF3-4N | PrF3-3N | PrF3-2N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，（质量分数）/% | REO |  |  | 86±1.5 | 86±1.5 | 86±1.5 |
|  | Pr6O11/REO，不小于 |  |  | 99.99 | 99.9 | 99 |
|  | L.O.I.，不大于 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | F |  |  | 29±1 | 29±1 | 29±1 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质 | La2O3 | 0.001 | 0.010 | 0.1 |
|  |  |  | CeO2 | 0.002 | 0.030 | 0.1 |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.004 | 0.040 | 0.5 |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.001 | 0.010 | 0.3 |
|  |  |  | Y2O3 | 0.001 | 0.005 |  |
|  |  |  | 其他稀土 杂质总和 | 0.001 | 0.005 |  |

表1 化学成分

表1 化学成分（续）

| 产品牌号 |  |  |  | PrF3-4N | PrF3-3N | PrF3-2N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，（质量分数）/% | 杂质含量，不大于 | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
|  |  |  | SiO2 | 0.005 | 0.010 | 0.030 |
|  |  |  | CaO | 0.005 | 0.030 | 0.050 |
|  |  |  | Na2O | 0.010 | 0.030 | 0.040 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.010 | 0.010 | 0.050 |
|  |  |  | Cl- | 0.0050 | 0.030 | 0.050 |
|  |  |  | SO42- | 0.020 | 0.030 | 0.050 |
|  |  |  | NiO | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | 其他非稀土 杂质总和 | 0.010 | 0.010 | 0.030 |
| 注1：表中REO为灼烧后稀土总量。 注2：其他稀土杂质是指表中没有列出除Pm，Sc以外其他所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |

- 3.3  外观

3.3.1  产品为浅绿色的晶体或粉末。

3.3.2  产品应洁净，无目视可见的夹杂物。

- 4  试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2  氟含量的分析方法按XB/T615的规定进行。

4.1.3  稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.3的规定进行。

4.1.4  非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3  外观质量

在自然光下，目视检查。

- 5  检验规则

- 5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

- 5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

- 5.4  取样与制样

5.4.1  化学成分和外观检验的取样件数按表2的规定进行。

表2 取样件数

| 产品件（袋）数量 | 1～5 | 6～49 | 50~100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 产品数量的10%只进不舍取整数 | 产品数量的平方根只进不舍取整数 |

5.4.2  化学成分分析的取样方法

用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料（瓶）袋中并封口。

- 5.5  检验结果判定

5.5.1  化学成分分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2  外观质量检验结果与本标准规定不符合时，则判该批产品为不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（袋）外应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样 。

6.2  包装

产品抽真空装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重5㎏、10㎏、25㎏、50㎏。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱，纸箱或塑料箱内），每桶（箱）净重为10㎏、20㎏、50㎏。如需方对包装有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。