标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金板、带材杯突试验方法                               承办人：余锡孟                           共 3 页    第 1 页

标准项目负责起草单位：绍兴市质量技术监督检测院                             电  话：15925629122                     2020年 8 月 19  日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 建议将所有的“本标准”修改为“本文件” | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 前言 | 建议将“GB/T 1.1-2009”修改为“GB/T 1.1-2020” |  | 采纳 |  |
| 3 | 1 | “...拉延、冲压成形时的塑性变形性能”建议修改为“... 冷加工成形时的塑性变形性能” | 佛山华鸿铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | “本文件适用于...铜及铜合金板、带材”建议修改为“本文件适用于...铜及铜合金板、带材的杯突试验” |  | 采纳 |  |
| 5 | 3.2 | “冲压力衰减率”建议修改为“冲压力峰值衰减率”，“...冲压力的峰值衰减比例”建议修改为“... 冲压力峰值的衰减量与峰值的比值” | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 4 | 建议调大图1和相应符合比例；将单位“毫米”放入表格内，并表示为“mm” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 7 | 6.2 | 建议将备注放入正文 |  | 采纳 |  |
| 8 | 6.2 | “...不小于60 kN的冲压力及...的恒定夹紧力” 建议分为两句话“... 不小于60 kN的冲压力，以确保穿透试样；应可提供10±3 kN的恒定夹紧力” | 青岛宏泰铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7.2 | 建议将“无擦、划伤”修改为“无擦划伤” | 山东金圆铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 8 | “通常，试验在10℃ ~ 35℃的温度范围内进行”建议修改为“试验应在10℃ ~ 35℃的温度范围内进行” | 浙江天宁合金材料有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 9.2 | 建议明确石墨脂应符合的等级要求 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 未采纳；没有相关产品标准及参考等级 |  |
| 12 | 9.3 | 根据实验数据，建议将“10 kN左右”修改为“10±3 kN” | 中铝华中铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 9.5 | 根据实验数据，建议将“15 mm/min左右”修改为“5 mm/min ~ 15 mm/min之间” | 安徽鑫科铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 9.6 | “...达到5%左右”建议修改为“达到5%” | 山东天和压延铜箔有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 9.7 | 建议明确人工操作试验和计算机控制试验时的IE值给出方法 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 16 | 10 | 建议在试验报告中增加“冲破力值” | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | / | / | 宁波博威合金材料股份有限公司 | / | 回函无意见的单位 |
| 18 | / | / | 聊城市产品质量监督检验所 | / |  |
| 19 | / | / | 郴州市产品质量监督检验所 | / | 未回函单位 |
| 20 | / | / | 江西铜业铅锌金属有限公司 | / |  |
| 21 | / | / | 菏泽广源集团 | / |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数： 16 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 13  个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 11 个

④没有回函的单位数： 3 个。