标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：锌及锌合金牺牲阳极

承办人：温军国                                                         共2页 第1页

标准项目负责起草单位：厦门火炬特种金属材料有限公司

联系电话：010-82241016  18010027876                            2020年8月20日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | “淡海水”这个名称是否规范 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 不采纳 | “淡海水”名称是规范名称，指与海水混合的淡水，密度在每立方米1000~1260千克之间。 |
| 2 | 2 | GB/T 4951、GB/T 12689 、GB/T 13912 、GB/T 17848上述标准需使用最新版本 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 3 | 3.3 | 中心度定义不规范 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 | 改为“同心度”。 |
| 4 | 4.1.1 | 建议用表格的形式将锌阳极的分类和型号表示方法列出，不要直接引用GB/T 4950-2002 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 4.1.2 | 在本标准中Zn代表是锌及锌合金阳极，与而GB/T 4950-2002中Z代表锌-铝-镉合金牺牲阳极，代号矛盾，容易混淆 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 | 统一用“Z”代表锌阳极，加工方法分别用铸造和挤压的英文名称的首字母“C”和“E表示”。 |
| 6 | 4.2 | 去掉4.2锌阳极规格、参数和结构形式，内容与5.3合并 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 7 | 4.2.2 | 叫“带状”不妥，对应带材是指厚度不大于宽度的1/10。建议标准中“带状”改为“卷状” | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 8 | 5.1 | 表4中的杂质总和要明确有哪些杂质，余量Zn是否需要检测？是差减还是实测？ | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 | 去掉“杂质总和”，并在注解中注明Zn含量为100%减去表中元素实测值所得。 |
| 9 | 5.3 | 重量和尺寸偏差需放在电化学性能之前 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 | 5.4.1 | “铸造锌阳极表面可为铸造面”表述有歧义。 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 | 去掉“铸造锌阳极表面可为铸造面”这句话。 |
| 11 | 5.4.1 | 关于铸造缩孔深度的描述应该更加精确 | 浙江力博实业有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 5.4.2 | 挤压阳极的表面不允许有影响用户使用的缺陷，这个影响条件很难界定，需要明确说明。 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.7 | 弯曲性能需放在5.5铁脚和钢芯前面 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 14 | 6.1 | 化学成分中各元素对应的检测方法都需要明确指出。 | 宁波博德高科股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 6.7 | 接触电阻测试仪的设备要求以及测试方法需要明确写出。 | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 16 | 6.8 | 弯曲试验操作方法可参考GB/T 232标准，具体描述清楚。 | 绍兴市质量技术监督检测所 | 不采纳 | GB/T232弯曲试验采用的是三点弯曲法，不适用于评估卷装锌阳极的弯曲性能。为便于用户更好的理解和操作弯曲试验，特增加附录B，用于指导弯曲试验操作。 |
| 17 | 7.1.2 | 需方收到货品对检测结果有异议时，需要在规定时间内向供方提出。 | 中色奥博特铜铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 7.2 | 组批应考虑设定一个最大限重。 | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 采纳 | 检验批限重设定为60t。 |
| 19 | 7.4 | 表12中“化学成分取点分布均匀并且不少于5点”，表述不准确，到底是每支（或卷）取5点，还是一共取5点 | 全国重金属标准化分技术委员会 | 采纳 | 改为“每个试样上的取样量为不少于20g的碎屑”。 |
| 20 |  | 回函同意，无意见！ | 芜湖恒鑫铜业有限公司 |  |  |
| 21 |  | 回函同意，无意见！ | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 14个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个；

（4）没有回函的单位数： 0  个。