6

ICS 77.150

H 40

镍钴钛三元素复合氢氧化物

Nickel cobalt titanium composite hydroxide

（预审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××—20××

YS/T ××

中华人民共和国工业和信息化部发布

- 前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件负责起草单位：华友新能源科技（衢州）有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、金驰能源材料有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、中伟新材料有限公司、邦普循环科技有限公司。

本文件主要起草人：高炯信KO HYOUNGSHIN等。

镍钴钛三元素复合氢氧化物

1 范围

本文件规定了镍钴钛三元素复合氢氧化物的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本文件适用于镍钴钛三元素复合氢氧化物，其化学式为NixCoyTi1-x-y(OH)2（其中x＞0,y＞0，x+y＜1）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定 第1部分：漏斗法

GB/T 5162 金属粉末 振实密度的测定

GB/T 5314 粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 13390 金属粉末比表面积的测定  氮吸附法

GB/T 19077 粒度分布 激光衍射法

GB/T 24533-2019 锂离子电池石墨类负极材料 附录K 磁性异物含量的测定

YS/T 928（所有部分） 镍、钴、锰三元素氢氧化物化学分析方法

YS/T 1339 掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物化学分析方法

JY/T 010 分析型扫描电子显微镜方法通则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1 产品牌号

产品牌号由NCTH后面加6位数字构成，N代表Ni，C代表Co，T代表Ti，H代表氢氧化物，6位数字前两位数字代表镍元素物质的量分数，中间位数字代表钴元素物质的量分数，后两位数字代表钛元素物质的量分数。如果物质的量分数为个位数，则在个位数前添0表示。产品牌号命名规则如示例1所示。常用产品牌号与镍钴物质的量百分含量对应关系见表1。

示例1：

N  C  T  H  90  06  02

表示钛元素物质的量百分含量

表示钴元素物质的量百分含量

表示镍元素物质的量百分含量

表示氧化物

表示钛

表示钴

表示镍

表1 常用产品牌号与镍钴物质的量百分含量对应关系

| 牌号 | Ni(mol%)：Co(mol%) |
| --- | --- |
| NCTH****** |  |
| NCTH****** |  |
| NCTH****** |  |

4.2 化学成分

产品的化学成分应符合表2的规定。

表2  产品的化学成分

| 化学成分 |  | 含量（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
| 主含量 | Ni | 50.93~58.31 |
|  | Co | 4.44~9.60 |
|  | Ti | 0.25~2.60 |
| 杂质含量 | Na | ≤0.020 |
|  | K | ≤0.0050 |
|  | Ca | ≤0.010 |
|  | Mg | ≤0.010 |
|  | Mn | ≤0.010 |
|  | Fe | ≤0.0050 |
|  | Cu | ≤0.0050 |
|  | Zn | ≤0.0020 |
|  | Al | ≤0.0050 |
|  | Si | ≤0.010 |
|  | SO42- | ≤0.36 |
|  | Cl- | ≤0.020 |

4.3  水分含量

产品的水分含量应不大于1.0 %。

4.4  磁性异物

产品的磁性异物含量应不大于0.00001 %。

4.5  物理性能

4.5.1  松装密度

产品的松装密度应不小于0.5 g/cm3。

4.5.2  振实密度

产品的振实密度应不小于0.8 g/cm3。

4.5.3  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布，特征值D50应在3.0 μm~20.0 μm之间。

4.5.4  比表面积

产品的比表面积应在3.0 m2/g ~30.0 m2/g。

4.5.5  微观形貌

产品的微观形貌应为球形或类球形。

4.6  外观质量

产品的外观应为绿色粉末，无结块、无夹杂物。

4.7  其他

若需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

5 试验方法

5.1  化学成分

- 5.1.1产品中的镍、钴、铜、铁、钙、锌、镁、钠、铝、硅、硫酸根、氯根的测定按照YS/T 928的规定进行。

- 5.1.2 产品中的钛的测定按照YS/T 1339的规定进行。

- 5.1.3产品中锰、钾的测定按照供需双方协商认可的方法进行。

5.2  水分含量

产品水分的测定按GB/T 6284的规定进行。

5.3  磁性异物

产品磁性异物的测定按GB/T 24533-2019中附录K的规定进行。

5.4  物理性能

5.4.1  松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

5.4.2  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162的规定进行。

5.4.3  粒度分布

产品粒度分布的测定按GB/T 19077的规定进行。

5.4.4  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 13390的规定进行。

5.4.5  微观形貌

产品微观形貌的测定按JY/T 010的规定进行。

5.5  外观质量

产品外观用目视检查。

6  检验规则

6.1  检查和验收

- 6.1.1  产品应由供方进行检验。保证产品质量符合本文件及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按照本文件的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同完成。

6.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一生产周期、同一牌号、同一规格的产品组成，每批重量不超过5 t。若需方有特殊要求时，供需双方可协商确定。

6.3  检验项目及取样数量

6.3.1  每批产品的取样和制样应符合表3的规定。

表3  产品检验项目及取样数量

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1份 | 4.2 | 5.1 |
| 水分含量 | 每批1份 | 4.3 | 5.2 |
| 磁性异物 | 每批3份 | 4.4 | 5.3 |
| 松装密度 | 每批3份 | 4.5.1 | 5.4.1 |
| 振实密度 | 每批3份 | 4.5.2 | 5.4.2 |
| 粒度分布 | 每批5份 | 4.5.3 | 5.4.3 |
| 比表面积 | 每批3份 | 4.5.4 | 5.4.4 |
| 微观形貌 | 每批1份 | 4.5.5 | 5.4.5 |
| 外观质量 | 逐桶（袋） | 4.6 | 5.5 |

6.3.2   产品的取制样按GB/T 5314的规定进行，且每批取样总量应不少于5 kg，保存期限为三个月。

6.4  检验结果判定

6.4.1 检验结果的数值按照GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

6.4.2 产品的化学成分、水分、磁性异物、松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积和微观形貌的检验中有一项与本文件及合同（或订货单）内容不符时，判该批产品不合格。

6.4.3 产品的外观质量检验不合格时，判该桶（袋）产品不合格。

7 包装、标志、运输、贮存和质量证明书

7.1 包装

7.1.1 桶：产品采用内衬铝塑袋或PE袋的纸桶或塑料桶包装，热塑密封，每桶净重25kg。

7.1.2 吨袋：产品采用内衬铝塑袋或PE袋的编织袋包装，热塑密封，每袋净重500-1000kg。

7.1.3 需方有特殊要求时，供需双方可按双方约定包装单位和包装方式另行协商解决。

7.2 标志

产品外包装应印有商标以及标签，其上注明：

a） 供方名称和地址；

b） 产品名称；

c） 批号；

d） 净重；

e） 生产日期；

f） 本文件编号；

g） 防潮字样或标志。

7.3 运输和贮存

产品应堆放于通风干燥处，运输及贮存时应防止包装破裂及受潮结块。产品自生产之日起，保质期为1年。

7.4 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a） 供方名称、地址、联系电话；

b） 产品名称；

c） 牌号；

d） 批号、批重、件数；

e） 分析检测结果及检验部门印记；

f） 本文件编号；

g） 生产日期。

8 合同（或订货单）

本文件所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

b） 牌号；

c） 化学成分及物理性能的特殊要求；

d） 数量；

e） 本文件编号；

f） 其他。