YS

中 华 人 民 共 和 国 有 色 金 属 行 业 标 准

YS/T xx-xxx

粗      锑

(预审稿)

XX发布                                                 XX实施

中华人民共和国工业化和信息化部     发 布

前   言

本标准标准是按GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位；锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南辰州矿业有限责任公司。

本标准起草人：XXX、XXX、XXX。

粗 锑

1  范围

本标准规定了粗锑的要求、试验方法、检验规则和包装、运输、贮存及质量证明书、合同（或订货单）内容。

本标准适用于经反射炉、鼓风炉、锑白炉等冶金炉熔炼及湿法冶炼所得的粗锑，供进一步精炼用。

- 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3253.9     锑及三氧化二锑化学分析方法 镉量的测定

GB/T 8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 556.4      锑精矿化学分析方法 湿存水量的测定

XXXX          粗锑化学分析方法

- 要求

3.1产品分类

粗锑按照化学成份分为Sb92.00C、Sb90.00C、Sb85.00C三个牌号。

3.2 技术要求

3.2.1粗锑化学成份应符合表1的规定。

表1            粗锑化学成份

| 牌号 | 化学成份（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主成分，不小于 | 杂质成分，不大于 |  |  |  |  |  |
|  | Sb | As | Pb | Cu | Fe | Bi | Cd |
| Sb92.00C | 92.00 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 1.0 | 0.0050 | 0.0050 |
| Sb90.00C | 90.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0050 | 0.0050 |
| Sb85.00C | 85.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0050 | 0.0050 |

3.2.2 粗锑中金、银为有价金属，应按批测定，报出分析结果。

3.2.3 冶金炉熔炼所得粗锑为锭状，湿法冶炼所得粗锑为粉粒状。

3.2.4 粗锑表面应洁净、无目力可辨的外来夹杂物。

4 试验方法

5.1粗锑中锑的仲裁分析按XXX《粗锑化学分析方法》第1部分的规定进行。

5.2粗锑中金、银的仲裁分析按 XXX《粗锑化学分析方法》第2部分的规定进行。

5.3粗锑中砷、铅、铜、铁、铋的仲裁分析按xxxx《粗锑化学分析方法》第3部分的规定进行。

5.4 粗锑中镉的仲裁分析按GB/T3253.9的规定进行。

5.5 粗锑中水分的仲裁分析按YS/T 556.4的规定进行。

5.6 粗锑表面质量由目视法检测。

5 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1供方质量检验部门应对粗锑进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2由需方对收到的粗锑按本标准的规定进行验收。如检验结果与标准或订货单（合同）的规定不符时，应在收产品之日起1月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2组批

粗锑应成批提交验收，每批应由同一牌号、规格的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分及表面质量的检验。

5.4 取样

5.4.1 锭状粗锑取样

锭状粗锑每批产品每10锭取2锭。采用GB1599《锑锭》规定的取样方法。

5.4.2 粉粒状粗锑取样

5.4.2.1袋装取样：袋装粗锑每袋取样。将粗锑破包后在上、中、下三层，每层均匀布2～3个点。用取样铲抽取样品，每铲样量基本一致，不少于500g。

5.4.2.2 散装取样：在运输汽车上取样。在汽车每扇边门随机选二条横线，每条横线均匀布3个点，用取样铲分上、中、下三个位置各取一点。 每铲样量基本一致，不少于500g。

5.4.2.3 制样前，在每袋样品中随机抽取不少于1000g的样品做为水分测试样。

5.5 制样

5.5.1 将所得样品混匀分成二份，任选一份用四分法缩分，取不少于1000g试样倒入盛样盘放进恒温烤箱（温度1050 c）烘烤二小时。再将样品分批进入粉碎机粉碎成不少于120目的粉末后，倒入盛样盘反复搅拌均匀，摊平，采用网格法采集检验试样。

5.5.2将所得试样分成4份，供方、需方、备用，仲裁各一份。仲裁样经供需双方现场签封，由需方保存6个月。如有质量异议，应在试样保存期内提出，用双方协商确定的试验室作仲裁分析。

5.6  检验结果判定

5.6.1  检测结果的数字修约及修约后数值的判定按GB/T 8170的规定进行。

5.6.2  当化学分析检测结果不符合本标准要求时则按批判为不合格。

5.6.3  锭状粗锑表面质量不符合本标准要求时，按锭（块）判不合格。粉粒状粗锑同一批产品发现有夹杂物，则按批判为不合格。

6  包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  包装

粗锑可不包装，如需包装由供需双方协商决定。

6.2  运输和贮存

产品有运输和贮存过程中应注意防雨防水、有包装的须防止包装破损。

6.3质量证明书

每批粗锑应附质量证明书，注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  净重、件数；

e)  分析结果和质量技术监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

7  合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  化学成分的特殊要求；

d)  包装形式；

e)  数量；

f)  本标准编号；

g）其他。