标准征求意见稿意见

标准项目名称：稀土金属及其氧化物化学分析方法 第4部分:钕中稀土杂质含量的测定 方法3  电感耦合等离子体串联质谱法

标准项目负责起草单位： 江西理工大学            承办人：吴伟明

电话：13970799784                          2020年 9 月 1  日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2 | 少了Re标准溶液的配置过程 | 国家钨与稀土质检中心 | 已改 |  |
| 2 | 4.4.1 | 将氧化物试样在烘箱内于105 ℃烘1 h ，改为将氧化物试样置于烘箱内105 ℃烘1 h |  | 采纳 |  |
| 3 | 4.5.1 | 表15 称样量 改为 表15 |  | 不采纳 | 这是去年上报的最新格式 |
| 4 | 4.5.6.1 | 测量元素同位素质量数、测定模式和内标元素选择 改为 推荐的测量条件 |  | 不采纳 | 条件很多，如流量等 |
| 5 | 4.5.6.2 | 以1mL含铯50.0ng和铊50.0ng的混合内标溶液做内标进行测定 改为 或在线加入1mL含铯50.0ng、铊50.0ng及含铼50.0ng的混合内标溶液 |  | 部份采纳 | 删了，会议上再讨论，在线加入是否写入问题。 |
| 6 | 4.6 | 公式符号完善 |  | 采纳 |  |
| 7 | 标准全文 | 格式按要求调整 |  | 采纳 |  |
| 8 | 4.1 | 改成研究报告中的内容 | 厦门稀土材料研究所 | 采纳 |  |
| 9 | 4.5.6.1 | 是否Dy和Ho有必要增加氨原位模式 |  | 实验 不采纳 | 做了部分实验，调整了范围，会议讨论 |
| 10 | 4.5.6.2 | 内标只写了铯和铊，还需要增加铼 |  | 已改 |  |
| 11 | 4.1 | “氧气质量转移模式模式”重复 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 采纳 |  |
| 12 | 4.2 | “试剂”是否需要增加一项，注明原始硝酸的浓度和规格？ |  | 不采纳 | 已经是 |
| 13 | 4.5.4 | “煮沸2min~3min”，建议使用中文“2~3分钟” |  | 不采纳 | 这是去年上报的最新格式 |
| 14 | 4.5.5 | 表16中标准溶液浓度跨度是否偏大，1.0与10.0之间是否有必要增加部分梯度？ |  | 不采纳 | 线性范围宽，不需要 |
| 15 | 4.5.6.1 | 表17中，第一行Q1、Q2与最后一行注中Q1、Q2上下标应保持一致 |  | 采纳 |  |
| 16 |  | 无意见 | 内蒙古稀土产品质量监督检验研究院 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：  4   个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 4    个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：  3  个；

（4）没有回函的单位数：   0   个。