### 《标准征求意见稿》意见汇总处理表

标准项目名称：稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  第4部分  钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

标准项目起草单位：广东珠江稀土有限公司

联系人：宋伟新、梁志杰

联系电话：15818111487、13533555173

时间：2019年12月

| 序 号 | 标准章节 编号 | 建议内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告 | （1）现有钕中的Pr含量大于此国标上限的情况比较多，因此建议Pr上限再斟酌。 （2）建议参照GB/T18115.1，把标准曲线分成二段，对应不同含量的检测。 （3）1#统一样品的Pr、Sm与提供的数据不符。2#统一样品的Pr与提供的数据不符。 | 虔东稀土集团股份有限公司 | 采纳 部分 采纳 采纳 | 已修改Pr含量上限为0.5%,增加补充试验。 在原标准系列中增加7、8号标准。 1#统一样品的Pr含量比较低，重新配制统一样品，做补充试验。 |
| 2 | 试验报告 | （1）氧化钕产品标准(GB/T 5240-2015)中牌号Nd2O3-2N5和Nd2O3-2N要求氧化镨含量分别不大于0.30 %和0.50 %，而本标准氧化镨测定上限仅为0.20 %，无法满足产品要求，建议提高标准中氧化镨测定上限至0.50 %。 （2）国标GB/T 18115.4中包含氧化钕和金属钕的测定，但试验报告中未体现出金属钕的测定信息，建议增加相关信息。 | 赣州有色冶金 研究所 | 采纳 采纳 | 已修改Pr含量上限为0.5%,增加补充试验。 已修改，在试样(2.4)、分析结果的计算与表达中(2.7)增加相关信息。 |
| 序 号 | 标准章节 编号 | 建议内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| 3 | 试验报告 | 1#、2#样品中Pr、Sm二个元素差异略大，建议再确认一下数据。 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 采纳 | 1#统一样品的Pr含量比较低，重新配制统一样品，做补充试验。 |
| 4 | 试验报告 | 无意见 | 江苏金石稀土有限公司 |  |  |
| 5 | 试验报告 | 无意见 | 湖南稀土金属材料研究院 |  |  |
| 6 | 试验报告 | 无意见 | 乐山有研稀土新材料有限公司 |  |  |

说明：

1、送《征求意见稿》的单位数：6个；

2、收到《征求意见稿》后，回函无意见：3个；

3、收到《征求意见稿》后，回函并有建议的单位数：3个；

4、没有回函的单位数：0个；