标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定           承办人：高励珍、张秀艳                 共 3 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：包头稀土研究院         电话：0472－5179586         2020年5月31日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3.1 | 氧化物试样于950℃灼烧至恒重修改为氧化物105℃烘1小时。 | 包头华美稀土高科有限公司 | 不采纳 | 氧化物吸附的碳酸盐需在950℃灼烧方能除去。 |
| 2 | 2.4.4 | 建议测试钕纯度≥5N采用用1~5个标准系列溶液，测试钕纯度<5N用1、3、4、5、7号标准系列溶液或根据氧化钕中稀土杂质的含量选择性使用不少于5个标准系列溶液。 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 不采纳 | 标准曲线采用5点涵盖范围 |
| 3 | TODGA基体分离部分 | 建议ICP-OES法、ICP-MS法（包括TODGA基体分离法和微型分离柱法）在测试范围重叠的部分做个对比试验。 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 采纳 | 计划补充实验时增加这部分数据 |
| 4 |  | 4#要收集80mL洗脱液，回收率才得到90%以上 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 | 铽、镝、钬洗脱效率受负载TODGA硅藻土色谱分离柱性能的影响，当含量高时可适当增加洗脱液体积。根据预审意见处理 |
| 5 |  | 从反洗的情况来看，收集体积在40mL为宜。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 | 根据预审意见处理 |
| 6 |  | 反洗液的pH值十分敏感，氢离子浓度改为用0.331mol/L描述。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 | 根据预审意见处理 |

标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定           承办人：高励珍、张秀艳                共 3 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：包头稀土研究院         电话：0472－5179586         2020年5月31日填写

| 标准项目名称：稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 承办人：张秀艳 共 3 页 第 1 页 标准项目负责起草单位：包头稀土研究院 电话：0472－5179586 2020年5月31日填写 序号 | 发送《征求意见稿》的单位名称 | 发送方式 | 发送日期 | 回函情况 （是、否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头华美高科有限公司 | 电子邮件 | 2019.12.31 | 是 |
| 2 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 电子邮件 | 2019.12.31 | 是 |
| 3 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 电子邮件 | 2019.12.31 | 是 |
| 4 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 电子邮件 | 2019.12.31 | 是 |
| 5 | 湖南稀土金属材料研究院 | 电子邮件 | 2019.12.31 | 是 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 5个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 5个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2 个；

（4）没有回函的单位数：0个。