钯蒸发料

编制说明

（审定稿）

2020年9月11日

钯蒸发料编制说明

1  工作简况

1.1任务来源

近年来，钯蒸发料作为一种重要的半导体电子器件制造用材料等方面得到广泛的应用。随着我国集成电路产业的快速发展，此种蒸发镀膜材料的消耗量逐年增加，市场广阔。目前我国已有多家企业可提供该类产品，但由于未对钯蒸发料制定相应的标准，也未检索到相应的国际标准或国外先进标准，市场上的钯蒸发料质量、规格多样，验收规则也千差万别，因此需要建立我国钯蒸发料的行业标准，可促进现有产品质量的提高，确保产品生产、检验和验收的规范及统一。目前美国材料协会标准、日本电子协会标准、欧盟标准中均没有钯蒸发料的相关标准，因此钯蒸发料产品国家标准的制定对该产品技术水平的不断提高将起到一定的推动作用。

根据工业和信息化部工信厅科[2018]31号的文件精神，以及全国有色金属标准化技术委员会“关于召开《电磁屏蔽用压延铜箔》等54项有色金属标准工作会议的通知”（有色标委[2020]47号）及相关会议纪要的文件精神，《钯蒸发料》由有研亿金新材料有限公司起草。项目计划编号（2018-2074-YS），完成年限2020年。本标准是根据多年产品的生产经验和使用要求，积累一定数据的基础上制定的，充分考虑了标准的先进性、适用性和可操作性。

1.2主要过程和内容

2018年7月成立《钯蒸发料》标准起草小组，对标准的标准进行前期的调研与准备工作，完成了资料收集分析、及行业状况调研等工作。主要进行如下工作：1）确立《钯蒸发料》行业标准起草遵循的基本原则，2）申报起草该报告的立项报告，3）对供应商、客户纯度要求进行调研、收集资料， 4）查阅相关标准， 5）确定主要技术内容， 6）确定仲裁分析方法。

2019年4月18-21日全国有色金属标准化技术委员会在桐乡市组织召开了《铂/二氧化钛》等57项贵金属标准的审定及讨论会议，会议落实了标准计划项目的任务及进度安排；

2019年8月11-14日全国有色金属标准化技术委员会在桐乡市组织召开了《铅冶炼分银渣化学分析方法》等17种贵金属标准的审定和讨论，会议对标准内容及格式等方面进行了讨论分析。

# 2  编制原则和依据

2.1编制原则

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行起草。本标准的编制过程根据市场需求，坚持技术方法合理的原则，保证标准的切实可行性。

2.2编制依据

1） 《钯蒸发料》标准征求意见反馈表、

2） 《钯蒸发料》标准讨论会会议纪要、

3）  CB/T 1420-2015海绵钯、

4）  GB/T 2828. 1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划、

5）  GB/T 15077-2008 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

6）  GB/T 19445-2004贵金属及其合金产品的包装、标志、运输、贮存

# 3 主要内容的分析综述

3.1钯蒸发料牌号的确定

根据国内外原材料的种类，钯原材料纯度主要有99.9%、99.95%以及99.99%三类，通过调研国内市场及客户的需求，把钯蒸发料按照化学成分分为了IC-Pd 99.95、IC-Pd99.99两个牌号。不同客户对钯蒸发料的要求如下：

1）无锡市好达电子有限公司对于4N钯蒸发料的要求如下：

| 杂质 含量 | 元素 | 含量(ppm) | 元素 | 含量(ppm) | 元素 | 含量(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt | ≤30 | Cu | ≤20 | Cr | ≤30 |
|  | Rh | ≤30 | Fe | ≤20 | Mg | ≤20 |
|  | Ir | ≤20 | Bi | ≤20 | Sn | ≤30 |
|  | Ru | ≤30 | Ni | ≤20 | Si | ≤30 |
|  | Au | ≤20 | Pb | ≤20 | Zn | ≤30 |
|  | Ag | ≤10 | Mn | ≤20 | Ca | - |
| 金属杂质含量总和 |  |  | ≤ 100 ppm |  |  |  |

2）上海空间电源所对于3N5钯蒸发料的要求如下：

| 杂质 含量 | 元素 | 含量(ppm) | 元素 | 含量(ppm) | 元素 | 含量(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt | ≤300 | Cu | ≤100 | Cr | ≤50 |
|  | Rh | ≤200 | Fe | ≤50 | Mg | ≤50 |
|  | Ir | ≤200 | Bi | ≤50 | Sn | ≤50 |
|  | Ru | ≤200 | Ni | ≤50 | Si | ≤50 |
|  | Au | ≤100 | Pb | ≤50 | Zn | ≤50 |
|  | Ag | ≤50 | Mn | ≤50 | Ca | - |
| 金属杂质含量总和 |  |  | ≤ 150 ppm |  |  |  |

3.2钯蒸发料化学成分的确定

根据国内客户需求现状，钯蒸发料的成分需求基本和GB/T1420《海绵钯》中各项要求一致，因此钯蒸发料各项杂质元素的含量主要依据GB/T1420《海绵钯》的情况进行确定，如表1所示：

表1 钯蒸发料的化学成分

| 牌号 | Pd /%，不小于 | 杂质含量（×10-4）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt | Rh | Ir | Ru | Au | Ag | Cu | Fe | Bi |
| IC-Pd 99.95 | 99.95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| IC- Pd 99.99 | 99.99 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 牌号 | Pd /%，不小于 | 杂质含量（×10-4）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni | Pb | Mn | Cr | Mg | Sn | Si | Zn |  |
| IC- Pd 99.95 | 99.95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| IC- Pd 99.99 | 99.99 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 |  |

注1：钯蒸发料的纯度，按照减量法计算，即为100%减去表中规定的杂质实测总和而得。

注2：需方对某种特定杂质元素含量有要求的，由供需双方协商执行。

3.3产品取样方法的确定

本标准规定的几何与外观取样方法依据GB/T2828.1进行，化学取样方法为每批次随机取样2粒。

3.4检验结果的判定

化学成分不符时，则判该批产品不合格。几何尺寸、外观质量不符时，重新取双倍样进行重复试验，若仍不符时，判定该批不合格，允许对余下的产品按几何尺寸、外观质量的取样数量进行检验，合格者重新组批交货。

# 4  标准水平分析

本标准参照了这些国际先进的钯蒸发料制造企业产品要求。通过文献检索，网上查询，国内外并没有钯蒸发料的相关国家、行业标准，本标准为首次制定。在标准制定过程中，总结国内外钯蒸发料制造商的实际生产水平，并调研了国内外半导体等应用领域客户对产品的基本要求，首次对半导体行业用的各类钯蒸发料制定了标准， 确定该标准为国内先进水平。

# 5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于专业基础标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准，且与其他标准无矛盾与不协调之处。

# 6  专利及涉及知识产权

本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

# 7  重大分歧意见的处理和依据

无。

# 8  标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准属于半导体行业用钯蒸发料的基础标准，本标准中的内容全面覆盖了钯蒸发料的一般性通用要求。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

# 9  贯彻标准的要求和措施建议

本标准属于半导体行业用钯蒸发料的基础标准，全面覆盖了钯蒸发料的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。

《钯蒸发料》编制组

2020年9月11日