ICS 77.150.30

H62

GB/T 26024－XXXX

代替GB/T 26024－2010

空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管

Seamless copper and copper alloys tube for valves on

air-conditioning and refrigeration system

（讨论稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

前   言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 26024-2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》。本标准与GB/T 26024-2010相比，主要变化如下：

——增加合金代号表示方法；

——按新国标修改状态表示方法；

——修改了TP2直管的内径范围，由“2.0mm～95.0mm”修改为“2.0mm～100.0mm”；

——修改了TP2直管的外径范围，由“4.0mm～100.0mm”修改为“3.0mm～105.0mm”；

——修改了TP2管的壁厚范围，由“0.5mm～2.0mm”修改为“0.5mm～2.5mm”；

——修改了TP2直管的长度范围，由“100 mm～6000mm”修改为“1000mm～6000mm”

——修改了H65管材的内径范围，由“14.0mm～42.0mm”修改为“14.0mm～105.0mm”；

——修改了H65管材的外径范围，由“20.0mm～45.0mm”修改为“16.6mm～113.0mm”；

——修改了H65管材的壁厚范围，由“1.5mm～3.0mm”修改为“1.3mm～4.0mm”；

——修改了H65管材的长度范围，由“100 mm～6000mm”修改为“100mm～3000mm”；

——修改了TP2管材的状态，由“硬(Y)”修改为“H58(拉拔)”；

——修改了TP2管材的状态，由“半硬(Y2)”修改为“H55(轻拉)”；

——修改了TP2管材的状态，由“M(退火)”修改为“O60(软化退火)”；

——修改了H65管材的状态，由“硬(Y)”修改为“H58(拉拔)”；

——修改了H65管材的状态，由“半硬(Y2)”修改为“H55(轻拉)”；

——修改了TP2管材的供货范围，由“25.0mm～50.0mm×0.3mm～2.0mm修改为“25.0mm～50.0mm×0.5mm～2.0mm”；由“50.0mm～75.0mm×0.3mm～2.0mm修改为“50.0mm～75.0×0.8mm～2.0mm”；由“75.0mm～100.0mm×0.5mm～2.0mm修改为“75.0mm～105.0mm×1.5mm～2.5mm”；

——修改了H65管材的供货范围，由“20.0mm～29.0mm×1.2mm～3.0mm修改为“16.6mm～29.0mm×1.2mm～2.0mm”；由“29.0mm～45.0mm×1.2mm～3.0mm修改为“29.0mm～113.0×1.5mm～4.0mm”。

——修改了直管外径大于50 mm的切斜度，由“公称外径的2.5%”修改为“公称外径的2%”；

——修改了TP2软化退火时的晶粒度，由“0.025 mm～0.060 mm”修改为“0.015 mm～0.060mm”。

——增加了H65直管长度＜200mm的直度为最大弧深0.20mm，＞200mm～400mm的直度为最大弧深0.35mm。

——增加了有害物质汞（Hg）的限量值为≤0.03%；

——拉伸试验方法由GB/T 228-2002改为GB/T 34505；

——删除了H65管材的残余应力检验方法：硝酸亚汞试验方法；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：无锡隆达金属材料有限公司、浙江星鹏铜材集团有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、江西耐乐铜业有限公司

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由合金有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准主要起草人： 周向东、高鑫、陈芳

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 26024-2010

空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管

1 范围

本标准规定了空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管（以下简称“管材”）的分类和标识、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于空调与制冷系统阀件（如四通换向阀、截止阀、电磁阀、单向阀等）用铜及铜合金无缝管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 242 金属管 扩口试验方法

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T10567.2铜及铜合金加工材残余应力检验方法：氨薰试验法

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法第1部分：管材

GB/T 34505 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 347 铜及铜合金 平均晶粒度测定方法

YS/T 482 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668 铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 分类和标记

3.1产品分类

管材的牌号、代号、状态和规格应符合表1的规定。

表1 管材的牌号、代号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 种类 | 规格/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内径 | 外径（或壁厚） | 长度 |
| TP2 | C12000 | 拉拔(H58) 轻拉(H55) 软化退火(O60) | 直管 | 2.0~100.0 | 3.0~105.0（0.5~2.5） | 1000~6000 |
|  |  |  | 盘管 | 2.0~21.0 | 4.0~22.0（0.3~1.5） | —— |
| H65 | C27000 | 拉拔(H58) 轻拉(H55) | 直管 | 14.0~105.0 | 16.6~113.0（1.3~4.0） | 100~3000 |

3.2 产品标记

产品标记按产品名称、标准编号、牌号（或代号）、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用TP2制造、供应状态为软化退火(O60)、内径为12.7mm、外径为14.8mm、长度为4000mm的直管标记为：

直管GB/T 26024-TP2 O60-Φ12.7(I.D)×Φ14.8×4000

或直管GB/T 26024-C12000 O60-Φ12.7(I.D)×Φ14.8×4000

示例2：用H65制造、供应状态为拉拔(H58)、内径为105mm、壁厚为4.0mm、长度为3000mm的直管标记为：

直管GB/T 26024-H65 H58-Φ105(I.D)×4.0×3000

或直管GB/T 26024-C27000 H58-Φ105(I.D)×4.0×3000

注：I.D表示内径。

4要求

4.1 化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231中相应牌号的规定，同时规定了铅（Pb）≤0.03%、汞（Hg）≤0.03%、镉Cd≤0.01%等元素限值。

4.2尺寸及允许偏差

4.2.1尺寸及其允许偏差

管材的内径、平均外径、壁厚的尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

表2管材内径、平均外径、壁厚的尺寸及其允许偏差

| 牌号 | 内径/mm | 平均外径/mm | 壁 厚/mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸范围 | 允许 偏差 （±） | 尺寸范围 | 允许 偏差 （±） | 0.3～ 0.5 | ＞0.5 ～0.8 | ＞0.8 ～1.0 | ＞1.0 ～1.5 | ＞1.5 ～2.0 | ＞2.0 ～2.5 | ＞2.5 ～4.0 |
|  |  |  |  |  | 允许偏差（±） |
| TP2 | 2.0～12.0 | 0.02 | 3.0～15.0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | - | - |
|  | ＞12.0～22.0 | 0.03 | ＞15.0～25.0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | - | - |
|  | ＞22.0～45.0 | 0.05 | ＞25.0～50.0 | 0.06 | - | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | - | - |
|  | ＞45.0～70.0 | 0.06 | ＞50.0～75.0 | 0.07 | - | - | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | - |
|  | ＞70.0～100.0 | 0.08 | ＞75.0～105.0 | 0.07 | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | - |
| H65 | 14.0～25.0 | 0.04 | 16.6～29.0 | 0.04 | - | - | - | 0.10 | 0.12 | - | - |
|  | ＞25.0～105.0 | 0.05 | ＞29.0～113.0 | 0.10 | - | - | - | - | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| 注1：当要求平均外径、壁厚偏差仅为“＋”或“－”单向偏差时，其值为表中对应数值的2倍。 注2：平均外径和壁厚任选其一。 |

4.2.2 长度及其允许偏差

定尺或倍尺长度的直管，其长度允许偏差应符合表3的规定。倍尺长度的管材应在单位倍尺长度上加入锯切分段为5 mm的锯切量。

表3 直管长度允许偏差

| 长度/mm | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| ≤400 | +1 0 |
| ＞400~2000 | +2 0 |
| ＞2000~6000 | +3 0 |

4.2.3切斜度

管材端部应锯切平整（检验端口的断面可保留）。切口在不使长度超出其允许偏差的条件下，管材的切斜度应符合表4的规定。

表4 管材切斜度

| 外径/mm | 切斜度 |
| --- | --- |
| ≤16 | ≤0.40mm |
| ＞16~50 | ≤公称外径的2.5% |
| ＞50 | ≤公称外径的2.0% |

4.2.4圆度

拉拔（H58）和轻拉（H55）状态的直管，其圆度应符合表5的规定。

表5拉拔（H58）和轻拉（H55）状态圆形直管的圆度

| 公称壁厚和公称外径之比 | 圆度/mm |
| --- | --- |
| 0.01~0.03 | ≤外径的1.5% |
| ＞0.03~0.05 | ≤外径的1% |
| ＞0.05~0.10 | ≤外径的0.8%或0.04(取较大者) |
| ＞0.10 | ≤外径的0.7%或0.04(取较大者) |

4.2.5 直度

未经退火的管材的直度应符合表6的规定。

表6未经退火的管材的直度

| 牌号 | 长度/mm | 最大弧深/mm |
| --- | --- | --- |
| H65 | ＜200 | 0.20 |
|  | ≥200～400 | 0.35 |
|  | ≥400~1000 | 1.2 |
| TP2、H65 | ≥1000~2000 | 3 |
|  | ≥2000~3000 | 6 |
|  | ≥3000~4000 | 9 |
|  | ≥4000~6000 | 在全长任意3000mm长的直度最大弧深为12mm |

4.3力学性能

管材的室温力学性能应符合表7的规定。

表7 力学性能

| 牌号 | 代号 | 状态 | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP2 | C12000 | 拉拔(H58) | ≥290 | — |
|  |  | 轻拉(H55) | 245~325 | ≥20 |
|  |  | 软化退火(O60) | ≥215 | ≥40 |
| H65 | C27000 | 拉拔(H58) | ≥410 | — |
|  |  | 轻拉(H55) | 370~410 | ≥25 |

4.4工艺性能

软化退火（O60）状态和轻拉（H55）状态的管材可进行扩口试验，采用60°的冲锥，扩口率为30%，扩口后试样不应产生肉眼可见的裂纹或裂口及严重的桔皮状现象。

4.5晶粒度

需方有要求并在合同中注明时，软化退火（O60）、轻拉（H55）状态，牌号为C12000的管材可进行晶粒度检验，管材的平均晶粒度应符合表8的规定。

表8 晶粒度

| 牌号 | 代号 | 状态 | 晶粒度/ mm |
| --- | --- | --- | --- |
| TP2 | C12000 | 轻拉(H55) | ≤0.040 |
|  |  | 软化退火(O60) | 0.015~0.060 |

4.6残余应力

H65牌号管材应进行残余应力试验。残余应力试验后的管材不应有肉眼可见的裂纹。

4.7涡流探伤

轻拉（H55）状态、拉拔(H58)状态和退火前的管材可进行涡流探伤试验。

管材进行涡流探伤检验时，在涡流探伤设备信号装置上不发出报警信号的直管，应认为是符合本标准的管材。盘管应在缺陷位置打印不小于300 mm长的深色标记，缺陷允许数由供需双方协商确定。标准人工缺陷应为通孔，其钻孔直径应符合GB/T 5248的规定。

4.8表面质量

4.8.1管材表面应光滑、清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

4.8.2 H65管材的内表面粗糙度应不大于Ra0.4。

5 试验方法

5.1化学成分

管材的化学成分的分析按照GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

5.2尺寸测量

管材的外形尺寸及其允许偏差测量方法应按照GB/T 26303.1的规定进行；其中H65管材长度小于400mm的直度检验使用塞尺进行。

5.3 力学性能

管材的拉伸试验按GB/T 34505的规定进行，管材外径≤25mm的拉伸试样按照GB/T 34505中全截面试样规定进行；外径大于25mm的按GB/T 34505规定的机加工弧形试样进行。

5.4扩口试验

管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行。

5.5晶粒度

管材的晶粒度检验按照YS/T 347规定进行。

5.6残余应力检验

管材的残余应力检验按照GB/T10567.2规定进行。

5.7涡流探伤

管材的涡流探伤方法按GB/T 5248规定进行。

5.8表面质量

5.8.1管材的表面质量采用目视检查方法。

5.8.2管材的表面粗糙度可采用表面粗糙度标准块对比，也可采用表面粗糙度仪检验。

6 检验规则

6.1检查与验收

6.1.1管材应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单(或合同)的规定，并填写质量证明书。

6.1.2需方对收到的产品，按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准及订货单(或合同)的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出。属于其他性能的异议，应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方共同协商进行。

6.2组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的管材组成。管每批重量应不大于2000 kg。

6.3检验项目

6.3.1每批管材应进行化学成分、尺寸及允许偏差、力学性能、工艺性能、残余应力、涡流探伤、表面质量的检验。

6.3.2需方有要求并在合同中注明时，还应进行晶粒度、表面粗糙度的检验。

6.3 取样

管材取样应符合表9的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表9 取样

| 序号 | 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 供方每熔次取1个试样，需方每批任取1个试样。 | 4.1 | 5.1 |
| 2 | 尺寸及允许偏差 | 按照GB/T 2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商。 | 4.2 | 5.2 |
| 3 | 力学性能 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 4.3 | 5.3 |
| 4 | 工艺性能 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 4.4 | 5.4 |
| 5 | 晶粒度 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 4.5 | 5.5 |
| 6 | 残余应力 | 每批任取2根（盘）、每根（盘）取1个试样。 | 4.6 | 5.6 |
| 7 | 涡流探伤 | 逐根（盘）检验。 | 4.7 | 5.7 |
| 8 | 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定取样，一般检验水平Ⅱ，接收质量限AQL=2.5或供需双方协商 | 4.8 | 5.8 |

6.4 检验结果的判定

检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。检验结果的判定按表10规定进行。

表10 检验结果判定

| 序号 | 检验项目 | 判定方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 如出现不合格，判定判该批管材不合格。 |
| 2 | 尺寸及允许偏差 | 如出现不合格时，按根（盘）判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根（盘）检验，合格者交货。 |
| 3 | 力学性能 | 如出现试验结果不合格时，应从该批管材(包括原检验不合格的管材)中取双倍试样进行该不合格项目的重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根（盘）检验，合格者交货。 |
| 4 | 工艺性能 |  |
| 5 | 晶粒度 |  |
| 6 | 氢脆试验 |  |
| 7 | 涡流探伤 | 如出现试验结果不合格时，判单根（盘）管材不合格。 |
| 8 | 表面质量 | 不合格时，按根（盘）判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根（盘）检验，合格者交货。 |
| 注：当出现其他缺陷时，该批管材由供需双方协商解决。 |

7 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1 标志

7.1.1 产品标志

在检验合格的管材的标签上应标注如下标志：

a) 供方技术监督部门的检印；

b) 合金牌号；

c) 规格；

d) 供应状态；

e) 批号；

f) 生产日期；

g) 缺陷数（盘管）；

h) 净重；

i) 执行标准；

j) 其他。

7.1.2 包装箱标志

管材的包装箱标志应符合GB/T 8888的规定。

7.2包装、运输、贮存及质量证明书

7.2.1管材的包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

7.2.2包装方式有特殊要求时由供需双方协商确定。

8 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 规格（定尺或倍尺长度的管材应在合同中注明，否则按照盘管形态交货）；

e) 重量或根（盘）数；

f) 拉伸试验；

g) 工艺性能（需方有要求时）；

h) 晶粒度（需方有要求时）；

i) 残余应力（需方有要求时）；

j) 本标准编号；

k）其他。