标准审定会意见汇总处理表

标准项目名称： 《铜及铜合金显微组织及断口的电镜图谱（第1部分：高铜系列）》

承办人：      共 02 页   第 01 页

标准项目负责起草单位： 国合通用测试评价认证股份公司

电  话：             2020年08月17日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | “铸锭”改为“铸造”，铸锭是过程产品，铸造才是工艺、工序名称。 | 浙江浙铜五星金属材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.1 | “铍铜”已在小标题中体现，建议删除，改为：“成分信息：TBe0.4-1.8Ti0.4”，标准中有多处地方，建议一并改掉。 |  | 采纳 |  |
|  | 3.2及以后 | 建议“横纵”中间加顿号，改为“横、纵”。 |  | 采纳 |  |
|  |  | 建议“横向”、“纵向”改入照片类型中。后有多处同样状况，建议同样处理。 |  | 采纳 |  |
|  |  | 将“工艺条件”改为“产品状态”；或将“态”字删除。 |  | 采纳 | 依据GBT29094-2012标准，将工艺条件改为“状态名称” |
|  | 3.1 | 建议统一表述为类似“FeCl3 +HCl+H2O溶液腐蚀” | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 采纳 | 上下文统一表述 |
|  | 3.1 | 增加国内外常见牌号“TBe2”“C17200”“C17410” |  | 待定 |  |
|  | 1 | “轧制、挤压、固溶”是工艺，“铸锭”说的事物，修改为“熔炼”或“铸造” | 西北有色金属研究院（西安汉唐分析检测有限公司） | 采纳 | 依据GBT29094-2012标准，将工艺条件改为“状态名称” |
|  | 3.1 | 照片类型：给每张图片加上图号，如：图3-1-1、图3-1-2；删除“不同区域”的表述，容易造成组织不均匀的误解。 工艺条件写成“热处理”，太宽泛，不准确，建议添加具体的热处理制度 |  | 采纳 |  |
|  | 3.2及以后 | 统一图片中标尺的“形式” |  | 采纳 |  |
|  |  | 建议替换照片，不显示“EDS点1”标识 |  | 采纳 |  |
|  |  | 照片类型：给每张图片加上图号，如：图3-1-1、图3-1-2；删除“不同区域”的表述，容易造成组织不均匀的误解。 |  | 采纳 |  |
|  |  | 将“组织说明”修改为“断口形貌”； |  | 采纳 |  |
|  |  | 化学式涉及数字部分下标 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | 替换有划痕的照片 |  | 采纳 |  |
|  |  | P16页的标尺建议更换较为明显的标尺 |  | 采纳 | 统一修改替换 |
|  |  | P16页的x200、100倍的描述格式与其他不统一，应为200x、100x；最后一个照片类型描述删除。 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | 应将ECC照片改为背散射电子照片 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | P39页，应为800x、2000x、3500x、10000x；ECC照片改为背散射电子照片 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | P40页，实际为5000x；ECC照片改背散射电子照片。 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | 建议重新排版；ECC改背散射。 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | P41页，ECC改背散射 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | P45页，建议重新排版 |  | 采纳 |  |
|  |  | P44页加标尺 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  |  | P45页加标尺 |  | 采纳 | 统一表述 |
|  | 3.3 | 两张图谱统一标尺 | 中铝材料应用研究院有限公司 | 采纳 | 统一表述 |
|  | 3 | 将全文件中的拉制与拉拔统一。 | 有研工程技术研究院 | 采纳 | 一表述 |
|  |  | 可以在适当位置增加部分定义或特征 如韧窝等。 一些描述中“第二相”，如果可以，可否标出相组成？ | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 16个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 16个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 6个；

（4）没有回函的单位数：0个。