标准征求意见稿意见汇总处理表（方法1）

标准项目名称： 行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》                           承办人：吕茜茜                                                         共 1 页  第 1 页

标准项目负责起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司 电 话：0562-5860884  2020年9月7日填写

| 序号 | 标准章节 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2.1.1 合理调整表1中铅质量分数，减少稀释倍数。 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 不采纳 | 已重新审核，目前给出的稀释倍数表较合理 |
| 2 |  | 无回函 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
| 3 |  | 无回函 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
| 4 |  | 无回函 | 湖南有色金属研究院 |  |  |
| 5 |  | 无回函 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |  |  |
| 6 |  | 无回函 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 7 |  | 无回函 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
| 8 |  | 无回函 | 浙江富冶集团有限公司 |  |  |
| 9 |  | 无回函 | 中国检验认证集团广西有限公司 |  |  |
| 10 |  | 无回函 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无回函 | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无回函 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无回函 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |  |  |
| 14 |  | 无回函 | 金川集团股份有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无回函 | 云南锡业股份有限公司铜业分公司 |  |  |
| 16 |  | 无回函 | 鲅鱼圈检验检疫局技术中心 |  |  |
| 17 |  | 无回函 | 贵州省分析测试研究院 |  |  |
| 18 |  | 无回函 | 广西中检检测技术服务有限公司 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：18 ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：1 ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：1 ；

（4）没有回函的单位数：17。

标准征求意见稿意见汇总处理表（方法2）

标准项目名称： 行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法》                           承办人：施小英                                                         共 2 页  第 1 页

标准项目负责起草单位：大冶有色设计院有限公司   电 话：13707231907     2020年9月14日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.17.2 | 建议标定与样品滴定条件一致，加入1～2mL巯基乙酸溶液（3.16） | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 不采纳 | 对结果不影响 |
| 2 | 4.5.4.4 | 建议将乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.15）的用量由30mL改为50mL | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 采纳 | 将乙酸-乙酸钠缓冲溶液的用量由30mL改为50mL |
| 3 | - | 若滤液中铅含量较低时，铅的吸光度较低，建议可以提供217.0nm作为Pb的备选波长（因其强度较高），并采用氘灯扣背景 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 采纳 | 根据不同型号的设备，都可以选择不同的合适的波长 |
| 4 | - | 因部分烟尘样品中铜、铅等共存元素含量可能较高，草案稿6.4.5节中用AAS测定滤液时，建议加入与试样相当的铜、铅量，以保持基体匹配。 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 不采纳 | 样品中的铅已经形成硫酸铅沉淀，滤液中的铅量很低。烟尘灰中的铜量不超过5%，可以不考虑铜的影响。 |
| 5 | 4.2.4.1 | 部分冒浓白烟1min～2min取下冷却以后，加5mL硝硫混酸，此处加硝硫混酸的目的是赶掉剩余的氢溴酸，加1～2mL硝硫混酸即可，后面还要继续加热至体积1mL，加1～2mL硝硫混酸可以节省时间且对测定无影响。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 硝硫混酸改至用硫酸，用量为2mL |
| 6 | 3.8.4 | 砷元素对测定铅含量的干扰试验增加一个70mgAs未加氢溴酸的干扰试验结果，证明结论“大量砷的存在对测定铅有影响” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 | 详情见补充实验 |
| 7 |  | - 1号样品，部分单位反应反色明显，要求进一进确定原因。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 | 已经补充试验 |

标准征求意见稿意见汇总处理表（方法2）

标准项目名称： 行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法 第2部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法》                           承办人：施小英                                                              共2页  第2页

标准项目负责起草单位：大冶有色设计院有限公司    电 话：13707231907      2020年9月14日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.5.4.1 | 加入5mL硫酸（3.2.5），改为加入10mL硫酸（1+1） | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 改为加入10mL硫酸（1+1） |
| 9 | 3.5.4.2 | 沿杯壁加入10mL酒石酸（3.2.13），若样品中加入氢溴酸冒烟2次，已经不含锑可去掉 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 采纳 | 已更改 |
| 10 | 3.5.4.3 | 删除“倾泻法” | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 | 已更改 |
| 11 | 3.5.4.4 | “用温水将沉淀转入原烧杯中，加入50mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.2.15），盖上表面皿低温煮沸，待硫酸铅完全溶解后，取下，将滤纸浸入溶液中，搅拌捣碎”，改为“将滤纸和沉淀放入原烧杯中，加入50mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.2.15），盖上表面皿低温煮沸，待硫酸铅完全溶解后，取下” | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 | 改为“将滤纸和沉淀放入原烧杯中，加入50mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.2.15），盖上表面皿低温煮沸，待硫酸铅完全溶解后，取下” |
| 12 | 3.5.4.5 | “加入5mL盐酸（3.2.8）”，改为“加入5mL硝酸”，删除5mL硫酸 | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 | 改为“加入5mL硝酸”，删除5mL硫酸 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：11个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：7个。