ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 575.20—202X

代替YS/T 575.20-2007

铝土矿石化学分析方法

第20部分：预先干燥试样的制备

Methods for chemical analysis of bauxite—

Part 20: Preparation of pre-dried sample

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 575《铝土矿化学分析方法》的第20部分。YS/T 575已经发布了以下部分：

——第1部分：氧化铝含量的测定  EDTA滴定法

——第2部分：二氧化硅含量的测定 重量-钼蓝光度法

——第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法

——第4部分：三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第5部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法

——第6部分：二氧化钛含量的测定  二胺普吡啉甲烷光度法

——第7部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第8部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第9部分：氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：氧化锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第11部分：三氧化二铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：五氧化二钒含量的测定 苯甲酰苯胲光度法

——第13部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第14部分：稀土氧化物总量的测定  三溴偶氮胂光度法

——第15部分：三氧化二镓含量的测定 罗丹明B萃取光度法

——第16部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝光度法

——第17部分：硫含量的测定 燃烧-碘量法

——第18部分：总碳含量的测定 燃烧-非水滴定法

——第19部分：烧减量的测定 重量法

——第20部分：预先干燥试样的制备

——第21部分：有机碳含量的测定 滴定法

——第22部分：湿存水含量的测定  重量法

——第23部分：X射线荧光光谱法测定元素含量

——第24部分：碳和硫含量的测定  红外吸收法

——第25部分：硫含量的测定  库仑滴定法

——第26部分：硫酸根含量的测定  硫酸钡重量法

——第27部分：镧、铈、镨、钕、钪、钇含量的测定  ICP-AES法

——第28部分：氧化锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第29部分：氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化锂含量的测定  ICP-AES法

本文件代替YS/T 575.20-2007《铝土矿石化学分析方法 第20部分：预先干燥试样的制备》，与YS/T 575.20-2007相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

a)——增加了干燥试样的用途（见1，2007年版见的1）；

b)——增加了称样瓶（见4.4，2007年版的4）；

c)——增加了试样描述(见5)；

d)——修改了干燥剂类别（见4.3，2007年版的4.3）；

e)——修改了规范性引用文件(见2)

f)——修改了称样量（见6.1，2007年版的6.1）；

g)——删除范围中注解内容（见1，2007年版的1）。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、山东南山铝业股份有限公司、中铝山东研究院、中铝矿业有限公司、中金岭南。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1999年首次发布GB/T 3257.22-1999，2006年第一次修订为YS/T 575.20-2006、2007年第二次修订为YS/T 575.20-2007；

——本次为第3次修订。

铝土矿石化学分析方法 第20部分：

预先干燥试样的制备

1  范围

本文件规定了铝土矿中预先干燥试样的制备方法。

本文件适用于铝土矿中预先干燥试样的制备，干燥试样主要用于化学元素成分测定或其他物理性能测定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25949 铝土矿 样品制备

3  术语和定义

本文件没有界定的术语和定义

4  原理

分析试样在110℃干燥直至质量保持恒定不变。

5  仪器设备

5.1  烘箱：能控制在110℃±5℃。

5.2  分析天平：实际分度值为0.0001 g。

5.3  干燥器：内盛活性氧化铝（活性氧化铝使用前应在300℃±10℃加热活化）或变色硅胶干燥剂（变色硅胶使用前应在120℃±5℃加热再生）。

5.4  称量瓶：磨口，包含配套的可密封磨口盖子，称量瓶大小足以盛放所需试样量。

6  试样

将试样用研钵研磨通过150μm筛。

该试样应是GB/T 25949“8 化学分析样品的制备”中破碎缩分后的试样；而对于试样接收单位，该试样是接收的原始试样，如果接收试样含水量大，应按照GB/T 25949中相关规定进行烘干预处理，然后研磨过筛。

7  试验步骤

7.1 称取不大于50 g试样，放入预先在110℃±5℃干燥过的称量瓶（5.4）中，打开称量瓶盖子，在烘箱（5.1）里于110℃±5℃下干燥2 h。

注：通常所使用的称量瓶应保证样品的层密度不大于50 mg/mm2。

7.2从干燥箱中取出称量瓶，稍冷立即盖上盖，将称量瓶放入干燥器内冷却至室温，后称取称量瓶和试样总质量，在110℃±5℃下重复干燥30 min，后置于干燥器内冷却至室温，反复多次直至分析试样质量恒重为止，即连续二次称量的绝对差值不超过总质量的0.02%（以前一次称量质量为基准），其将作为分析试样用。

7.3 干燥后的试样，盛放于称量瓶中，盖好盖放在干燥器内（5.3）保存。