中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 426.6—××××

代替YS/T 426.6-2000

锑铍芯块化学分析方法                   第6部分:氧化铍含量的测定                   电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of antimony-beryllium pellets—             Determination of beryllium oxide content—                       Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

ICS 77.120.99

H 14

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 426《铍锑芯块化学分析方法》第6部分。YS/T 426已经发布了以下部分：

——第1部分： 氟化钾滴定法测定铍量

——第2部分： 溴酸钾滴定法测定锑量

——第3部分： 8-羟基喹啉分光光度法测定铝量

——第4部分： 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量

——第5部分： 电感耦合等离子体发射光谱法测定硅量

——第6部分： 溴甲醇法测定氧化铍量

——第7部分： 高频-红外吸收法测定碳量

本文件代替YS/T 426.6-2000《铍锑芯块化学分析方法 第6部分 溴甲醇法测定氧化铍量》。

本文件与YS/T 426.6-2000相比，主要有如下变动：

——改变了测定方法，由分光光度法修改为电感耦合等离子体发射光谱法；

——扩大了测定范围，测定范围由0.010％～1.00％修改为0.010％～2.00％（见第1章，2000年版的第1章）；

——增加了规范性引用文件（见第2章）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——增加了样品条款（见第7章）；

——增加了精密度条款（见第10章）；

——增加了试验报告条款（见第11章）

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司。

本文件主要起草人：×××、×××

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 426.6-2000。

引    言

锑铍芯块作为核工业用二次中子源部件及压水堆燃料元件，芯块中的杂质元素，是影响芯块质量的重要控制指标，要求其含量控制在一定范围内，因此精确控制其含量是保证锑铍芯块产品质量的关键。

本标准由七部分组成。

——第1部分： 氟化钾滴定法测定铍量

——第2部分： 溴酸钾滴定法测定锑量

——第3部分： 8-羟基喹啉分光光度法测定铝量

——第4部分： 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量

——第5部分： 电感耦合等离子体发射光谱法测定硅量

——第6部分： 溴甲醇法测定氧化铍量

——第7部分： 高频-红外吸收法测定碳量

本标准填补了国内外在锑铍芯块检验领域的空白，对提升锑铍芯块在核工业的应用提供有力支撑。

本次对YS/T 426.6的修订，重点考虑了YS/T 426.6-2000的方法适用性，明确了该方法标准采用仪器分析法，即电感耦合等离子体发射光谱法，进一步提升该方法标准检测能力和测定范围。

锑铍芯块化学分析方法                                         第6部分:氧化铍含量的测定                                             电感耦合等离子体发射光谱法

- 1  范围

本文件规定了锑铍芯块中氧化铍含量的测定方法。

本文件适用于锑铍芯块中氧化铍含量的测定。测定范围：0.010％～2.00％。

2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

试料用溴-甲醇溶解，过滤分离出氧化铍。硝-硫混合酸溶解处理后，在稀盐酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

- 5  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

- 5.1  无水硫酸钠。

- 5.2  甲醇（wH2O<0.05％）。

5.3  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 5.4  溴-甲醇：50 mL甲醇中加入7 mL溴素。

- 5.5  盐酸-甲醇：4 mL盐酸（ρ=1.19 g/mL）用甲醇稀释至50 mL。

- 5.6  硝-硫混合酸：于70 mL硝酸（ρ=1.42 g/mL）中徐徐加入30 mL硫酸（ρ=1.84 g/mL），混匀。

- 5.7  盐酸（1+9）。

- 5.8  铍标准贮存溶液：称取19.6418g优级纯硫酸铍（BeSO4·4H2O）于烧杯中，加水溶解，用5％的HNO3(体积分数)移入1000 mL聚乙烯容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg铍。

- 5.9  铍标准溶液：移取10.00 mL铍标准溶液（5.8）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.7），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100μg铍。

- 5.10  铍标准溶液：移取10.00 mL铍标准溶液（5.9）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.7），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10μg铍。

- 5.11  铍标准溶液：移取10.00 mL铍标准溶液（5.10）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.7），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1μg铍。

- 5.12  氩气（体积分数不小于99.99％）。

- 6  仪器设备

- 6.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，分辨率<0.006 nm（200 nm处）。

- 6.2  推荐分析线波长：Be  238.861 nm或 313.042 nm、313.107 nm。

- 7  样品

碎屑状或粉状，粒度一般≤75μm。

- 8  分析步骤

- 8.1  试料

称取0.20 g样品，精确至0.0001 g。

- 8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  分析试液的制备

- 8.4.1  将试料（8.1）置于150 mL烧杯中，加入10 mL甲醇（5.2），分次缓慢加入50 mL溴-甲醇

- （5.4），每次1～2 mL，剧烈反应停止后，于恒温水浴中，在70 ℃下加热至大部分金属溶解。加入50 mL盐酸-甲醇（5.5），继续加热至金属完全溶解。

- 8.4.2  以双层慢速滤纸过滤，用甲醇洗涤烧杯及滤纸至无溴为止。

- 8.4.3  将滤纸与残渣放入原烧杯中，烘干后，加入10 mL硝-硫混合酸（5.6）先低温加热，后高温加热，滴加硝-硫混合酸（5.6）至消解完全。加热至冒白烟，取下，稍冷，加入0.3 ｇ无水硫酸钠 （5.1），继续加热蒸干，冷却。

- 8.4.4  用少量水冲洗杯壁，加入5 mL盐酸（5.7），加热溶解盐类，取下，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 8.5  工作曲线的绘制

- 于一组100 mL容量瓶中依次加入0 mL、10.00 mL铍标准溶液（ 5.11）、5.00 mL铍标准溶液（ 5.10）、10.00 mL铍标准溶液（5.10）、5.00 mL铍标准溶液（5.9）、10.00 mL铍标准溶液（5.9），各加入5 mL盐酸(5.7)，用水稀释至刻度，混匀。

- 8.6  测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白溶液（8.3）与试料试液（8.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

- 9  试验数据处理

氧化铍量以氧化铍（BeO）的质量分数wBeO 计，数值以％计，按公式（1）计算:

wBeO =(ρ1−ρ0)×V×2.775×10-6m×100%……………………………（1）

式中：

ρ1——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

2.775—铍换算为氧化铍的系数；

m——试料的质量，单位为克（g）。

当wBeO≤0.10％时，所得结果保留两位有效数字；wBeO≥0.10％时，所得结果保留至小数点后两位。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

- 表1 重复性限

| 氧化铍的质量分数/ ％ | 0.0063 | 0.10 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/ ％ | 0.002 | 0.01 | 0.07 |

- 10.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

- 表2 允许差

| 氧化铍的质量分数/ ％ | 允许差/ ％ |
| --- | --- |
| >0.0050～0.10 | 0.007 |
| >0.10～1.00 | 0.08 |
| >1.00～2.00 | 0.08 |

- 11  试验报告

- 试验报告应包括下列内容：

- ——试验对象；

- ——本标准编号（包括发布或出版年号）；

- ——结果；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。