铪化学分析方法

第8部分：钠量的测定

编制说明（审定稿）

一、工作简况

1.1任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2018]31号）文件精神，由广东省工业分析检测中心负责制定有色金属行业标准《铪化学分析方法 第8部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法》，项目计划编号为2018-0574T-YS，完成时间为2020年。

1.2 调研和分析工作的情况

铪是一种重要的稀有金属，具有较高的抗腐蚀性能、极高的熔点、超高的硬度和强度等特性，铪有突出的核性能，是发展原子能工业不可缺少的材料。其主要用途是制作原子核反应堆的控制棒和保护装置，铪材是发展核电、核动力潜艇不可替代的核心材料，同时也是化工、石油、制药、冶金等行业重要的耐腐蚀材料以及其他金属材料重要的合金添加剂。因此，金属铪尤其是高纯铪，目前已引起国内外科技工作者的广泛关注并进行了大量的研究，高纯铪不仅能为相关行业带来巨大的经济效益，同时对我国核工业技术的发展也有着不可估量的意义。

现有的原子能级海绵铪产品标准中除了锆含量比较高3%，其余杂质含量都很低，钠作为有害杂质元素，对铪材性能影响较大，YS/T399-2013海绵铪要求原子能级钠不大于0.002%。目前尚无相应的国家和行业标准分析方法，随着我国核工业的快速发展，铪材及其加工产品日益增多，制定包括钠在内的《铪化学分析方法》行业标准显得尤为迫切。该项目的完成对保证产品质量，完善我国核用铪材的研制、生产产业链和提高民用铪材的生产能力有积极的指导意义。

目前国内外针对0.001%～0.020%钠量，在实际检测分析工作中一般采用火焰原子吸收光谱法测定钠。本实验通过优化仪器测量条件，来提高测定的灵敏度。研究了酸类、铪基体及共存元素因素对钠测定的影响。对钠的火焰原子吸收法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成有色金属行业标准。

1.3起草单位情况

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

1.4主要工作过程

根据任务落实会议精神，我中心成立《铪化学分析方法》起草课题小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，主要工作过程经历了以下

1.4.1  起草阶段

1）2018年3月～4月，成立《铪化学分析方法》起草课题小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划和进度安排。

2） 2018年5月～6月，广泛收集国内外关于铪中钠的测定技术资料，确认标准起草制定的基本思路，技术路线。

3） 2018年7月25日～27日，在哈尔滨有色金属标准工作会议上，对《铪化学分析方法 第8部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准进行了任务落实，西安汉唐分析检测有限公司为第一验证单位，宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、西部金属材料股份有限公司等单位为第二验证单位。

4）2019年3月完成相应的分析方法研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，并连同验证样品一起分别寄西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、西部金属材料股份有限公司等各验证单位，经与各验证单位讨论，形成了征求意见稿，并进行了广泛的征求意见工作。

1.4.2  征求意见阶段

2018年8月～9月，编制组对铪企业、用户进行了调研，征求对《铪化学分析方法 第8部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的意见，广泛收集国内外关于铪中钠的测定技术资料，进行汇总整理，经过认真分析、研究和讨论，于2018年10月形成标准草案稿。草案稿形成后及时发送相关生产企业、用户和科研机构征求意见，相关专家对本标准的草案稿提出了宝贵意见和建议，标准编制小组对所有反馈的意见和建议讨论后进行了修改完善，形成了讨论稿。

3）2019年3月完成相应的分析方法研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位；

4）从2019年5月至2019年6月，汇总完成标准讨论稿、试验报告、意见汇总表及编制说明。

5）2019年6月24日～6月26日全国有色金属标准化技术委员会主持，在山东青岛市召开标准讨论会，来自全国有色金属标准化技术委员会、宁夏东方钽业股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、西部金属材料股份有限公司、宝钛集团有限公司、国核宝钛锆业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、有研亿金新材料有限公司等单位的专家代表，对《铪化学分析方法 第8部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准（讨论稿）、编制说明、实验报告进行了认真、细致的讨论，并提出了对本标准的修改意见和建议。其主要意见分别如下：（1）格式按最新规范格式修改；（2）分析步骤中“6.4.2、6.4.3”条款合并到“6.4.1”条款中。

会后，根据会议精神，对讨论稿进行了修改、补充、完善，形成了预审稿，并发送到相关生产企业、用户和科研机构征集意见。

6）2019年12月4日~6日全国有色金属标准化技术委员会主持，在广东省深圳市召开标准讨论会，来自全国有色金属标准化技术委员会、西安汉唐分析检测有限公司、西部金属材料股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、宝钛集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳清华大学研究院、北矿检测技术有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、青岛海关技术中心等单位的专家代表，对《铪化学分析方法 第8部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法》标准（预审稿）、编制说明进行了认真、细致的讨论，主要提出了以下意见和建议： 1、3.4硼酸饱和溶液增加配制方法。2、将试样剪成长度不大于5mm的碎屑修改为“将试样加工成长度不大于5 mm的碎屑。2、“6.5.1  称取5份”修改为 “6.5.1  称取6份”2、8.1增加外延法5；建议增加一家验证单位6、编制说明按《铌钨合金化学分析方法》的格式进行相应修改。

7）会后，根据会议精神，增加国标(北京)检验认证有限公司为验证单位，并对稿进行了修改、补充、完善，形成了送审稿。

二、标准的编制原则

1、符合性：该标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2、合理性：以满足我国铪产品实际生产和使用的需要为原则，与实际相结合，提高标准的适用性。反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

3、先进性：该方法操作简便，系统稳定，工作效率高，精密度和准确度好，能很好地满足产品的需要。

# 确定标准主要内容的依据

原子吸收光谱法具有测定结果准确度高、操作简便、无需昂贵的分析仪器等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用原子吸收光谱法测定钠。对铪中钠的原子吸收光谱法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。主要内容：

1、测定范围的确定

现有的原子能级海绵铪产品标准中除了锆含量比较高3%，其余杂质含量都很低，钠作为有害杂质元素，对铪材性能影响较大，YS/T399-2013海绵铪要求原子能级钠不大于0.002%。因此在确定铪中钠元素的测定范围时，结合日常检测的实际情况，确定了方法测定范围为0.001%～0.020%。通过试验表明，本标准测定铪中钠含量范围在0.001%～0.020%之间时，能够更好地满足铪中钠含量的检测要求。

2、溶解方法的选择

铪合金一般用氢氟酸溶解。实验分别讨论了不同氢氟酸用量对溶样速率的影响，结果分别见表1。

表1氢氟酸用量的影响

| 氢氟酸体积 （1:1），mL | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶样时间，min | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 溶样结果 | 未溶完 | 溶完 | 溶完 | 溶完 |

氢氟酸用量直接影响到铪样品的溶解速率，氢氟酸加入量越多，反应越快速，但氢氟酸用量太多，需要络合氟离子所用硼酸量也要加大，溶液含盐量太高将影响钠的原子化效率。试料用氢氟酸溶解后，为了保证试料中的钠完全溶解，需补加适量硝酸助溶。

氢氟酸用量试验结果表明：当硝酸（1+1）加入量为2mL时，氢氟酸（1+1）加入量为1mL以上就能保证铪试样快速溶解。为了防止样品反应过于剧烈，本法选择称取0.25g试料，加入2mL硝酸（1+1），1mL氢氟酸（1+1）室温或低温溶解。

硝酸用量试验证实：试料经硝酸+氢氟酸溶解后，补加硝酸1mL~5mL，钠的测定结果一致。本法选择补加2mL硝酸（1+1），加热煮沸，驱除氮的氧化物，保证样品中的钠能够全部进入溶液。

经过第一验证单位（西安汉唐分析检测有限公司）试验,确定与起草单位结论一致。

3、原子吸收测定酸度的确定

移取1.00mL钠标准溶液（10μg/mL）于50mL容量瓶中，分别加入下表2所述浓度的硝酸及（氢氟酸+饱和硼酸）按试验方法进行钠的吸光度值测定，考察不同浓度的三种酸对钠吸光度的影响。

表2 酸度对钠测定的影响

| 介质 | 介质浓度（v/v） | 0.2μg/mL Na吸光度值（Abs） |
| --- | --- | --- |
| 硝酸+氢氟酸+饱和硼酸 | 1%+1%氢氟酸+10mL饱和硼酸 | 0.130 |
|  | 2%+1%氢氟酸+10mL饱和硼酸 | 0.128 |
|  | 5%+2%氢氟酸+20mL饱和硼酸 | 0.129 |
|  | 10%+2%氢氟酸+20mL饱和硼酸 | 0.131 |

由表2结果可见：10%（V/V）以内的硝酸及2%（V/V）内的氢氟酸+20mL饱和硼酸对测定无影响。本法选择2%（V/V）以内的硝酸及1%（V/V）内的氢氟酸+10mL饱和硼酸的介质。

经过第一验证单位（西安汉唐分析检测有限公司）试验, 选用HCl（1+4）作为测定介质时，与起草单位结论一致。

4、铪基体的影响试验

移取1.00mL钠标准溶液（10μg/mL）于50mL容量瓶中，加入不同的铪量（同时带相应的空白），以水稀释至刻度，混匀。于火焰原子吸收光谱仪（2.2.1）在选定的仪器工作条件下上测定钠的吸光度。结果见表3。

表3铪基体的影响

| 铪加入量，mg | 0 | 100 | 200 | 300 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.160 | 0.136 | 0.128 | 0.117 | 0.111 |

由表3可知，铪对钠测定有明显的负干扰，随着铪量的增加Na的吸收逐渐下降。为了消除此干扰，必须在工作曲线标准溶液系列中加入与试样溶液相同的铪量。经过第一验证单位（西安汉唐分析检测有限公司）试验,与起草单位结论一致

5、共存元素干扰试验

铪样品称取量（0.25g），换算成相应的共存元素最大含量，考察各元素对钠的干扰。移取1.00mL钠标准溶液（10μg/mL）于50mL容量瓶中，加入不同量的锆、铝、铬、铁、镁、钛、硅、钽、铌等共存元素，按试验方法及选定的仪器工作条件测定其吸光度值。

试验结果显示：50mL体积溶液中，25mg的锆，2mg的铝、铬、铁、镁、钛、硅、钽、铌、镍均不干扰钠的测定。第一验证单位（西安汉唐分析检测有限公司）对可能存在的干扰元素进行试验, 确认存在的干扰元素对钠的测定均无影响，与起草单位结论一致。

6精密度和回收率试验

为了考察本方法的精密度，采用铪试样中加入不同钠的方法。按不同梯度，分别加入0.30mL、2.50mL、4.50mL钠标准溶液（10μg/mL）。采用拟定的分析方法对钠量进行测定，分别独立地进行11次测定，测定结果见表4。

表4 精密度和加标回收试验结果（n=11）

| 样品编号 | 元素 | 测定结果 /% | 平均值 /% | 回收率/% | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#合成样 | Na | 0.00120、0.00132、0.00126、0.00128、0.00114、0.00129、0.00124、0.00125、0.00111、0.00124、0.00115 | 0.00122 | 101.80 | 5.71 |
| 2#合成样 | Na | 0.00955、0.00983、0.00974、0.01066、0.00971、0.01035、0.00986、0.00980、0.01048、0.00956、0.01014 | 0.00997 | 99.70 | 3.80 |
| 3#合成样 | Na | 0.0183、0.0176、0.0175、0.0181、0.0172、0.0174、0.0181、0.0176、0.0179、0.0186、0.0187 | 0.0179 | 99.50 | 2.73 |

从表4可以看出：样品相对标准偏差在2.73%~5.71%之间，加标回收率在99.50%～101.80%之间，证实方法的准确度较高。

第一验证单位（西安汉唐分析检测有限公司） 精密度和回收率试验结果见表5。样品相对标准偏差在1.56%~5.03%之间，加标回收率在95.33%～98.00%之间，证实方法的准确度较高，与起草单位结论一致。

表5 精密度和加标回收试验结果（n=11）

| 样品编号 | 元素 | 测定结果 /% | 平均值 /% | 回收率/% | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#合成样 | Na | 0.00116、0.00123、0.00120、0.00106、0.00118、0.00119、0.00109、0.00108、0.00119、0.00113、0.00118 | 0.00143 | 95.33 | 5.03 |
| 2#合成样 | Na | 0.01011、0.00999、0.00982、0.00996、0.00974、0.00973、0.00975、0.00965、0.00979、0.00963、0.00968 | 0.00980 | 98.00 | 1.56 |
| 3#合成样 | Na | 0.0180、0.0182、0.0183、0.0182、0.0176、0.0185、0.0179、0.0182、0.0186、0.0178、0.0174 | 0.0181 | 100.56 | 2.03 |

从表4可以看出：样品相对标准偏差在1.56%~5.03%之间，加标回收率在95.33%～100.56%之间，证实方法的准确度较高。

四、各实验室数据汇总

按照工作安排，西安汉唐分析检测有限公司负责该标准一验，宁夏东方钽业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司等单位负责二验。试验情况如表6：

表6 各实验室数据统计

| 验证 单位 | 样品 编号 | 测定结果% （n=11） | 平均值 % | 标准 偏差% | 相对标准 偏差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省科学院工业分析检测中心 | 1# | 0.00120、0.00132、0.00126、0.00128、0.00114、0.00129、0.00124、0.00125、0.00111、0.00124、0.00115、 | 0.00122 | 0.000067 | 5.49 |
|  | 2# | 0.00955、0.00983、0.00974、0.01066、0.00971、0.01035、0.00986、0.00980、0.01048、0.00956、0.01014 | 0.01001 | 0.000379 | 3.79 |
|  | 3# | 0.0183、0.0176、0.0175、0.0181、0.0172、0.0174、0.0181、0.0176、0.0179、0.0186、0.0187 | 0.0179 | 0.00050 | 2.76 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 1# | 0.00137、0.00154、0.00150、0.00133、0.00147、0.00147、0.00149、0.00136、0.00135、0.00149、0.00141 | 0.00115 | 0.00006 | 4.81 |
|  | 2# | 0.01011、0.00999、0.00982、0.00996、0.00974、0.00973、0.00975、0.00965、0.00979、0.00963、0.00968 | 0.00981 | 0.000154 | 1.56 |
|  | 3# | 0.0180、0.0182、0.0183、0.0182、0.0176、0.0185、0.0179、0.0182、0.0186、0.0178、0.0174 | 0.0181 | 0.00036 | 1.97 |
| 宁夏东方钽业股份有限公司 | 1# | 0.00116,0.00127,0.00119,0.00118,0.00127,0.00125, 0.00126,0.00117,0.00124,0.00115,0.00121 | 0.00121 | 0.000046 | 3.74 |
|  | 2# | 0.00968,0.01050,0.00997,0.00969,0.00988,0.0102, 0.00960,0.0105,0.0103,0.00979,0.00981 | 0.00999 | 0.00033 | 3.29 |
|  | 3# | 0.0186,0.0185,0.0175,0.0180,0.0177,0.0174, 0.0185,0.0181,0.0175,0.0176,0.0179 | 0.0179 | 0.00044 | 2.46 |
| 北矿检测技术有限公司 | 1# | 0.00126、 0.00126、0.00122、0.00124、0.00108、0.00126、 0.00126、0.00120、0.00116、0.00116、0.00121 | 0.00121 | 0.00058 | 4.80 |
|  | 2# | 0.0096、0.0104、0.0097、0.0098、0.0106、0.0096、0.0098、0.0106、0.0096、0.0102、0.0096 | 0.00995 | 0.00041 | 4.15 |
|  | 3# | 0.0176、0.0178、0.0182、0.0180、0.0184、0.0180、0.0182、0.0186、0.0182、0.0182、0.0180 | 0.0181 | 0.00027 | 1.51 |
| 国标（北京）检验认证有限公司 | 1# | 0.00122、0.00129、0.00125、0.00124、0.00115、0.00127、0.00114、0.00129、0.00123、0.00128、0.00120 | 0.00123 | 0.00052 | 4.23 |
|  | 2# | 0.00986、0.0102、0.00975、0.00962、0.00987、0.00969、0.00992、0.0108、0.0106、0.00975、0.00966 | 0.00998 | 0.000395 | 3.96 |
|  | 3# | 0.0171、0.0182、0.0185、0.0177、0.0175、0.0182、 0.0185、0.0184、0.0172、0.0174、 0.0176 | 0.0178 | 0.000528 | 2.96 |

利用以上数据对重复性和再现性进行统计计算，结果见表7。

表7重复性和再现性统计结果

| 验证单位 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州院 | 0.00123 | 0.00997 | 0.0179 |
| 西安汉唐 | 0.00115 | 0.00981 | 0.0181 |
| 东方钽业 | 0.00121 | 0.00999 | 0.0179 |
| 北矿 | 0.00121 | 0.00995 | 0.0181 |
| 国标 | 0.00123 | 0.00998 | 0.0178 |
| 平均值 | 0.00121 | 0.00994 | 0.0180 |
| r | 0.00016 | 0.0010 | 0.0013 |
| R | 0.00018 | 0.0010 | 0.0013 |

五、标准水平分析

本标准采用原子吸收光谱法测定钠，操作简便，分析结果准确、可靠，分析设备成本低，便于推广应用，与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。经查，本标准不涉及国内外专利，本标准涉及内容全面、条款详细、在制修订过程中吸纳了国内外相关新技术，该标准与其他国家、行业标准互为补充、衔接配套，整体达到国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足相关国家法律、法规和强制性国家标准要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

生产企业和相关部门、单位应按照产品质量控制及分析检验的要求，认真贯彻实施本标准内容。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、预期效果

标准制定了铪中钠量的分析方法。通过本标准的实施，将进一步规范铪中钠量的分析检验工作，保证检测精度。满足铪产业的实际使用和未来发展的需求，对产品质量控制和公平贸易方面产生重要影响。

《铪化学分析方法 第8部分：钠量的测定》标准编制组

2020-9

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铪化学分析方法 第8部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法》

承办人：熊晓燕    电话：020-61086263                         共 1页 第 1页

标准项目负责起草单位：广东省科学院工业分析检测中心          2020年9月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.4 | 硼酸饱和溶液增加配制方法 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 5 | 将试样剪成长度不大于5mm的碎屑修改为“将试样加工成长度不大于5 mm的碎屑。 | 广东广晟稀有金属光电新年材料有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 6.4.2 6.4.1 | “6.4.2、6.4.3”条款合并到“6.4.1”条款中 | 国核宝钛锆业股份公司 | 采纳 | - |
| 4 | 6.5.1 | 称取5份”修改为 “称取6份” | 有色金属技术经济研究院 | 采纳 | - |
| 5 | —— | 回函同意，无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | - | - |
| 6 | —— | 回函同意，无意见 | 广东先导稀材股份有限公司 | - | - |
| 7 | —— | 回函同意，无意见 | 宝钛集团有限公司 | - | - |
| 8 | —— | 回函同意，无意见 | 深圳清华大学研究院 | - | - |
| 9 | —— | 回函同意，无意见 | 宝钛华神钛业有限公司 | - | - |
| 10 | —— | 回函同意，无意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 | - | - |
| 11 | —— | 回函同意，无意见 | 广东邦普循环科技有限公司 | - | - |
| 12 | —— | 回函同意，无意见 | 青岛海关技术中心 | - | - |
| 13 | —— | 回函同意，无意见 | 宝钢特钢有限公司 | - | - |
| 14 | —— | 回函同意，无意见 | 遵义钛业股份有限公司 | - | - |
| 15 | —— | 回函同意，无意见 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | - | - |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个

（4）没有回函的单位数：0个