ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 575.22—202X

代替YS/T 575.22-2007

铝土矿石化学分析方法

第22部分：湿存水含量的测定 重量法

Methods for chemical analysis of bauxite—

Part 22: Determination of hydroscopic moisture—Gravimetric method

（审定稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

YS

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 575《铝土矿化学分析方法》的第22部分。YS/T 575已经发布了以下部分：

——第1部分：氧化铝含量的测定  EDTA滴定法

——第2部分：二氧化硅含量的测定 重量-钼蓝光度法

——第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法

——第4部分：三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第5部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法

——第6部分：二氧化钛含量的测定  二胺普吡啉甲烷光度法

——第7部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第8部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第9部分：氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：氧化锰含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第11部分：三氧化二铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：五氧化二钒含量的测定 苯甲酰苯胲光度法

——第13部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第14部分：稀土氧化物总量的测定  三溴偶氮胂光度法

——第15部分：三氧化二镓含量的测定 罗丹明B萃取光度法

——第16部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝光度法

——第17部分：硫含量的测定 燃烧-碘量法

——第18部分：总碳含量的测定 燃烧-非水滴定法

——第19部分：烧减量的测定 重量法

——第20部分：预先干燥试样的制备

——第21部分：有机碳含量的测定 滴定法

——第22部分：湿存水含量的测定  重量法

——第23部分： X射线荧光光谱法测定元素含量

——第24部分：碳和硫含量的测定  红外吸收法

——第25部分：硫含量的测定  库仑滴定法

——第26部分：硫酸根含量的测定  硫酸钡重量法

——第27部分：镧、铈、镨、钕、钪、钇含量的测定  ICP-AES法

——第28部分：氧化锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第29部分：氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化锂含量的测定  ICP-AES法

本部分代替YS/T 575.22-2007《铝土矿石化学分析方法 第22部分：湿存水含量的测定 重量法》，与YS/T 575.22-2007相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要变化如下：

a)——增加了“3 术语和定义”（ 见“3 术语和定义”）；

b)——增加了“5.5 分析天平”（ 见“5.5 分析天平”，2007年见“5 仪器设备”）；

c)——增加了“6 试样”的描述细节，明确用湿存水校正其他项目时，该项目也应该同时使用同一状态的样品，确保样品一致性（ 见“6 试样”，2007年见“6 试样”）；

d)——增加了“10 检测报告”相关内容）；

e)——修改了“1 范围”中内容，增加了对湿存水描述以及测定目的规定（见“1 范围”，2007年见“1 范围”）；

f)——删除了“4 试剂”，将其移至“5.4 干燥器”中，干燥剂删除高氯酸镁、五氧化二磷干燥剂，增加变色硅胶干燥剂（见“5.4 干燥器”，2007年见“4 试剂”）；

g)——删除了“9.2允许差”相关内容，因为空气平衡受制于地域、气候、季节等多种因素影响，不具有一致性，实验室间空气平衡的湿存水测定精密度数据无意义，仅保留实验室内的重复性限数据，但同一实验室内部使用此重复性数据时，必须注意仅限同一样品、同一时间空气平衡的双样之间的重复性。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、昆明冶金研究院、山东南山铝业股份有限公司、中铝矿业有限公司、广东省工业分析检测中心、中金岭南。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1999年首次发布GB/T 3257.21-1999，2006年第一次修订为YS/T 575.22-2006、2007年第二次修订为YS/T 575.22-2007；

——本次为第3次修订。

铝土矿石化学分析方法

第22部分：湿存水的测定  重量法

1  范围

本文件规定了铝土矿石分析样品中空气平衡湿存水含量的测定方法。

本文件适用于铝土矿原矿、精矿等粉状铝土矿石的湿存水测定，本文件所指湿存水含量测定是指铝土矿石从空气等介质中吸附水分含量的测定，测定范围：≤5.00%。

本文件水分测定结果主要用于空气平衡湿存水校正操作，属于校正性质的非贸易结算水分，主要目的为校准其他化学分析称样量或灼减量的作用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 575.20铝土矿石化学分析方法 第20部分：预先干燥试样的制备

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判断

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

空气平衡湿存水：也称空气平衡水分，将空气平衡试样置于110℃±5℃烘干恒重，根据前后质量损失计算得到的水分。

空气平衡湿存水校正操作：指使用空气平衡湿存水进行灼减或称样质量的校正操作，此操作是为了避免试样在称量中吸附空气中水分影响测定结果，通常是将试样进行一段时间的空气平衡，同时称取同一批空气平衡试样两份，一份进行湿存水测定，另一份进行灼减测定，按校准公式进行灼减或称样质量的计算。

4  原理

空气平衡的铝土矿石试样在110℃±5℃干燥直至质量保持恒定不变。

5  仪器设备

5.1  称量瓶：玻璃制称量瓶，能容纳称量样品。

5.2  盘子：平底，盘底面积应大于20 cm2，用于实验室内的空气中平衡试样。

5.3  烘箱：温度可控制在110℃±5℃、300℃±10℃。

5.4  干燥器：内盛活性氧化铝或变色硅胶干燥剂，两种干燥剂可任选一种，活性氧化铝使用前应在300℃±10℃加热活化5小时，变色硅胶使用前应在120℃±5℃条件下加热再生4小时。

5.5  分析天平：实际分度值为0.0001 g。

6  试样

试样推荐使用YS/T 575.20 “6 试样”中未干燥的样品，即试样未预先干燥并且研磨通过150μm筛；在使用本文件湿存水测定来校正其他项目（如灼减、称样量等）时，该项目也必须同时使用在同一状态下、用一批进行空气平衡后的试样作为称量样品，确保样品一致性。

用天平（5.5）称取约10 g上述研磨后试样，置于盘子（5.2）中，均匀铺开并在实验室内的空气中平衡不少于2 h。

注：通常所使用的盘子应保证样品的层密度不大于5 mg/mm2。

7  试验步骤

7.1  平行试验

平行做两次试验，取其平均值。

7.2  测定

7.2.1 将称量瓶和盖（5.1）放在烘箱（5.3）中110℃±5℃下干燥1 h，取出放入干燥器（6.4）中冷却至室温，将盖轻轻打开并迅速盖上称量，精确至0.0001 g。记下质量（m1）。

7.2.2用天平（5.5）称取2.0 g±0.1 g预先空气平衡过的试料（6），放入已干燥且恒重的称量瓶中，精确记下质量（m2）。

注：如需校正其他操作项目，此时应称取同一份其他项目所需要的试样（6）（如1075℃烧减量的测定或化学分析称样量校正），并移入各自的容器中。

7.2.3 将打开盖的称量瓶连同盖子一起放入烘箱里，在110℃±5℃下干燥1 h，取出，盖上称量瓶盖，置于干燥器内冷却30 min后，打开称量瓶盖，迅速盖上后称重。在在110℃±5℃下重复干燥30 min，置于干燥器内冷却30 min，反复多次直至分析试样质量恒重为止，即连续二次称量的绝对差值不超过总质量的0.02%（以前一次称量质量为基准），记下恒重的质量（m3）。

8  试验数据处理

按公式（1）计算湿存水的质量分数（%）：

式中：

m1——预先干燥称量瓶的质量，单位为克（g）；

m2——干燥前称量瓶和试料的质量，单位为克（g）；

m3——干燥后称量瓶和试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示至小数点后二位。

9  实验室内允许差

在同一时间空气平衡的同一样品，两次独立测试结果的差值不大于表1所列允许差，表1数据仅限同一实验室内部使用。

表1实验室允许差

| 湿存水含量% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| ≤0.50 | 0.058 |
| >0.50-1.00 | 0.11 |
| >1.00-1.50 | 0.15 |
| >2.00-3.00 | 0.19 |
| >3.00 | 0.24 |

注：实验室内部使用此重复性数据时，必须注意使用条件，同一样品在不同时间的空气平衡样品之间不存在重复性意义，不能使用表1数据。

10  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样，必须明确试样的空气平衡状态；

—— 本文件编号；

—— 所使用的方法；

—— 分析结果及其表示，本文件分析结果为校正水分，原则上仅用于称样量或者灼减的校正，如客户明确需要空气平衡湿存水，分析结果报送时，需严格注明 “空气平衡水分，非贸易结算水分”；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察到的异常现象；

—— 试验日期。