YS

YS/T XXXX －XXXX

烧结金属多孔材料

硫化腐蚀性能的测定

Sintered metal porous materials —

Determination of sulfidation corrosion performance

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西北有色金属研究院、西安赛隆金属材料有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、矿冶科技集团有限公司

本文件主要起草人：

烧结金属多孔材料  硫化腐蚀性能的测定

- 1  范围

本文件规定了烧结金属多孔材料硫化腐蚀性能的测定方法。

本文件适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，包括烧结金属粉末多孔材料、烧结金属纤维多孔材料及金属泡沫材料，不适宜致密金属材料。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5249  可渗透性烧结金属材料  气泡试验孔径的测定

GB/T 31909  可渗透性烧结金属材料  透气度的测定

3  术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

金属多孔材料广泛应用于高温气体净化除尘等领域，使用过程中受到H2S、SO2等含硫气氛的腐蚀，检测其耐H2S腐蚀性能可以反映金属多孔材料的化学性能，其测试装置如图1所示。将多孔试样放入电阻加热炉中，当温度到达试验温度时，通入所需浓度的H2S气体，采用NaOH溶液中和排出的H2S气体。采用连续硫化实验，一直保温到实验要求的时间后降温。测量其增重，对比腐蚀前后的重量变化，必要时还可测试腐蚀前后多孔试样的孔隙性能，包括最大孔径、透气度等。

5  样品

5.1 试样形状

试样可为圆片形、长方形或管状（如图2所示），具体形状可根据产品标准或工况要求。

5.2 试样尺寸

5.2.1圆片形试样：直径为20 mm ~ 30 mm，厚度为1mm ~ 3 mm。如有产品标准或工况要求的，按要求执行。

5.2.1长方形试样：长度为30 mm ~ 40 mm ，宽度为20mm ~ 30 mm ，高度为1mm ~ 3 mm。如有产品标准或工况要求的，按要求执行。

说明：1—高纯N2； 2—5%H2S+95%高纯N2； 3—调节阀； 4—转子流量计； 5—温度控制器； 6—炉管； 7—箱式电阻炉； 8—温度计； 9—料舟； 10—加热丝； 11—腐蚀气氛； 12—排气管； 13—NaOH溶液； 14—试样。

图1 硫化腐蚀性能测试原理示意图

说明：

L — 试样长度，单位为毫米（mm）；

D — 试样外径，单位为毫米（mm）；

e — 试样壁厚，单位为毫米（mm）。

图2  管状试样

5.2.3管状试样：外径D为20 mm ~30mm，长度L为10 mm ~ 30 mm，壁厚e为1 mm ~ 2 mm。如有产品标准或工况要求的，按要求执行。

5.3 试样外观

试样应平整，无油脂和污物并干燥。试样表面无毛刺，不允许有凸缘、缺口、沟槽、刮痕、裂纹等缺陷。

6  仪器设备

6.1箱式电阻加热炉

箱式电阻加热炉应能满足试验所需加热工艺要求。

6.2 炉管

炉管可以为石英玻璃管或陶瓷管，应能满足试验所需加热工艺要求。

6.3 转子流量计

转子流量计为气体流量计，应具有足够的精度且耐腐蚀，满足试验所需气体流量要求。

6.4调节阀

调节阀调节气体流量用，应具有足够的精度，满足试验所需气体流量要求。

6.5 料舟

料舟宜采用陶瓷舟，尺寸根据多孔材料样品的规格选择，宽度和高度要小于石英管或陶瓷管的直径，长度小于加热炉均温区的长度。常规有Φ50mm×2mm的圆片舟或40mm×50mm×2mm的方形舟两种规格。

6.6 气体

腐蚀气体采用5% H2S + 95% N2；高纯N2气(99.99%) 用于调节腐蚀气体浓度。

6.7 NaOH

中和排出的H2S气体用，为便于计算宜采用固态NaOH。

6.8 天平

天平应具有足够的量程，称量试样的精确度为±0.1mg。

7  试验步骤

7.1增重法

7.1.1 将试样称重，精确到0.1mg。

7.1.2 为安全起见，按两倍的腐蚀实验要求时间（1~200h）配置所需的NaOH中和液，计算公式为：H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O。例如实验要求在流量为60 ml/min的5% H2S气氛中腐蚀100h，则需配置能吸收200h的H2S气体的NaOH溶液，需固态NaOH 128g。

7.1.3 按试验要求的H2S气体浓度（1% ~ 5 %），调节高纯N2气和5% H2S +95% N2气体的流量，如实验要求为100 ml/min的 3% H2S气体，则需要的气体为60 ml/min（5% H2S +95% N2）+ 40 ml/min 高纯N2。

7.1.4 将多孔试样放入箱式电阻加热炉中，通高纯N2气升温；当温度到达所需试验温度时，通入所需浓度的H2S气体。连续硫化实验，一直保温到试验要求的时间后降温，此时停止通H2S气体，通高纯N2气直到温度降到60℃以下将多孔试样取出。

7.1.5 称重，精确到0.1mg。

7.2 最大孔径、透气度变化率

7.2.1 按照GB/T 5249、GB/T 31909的规定分别测试试样的最大孔径和透气度。

7.2.2 按7.1.2~7.1.4的步骤进行腐蚀试验。

7.2.3 按照GB/T 5249、GB/T 31909的规定分别测试腐蚀后试样的最大孔径和透气度。

8  数据处理

根据多孔试样腐蚀前后的重量、最大孔径或透气度的变化，按（1）~（3）式即可计算出试样的增重率、最大孔径或透气度的变化率，以此来表征试样的耐H2S腐蚀性能。一般情况下，主要以（1）式为主，用户有特殊要求时，可增加（2）或（3）式。

δ=（G2 - G1）/ G1  …………………………………………………… (1)

式中：

δ — 增重率；

G2 — 腐蚀后的重量，单位为克（g）；

G1 — 腐蚀前的重量，单位为克（g）。

ψ=（dmax1 - dmax2）/ dmax1   …………………………………………… (2)

式中：

ψ — 孔径变化率；

dmax1 — 腐蚀前的最大孔径，单位为微米（μm）；

dmax2 — 腐蚀后的最大孔径，单位为微米（μm）。

φ=（K气1 - K气2）/ K气1  ……………………………………………… (3)

式中：

φ — 透气度变化率；

K气1 — 腐蚀前的透气度，单位为立方米每平方米每千帕每小时 [m3/(m2﹒KPa﹒h)]；

K气2 — 腐蚀后的透气度，单位为立方米每平方米每千帕每小时 [m3/(m2﹒KPa﹒h)]。

计算的结果应按照相关产品标准的要求进行修约。如未规定具体要求，则保留小数点后两位数字。

- 9  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

a) 鉴定测试样品所需的所有细节；

b）所用仪器类型；

c）测试结果；

d）本文件未规定的操作；

e）影响测试结果的因素；

f）本文件号。