行业标准《镍铝金属间化合物烧结多孔材料

管状过滤元件》

编制说明

（送审稿）

行业标准《镍铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件》

编制说明（送审稿）

一、工作简况

1  任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2018]31号）精神，由成都易态科技有限公司负责起草《镍铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件》行业标准，项目计划号：2018-0595T-YS，计划完成年限为2020年。

2  起草单位情况

成都易态科技有限公司成立于2007年8月，是全球唯一从事金属间化合物膜及膜分离技术研发、制备及应用的国家级重点高新技术企业、四川省建设创新型试点企业，是工业前沿过程膜分离技术的引领者、大气污染综合防治及PM2.5治理专家。

公司致力于将自主原创的具有国际领先水平的金属间化合物膜材料、滤芯及膜分离技术应用于客户的生产过程中，解决高温、强腐蚀等苛刻工业环境下的过滤问题，以及民用区域生态环境治理、水生态环境治理，推动相关行业的产业技术升级，通过改变人类的生产方式，实现节能环保，改善人类居住环境，从而促进人类身心健康。目前，公司已拥有技术标准百余项、主导编制国家标准一项、行业标准两项，拥有自主知识产权398项（含国际PCT专利12项，发明专利192项）。

公司具有环境污染防治工程甲级资质，是四川省环境保护产业协会副会长单位，中国环境保护产业协会常务理事单位，中国膜工业协会理事单位，四川省大气污染防治专业委员会主任委员，四川联合环保装备产业技术研究院副理事长单位，四川大气污染防治研究所承担单位。公司材料通过科技成果鉴定，多项技术进入工信部、环保部技术推广目录，并通过四川省企业技术中心、四川省博士后创新实践基地认证，获得“国家重大科技成果转化”、“国家十二五科技支撑计划”、“国家火炬计划”、“国家重点新产品”、以及“四川省战略性新兴产业项目” 等政府立项支持。

公司研发的铁铝、钛铝、镍铝金属间化合物多孔过滤材料及膜，具有优异的耐酸碱、耐高温、抗热震性，可广泛用于化工冶金高温气体过滤和强腐蚀性液体过滤，是工业领域中基础共用技术中的关键技术，通过工业过程中改变用户的生产方式实现产业技术升级，通过产业技术升级和人类生产方式由粗放到精细的改变，极大地缩短工艺流程、促进资源节约、能耗降低、品质提升、环境友善，将环保由末端治理转变为全过程防治、由被动治理转为主动防治、由耗费治理转为增效防治，让客户和我们一起愉快地进行环保防治工作，让企业在实现利益的同时履行环保治理之责，做一个高尚的有社会感的企业。

公司技术已在多个领域实现规模化运用，可在300℃至800℃范围内进行高温气体精密膜过滤，烟气除尘后的效率可达到10mg/Nm3以下，气固/液固的过滤精度均达到0.1μm。公司的易态膜除尘、除砷汞镉等技术为国家PM2.5污染防治及化工冶金工业过程中的污染防治提供了可靠技术支撑,实现的经济效益和社会效益得到了用户的广泛认可，产品的推广应用可以带来全球相关行业产业技术升级，代表了世界最先进水平。

3  主要工作过程

3.1  起草阶段

本文件起草单位成都易态科技有限公司在接到标准制定任务后，迅速成立标准编制组，组织专门人员收集、分析及研究了国内外有关金属多孔材料滤芯、陶瓷滤芯的相关技术资料，汇总近年来生产、检验情况及用户对产品的反馈意见。并召集国内部分滤芯生产企业和使用企业的代表共同讨论，并结合工况实际应用状态，制定标准中需要检测的各项指标，于2020年5月形成标准的征求意见稿。

3.2  征求意见阶段

2020年6月16日～18日，全国有色金属标准化技术委员会组织在浙江省杭州市召开本文件的讨论会，来自有色金属技术经济研究院有限责任公司、深圳市注成科技股份有限公司、株洲欧科亿数控精密道具有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、广东光谱循环科技有限公司、西北有色金属研究院、西安欧中材料科技有限公司、中伟新材料股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、蓬莱市超硬复合材料有限公司、宁波众远新材料科技有限公司、西安塞隆金属材料有限责任公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、广东省工业分析检测中心、株洲硬质合金集团有限公司、清远佳致新材料研究院、广东佳纳能源科技有限公司、金川金团股份有限公司、格林美股份有限公司等20家单位的27专家代表参加了会议。与会代表对本文件（征求意见稿）进行了认真、细致的讨论，提出修改意见和建议。标准制定工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总处理表和标准预审稿。

同时，全国有色金属标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网，面向社会公开征求意见。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且具有代表性，征求意见时间大于2个月。

2020年7月，编制组单位对收集到的意见进行整理，共收到了XX条意见，形成了标准征求意见稿意见汇总处理表。标准制定工作组对征求意见稿进行修改，形成标准送审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容

1 标准编制原则

标准编制遵循“科学性、实用性、统一性、规范性”的原则，严格按GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行。

2 确定标准的主要内容

2.1 规范性引用文件

为了增强标准的适用性，便于标准的推广和使用，标准编制过程中对检测方法及包装储运均采用相关国家和行业标准，引用标准见表1。

表1 引用标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 5249 | 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定 |
| 2 | GB/T 5250 | 可渗透性烧结金属材料 流体渗透性的测定 |
| 3 | GB/T 6804 | 烧结金属材料径向压溃强度的测试 |
| 4 | GB/T 11336 | 直线度误差检测 |
| 5 | YS/T 1133 | 烧结金属多孔材料 拉伸性能的测试 |
| 6 | YB/T 5320 | 金属材料定量相分析X射线衍射K值法 |

2.2 产品型号

过滤元件按结构分为单管或套管，过滤元件按平均孔径分为7种型号，见表2。

表2 过滤元件型号

| 型号 | NAG02 | NAG04 | NAG07 | NAG10 | NAG15 | NAG20 | NAG30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：型号中NA代表镍铝金属间化合物烧结多孔材料，G代表过滤，数字代表过滤元件的平均孔径上限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 材质要求

过滤元件的主要成分为NAl相，N3Al及其它相≤10%。物相指标是结合配方设计及实际物相检测基础上综合制定出的。

2.4 性能指标

2.4.1  NiAl产品孔结构性能

选取五个批次产品检测数据进行统计，检测结果如下：

| - 表3 NiAl产品孔径检测数据统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | 批次 | 检测体系 |  | 参照标准 |  | 检测数据（μm） |  |  | 本文件制定数据（μm） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最大孔径 |  | 平均孔径 | 最大孔径 |  | 平均孔径 |  |
| NAG02 | 1905-3-01 | 酒精 |  | GB/T5249 |  | 3.1-3.7 |  | 1.5-1.9 | ≤4 |  | 1-2 |  |
|  | 1905-3-02 |  |  |  |  | 3.4-3.8 |  | 1.4-1.9 |  |  |  |  |
|  | 1905-3-03 |  |  |  |  | 3.6-4.0 |  | 1.5-2.0 |  |  |  |  |
|  | 1905-3-04 |  |  |  |  | 3.1-3.9 |  | 1.3-2.0 |  |  |  |  |
|  | 1905-3-05 |  |  |  |  | 3.2-3.9 |  | 1.2-1.7 |  |  |  |  |
| NAG04 | 1904-4-01 |  |  |  |  | 4.6-5.4 |  | 2.5-3.2 | ≤6 |  | 2-4 |  |
|  | 1904-4-02 |  |  |  |  | 5.0-5.9 |  | 2.8-3.7 |  |  |  |  |
|  | 1904-4-03 |  |  |  |  | 4.8-6.0 |  | 3.2-4.0 |  |  |  |  |
|  | 1904-4-04 |  |  |  |  | 4.6-5.5 |  | 2.9-4.0 |  |  |  |  |
|  | 1904-4-05 |  |  |  |  | 4.9-5.8 |  | 2.1-3.5 |  |  |  |  |
| NAG07 | 1906-3-01 |  |  |  |  | 7.4-10.5 |  | 4.6-6.1 | ≤11 |  | 4-7 |  |
|  | 1906-3-02 |  |  |  |  | 8.4-11.2 |  | 5.0-6.5 |  |  |  |  |
|  | 1906-3-03 |  |  |  |  | 7.9-10.6 |  | 5.7-6.9 |  |  |  |  |
|  | 1906-3-04 |  |  |  |  | 8.5-10.8 |  | 4.3-6.0 |  |  |  |  |
|  | 1906-3-05 |  |  |  |  | 7.5-10.6 |  | 5.3-6.4 |  |  |  |  |
| NAG10 | 1905-9-02 |  |  |  |  | 13.4-16.1 |  | 7.1-9.2 | ≤17 |  | 7-10 |  |
|  | 1905-9-03 |  |  |  |  | 13.9-15.9 |  | 7.6-9.8 |  |  |  |  |
|  | 1905-9-04 |  |  |  |  | 13.2-17 |  | 8.0-9.5 |  |  |  |  |
|  | 1905-9-05 |  |  |  |  | 14.1-16.5 |  | 7.1-9.2 |  |  |  |  |
|  | 1905-9-06 |  |  |  |  | 12.3-15.4 |  | 7.5-9.6 |  |  |  |  |
| NAG15 | 1908-3-04 |  |  |  |  | 18.9-23.4 |  | 11-14.1 | ≤25 |  | 10-15 |  |
|  | 1908-3-05 |  |  |  |  | 20-24.6 |  | 12.4-14.9 |  |  |  |  |
|  | 1908-3-06 |  |  |  |  | 19.2-24.3 |  | 10.6-13.9 |  |  |  |  |
|  | 1908-3-07 |  |  |  |  | 18.7-24.3 |  | 11.5-14.1 |  |  |  |  |
|  | 1908-3-08 |  |  |  |  | 19.6-23.9 |  | 12.3-14.7 |  |  |  |  |
| NAG20 | 1910-4-04 |  |  |  |  | 24.2-28.9 |  | 15.4-18.9 | ≤30 |  | 15-20 |  |
|  | 1910-4-05 |  |  |  |  | 22.3-26.5 |  | 16.1-19.7 |  |  |  |  |
|  | 1910-4-06 |  |  |  |  | 20.3-28.6 |  | 16.0-18.6 |  |  |  |  |
|  | 1910-4-07 |  |  |  |  | 24.7-29.2 |  | 15.2-19.2 |  |  |  |  |
|  | 1910-4-08 |  |  |  |  | 22.3-27.9 |  | 16.8-19.5 |  |  |  |  |
| NAG30 | 1911-3-01 |  |  |  |  | 36.4-41.8 |  | 24.2-28.9 | ≤45 |  | 20-30 |  |
|  | 1911-3-02 |  |  |  |  | 34.5-42.2 |  | 21.5-27.3 |  |  |  |  |
|  | 1911-3-03 |  |  |  |  | 36.6-43.1 |  | 24.3-29.1 |  |  |  |  |
|  | 1911-3-04 |  |  |  |  | 37.1-44.2 |  | 23.1-27.8 |  |  |  |  |
|  | 1911-3-05 |  |  |  |  | 38.4-44.6 |  | 22.9-28.6 |  |  |  |  |
| - 表4 NiAl产品相对渗透系数检测数据统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品规格 | 批次 |  | 检测体系 |  | 参照标准 |  | 相对渗透系数 （m3/h•KPa•m2） |  |  | 本文件制定数据 （ m3/h•KPa•m2） |  |  |
| NAG02 | 1905-3-01 |  | 去离子水 |  | GB/T 5250 |  | 0.032-0.048 |  |  | ≥0.03 |  |  |
|  | 1905-3-02 |  |  |  |  |  | 0.034-0.045 |  |  |  |  |  |
|  | 1905-3-03 |  |  |  |  |  | 0.035-0.044 |  |  |  |  |  |
|  | 1905-3-04 |  |  |  |  |  | 0.036-0.049 |  |  |  |  |  |
|  | 1905-3-05 |  |  |  |  |  | 0.036-0.046 |  |  |  |  |  |
| NAG04 | 1904-4-01 |  |  |  |  |  | 0.060-0.084 |  |  | ≥0.05 |  |  |
|  | 1904-4-02 |  |  |  |  |  | 0.058-0.089 |  |  |  |  |  |
|  | 1904-4-03 |  |  |  |  |  | 0.054-0.092 |  |  |  |  |  |
|  | 1904-4-04 |  |  |  |  |  | 0.057-0.090 |  |  |  |  |  |
|  | 1904-4-05 |  |  |  |  |  | 0.059-0.088 |  |  |  |  |  |
| NAG07 | 1906-3-01 |  |  |  |  |  | 0.12-0.13 |  |  | ≥0.1 |  |  |
|  | 1906-3-02 |  |  |  |  |  | 0.12-0.14 |  |  |  |  |  |
|  | 1906-3-03 |  |  |  |  |  | 0.11-0.13 |  |  |  |  |  |
|  | 1906-3-04 |  |  |  |  |  | 0.11-0.14 |  |  |  |  |  |
|  | 1906-3-05 |  |  |  |  |  | 0.12-0.14 |  |  |  |  |  |
| NAG10 | 1905-9-02 |  |  |  |  |  | 0.15-0.18 |  |  | ≥0.14 |  |  |
|  | 1905-9-03 |  |  |  |  |  | 0.15-0.19 |  |  |  |  |  |
|  | 1905-9-04 |  |  |  |  |  | 0.16-0.19 |  |  |  |  |  |
|  | 1905-9-05 |  |  |  |  |  | 0.15-0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 1905-9-06 |  |  |  |  |  | 0.14-0.19 |  |  |  |  |  |
| NAG15 | 1908-3-04 |  |  |  |  |  | 0.24-0.30 |  |  | ≥0.20 |  |  |
|  | 1908-3-05 |  |  |  |  |  | 0.22-0.31 |  |  |  |  |  |
|  | 1908-3-06 |  |  |  |  |  | 0.22-0.30 |  |  |  |  |  |
|  | 1908-3-07 |  |  |  |  |  | 0.21-0.31 |  |  |  |  |  |
|  | 1908-3-08 |  |  |  |  |  | 0.24-0.32 |  |  |  |  |  |
| NAG20 | 1910-4-04 |  |  |  |  |  | 0.33-0.42 |  |  | ≥0.32 |  |  |
|  | 1910-4-05 |  |  |  |  |  | 0.35-0.44 |  |  |  |  |  |
|  | 1910-4-06 |  |  |  |  |  | 0.35-0.46 |  |  |  |  |  |
|  | 1910-4-07 |  |  |  |  |  | 0.33-0.39 |  |  |  |  |  |
|  | 1910-4-08 |  |  |  |  |  | 0.36-0.44 |  |  |  |  |  |
| NAG30 | 1911-3-01 |  |  |  |  |  | 0.50-0.65 |  |  | ≥0.48 |  |  |
|  | 1911-3-02 |  |  |  |  |  | 0.52-0.63 |  |  |  |  |  |
|  | 1911-3-03 |  |  |  |  |  | 0.49-0.62 |  |  |  |  |  |
|  | 1911-3-04 |  |  |  |  |  | 0.56-0.68 |  |  |  |  |  |
|  | 1911-3-05 |  |  |  |  |  | 0.51-0.62 |  |  |  |  |  |

2.4.2  NiAl产品孔力学性能

选取五个批次产品检测数据进行统计，检测结果如下：

| - 表5 NiAl产品力学性能检测数据统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | 批次 | 参照标准 | 检测数据统计 |  | 本文件制定数据 |  |
|  |  |  | 径向压溃强度均值 （MPa） | 抗拉强度均值 （MPa） | 径向压溃强度 （MPa） | 抗拉强度 （MPa） |
| NAG02 | 1905-3-01 | GB/T 6804 GB/T 7963 GB/T 7964 | 85 | 72 | ≥80 | ≥65 |
|  | 1905-3-02 |  | 92 | 68 |  |  |
|  | 1905-3-03 |  | 87 | 69 |  |  |
|  | 1905-3-04 |  | 89 | 73 |  |  |
|  | 1905-3-05 |  | 84 | 72 |  |  |
| NAG04 | 1904-4-01 |  | 78 | 65 | ≥75 | ≥60 |
|  | 1904-4-02 |  | 81 | 62 |  |  |
|  | 1904-4-03 |  | 79 | 64 |  |  |
|  | 1904-4-04 |  | 77 | 69 |  |  |
|  | 1904-4-05 |  | 82 | 70 |  |  |
| NAG07 | 1906-3-01 |  | 64 | 61 | ≥60 | ≥56 |
|  | 1906-3-02 |  | 65 | 59 |  |  |
|  | 1906-3-03 |  | 62 | 57 |  |  |
|  | 1906-3-04 |  | 68 | 60 |  |  |
|  | 1906-3-05 |  | 64 | 58 |  |  |
| NAG10 | 1905-9-02 |  | 55 | 52 | ≥52 | ≥50 |
|  | 1905-9-03 |  | 54 | 56 |  |  |
|  | 1905-9-04 |  | 57 | 58 |  |  |
|  | 1905-9-05 |  | 55 | 54 |  |  |
|  | 1905-9-06 |  | 58 | 54 |  |  |
| NAG15 | 1908-3-04 |  | 52 | 45 | ≥46 | ≥40 |
|  | 1908-3-05 |  | 47 | 44 |  |  |
|  | 1908-3-06 |  | 49 | 42 |  |  |
|  | 1908-3-07 |  | 50 | 48 |  |  |
|  | 1908-3-08 |  | 48 | 45 |  |  |
| NAG20 | 1910-4-04 |  | 44 | 35 | ≥42 | ≥34 |
|  | 1910-4-05 |  | 47 | 38 |  |  |
|  | 1910-4-06 |  | 45 | 36 |  |  |
|  | 1910-4-07 |  | 48 | 39 |  |  |
|  | 1910-4-08 |  | 44 | 37 |  |  |
| NAG30 | 1911-3-01 |  | 38 | 33 | ≥35 | ≥30 |
|  | 1911-3-02 |  | 39 | 34 |  |  |
|  | 1911-3-03 |  | 39 | 32 |  |  |
|  | 1911-3-04 |  | 37 | 35 |  |  |
|  | 1911-3-05 |  | 36 | 34 |  |  |

过滤元件物理性能指标见表7。表7中的各项物理性能指标是在上述大量检测数据统计的基础上制定出的。

- 表6 过滤元件物理性能指标

| 型号 | 最大孔径 μm | 平均孔径 μm | 相对渗透系数 m3/h·KPa·m2 | 径向压溃强度 MPa | 抗拉强度 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAG02 | ≤4 | 1-2 | ≥0.03 | ≥80 | ≥65 |
| NAG04 | ≤6 | 2-4 | ≥0.05 | ≥75 | ≥60 |
| NAG07 | ≤11 | 4-7 | ≥0.10 | ≥60 | ≥56 |
| NAG10 | ≤17 | 7-10 | ≥0.14 | ≥52 | ≥50 |
| NAG15 | ≤25 | 10-15 | ≥0.20 | ≥46 | ≥40 |
| NAG20 | ≤30 | 15-20 | ≥0.32 | ≥42 | ≥34 |
| NAG30 | ≤45 | 20-30 | ≥0.48 | ≥35 | ≥30 |
| 注1：表中相对渗透系数值为单位面积单位时间单位压差的纯水通量。 注2：表中相对渗透系数检测对应的过滤元件厚度为3mm，当涉及不同壁厚规格过滤元件时，相对渗透系数指标以供需双方协商为准。 |  |  |  |  |  |

2.5 直线度

过滤元件的直线度应不大于2mm/m。

2.6外观质量

过滤元件表面应清洁，无浮粉、无裂纹、斑点及过烧等现象。

2.7 耐腐蚀性能

需方对过滤元件耐腐蚀性能有要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

2.8 其它

需方对过滤元件有其他特殊要求时，由供需双方共同商定。

三、 标准水平分析

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

经查，无相关的国际及国家标准。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

无从对比。

3.3 涉及国内外专利及处置情况

经查，本文件没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议，包括：组织措施、技术措施、过渡办法

无。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

本文件的制定将对我国镍铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件制造行业具有较强的规范和指导作用，对保证国内镍铝过滤元件的正常生产和产品质量具有重要的意义。

成都易态科技有限公司

2020年 5月