ICS 29.045

H82

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

铟镁合金

Indium magnesium alloy

（讨论稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：南京金美镓业有限公司

本文件主要起草人：

铟镁合金

- 范围

本文件规定了铟镁合金的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于以金属铟和金属镁为原料，经渗氢法制得的三甲基铟用铟镁合金。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13748（所有部分）  镁及镁合金化学分析方法

GB/T 21525  无机化工产品中镁含量测定的通用方法 络合滴定法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

产品按其外观不同分为锭状铟镁合金和片状铟镁合金。

- 要求

  - 外观

    - 锭状产品为灰色、有金属光泽的圆柱形固体。

    - 片状产品为灰色、有金属光泽的不规则片状固体。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

| - 化学成分(质量分数) - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In | Mg | 杂质含量，不大于 ×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn | Si | Fe | Cu | Ni | Al | Ca | Mn | 总和 |
| 58±1 | 42±1 | 50 | 50 | 350 |  |  |  |  |  | 450 |
| 注1：表中铟含量为100%减去表中镁的含量和所列杂质含量总和的差值； 注2：表中未列的其他杂质元素，可由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法

  - 产品的外观用目视检查。

  - 产品的镁含量分析按GB/T 21525的规定进行。

  - 产品的杂质含量分析按GB/T 13748的规定进行。

  - 需方如对产品的试验方法有特殊要求时，可由供需双方协商确定。

- 检验规则

  - 检验和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由相同原料、相同工艺生产的相同类别的产品组成，批重不超过1000 kg。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表2的规定。

表2  检验项目及取样

| 检验项目 | 取样 |
| --- | --- |
| 外观 | 锭状产品逐锭检查；片状产品逐个最小包装单元检查。 |
| 化学成分 | 锭状产品从该批产品中任取3锭采用钻孔法取样，在每锭产品上中下三点钻孔三处，将钻出的产品混合均匀，每批总取样量不少于15 g；片状产品从该批产品随机抽取5个最小包装单元，每个最小包装单元中取出3g，混合均匀，每批总取样量不少于15g；将充分混匀的产品粉末分成3等份，分装于3个清洁的试样瓶（袋）中，并真空封装。 |

  - 检验结果的判定

    - 产品的外观质量的检验结果不合格时，则判定该锭产品或该包装单元产品为不合格。

    - 产品的化学成分的检验结果不合格时，则判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和随行文件

  - 标志

    - 在检验合格的产品包装袋上张贴标签，其上注明：

- 产品名称；

- 产品批号；

- 产品数量。

    - 产品应成箱包装，每箱外侧应注明：

- 供方名称、商标；

- 产品名称；

- 产品数量；

- “小心轻放”“防潮”“易碎”“堆叠层数”标志或字样。

  - 包装

    - 锭状产品应装入透明塑料袋中真空封装，再装入铝塑袋中真空封装，外衬防震材料入箱。

    - 砂状产品应装入塑料瓶中，再装入铝塑袋中真空封装，外衬防震材料入箱。

    - 具体包装方法也可由供需双方协商确定。

  - 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

  - 随行文件

- 每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量证明书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点；

- 供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果；

- 产品批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或印章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告。

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等。

- 其他。

- 订货单内容

- 本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品技术要求；

- 产品数量；

- 本文件编号；

- 本文件中要求在合同中注明的内容；

- 其他。

_________________________________