行业标准《镓镁合金》

编制说明（讨论稿）

- 工作简况

- 立项目的和意义

镓镁合金主要用于制备三甲基镓。三甲基镓是金属有机化合物气相外延技术、即MOCVD外延的主要镓源，广泛应用于在衬底片硅及化合物半导体材料上的外延生长，如砷化镓、锑化镓，氮化镓等等；也是量子器件的主要镓源。MOCVD工艺成熟，是目前化合物半导体外延工艺的主要方法，特别是作为第三代半导体材料的氮化镓，由于其晶体生产工艺很难，且成本较高，氮化镓单晶及衬底材料主要还是通过MOCVD的方法来制备的。

南京金美镓业有限公司依据自有技术力量，开发了采用中频感应加热-电涡流自旋转搅拌-渗氢法制备松脆的、成分比例均一的镓镁合金锭。因稀散金属镓物化性质的特点，以及合金合成过程的特殊性，故而合成产品的质量也会呈现较多的不一致性。

镓镁合金的纯度对后道产品三甲基镓以及MOCVD外延的生产和性等都有很大的影响。因此，有必要对镓镁合金的技术参数加以规范，特别是对原料要求、产品中镓、镁的含量以及主要杂质含量进行规定，以便形成统一标准，作为镓镁合金行业今后组织生产、销售和接受质量监督的依据，以利于镓镁合金产业更好的发展。

- 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2019] 126号）的要求，由南京金美镓业有限公司、安徽亚格盛电子材料有限公司、南京中锗科技有限责任公司和朝阳金美镓业有限公司负责《镓镁合金》的编制，项目编号：2019-0171T-YS，要求2021年完成。

- 项目承担单位概况

本项目承研牵头单位南京金美镓业有限公司是美国晶体技术公司（简称AXT）全资投资建设、专业生产化合物半导体前期材料的企业，于2000年成立；与通美晶体技同属AXT集团。南京金美镓业有限公司为江苏省高新技术企业，目前生产五大类产品：高纯度（6N、7N、8N）金属镓、高纯磷化铟多晶锭、高纯无水氧化硼、高纯度（5N）氧化镓、以及用于制备金属有机源（MO源）的镓镁合金、铟镁合金。其中高纯镓、磷化铟、高纯无水氧化硼获得江苏省科技厅授予的高新技术产品，高纯氧化镓和高纯无水氧化硼被南京市科技局鉴定为科学技术成果。公司拥有多项独创的工艺和环保技术，已获得20项专利授权（其中12项发明专利授权），并于2003年9月通过了中国电子技术标准化研究所ISO-9001质量管理体系认证。先进的产工艺、技术装备和检测手段，高素质的管理和科技人员队伍，完善的质量管理体系，保证了金美镓业的产品质量始终处于世界前列。

我司除了向通美晶体提供高纯镓、高红磷化铟多晶锭和高纯无水氧化硼外，还开发生产了镓的衍生产品：高纯氧化镓和镓镁合金、铟镁合金。这两个产品销售国内、国外市场，高纯氧化镓产品是制备钇铝石榴石（YAG）的原料之一，而YAG主要用来制备白光二极管（是国家大力推荐使用的节能产品）。镓镁合金、铟镁合金是制备金属有机源（MO源）的主要原料，MO广泛应用于化合物半导体的外延工艺中（MOCVD）。

- 主要工作过程

本项目在下达计划之日起，在南京金美镓业内部召开了关于标准起草的工作会议，布置了标准起草的相关工作，产品测试和数据收集等工作。根据本标准的起草原则，编制组对我国目前生产镓镁合金产品的相关企业进行调研和统计，参考国内外相关标准，同时结合企业的一些技术指标和检验数据起草了本标准讨论稿初稿。2020年4月，起草单位将标准讨论稿初稿发送给编制组其他成员征求意见，经过编制组的多次讨论和修改形成了讨论稿。2020年9月在参加了有色金属标准培训会（西安会议）之后，编制组适时的对讨论稿进行了适应性的修改。

- 标准主要起草人及起草工作

汪洋同志，高级工程师，本标准的主要起草人；杨桂芳同志，高级工程师，负责标准起草过程的审定工作和指导工作；邢志国等同志负责标准起草的指导工作。

刘新军，高级工程师，在标准的化学成分等起草中给出非常宝贵的建议，对标准起草和完善定稿、标准结构设计等方面做了非常多的工作。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

- 编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，初步确定了《镓镁合金》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内镓镁合金生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性和实用性；

3）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

- 确定标准主要内容的依据

本标准结合我国行业内镓镁合金的实际生产和使用情况，考虑镓镁合金的发展和行业现状制定而成。

镓镁合金主要用于制备三甲基镓。三甲基镓是金属有机化合物气相外延技术、即MOCVD外延的主要镓源，广泛应用于在衬底片上生长单晶薄膜的砷化镓、锑化镓，氮化镓等等。MOCVD工艺成熟，是目前化合物半导体外延工艺的主要方法，特别是作为第三代半导体材料的氮化镓，由于其晶体生产工艺很难，且成本较高，氮化镓单晶及衬底材料主要还是通过MOCVD的方法来制备的。

目前镓镁合金的国际产量和需求尚无总体数据。国内镓镁合金年需求和产能约200吨-250吨，基本供需平衡。主要有两大生产商，一是南京金美镓业有限公司，年产约50吨，约占国内总量的20-25%，目前计划扩产到100吨/年；二是南京中锗科技有限公司，年产约120吨/年（主要供南大光电，目前南大光电已自建合金生产线），另外还有江西佳因产量约为20-30吨/年，产品自用等等。

伴随新一代半导体技术的日趋成熟，其对于的三甲基镓市场和产能也在日趋放大，镓镁合金市场开始出现供小于需的状况和趋势。所以我司近期也在积极做扩产的规划，以期在市场扩张期迅速抢占份额。

目前国内外需求厂家对镓镁合金的使用需求呈上升趋势，但客户在提出产品需求时，很难提出具体产品要求，生产厂家为客户介绍产品时，也很难将镓镁合金的特性介绍完全，而产品在客户端使用后又会经常发生不满足使用要求的情况，造成双方技术人员多次沟通，来识别客户真正需求的情况，主要原因是镓镁合金没有对应的国际标准，也无相关的国家或行业标准，因此急需制定产品标准规范市场。

目前行业内因为镓镁合金使用厂商的生产工艺等存在一定的差异，对产品的性能参数项目和产品指标要求不一，因为性能指标的不规范，生产厂家和终端客户在对产品的品质特性需求和了解并不全面，对产品判定没有一致标准，导致镓镁合金的质量不足或质量过剩等现象时有发生，不利于镓镁合金的进步和发展，因此急需制定相应的标准来规范。

标准的主要内容的确定依据详述如下：

1、标准题目与适用范围

1.1 本标准立项名称为“镓镁合金”。

相关的解释和确定依据：命名依据为产品是由镓和镁两个主体金属形成的稳定合金，镓含量在53±1%，镁含量在47±1%；且在行业内“镓镁合金”已经成为了预定成俗的说法。

1.2本标准适用范围：本文件适用于以金属镓和金属镁为原料，经渗氢法制得的三甲基镓用镓镁合金，以利于相关企业订立产品规范。

2、分类

产品按其外观不同分为锭状镓镁合金和砂状镓镁合金。

相关的解释和确定依据：镓镁合金在下游客户的使用时，最终是要将锭变成较小颗粒的形态。原先顾客基本以采购锭状镓镁合金为主，在使用前再自己进行压碎等处理；后来经购销双方协商，部分顾客要求镓镁合金的生产厂家生产砂状产品以便于其使用。所以在分类中将其分为锭状产品和砂状产品，以满足不同顾客的需求。

3、要求

- 3.1外观

锭状产品为灰色、有金属光泽的圆柱形固体；砂状产品为灰色、有金属光泽的不规则固体。

相关的解释和确定依据：镓镁合金顾客的关注点之一就是产品不能被氧化，而灰色、有金属光泽则是产品未氧化的直观反映；如产品发黑或者无金属光泽，则表明产品已经发生氧化，影响顾客的使用。

- 3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1

| - 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ga | Mg | 杂质含量/(×10-4)，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn | Si | Fe | Cu | Ni | Al | Ca | Mn | 总和 |
| 53±1 | 47±1 | 50 | 50 | 350 |  |  |  |  |  | 450 |
| 注1：表中镓百分含量为100%减去表中镁的含量和所列杂质含量（质量分数）的总和； 注2：表中未列的其他杂质元素，可由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

相关的解释和确定依据：镓镁合金的主体金属含量要求和杂质含量要求是经过对多家顾客的试用和使用等反馈信息收集统计和分析而得，在满足顾客使用要求和质量要求的情况下经过细致的沟通和调研而确定的，并得到顾客的广泛认可。首先确定的是杂质Zn、Si、Fe、Cu、Ni、Al、Ca和Mn对后道产品三甲基镓以及更后序的产品品质影响较大，而这其中Zn、Si的影响最为显著，杂质含量的具体指标的设定都是基于行业内多家公司多年数据综合统计和分析而得，并经过了多年的实践检验和验证。确定的原则考虑到了安全性、适用性以及兼顾质量过剩等综合因素。

- 3.3检验规则

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写产品质量证明书。需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

相关的解释和确定依据：以上为较为通用的常规要求，兼顾合理性和公平性。

- 3.4检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合下表的规定。

检验项目及取样

| 检验项目 | 取样 |
| --- | --- |
| 外观 | 锭状产品逐锭检查；砂状产品逐个最小包装单元检查。 |
| 化学成分 | 锭状产品从该批产品中任取3锭采用钻孔法取样，在每锭产品上中下三点钻孔三处，将钻出的产品粉末混合均匀，每批总取样量不少于15 g；砂状产品从该批产品随机抽取5个最小包装单元，每个最小包装单元中取出3 g，混合均匀，每批总取样量不少于15g；将充分混匀的产品粉末分成3等份，分装于3个清洁的试样瓶（袋）中，并真空封装。 |

相关的解释和确定依据：因为产品化学成分全检工作量较大，不易实现，采用抽样方式在兼顾准确性的情况下具备高效和实用性。外观检验较利于实现全检，抽样的情况下风险较大，故选择全检是适宜的。

- 3.5检验结果的判定

产品的外观质量的检验结果不合格时，则判定该锭产品或该包装单元产品为不合格；产品的化学成分的检验结果不合格时，则判定该批产品为不合格。

相关的解释和确定依据：产品外观为全检，所以个别锭或者包装单元产品不合格时，主要原因是氧化所致，不影响其他同批次产品的质量和使用，故判定该锭产品或该包装单元产品为不合格较为合理。而化学成分为抽检混合取样，代表和反映的是整批产品质量，所以产品的化学成分的检验结果不合格时，则应判定该批产品为不合格。

- 标准水平分析

镓镁合金目前尚无相应的国际标准、国家标准和行业标准，本次标准起草为新制定的行业标准，推荐性的标准，主要目的是规范和统一镓镁合金的相关技术要求，便于采购订单制定和生产厂家对产品需求和标准的识别和控制。本标准达到了国内先进水平。

- 与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系。

行业标准《镓镁合金》是推荐性标准，与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

- 重大分歧意见的处理经过和依据。

无。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

- 代替或废止现行有关标准的建议

无。

- 其他需要说明的事项

本标准根据目前国内镓镁合金的实际生产现状和订货合同情况制定，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中对产品的性能指标有其它具体需求，可在下一版中进行补充修订。

- 预期效果

本标准的制定和推广，将促进镓镁合金产品规范的建立，在制定镓镁合金的采购订单中相关的性能参数要求会更加明确，产品性能需求会更加清楚的被表征，更有利于供需双方对产品的确认和加工，减少由于潜在需求不明确导致的不能真正控制产品品质的情况，本标准能增进供需双方需求的了解，有效避免质量不足或者质量过剩等现象的发生，对产品品质控制和成本控制有很大的帮助。