ICS （77.120.99）

CCS（H 14）

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T xxx—20XX

锆英砂化学分析方法

钡含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis of zirconium stand- Determination of barium content -Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

中华人民共和国工业和信息化部

XX-20XX发布

XX-20XX实施

发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本标准起草单位：国家钨与稀土产品质量监督检验中心、江西晶安高科技股份有限公司、广东省工业分析测试中心、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

本标准主要起草人：

锆英砂化学分析方法

钡含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

本标准规定了锆英砂中钡含量的测定方法。

本标准适用于锆英砂中钡含量的测定。测定范围:0.0030%～0.30%，

2方法原理

试料用过氧化钠和无水碳酸钠熔融、水浸取、过滤，滤渣用硝酸、高氯酸溶解。在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

3试剂和材料

除非另有说明，所用试剂均为分析纯和实验室二级水。

3.1无水碳酸钠。

3.2过氧化钠。

3.3硝酸(ρ =1.42 g/mL)。

3.4高氯酸(ρ =1.68 g/mL)。

3.5盐酸(1+1)。

3.6碳酸钠溶液(20 g/L)。

3.7钡标准溶液:称取1.4371 g经105±5℃烘1 h并在干燥器中冷却至室温的基准碳酸钡，置于100 mL烧杯中，加20 mL水，滴加盐酸(3.5)至完全溶解，低温加热煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg钡，亦可购买市售有证标准物质。

3.8氩气[体积分数≥99.99％]。

4仪器

4.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪，分辨率小于0.006nm（200nm处）。

4.2推荐分析线为Ba 233.5nm，Ba 230.424nm。

5试样

试样分析前应在105±5℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温；试样粒度应小于0.090 mm。

6分析步骤

6.1试料

称取0.50g试样(5)，精确至0.0001g。

66666.2平行试验

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4分析试液的制备

6.4.1将试料 (6.1) 置于预先盛有2 g过氧化钠 (3.2) 的30 mL银坩埚中，覆盖2 g无水碳酸钠（3.1），摇匀。置于700℃ 高温炉中熔融至流体状，摇匀 。继续熔融15min取出，冷却。

6.4.2将坩埚（6.4.1）置于250 mL烧杯中，加100 mL水，低温加热溶解，微沸数分钟，待熔块完全浸取后，用水洗出坩埚，再次煮沸后取下，冷却至室温。用中速定量滤纸过滤，依次用碳酸钠溶液（3.6）和水洗涤沉淀及滤纸4次~5次，弃去滤液。

6.4.3将沉淀连同滤纸置于250 mL烧杯中，加20 mL硝酸，5 mL高氯酸。盖上表面皿，加热至冒高氯酸浓烟，直至近干，稍冷，加4 mL硝酸，加少量水，加热溶解至清，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，干过滤。

6.5系列标准溶液的配制

移取0 mL、0.01 mL、0.05 mL、0.1 mL、0.5 mL、1 mL、1.5 mL钡标准溶液（3.7）于一组100 mL容量瓶中，加4 mL硝酸，用水稀释至刻度，混匀。此系列标准溶液质量溶度为0 mg/L、0.10 mg/L、0.50 mg/L、1 .00 mg/L、5.00 mg/L、10.0 mg/L、15.0 mg/L。

6.6 测定

将系列标准溶液（6.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在选定的波长处，测定系列标准溶液中钡元素的强度，以质量浓度为横坐标，强度为纵坐标，绘制工作曲线。当工作曲线的相关系数达到0.999以上时，测量空白试验溶液（6.3）与分析试液（6.4）中被测元素的强度，计算机自动计算出被测元素的质量浓度。

7分析结果的计算与表述

锆英砂中钡的含量以质量分数wBa计，数值以%表示，按公式（1）计算：

ω(%)=(ρ−ρ0)V⋅V1×10−6m⋅V2×100%.........................(1)

式中：

ρ——自工作曲线上查得的被测试液中钡的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白试液中钡的的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升(mL)；

V1——被测试液体积，单位为毫升(mL)；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V2——分取试液体积，单位为毫升(mL)。

所得结果保留至小数点后三位。

8精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得：

表1

| 钡质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- |
| 0.00096 | 0.00026 |
| 0.052 | 0.006 |
| 0.085 | 0.007 |
| 0.265 | 0.030 |

8.2再现性

再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对值差不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性性（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| 钡质量分数/% | 再限性限（R）/% |
| --- | --- |
| 0.00096 | 0.00029 |
| 0.052 | 0.006 |
| 0.085 | 0.009 |
| 0.265 | 0.032 |

9试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。