中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.5—20XX

铪化学分析方法

第5部分：镉量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 5: Determination of cadmium content

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

ICS 77.120.99

CCS H 14

备案号：××××—××××

- YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T ××××《铪化学分析方法》的第5部分。YS/T ××××拟分为如下部分：

- ——第1部分：铅量的测定；

- ——第2部分：铀量的测定；

- ——第3部分：硼量的测定；

- ——第4部分：氯量的测定；

- ——第5部分：镉量的测定；

- ——第6部分：磷量的测定；

- ——第7部分：硅量的测定；

- ——第8部分：钠量的测定；

- ——第9部分：氢量的测定；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定；

- ——第11部分：碳量的测定；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定。

- 本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本部分起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、宝钛集团有限公司、核工业二〇三研究所、中国检验认证集团湖南有限公司、瑞士万通中国有限公司。

- 本部分主要起草人：赵欢娟、汉唐、刘婷（宝钛）、汉唐、罗策（宝钛）、车轩（万通）、向辉（湖南）、杨万彪（湖南）、薛志伟（二〇三）。

- 引    言

金属铪具有耐高温、中子吸收截面积大、抗腐蚀性优良、吸气能力强以及良好的综合力学性能等诸多优点，其作为一种重要的战略性材料，已被广泛应用于国防建设与国民经济中，特别是在核工业与现代陶瓷领域。但国内外仍缺少金属铪的检验标准，因此通过实验研究并建立一套完整且切实可行的铪化学分析方法标准已是行业急需。本标准拟由十二部分组成。

——第1部分：铅量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铅量的方法。

——第2部分：铀量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铀量的方法。

——第3部分：硼量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硼量的方法。

——第4部分：氯量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中氯量的方法。

——第5部分：镉量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中镉量的方法。

——第6部分：磷量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中磷量的方法。

——第7部分：硅量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硅量的方法。

——第8部分：钠量的测定。目的在于建立原子吸收光谱法测定铪中钠量的方法。

——第9部分：氢量的测定。目的在于建立惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定铪中氢量的方法。

——第10部分：氧量、氮量的测定。目的在于建立惰气熔融红外法-热导法测定铪中氧量、氮量的方法。

——第11部分：碳量的测定。目的在于建立高频燃烧红外吸收法测定铪中碳量的方法。

——第12部分：痕量杂质元素的测定。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法测定铪中痕量杂质元素量的方法。

本文件填补了国内外在金属铪检验领域的空白，对完善核用金属铪的生产产业链，提高民用金属铪的生产能力具有积极的指导意义。

- 铪化学分析方法

- 第5部分：镉量的测定

- 1  范围

本文件规定了铪中镉含量的测定方法。

本文件适用于铪中镉含量的测定。测定范围：0.00005 % ~ 0.00050 %。

- 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

试料用氢氟酸-硝酸溶解。用柠檬酸三铵掩蔽铪，在pH= 9 ~ 10的氨性介质中，用双硫腙-三氯甲烷萃取镉。用极谱仪测定稀盐酸底液中的镉含量。

- 5  试剂或材料

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

5.1  氨水（ρ= 0.90 g/mL）。

5.2  氢氟酸（ρ= l.13 g/mL）。

5.3  硝酸（ρ= l.42 g/mL）。

5.4  高氯酸（ρ= l.68 g/mL）。

5.5  盐酸（1+9）。

5.6  柠檬酸三铵溶液 （300 g/L）：称取150 g柠檬酸三铵溶于300 mL 水中，加入100 mL 硼酸饱和溶液，以水稀释至500 mL，混匀。

5.7  双硫腙-三氯甲烷萃取剂（0.5 g/L），称取2.5 g双硫腙溶于400 mL三氯甲烷中，移入1000 mL分液漏斗。加入200 mL氨水（1+9），振荡3 min，静置分层，有机相放入另一个分液偏斗中，水相放入500 mL烧杯中保留。有机相中再加入200 mL氨水（1+9），振荡3 min，静置分层，弃去有机相，合并水相，用脱脂棉滤去不溶物。滴加盐酸（ρ= l.19 g/mL）使水相酸化，双硫腙沉淀完全后移入分液漏斗中分两次共加入500 mL三氯甲烷振荡提取，使双硫腙溶于有机相。合并有机相，用500 mL水振荡洗涤一次。有机相置于棕色瓶中密封保存。此有机相1 L中含5 g 双硫腙。用时以三氯甲烷稀释至0.5 g/L。

5.8  柠檬酸三铵-氨水洗涤液：称取3.0 g柠檬酸三铵于150 mL烧杯中，加入50 mL水，1 mL氨水5.1），移入100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.9  镉标准贮存溶液：称取0.1000 g金属镉（wCd≥99.99%）于150 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（1+1），加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg镉。

5.10  镉标准溶液：移取10.00 mL镉标准贮存溶液（5.9）于1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含l μg镉。

5.11  铅标准溶液：称取0.1000 g金属铅（wPb≥99.99%）于150 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1+2），加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg铅。

5.12  氮气（体积分数≥99.99%）。

- 6  仪器设备

极谱仪：附滴汞电极、汞池阳极或三电极体系。仪器的检测下限对Cd2+不大于1×10-7 mol/L，分辨率不大于35 mV 。

- 7  样品

- 宜将样品加工成厚度不大于5 mm的碎屑。

- 8  试验步骤

- 8.1  试料

称取0.50 g 样品（5），精确至0.0001 g。

- 8.2  平行试验

平行做两份试验，试验结果取其平均值。

- 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 8.4  分析试液的制备

8.4.1  将试料（8.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，以5 mL水润湿。加入2 mL氢氟酸（5.2），0.5 mL硝酸（5.3），低温加热至试料溶解完全。冷却后加入5 mL柠檬酸三铵溶液（5.6），用水稀释至约40 mL，用氨水（5.1）调节pH= 9 ~ 10。

8.4.2  将溶液移入100 mL分液漏斗中，加入10 mL双硫腙-三氯甲烷萃取剂（5.7），振荡3 min。静置分层，将有机相放入另一个分液漏斗中，再向水相中加入10 mL 双硫腙-三氯甲烷萃取剂（35.7），重复萃取一次（如果试料含杂质量较高，需重复萃取操作，直到萃取后有机相绿色保持不变为止）。合并有机相，弃去水相。

8.4.3  加入相当于有机相体积1.5倍的柠檬酸三铵-氨水洗涤液（5.8），振荡洗涤1 min，静置分层，有机相放入干燥的50 mL烧杯中。

8.4.4  将有机相低温蒸干。加入4 mL高氯酸（5.4），加热冒烟并蒸至近干。冷却后加入2.00 mL盐酸（5.5）溶解盐类（如溶液混浊可置于50 ℃ ~ 60 ℃水浴中放置1 min，使溶液澄清），混匀。

- 8.5  工作曲线的配制

移取0 mL、0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL 镉标准溶液（5.10），置于一组50 mL烧杯中，低温加热蒸干。各加入2 mL高氯酸（5.4），加热冒烟并蒸至近干。冷却后加入2.00 mL盐酸（5.5）溶解盐类，混匀。

试料铅含量大于0.005%时，对镉的测定产生干扰，需在工作曲线溶液中各加入与试料含铅量相应的铅标准溶液（5.11）。

- 8.6  测定

将工作曲线溶液倒入预先加汞的电解池中，通氮气（5.12）5 min。使用极谱仪进行阴极化扫描，起始电位-0.20 V。以适当的电流倍率测量镉的二次导数波高，减去工作曲线中零浓度溶液的波高，以镉量为横坐标，波高为纵坐标，绘制工作曲线。当工作曲线线性相关系数不小于0.999时，进行分析试液（8.4.4）的测定，减去随同试料空白试验溶液的波高，从工作曲线上查得相应的镉量。

- 9  试验数据处理

镉含量以镉的质量分数wCd计，按式（1）计算：

…………………………………………（1）

式中：

wCd——试料中镉元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

m1——自工作曲线上查得的镉量，单位为微克（µg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后五位。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表1  重复性限

| wCd/% | 0.00010 | 0.00020 | 0.00040 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  再现性限

| wCd/% | 0.00010 | 0.00020 | 0.00040 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。