- YS

# 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件是YS/T ××××《铪化学分析方法》的第4部分。YS/T ××××拟分为如下部分：

- ——第1部分：铅量的测定；

- ——第2部分：铀量的测定；

- ——第3部分：硼量的测定；

- ——第4部分：氯量的测定；

- ——第5部分：镉量的测定；

- ——第6部分：磷量的测定；

- ——第7部分：硅量的测定；

- ——第8部分：钠量的测定；

- ——第9部分：氢量的测定；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定；

- ——第11部分：碳量的测定；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

- 本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、宝钛集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司、北矿检测技术有限公司。

- 本文件主要起草人：王金磊、汉唐、汉唐、徐思婷（广州）、雷祖伟（广州）、张永进（广州）、胡芳菲（北京）、王长华（北京）、祝利红（北京）、李小龙（宝钛）、周航（北矿）、张俊峰（东方）、许莹（国核）、刘烜（新锆）、黄丽（中金）、陈玉霞（中金）。

# 引    言

金属铪具有耐高温、中子吸收截面积大、抗腐蚀性优良、吸气能力强以及良好的综合力学性能等诸多优点，其作为一种重要的战略性材料，已被广泛应用于国防建设与国民经济中，特别是在核工业与现代陶瓷领域。但国内外仍缺少金属铪的检验标准，因此通过实验研究并建立一套完整且切实可行的铪化学分析方法标准已是行业急需。本标准拟由十二部分组成。

——第1部分：铅量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铅量的方法。

——第2部分：铀量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中铀量的方法。

——第3部分：硼量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硼量的方法。

——第4部分：氯量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中氯量的方法。

——第5部分：镉量的测定。目的在于建立极谱法测定铪中镉量的方法。

——第6部分：磷量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中磷量的方法。

——第7部分：硅量的测定。目的在于建立分光光度法测定铪中硅量的方法。

——第8部分：钠量的测定。目的在于建立原子吸收光谱法测定铪中钠量的方法。

——第9部分：氢量的测定。目的在于建立惰性气体熔融红外吸收法/热导法测定铪中氢量的方法。

——第10部分：氧量、氮量的测定。目的在于建立惰气熔融红外法-热导法测定铪中氧量、氮量的方法。

——第11部分：碳量的测定。目的在于建立高频燃烧红外吸收法测定铪中碳量的方法。

——第12部分：痕量杂质元素的测定。目的在于建立电感耦合等离子体质谱法测定铪中痕量杂质元素量的方法。

本标准填补了国内外在金属铪检验领域的空白，对完善核用金属铪的生产产业链，提高民用金属铪的生产能力具有积极的指导意义。

铪合金化学分析方法

第4部分：氯量的测定

## 1  范围

本文件规定了铪中氯含量的测定方法。

本文件适用于铪中氯含量的测定。测定范围：0.0010% ~ 0.050%。

## 2  规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

## 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4  原理

试料用氢氟酸-硝酸溶解，以硼酸饱和溶液络合氟离子。在硝酸介质中，氯离子与硝酸银生成氯化银悬浊液，以乙二醇作稳定剂，于分光光度计波长420 nm处测量其吸光度。

## 5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和实验室二级水。

5.1  氢氟酸（ρ= l.13 g/mL）。

5.2  硝酸（ρ= l.42 g/mL）。

5.3  硼酸饱和溶液，分析纯。

5.4  硝酸（1+1）。

5.5  乙二醇。

5.6  硝酸银溶液（5 g/L），贮存于棕色瓶中。

5.7  氯标准贮存溶液：称取0.1649 g经500 ℃ ～ 600 ℃灼烧1 h并冷却至室温的氯化钠（wNaCl≥99.95%），用水溶解，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg氯。

5.8  氯标准溶液：移取25.00 mL氯标准贮存溶液（5.7）于50 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg氯。

## 6  仪器设备

分光光度计。

## 7  样品

宜将样品加工成厚度不大于5 mm的碎屑。

## 8  试验步骤

## 8.1  试料

称取0.50 g 样品（7），精确至0.0001 g。

## 8.2  平行试验

平行做两份试验，试验结果取其平均值。

## 8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

## 8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，以5 mL水润湿。加入2 mL氢氟酸（5.1），0.5 mL 硝酸（5.2），低温加热至试料溶解完全。冷却后加入15 mL硼酸饱和溶液（5.3），移入50 mL棕色容量瓶中。

8.4.2  加入5 mL硝酸（5.4），2 mL乙二醇（5.5），充分混匀，加入2.5 mL硝酸银溶液（5.6），用水稀释至刻度，混匀。于65 ℃±5 ℃水浴放置20 min，取出，冷却至室温。

8.4.3  移取部分溶液于3 cm比色皿中，以随同试料的空白试验溶液作为参比，于分光光度计波长420 nm处，测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的氯量。

## 8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  移取0 mL、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL氯标准溶液（5.8）分别置于一组50 mL 棕色容量瓶中，用水稀释至约15 mL，以下按8.4.2条进行。

8.5.2  移取部分溶液于3 cm比色皿中，以工作曲线中零浓度溶液为参比，于分光光度计波长420 nm处测量吸光度。以氯量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

## 9  试验数据处理

氯含量以氯的质量分数wCl计，按式（1）计算：

………………………………………（1）

式中：

wCl——试料中氯元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

m1——从工作曲线上查得的氯量，单位为微克（μg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留两位有效数字。

## 10  精密度

## 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

## 表1  重复性限

| wCl/% | 0.0019 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

## 8.2  再现性

## 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

## 表2  再现性限

| wCl/% | 0.0019 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

## 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

CCS H 14

备案号：××××—××××

20××-××-××实施

20××-××-××发布

铪化学分析方法

第4部分：氯量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium—

Part 4: Determination of chloric content

（送审稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

YS/T XXXX.4—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布