中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.1—202X

富锂锰基正极材料化学分析方法

第1部分：锰含量的测定

电位滴定法

Methods for chemical analysis of lithium-riched manganese cathode material—

Part 1：Determination of manganese content—

Potentiometric titration

（预审稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.120.99

- CCS H 14

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是YS/T XXXX《富锂锰基正极材料化学分析方法》的第1部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法

——第3部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第5部分：氯含量的测定 氯化银比浊法

——第6部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利和责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西汉尧富锂科技有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东邦普循环科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、江西理工大学、深圳清华大学研究院、广西壮族自治区分析测试研究中心、瑞士万通中国有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、天津盟固利新材料公司、格林美股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司

本文件主要起草人：

- 引    言

富锂锰基正极材料具有能量密度高、材料来源丰富、生产成本低、环境友好等诸多优点，是目前锂电池产业的研究热点和发展方向之一，具有巨大的发展潜力和应用前景。富锂锰基正极材料的电化学性能与其化学成分的组成和结构之间有着密切关系。2018年1月1日行业标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》，然而目前仍缺乏与之相配套的分析方法标准。因此，急需建立一套针对富锂锰基正极材料化学成分的分析方法标准。

本标准拟由六部分组成。

——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法

——第3部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第5部分：氯含量的测定 氯化银比浊法

——第6部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法

本文件填补了国内外在富锂锰基正极材料化学成分检测领域的空白，对于把控富锂锰基正极材料的产品质量、完善其研发和生产工艺，提高锂离子动力电池的性能和使用寿命具有积极的指导意义。

富锂锰基正极材料化学分析方法

第1部分：锰含量的测定

电位滴定法

- 警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本文件规定了富锂锰基正极材料中锰含量的测定方法。

本文件适用于富锂锰基正极材料中锰含量的测定。测定范围：10%~50%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料经盐酸、硝酸溶解后，在焦磷酸钠介质中，调节溶液pH为6~7，用高锰酸钾标准溶液滴定至电位突跃即为终点，根据滴定消耗的高锰酸钾标准滴定溶液体积计算试样中锰的含量。

- 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- 5.1 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 5.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 5.3 盐酸（1+1）。

- 5.4 碳酸钠溶液（50 g/L）。

- 5.5 焦磷酸钠饱和溶液：称取200 g焦磷酸钠（NaP2O7·10H2O），置于2000 mL锥形瓶中，加入约1000 mL温水，不断搅拌。放置24 h后使用。

- 5.6 溴百里酚蓝指示剂溶液（0.4 g/L）。

- 5.7 锰标准溶液：称取1.0000 g金属锰（wMn≥99.95%）于400 mL烧杯中，加入100 mL水和20 mL硫酸（1+1），低温加热至溶液清亮。冷却后移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

- 5.8 高锰酸钾标准滴定溶液[c(1/5 KMnO4)≈0.05 mol/L]

- 5.8.1 配制：称取1.65 g高锰酸钾于2000 mL锥形瓶中，加入1000 mL水溶解，放置7天。用G4玻璃砂芯漏斗抽滤，滤液保存于棕色玻璃瓶中，混匀。

- 5.8.2 标定：现用现标。移取20.00 mL锰标准溶液（5.7）于500 mL烧杯中，边搅拌边加入250 mL焦磷酸钠饱和溶液（5.5），用盐酸（5.3）或碳酸钠溶液（5.4）调节溶液pH为6~7（用pH计或溴百里酚蓝指示剂溶液（5.6））。在电位滴定仪上用高锰酸钾标准滴定溶液（5.8.1）滴定至电位突跃最大即为终点。记录高锰酸钾滴定溶液消耗体积V1。随同标定做空白测定。

- 按式（1）计算高锰酸钾标准滴定溶液对锰的滴定度T：

- T=ρV2V1－V0…………………………………（1）

- 式中：

T—— 高锰酸钾标准滴定溶液对锰的滴定度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V0——空白试验时消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——滴定时消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——移取的锰标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ρ——移取的锰标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

- 平行标定三份，三份溶液所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积的极差值不应超过0.05 mL，取其平均值。计算结果保留至四位有效数字。

- 6  仪器设备

- 6.1 电位滴定仪，附搅拌装置；配有下列电极之一：

- ——铂-饱和甘汞电极；

- ——铂-钨电极；

- ——铂-铂电极。

- 6.2  pH计。

7  样品

- 7.1 样品粒度应不大于0.150 mm。

- 7.2 样品分析前应在105 ℃±5 oC下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

8  试验步骤

- 8.1  试料

- 称取 1.00 g样品（7），精确至 0.000 1 g 。

- 8.2 平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3 空白试验

- 随同试料做空白试验。

- 8.4  测定

- 8.4.1 将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，加少量水润湿。加入15 mL盐酸（5.1）、5 mL硝酸（5.2），盖上表面皿，低温加热至溶液体积约为3 mL~5 mL，取下。冷却至室温。

- 8.4.2 将试液（8.4.1）移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

- 表1 样品分取体积表

| - 锰的质量分数/% | - 分取试液（8.4.2）体积/mL |
| --- | --- |
| - 10~20 | - 25.00 |
| - ＞20~50 | - 20.00 |

- 8.4.3 按表1准确移取试液（8.4.2）于500 mL烧杯中，边搅拌加入250 mL焦磷酸钠饱和溶液（5.5）。用盐酸（5.3）或碳酸钠溶液（5.4）调节溶液pH为6~7（用pH计（6.2）或溴百里酚蓝指示剂溶液（5.6））。

- 8.4.4 将试液（8.4.3）置于电位滴定仪（6.1）上，用高锰酸钾标准滴定溶液（5.8）滴定至电位突跃即为终点，记录消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积。

- 9  试验数据处理

- 锰含量以质量分数wMn计，数值以%表示，按公式（2）计算：

wMn=T×V×(V5−V4)×10−3m×V3×100%……………………………（2）

式中：

T —— 高锰酸钾标准滴定溶液对锰的滴定度，单位毫克每毫升（mg/mL）；

m —— 称取试料的质量，单位为克（g）；

V —— 试液定容的总体积，单位为毫升（mL）；

V3—— 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V4—— 滴定空白试验所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5 —— 滴定试料所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示到小数点后两位。

- 10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| 锰的质量分数/% | 11.34 | 20.78 | 28.63 | 32.25 | 46.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.34 |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| 锰的质量分数/% | 11.34 | 20.78 | 28.63 | 32.25 | 46.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.19 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.50 |

- 11  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容，至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。