团体标准《绿色设计产品评价技术规范 氮化硅粉》

（送审稿）编制说明

# 一、工作简况

## 1.1 立项目的

氮化硅作为高附加值的硅材料衍生品，它优异的物理化学特性，使氮化硅在多个领域替代其他产品的能力极强，在冶金、机械、化工、军工、光伏等领域具有广泛的用途。由于国内氮化硅的民用化研究刚刚起步，高纯氮化硅市场尚未完全打开，高纯氮化硅粉体则基本全部依赖进口。高纯氮化硅原材料的成本高（700元/kg以上），若能规模化、低成本的提供原材料，未来的市场需求，尤其是陶瓷粉体的需求，会迅速增加。

在《中国制造2025》中第三章战略任务和重点的第六条大力推动重点领域突破发展第九款：新材料中明确国家对新材料的发展需要及支持。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

氮化硅陶瓷是具有一般工程陶瓷材料的耐高温、高强度、高硬度、耐磨损等优良性能，还具有远高于一般陶瓷材料 的高韧性，以及良好的抗热冲击性能，这使得氮化硅陶瓷得到了日益广泛的关注。氮化硅陶瓷的优异性能使其在航空航天、电子信息、清洁能源等领域具有广阔的应用前景，特别地，氮化硅陶瓷还具有独特的自润滑性能，无需添加其他润滑剂，这使其广泛用在陶瓷轴承领域，是传统工业改造、新兴产业和高新技术领域中不可缺少的高端材料。氮化硅粉料是制备氮化硅陶瓷的关键原料，其性能是影响氮化硅坯体成型、烧结的关键因素，对最终氮化硅陶瓷产品的致密度、力学性能等都具有重要影响。在工程陶瓷的制备中，一般需要对原料粉体进行处理，即通过“造粒”，使原料粉体的具有理想形状、大小以及合理粒径分布的粉料。粉体的造粒在氮化硅陶瓷的制备过程中尤为关键：首先为了保证氮化硅坯体的烧结活性，氮化硅原料粉体一般粒径较小，中位粒径往往小于1μm；然而，过细的原料粉体又具有流动性差的问题，从而导致成型时，坯体致密度不高，最终影响烧结后陶瓷的致密度。此外，氮化硅是高共价键结合的化合物，其烧结必须引入烧结助剂才能促进陶瓷的致密化，如何使烧结助剂均匀分散在氮化硅粉体中也是陶瓷制备工艺中需要解决的重要问题。以上两个关键问题，都需要通过原料粉体的造粒处理得以解决。由此可见氮化硅粉的规范对于高性能氮化硅陶瓷的制备具有重要意义。

在此大背景之下，氮化硅行业迫切需要加速淘汰落后产能，大力促进行业整体技术进步和节能减排进程，进一步提升产业集中度。为此，以产品生命周期评价理论为指导，以提升产品在其生命周期中的综合环境绩效为目标，针对重点产品环境安全问题，选择氮化硅粉产品为研究目标，制订《绿色设计产品评价技术规范 氮化硅粉》标准，成为新材料行业实现绿色发展的必要选择。

## 1.2 任务来源

中共中央、国务院发布的《生态文明体制改革总体方案》提出建立统一的绿色产品体系，将目前分头设立的环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等产品统一整合为绿色产品，建立统一的绿色产品标准、认证、标识等体系。国务院发布的《国务院关于积极发挥新消费引领作用、加快培育形成新供给新动力的指导意见》，将绿色消费作为推进供给侧改革和消费升级重点领域和方向之一，并提出全面提高标准化水平，加快制定和完善重点领域及新兴业态的相关标准。2015年，习近平总书记提出了“供给侧结构性改革”重大目标，要求用改革的办法推进结构调整，矫正资源配置扭曲，扩大有效供给，提高全要素生产率，促进经济社会持续、健康发展。而大力发展绿色产品，促进消费模式转变，正是供给侧改革的关键。2016年4月6日，李克强总理在国务院常务会议上提到，坚持标准引领，建设制造强国，是结构性改革尤其是供给侧结构性改革的重要内容，有利于改善供给、扩大需求，促进产品产业迈向中高端，同时提出要打一场制造业的“攻坚战”，用先进表彰倒逼“中国制造”升级。如何利用标准化手段，提高绿色供给，引领绿色消费，推进供给侧结构性改革，成为现阶段标准化体系建设的重要任务。

2017年新特能源股份有限公司获的国家工信部绿色产品制造智能工厂，根据国家绿色产业需求，完成氮化硅行业绿色产品评价规范，为氮化硅行业绿色产品评价提供依据。

根据《关于下达2019年第一批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2019]17号）的要求，《绿色设计产品评价技术规范  氮化硅粉体》由新疆晶硕新材料有限公司牵头起草，计划编号为 2019-003-T/CNIA，由全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会负责组织。

## 1.3 项目编制组单位简况

### 1.3.1 编制组成员单位

本项目由新特能源股份有限公司、新疆晶硕新材料有限公司、埃克诺新材料有限公司、烟台同立高科技术有限公司、中材高新材料股份有限公司、硅元泰晟新材料有限公司，这些编制组成员单位均是我国《绿色设计产品评价技术规范 氮化硅粉》的主要生产、科研、产品检测或使用单位。

### 1.3.2 主编单位简介

新特能源股份有限公司，成立于2008年，主要推崇绿色制造、循环经济发展模式，在致力太阳能光伏产业链建设的基础上，从循环经济的减量化、再利用和循环使用原则出发，采用全闭环的多晶硅生产工艺。建立纳米材料分公司、新能建材有限公司，利用多晶硅生产中副产物四氯化硅生产气相二氧化硅，利用发电过程产生的煤渣、粉煤灰等生产加气块，变废为宝。生产、研发、销售高纯多晶硅、多晶硅/单晶硅硅片、高纯四氯化硅、气相二氧化硅等产品，并提供硅产业技术服务，主导产品为多晶硅，目前，多晶硅生产规模达到15000吨/年，居世界前八位，中国前三位。公司实验室固定资产投资近亿元，于2013年和2014年两年间相继取得CMA和CNAS资质，本实验室有效建筑面积6540m2，其中十万级恒温空间占地6340 m2，千级高洁净间占地756 m2；实验室仪器配置涵盖了气相、液相色谱，光谱、质谱等常规及高尖端分析检测仪器,超洁净的环境、高尖端的设备为无机痕量级分析奠定了基础，这些设备为后续的多晶硅实验检测提供了良好的硬件设施及条件。

公司先后完成国家标准《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》、行业标准《硅粉中碳含量的测定》协会标准《多晶硅厂动火受限安全检测作业规范》、等20余项标准，参与SEMI标准4项积累了一定的标准编制经验，公司具备了本标准制定及相关实验条件和分析能力。

### 1.3.3 参与单位简介

1、新疆晶硕新材料有限公司

新疆晶硕新材料有限公司（以下简称“晶硕公司”）于 2017 年 7 月在乌鲁木齐甘泉堡国家级经济技术开发区注册成立，注册资本 2000万元。公司现有职工100余人，拥有多年从事工艺技术研究的行业顶级专家5人，博士 2人，研究生 8人，中高级技术职称 14 人。晶硕公司是专业从事特种陶瓷材料研制、纳米级粉体材料产品研发及技术应用的高新技术企业。在氮化硅领域，新疆晶硕公司投资8000万元建设年产100吨氮化硅粉和100000件氮化硅陶瓷环的生产线。氮化硅产品主要应用于轴承、冶金、化工、能源、环保、航空航天和国防军事及新能源汽车逆变器等新能源及新材料领域。

通过自主研发，形成技术专利17项，其中发明专利12项，实用新型专利5项。在国内，通过与中科院、南昌大学、上硅所等科研院所进行产学研合作，在国外，聘任美国、日本的外籍专家，进行新产品的研发；多项产品填补了国内空白，在氮化硅陶瓷材料研究、开发及应用方面居国内领先水平。

在多晶硅的价格持续走低，公司的利润空间进一步被压缩的大环境下。根据公司生产工艺特点和优势，进行氮化硅新产品的开发，拓宽公司的发展渠道，促进产品的多元化，增加利润收入，保障公司的可持续发展。

2、埃克诺新材料有限公司

埃克诺新材料（大连）有限公司成立于2013年9月，注册资本500万元，总投资8000万元，现有厂房16000平方米，占地21040平方米。公司主要产品为氮化硅陶瓷轴承球、氮化硅基陶瓷阀芯及氮化硅基陶瓷制品等，主要应用于轴承、冶金、化工、能源、环保、航空航天和国防军事及新能源汽车逆变器等新能源及新材料领域。公司主要技术人员均从事氮化硅陶瓷研发、设计及生产达10年以上，并发明了9项实用新型专利，多项产品填补了国内空白，在氮化硅基陶瓷材料研究、开发及应用方面居国内领先水平。

公司采用先进的冷等静压成型-气氛压力烧结工艺实现了高性能氮化硅陶瓷制品的制备，材料性能达到同类产品先进水平。与其它制备技术相比，该技术具有工艺先进，投资少、运行成本低，产品合格率高、性能优良等特点，历经近三十年的发展与完善，该工艺已经非常成熟，具备了建设大规模生产线的技术水平。

## 1.4 工作过程

标准起草单位和参与单位在接到中国有色金属工业协会下达的项目任务后，成立了专门的《绿色设计产品评价技术规范氮化硅粉》编制组，其中包括领导组、技术组和专家组，并制定了相关工作计划。根据工作计划进度安排，标准编制组收集查阅了国内外相关政策、标准、文献，认真学习《绿色设计产品评价技术规范》编制原则和需要注意的内容。编制组对我国氮化硅企业生产现状进行调研，调研方式主要有：资料调研、网上调研等。在调研工作的基础上，经逐步修改完善，形成《绿色设计产品评价技术规范 氮化硅粉》讨论稿。

2019年8月17日，全国半导体标准化技术委员会在新疆石河子组织召开了标准讨论会。会上，专家对已经形成的《绿色设计产品评价技术规范 氮化硅粉》讨论稿及其编制说明进行讨论，对文本的格式和内容提出了很好的建议，会后，编制组人员根据参会专家意见进行了修改调整，形成了征求意见稿。向绝大多数氮化硅生产企业及相关的下游生产和检测单位进行征求意见表的发放。

会议对标准范围和评价指标进行讨论，根据征集的各家氮化硅生产厂家的数据对标准中的技术指标进行讨论确定。

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容

## 2.1编制原则

### 2.1.1 指标选取的原则

从原材料获取、产品生产、使用、废弃等生命周期阶段出发，重点分析产品在不同阶段的资源能源消耗、生态环境影响及人体健康安全影响因素，选取能够表征该类产品主要绿色特性并能量化与可检测验证的指标构成绿色产品评价指标体系。

产品绿色性能的提升不应牺牲产品的质量性能，产品质量、安全或其他一些强制性标准应作为绿色产品评价的基础。

### 2.1.2 生命周期评价与指标评价相结合的原则

不同类型的产品应建立不同的绿色设计评价指标体系，作为评估筛选绿色设计产品的准入条件。在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，编制生命周期报告并作为评价绿色设计产品的必要条件。

### 2.1.3 环境影响种类最优选取原则

为降低生命周期生命评价的难度，应根据产品特点，宜选取具有影响大、社会关注度高、关键法律或政策明确要求的环境影响种类，通常可在气候变化、臭氧层破坏、水体生态毒性、人体毒性-癌症影响、人体毒性-非癌症影响、可吸入颗粒物、电离辐射-人体健康影响、光化学臭氧生成潜势、酸化、富营养化-陆地、富营养化-水体、水资源消耗、矿物和化石能源消耗、土地利用变化等种类中选取，选取的数量不宜太多。

### 2.1.4 持续改进原则

指标具有一定的时效性。随着生产设备的改善、工艺的革新和技术的发展，原有的标准指标将难以起到促进企业加强管理和技术改造的作用。因此标准需要随着时间的推移和技术进步进行相应的调整和修订。

## 2.2 评价方法

可按照 《绿色设计产品评价技术规范氮化硅》中 “4.1 基本要求”和“4.2 评价指标要求”开展自我评价或第三方评价，绿色设计产品同时满足以下条件，按照相关程序要求经过公示无异议后的可称为绿色设计产品。

a) 满足基本要求和评价指标要求；

b）按照 5 提供生命周期评价报告。

按照 GB/T 32162 要求粘贴标识的产品以各种形式进行相关信息自我声明时，声明内容应包括但不限于 4.1 和 4.2 的要求，但需要提供一定的符合有关要求的验证说明材料。

## 2.3 评价流程

根据氮化硅粉产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应该提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图见图1。

图1  氮化硅绿色设计产品评价流程

## 2.4 确定标准主要内容

### 2.4.1范围

本标准规定了氮化硅绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价方法和报告编制方法。

- 本标准适用于闭式喷雾干燥法生产的氮化硅粉绿色设计产品的评价。

### 2.4.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

### GB 8978 污水综合排放标准

### GB 16297 大气污染物综合排放标准

### GB/T 19001 质量管理体系 要求

### GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 34216 纳米氮化硅

### GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

### GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

### GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

### GB/T 31057  颗粒材料物理性能测试

### GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

### GB/T 1482 金属粉末流动性的测定标准

### GB/T 32161 生态设计产品评价通则

### GB/T 32162 生态设计产品标识

### GB/T 33761 绿色产品评价通则

### JCT 2134 氮化硅陶瓷粉体

### 2.4.3 基本要求

生产企业要满足以下要求，包括但不限于：

- 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 及GB/T 23331 分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、环境管理、安全管理和能源管理等体系。

说明：主要是从企业质量管理、环境管理、安全管理、能源管理及绿色供应链管理等体系的建立和实施等方面要求企业达到的基本要求。

2、 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质，达到国家规定的行业准入条件的要求。

说明：企业需要达到的最基本条件。

3、参与绿色设计产品评价的氮化硅粉产品，其基本性能应符合相应国家或行业标准的规定，并满足设计和使用的要求。产品质量符合GB/T 34216标准要求，能源消耗符合指标的要求。

4、参与绿色设计产品评价的氮化硅粉，宜进行生命周期评价，并提出持续改进方案

说明：企业应采用国家鼓励推广的低污染、低排放、低能耗、经济高效的清洁生产工艺、技术、装备，实现节能减排、绿色清洁。

5、产品生产企业的污染物排放状况，应要求其达到国家或地方污染物排放标准的要求，近三年无重大安全和环境污染事故。生产企业的污染物总量控制，应达到国家和地方污染物总量控制指标。

说明：企业污染物排放的基本要求。不但污染物排放浓度要达到国家标准，同时污染物排放总量也必须达到国家和地方的控制指标，对于原料中有害物质含量也是一种约束，有害物质必须实现资源化利用、无害化处理。

上5点是氮化硅生产企业必须同时满足的基本要求，缺一不可。

### 2.4.4 标准指标的制定分析

#### 1、标准指标的主要内容

本标准的绿色指标由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、产品属性指标和环境属性指标等四类，每类指标又由若干个二级指标组成。绿色特性指标依据氮化硅产品特点、对环境和人体健康影响程度，现有标准实施情况以及和实际现状等侧重选取。

其中，资源属性是描述氮化硅粉产品生命周期中所消耗的资源，重点选取生产阶段原辅材料消耗和再生利用等方面的指标，如硅粉单位消耗、单位产品新鲜水消耗量、工业用水重复利用率等三项指标。

能源属性重点选取产品在生产和使用过程中能源消耗方面的指标，如单位产品综合能耗。

产品属性重点以产品的性能为准，如产品等级指标。

环境属性是描述氮化硅粉产品生命周期中向环境排放的各种污染物，是本标准的核心指标，因为资源属性、能源属性指标最终在评价报告中都会转化为对环境排放的污染物数量，来考察其环境影响。重点选取有害物质禁用及限量要求、生产过程污染物排放、使用过程有毒有害物质释放等方面的指标，如水污染物排放限制和大气污染物排放限值两项指标。

#### 指标基准值的确定

项目开展以来，编制组对我国氮化硅企业生进行调研。氮化硅的企业有埃克诺新材料有限公司、烟台同立高科技术有限公司、中材高新材料股份有限公司、硅元泰晟新材料有限公司等。

在上述工作的基础上，根据产品和行业特点，以评价筛选绿色产品为目的，以国家标准和行业标准为基础，经过一定规模的测试，并在广泛征询行业专家、生产厂商意见的基础上，科学、合理确定指标基准值。在确定定量指标基准值时，以当前国内20%的该类产品达到该基准值要求为取值原则，以体现绿色产品的优势。

1）资源属性指标

资源属性重点选取生产阶段原辅材料消耗和再生利用等方面的指标，如硅粉单位消耗、单位产品新鲜水消耗量、工业用水重复利用率等三项指标。其中，硅粉单位消耗、单位产品新鲜水消耗指标、工业用水重复利用率指标是根据对企业现场调研所确定的，并根据各氮化硅生产企业的生产状况给出先进的指标值；以当前国内20%的该类产品达到该基准值要求为取值原则。最终经过与会专家讨论定高于平均值为标准，最终结果见表2。

2）能源属性指标

能源属性，是综合当前氮化硅生产中先进工艺的数值，绿色氮化硅产品的单位产品综合能耗应不大于 “氮化硅企业单位产品能耗先进值”。目前未出台氮化硅能耗限额的相关标准，所以暂时的使用企业实际值，在后期如果出台相关的标准，可以同步进行比较或者标准的修订。

表1

| 工艺 | 综合能耗 kgce/kg |
| --- | --- |
| 氮化硅粉（闭式干燥） | ≤32.69 |

3）产品属性指标

产品属性重点以产品的性能为准，如产品等级指标。

产品性能是根据国家该产品标准《JC/T 2134-2012氮化硅陶瓷粉体》、《GB/T 34216-2017纳米氮化硅》及现有行业生产工艺及技术水平确定的。

4）环境属性指标

环境属性重点选取水污染物排放限制和大气污染物排放限值两项指标。污染物产生指标是通过企业现场调研并结合《GB 8978 污水综合排放标准》、《GB 16297 大气污染物综合排放标准》来确定的。

最终的意见结果见下表：

表2

| 一级 指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 属性 | 硅粉单位消耗 | t/t | ≤0.63 | 现场实际数据 |
|  | 新鲜水使用量 | m3/t | ≤8 | 现场实际数据 |
|  | 工业水重复利用率 | % | ≥99.0 | 现场实际数据 |
| 能源属性 | 单位产品 综合能源消耗 | kgce/kg | ≤32.69 | 现场实际数据 |
| 产品 属性 | 氮化硅技术要求 | —— | 应符合JC/T 2134-2012或GB/T 34216-2017标准要求 | 分析检验结果 |
| 环境 属性 | 水污染物排放限值 | mg/L | 应符合GB 8978要求 | 现场监测数据或分析检验结果 |
|  | 大气污染物排放限值 | mg/m3 | 应符合GB 16297要求 | 现场监测数据或分析检验结果 |

# 三、标准水平分析

本标准属首次制定，填补了我国氮化硅粉绿色设计产品评价标准的空白。标准指标严于现有的国家标准和行业标准的要求，完全满足氮化硅生产需求，标准总体水平达到了国内先进水平。

# 四、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前我国无氮化硅绿色产品设计评价的国家标准或行业标准，本标准是新制定的团体标准。本标准的制定是我国氮化硅行业标准体系的完善和补充。本标准的制定与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

# 五、标准中涉及的专利或知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

（无）

# 七、标准作为强制性或推荐性行业标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，而建议作为推荐性标准。

# 八、贯彻标准的要求和措施建议

## 8.1 组织措施

本标准发布后，中国有色金属工业协会、全国半导体标准化技术委员会应加强对本标准的宣传力度，介绍本标准的核心技术内容及实施的关键技术要素，促进更多地企业和科研单位了解、掌握科学的氮化硅产品的绿色设计产品评价规范，促进标准的顺利实施。

## 8.2技术措施

该标准给出的术语和定义、计算方法和评价方法，企业应按照本标准，结合本企业实际生产情况，统筹考虑资源、能源、环境、质量等属性，科学确定企业产品评价的关键阶段和关键指标，确定正确的评价结果。

# 九、废止现行有关标准的建议

（无）。

# 十、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

绿色产品标准是基于全生命周期理念所形成，不但针对产品质量、生态环境、健康安全等多方面提出了综合性指标要求，也为企业的生产过程与生产技术设定了标杆。本标准提出的氮化硅产品-绿色设计产品评价技术规范，通过建立系统科学、开放融合、指标先进、权威统一的绿色产品标准、认证、标识体系，有利于改变粗放式的生产模式，提高资本、劳动等要素的配置效率，化解过剩产能，淘汰落后产能，推进供给侧结构性改革，促进传统产业的转型升级。标准的实施将有力的推动我国氮化硅生产绿色技术的快速推广应用，对促进我国氮化硅产业的健康可持续发展具有重要作用。与此同时，借助绿色设计和绿色制造等先进理念和技术，可以有效促进我国产品质量的提升，塑造绿色品牌，适应和满足日渐兴起的绿色消费趋势，形成“产品质量好—消费口碑好—中高端消费需求上升—质量提升动力上升—产品供给质量提升—绿色产品质量好”的良性循环，提升经济效益。

本标准的实施可规避国际绿色壁垒，提供和披露基于生命周期的产品生态报告，也正日益成为进入国际市场的常见要求。因此，建立我国氮化硅绿色产品标准体系，主动迎合全球市场发展变化趋势，争取我国在国际绿色产品标准化方面的话语权，推动国内与国际绿色标准的接轨与互认，可以有效规避国外绿色贸易壁垒，提升我国氮化硅产品的国际市场竞争力，推动我国绿色产品、技术、服务和标准走出去。