ICS 77.040

H17

T/CNIA

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA XXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会                       中国有色金属学会

氮化硅造粒粉

Silicon nitride granulating powder

讨论稿

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准的主要内容为：

——氮化硅造粒粉的分类；

——氮化硅造粒粉的技术要求；

——氮化硅造粒粉的外观质量；

——氮化硅造粒粉的过程质量控制参数；

——氮化硅造粒粉的检验检测方法；

——氮化硅造粒粉的包装运输要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：新疆晶硕新材料有限公司、新特能源股份有限公司、

本标准主要起草人：

氮化硅造粒粉

- 范围

本标准规定了氮化硅造粒粉的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输及贮存相关要求，对生产过程进行指导，对产品销售后向客户说明提供文件支持。

本标准适用于喷雾造粒法制备的氮化硅造粒粉产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1479.1 金属粉末 松装密度的测定

GB/T 1482  金属粉末流动性的测定标准漏斗法

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 19077.1 粒度分析  激光衍射法

GB/T 31057 颗粒材料物理性能测试

JY/T 010 分析型扫描电子显微镜方法通则

JY/T 016 波长色散型X射线荧光光谱方法通则

YB/T 172 硅砖定量相分析 X射线衍射法

- 产品分类

  - 批号

氮化硅造粒粉的批号按照：设备位号+年号（后两位）+月号（两位）+日号（两位）+粉体类别进行标识。

  - 分类

按照工艺配方不同，加入胶量的参数区分为高胶（胶含量0.6%）造粒粉和普通造粒粉。

- 要求

  - 形貌要求

氮化硅造粒粉微观形貌要求为球形结构，不允许存在大量球体破碎现象，球体成型率大于95%以上。

  - 技术要求

    - 外观质量

氮化硅造粒粉：粉体外观为浅灰色粉体，不允许有肉眼可见杂质，无白色小颗粒状粉体。

    - 技术参数

氮化硅造粒原料粉体技术参数见表1。

表1：氮化硅造粒原料粉体技术参数

| 参数 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通粉 | 高胶粉 |
| 松装密度 | 0.85-0.902 g/m³ | 0.74-0.76g/m³ |
| 粉体流动性（50g） | 19″-22″ | 16″-19″ |
| 含水量 | 0.2%---0.32% |  |
| 安息角 | ＜30° |  |
| 平均粒径 | ＜ 1 50μm |  |
| 杂质含量 | Fe＜0.02%、Ca＜0.1%； |  |

- 检验方法

  - 外观质量

在光线良好的状况下目测粉体的表观颜色及颗粒杂质情况。

  - 松装密度

按《GB/T 31057.1-2014 颗粒材料物理性能测试 第1部分：松装密度的测量》规定的方法进行检测。

  - 粉体流动性

按《GB/T 31057.3-2014 颗粒材料物理性能测试 第1部分：流动性指数的测量》规定的方法进行检测。

  - 含水量

按GB/T20020中105℃挥发物的方法中相关规定的方法进行检测。

  - 安息角

按《GB/T 31057.3-2014 颗粒材料物理性能测试 第1部分：流动性指数的测量》规定的方法进行检测。

  - 平均粒径

按GB/T 19077.1规定的方法进行的测定。

- 检验及判定

  - 检验和验收

    - 出厂检验规则

氮化硅造粒粉应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单的规定，并填写质量证明书。

    - 型式检验规则

在下列情况下进行型式检验：

a) 正常生产时，每年进行一次；

b) 新产品试制时；

c) 停产后复产时；

d) 原材料或工艺有较大改变。

    - 组批

产品指标按批次为单位进行验收，每批应有一编号、具有相同纯度和特性，以类似工艺条件生产并可追溯。

- 6.2 检验项目

检验项目为：外观质量、粒度、流动性、松装密度。

- 6.3 抽样检测

氮化硅造粒粉的外观质量、粒度、流动性、松装密度、含水量每批进行抽样检测，杂质含量的测定由供需双方约定测定批次及方法，同时约定接收限值。取样人员用聚四氟勺，在研磨后每批样品中随机抽取200g产品进行检验。将样品分装于两个干净、干燥的样品袋密或取样瓶，一袋检验使用，一袋密封留样保存。

  - 判定规则

    - 产品检验结果如全部符合对应标准要求则判定为相应类别。若其中有一个指标不符合标准要求则加倍抽样复检，如果复检结果仍有指标不符合标准则判定为不合格品。

    - 如果合同对氮化硅造粒粉指标另有要求的，由供需双方协商后进行备注说明。

    - 供方根据批次检测结果进行判定，并出具检验报告或质量说明书。

- 包装、标志、质量说明书、运输及贮存

  - 包装

氮化硅造粒粉体装入洁净的聚乙烯包装袋内，密封，然后再将包装袋装入圆形桶内（桶内内衬气泡垫）。包装规格为每袋净重为15Kg±10g。包装时应防止聚乙烯包装袋破损，以避免产品外来沾污，并按最佳方法提供良好保护。

  - 标志

包装桶外应标有“小心轻放”及“防刺、防潮”字样或标志，并标明：

a）公司名称；

b）产品名称、编号、产品规格。

c）产品数量、净重。

  - 质量说明书

质量说明书由检测公司出具,质量说明书包含以下内容:

a）产品名称；

b）产品批号；

c）产品规格；

d）产品净重；

f）发货日期。

  - 运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震、防雨、防潮措施。

  - 贮存

产品应贮存在清洁、干燥环境中。