ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 593—XXXX

水合三氯化铑

Rhodium(Ⅲ) chloride hydrate

(预审稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 593-2006《水合三氯化铑》，与YS/T 593-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了水合三氯化铑使用范围（见1范围）；

- 更改了规范性引用文件，修订为

GB/T 34609.1-2017铑化合物化学分析方法 第1部分  铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法

GB/T 34609.2-XXXX铑化合物化学分析方法 第2部分  杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法；

HG/T 3921  化学试剂采样及验收规则；

- 增加了水合三氯化铑的分子式为RhCl3.nH2O（见3.1）；

d） 增加了钠的描述改为0.005%（见表1）；

e)  删除了一级品、二级品的描述（见表1）；

f)  更改了铑质量分数的测定按GB/T 34609.1-2017铑化合物化学分析方法 第1部分  铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法（见5.1）；

g)  更改了杂质元素质量分数的测定按 GB/T 34609.2-xxxx铑化合物化学分析方法 第2部分  杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法（见5.2）；

h)  更改了溶解实验方法，改为称取0.1g产品，用10ml水溶解，溶液应澄清，无目视可见不溶物（见5.3）；

i)  更改了取样方法，修订为按HG/T 3921的规定进行（见6.4）。

本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件修订单位：贵研铂业股份有限公司。

本文件主要修订人：刘桂华、侯文明、杨军、岳昊东、凡兴强、徐兴成、张兴、沈善问、左川。

本文件所代替标准的文件的历次版本发布情况为：

- YS/T 593-2006；

- 本次为第一次修订。

水合三氯化铑

  - 范围

本文件规定了水合三氯化铑的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于化工催化剂、汽车尾气净化及制药行业及合成铑系列化合物所用的水合三氯化铑。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34609.1-2017铑化合物化学分析方法 第1部分  铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法

GB/T 34609.2-XXXX铑化合物化学分析方法 第2部分  杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法

HG/T 3921  化学试剂采样及验收规则

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类和标记

4.1 产品标记

产品名称：三氯化铑

标准编号：YS/T 593-202x

化学式：RhCl3.nH2O

- 5技术要求

- 5.1  化学成分

- 水合三氯化铑中的化学成分应符合表1的规定。

- 表1水合三氯化铑的化学成分

| 铑质量分数/% | 杂质元素质量分数/%不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.0%～42.0% | Na | Pb | Fe | Ca | Cu | Mg | Pd | Pt | Cr | Zn | Al | Ni | Si | 杂质元素总量 |
|  | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |

- 5.2  溶解实验

- 水合三氯化铑的水溶解试验应合格。

- 5.3  外观

水合三氯化铑应为红褐色粉末。

- 6  试验方法

6.1  铑质量分数的测定：GB/T 34609.1-2017铑化合物化学分析方法 第1部分  铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法

6.2  杂质元素质量分数的测定: GB/T 34609.2-xxxx铑化合物化学分析方法 第2部分  杂质元素的测定 电感耦合等离子发射光谱法

- 6.3  溶解试验：称取0.1g产品，用10mL水溶解，溶液应澄清，无目视可见不溶物。

- 6.4  外观采用目视进行检查。

- 7  检验规则

- 7.1 检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；属于化学成分和溶解性能的异议，应在收到产品之日起15日内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

- 7.2 组批

- 产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

- 7.3 检验项目

- 每批产品出厂前应进行化学成分、溶解试验、外观质量的检验。

- 7.4 取样

7.4.1 产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%~5%，最少不小于10g，用四分法缩分至检验所需数量。

7.4.2 产品外观质量逐瓶检验。

- 7.5 检验结果的判定

7．5.1 检验结果的数值修约和判定按GB/T 8170的规定进行。

7．5.2产品检验项目化学成分、溶解试验中任意一项的检验结果不合格时，则判该批产品不合格，外观质量检验不合格，则判该瓶产品不合格。

- 8 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 8.1 标志

- 8.1.1 产品标志

- 在检验合格的产品上应有如下标志：

- a)　供方名称；

- b)　产品名称；

- c)　生产批次；

- d)　数量；

- e)  生产日期。

- 8.1.2包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T XXXXX的规定。

- 8.2 包装、运输、贮存

8.2.1 产品应装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，密封。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等进行填充，不得有松动现象。

8.2.2 产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

8.2.3 产品应放于阴凉、干燥处，严防受潮。

8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期，还宜包括：

产品合格证，内容如下：

检验项目及其结果或检验结论；

批量或批号；

检验日期；

检验员签名或盖章。

- 9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 规格

- 批号；

- 净重（或件数）

c)　本文件编号；

d)  其他。