有色行业标准《钴精矿》修订

讨论会会议纪要

会议时间：2019年7月23日~7月25日

会议地点：大理白族自治州苍山饭店

会议主持：赵永善

会议内容：

2019年7月23日~7月25日，在大理白族自治州由全国有色金属标准化技术委员会组织召开了本标准的讨论会。来自有色金属技术经济研究院、金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、北京矿冶科技集团有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、天津市茂联科技有限公司、万宝矿产有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、格林美股份有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、广东邦普循环科技有限公司、大冶有色金属有限责任公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司、云南铜业股份有限公司、西南铜业分公司、江西铜业股份有限公司、江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂、河南豫光金铅股份有限公司、江西理工大学等21 家单位的30余名代表参加了会议。会议由标准起草单位金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司汇报了行业标准《钴精矿》修订编制情况的说明，与会专家详细讨论了行业标准《钴精矿》修订文本及编制说明，进行认真分析，提出了修改意见，并形成如下会议纪要：

一、意见、建议

1、在贸易过程中如何规避掺杂情况发生？

最好在编制说明中描述清楚。如：矿料的物相、扫描电镜等图像、文字说明等。有矿料发生氧化前后的对比图加以说明说服力更强，譬如：氧化钴精矿的物相、硫化钴精矿氧化前后的物相。

- 主品位（钴）偏低（不小于5 %）？

需从矿料的组成、浮选的工艺技术等方面加以补充说明。

3、所使用的插图用文字加以一一说明。

4、除了几个有毒有害的元素以外，其它的主要杂质元素是是否需要加以控制？

可以从不同矿山的矿物组成去分析能否控制。

5、可以由重金属分标准委员会出面邀请海关系统相关单位参与到本标准的修订过程中，使得修订后的标准，不管是海关还是企业都有利于操作使用，切实维护国家、企业的利益。

- 下一步工作计划

由负责标准修订起草单位根据讨论会会议要求对标准文本及编制说明进行修正、补充，择期召开本标准的预审会或者相关单位协调会。

金川集团股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司

2019年8月1日