铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟

除尘技术规范

送审稿稿编制说明

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司

2020年9月

编 制 说 明

一、工作简况（包括任务来源、编制工作组单位、主要工作过程）

（一）任务来源

根据在浙江省杭州市2017年全国有色金属标准化技术委员会年会会议精神（2017年10月24日～11月26日）及国家标准化管理委员会、工业和信息化部和中国有色金属工业协会下达的《关于申报2018年有色金属国家、行业、协会标准项目计划的通知》文件精神对《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》进行立项论证，委员们同意为预研项目。

2018年4月江苏省无锡市召开有色金属标准制修订项目论证会对《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》进行立项论证，专家达成一致意见，同意《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》行业标准立项，由内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司主持起草。

2018年11月30日《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2018】73号）下发了《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》标准编制计划，计划号：2018-2059T-YS	，项目周期18个月，完成年限为2020年12月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

2.1主要参加单位情况

标准主编单位内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司是国家电投的三级公司，以电解铝生产加工为主营业务，2014年，公司入选国家工信部公布的第一批符合新《铝行业规范条件》企业名单；2017年，公司入选国家第一批绿色制造体系（绿色工厂）示范名单。公司运用铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术工艺，减少铝电解烟气污染物的排放总量，有效改善区域环境质量，助推铝冶炼全行业实现绿色清洁生产做出了表率。在标准的编制过程中，充分查阅国内外铝电解烟气脱硫脱氟除尘技术相关资料及要求，广泛进行调研，征集关于铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术运行的技术指标及技术难题。到一些有代表的铝电解企业进行调研掌握铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘工艺运行情况并收集现场实测数据。根据现场了解的实际情况，编制预研报告、标准的讨论稿、标准征集意见稿、征求意见函等，征求多家企业和科研院所的修改意见，带领编制组成员单位认真细致地修改标准文本。

中电投远达环保工程有限公司（以下简称远达公司）国家科技部、国资委等联合批准的国家创新型企业，是国家发改委批准的燃煤烟气净化国家地方联合工程研究中心和国家级企业技术中心。主要从事烟气脱硫、脱硝、除尘工程总承包、超细粉尘治理、核电环保等业务。建设有国内最大的原烟气综合实验基地、国内首套万吨级烟气二氧化碳捕集装置。积极参加标准调研工作，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，主要负责标准相关内容编写及把关。

内蒙古锦联铝材有限公司、内蒙古创源金属有限公司、盐城市兰丰环境工程科技有限公司、山东信发信源铝厂、山东南山铝业股份有限公司等五家参编单位积极参与研讨铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术工艺，与主编单位负责人员主动沟通，根据该工艺实际运行情况提供标准中涉及的技术参数，并对标准文本的编写提出合理的修改意见，为标准工作的顺利开展提供了有力保障。

2.2主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 李志辉 | 负责标准的工作指导、编写及组织协调 |
| 何力 、巴图 | 负责标准中工艺运行内容编写把关 |
| 荆黎 | 负责标准中设计及技术参数内容编写把关 |
| 张伟南、谢辰炜、王加东、潘军丞、宋世霞 | 提供第三方工艺运行技术指标及日常检测情况 |
| 姜联玉、王银河、祝元兵 | 标准编写材料的收集及标准部分内容编写把关 |

（三）主要工作过程

1  预研阶段

1.1 第一次标准调研

标准主编单位内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，2017年1月，在电解铝烟气污染物达标排放的基础上，加强通辽北部地区煤电铝烟气综合治理、稳定持续改善区域生态环境质量的重要部署，组织专家研究论证和现场勘察后，启动实施“铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术”开发和应用工作。该工艺应用后，铝电解烟气排放达到：烟气出口SO2＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，颗粒物＜5mg/Nm³，有效改善区域环境质量。同年内蒙古锦联铝材有限公司、内蒙古创源金属有限公司先后实施“铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术”应用工作，主编单位相关人员进入其现场调研，了解该工艺运行情况和铝电解烟气排放指标。主编单位整理调研情况形成标准草案。

1.2 第一次标准工作会议

2017年10月24日～11月26日在浙江省杭州市召开的2017年全国有色金属标准化技术委员会年会上，专家和委员对《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》进行充分讨论，同意为标准预研项目。

1.3 第二次标准调研

主编单位项目组大量查阅相关资料广泛进行调研，充分查阅国内外铝电解烟气脱硫脱氟除尘技术相关资料及要求，征集关于铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术运行的技术指标及技术难题。通过调研得知，目前在国内或国外标准中尚未查到铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范。石灰石-石膏湿法是脱硫经典方法，该工艺在国际上普遍应用于火电厂脱硫，约占市场份额的80﹪，用于铝电解烟气脱硫脱氟除尘尚属首次。目前内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、内蒙古锦联铝材有限公司、内蒙古创源金属有限公司、中铝魏桥集团铝业有限公司四家电解铝烟气净化均采用石灰石-石膏法。铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘工艺效率高、技术成熟、吸收剂资源丰富,价格便宜，副产品可再综合利用，而且技术指标良好。为铝电解的绿色生产和发展提供技术支撑。主编单位根据调研情况形成预研报告并形成标准讨论稿2。

2  立项阶段

2018年4月11日，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司向全体委员会提交了《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》、预研报告、标准草案及标准编制说明等材料，江苏省无锡市召开有色金属标准制修订项目论证会对《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》进行立项论证，全体委员会议论证结论为同意行业标准立项，由秘书处组织委员网上投票，投票通过后转报行标委，并挂网向社会公开征求意见。

2018年11月30日《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科【2018】73号）下发了《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》标准编制计划，计划号：2018-2059T-YS	，项目周期18个月，完成年限为2020年12月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员。

3  起草阶段

有色标委【2019】40号文件，于2019年6月24日-26日全国有色金属标准化技术委员在山东青岛组织召开《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》标准任务落实会议，内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司汇报了标准草案的编制思路及该技术的应用情况，自全国15家电解铝企业及研究院与会代表，对草案进行了充分讨论，并提出了修改意见和建议。会议决定由内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、国家电投集团远达环保工程有限公司、内蒙古锦联铝材有限公司、内蒙古创源金属有限公司、山东南山铝业股份有限公司、中商炭素研究院、盐城市兰丰环境科技有限公司、山东信发集团共计8家单位参与标准制定工作。

根据此次会议讨论情况，标准工作组根据草案制定了详细的调查表发给8家调查单位，其中用户6家，科研院所2家，其中7家单位根据调查内容均详细填制后回复，只有辽宁忠旺集团由于铝电解烟气脱硫、脱氟、除尘工艺不是石灰石-石膏法，没有回函。依据7家调查表汇总后，对调查问题逐个分析及调查表汇总分析并修改标准草案，形成《征求意见稿》。

4  征求意见阶段

4.1标准征求意见会议

有色标委【2020】51号文件，于2020年8月17日-19日全国有色金属标准化技术委员在山东烟台组织召开《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》标准讨论会议。主编单位内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司代表编制组汇报了《征求意见稿》，与会专家及企业代表对《征求意见稿》进行了认真研究和讨论，形成有效的更改意见，会后由标准主编单位根据会议内容进行修改，形成讨论稿4。

4.2标准发函征求意见

2020年9月30日全国有色金属标准化技术委员下发【2020】 号文件，对《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》标准进行广泛征求意见，共发送单位   个，其中使用用户  个，所占比例为   %，科研院所单位  个，所占比例为  %，其他单位  个，所占比例为  %。回函单位数  个，回函并有意见的单位数  个。根据征求意见稿的回函情况，针对各家反馈的意见情况，经编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，编写了《标准征求意见稿的征求意见汇总表》 ，于2020年10月11日形成 《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》标准送审稿。

5  审查阶段

6  报批阶段

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

1、标准制定原则

本标准整个编制过程注重以多家运行数据说话，以事实为依据的编制原则。

（1） 科学性原则：在对铝电解烟气治理进行工业试验的基础上，结合相关国家、行业标准确定本标准。

（2） 适用性原则：贯彻建设美丽中国的新理念，扩展节能减排技术。

——铝电解烟气超低排放：烟气出口SO2＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，颗粒物＜5mg/Nm³，排放指标明显优于GB25465-2010《铝工业污染物排放标准》；

——扩展了铝电解烟气净化技术，促进了行业技术发展；

——引导铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术开产业化，有效改善区域环境质量;

——对铝电解烟气治理具有较强的指导意义和适用性。

（3） 先进性原则：本标准编制过程中，积极向国际标准靠拢，做到标准的先进性；

（4）可证实原则：本标准中技术指标均来自于三个以上铝电解生产厂家石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术工艺装置测试数据，按照本标准进行烟气治理，可满足国内相关法律法规的要求。

（5） 规范性原则：本标准严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行起草，文本格式规范。

2、标准编制的法律依据

国家环境保护法律、法规《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等法律法规。

主要依据的国家及行业标准：

GB/T 1.1 《标准化工作导则》

GB 25465-2010 《铝工业污染物排放标准》

HJ 466-2009 《铝工业发展循环经济环境保护导则》

HJ 2000-2010 《大气污染治理工程技术导则》

三、标准主要内容的确定依据及主要技术路线

本标准是通过充分调研、查阅相关资料、技术成果评价，根据技术发展水平及三家以上铝电解生产厂家铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术项目运行详细状况及大量的运行数据确定《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》主要内容，力求《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》科学简便、先进实用、运行成本低、现代化程度高。

3.1使用范围的确定（标准文本 1）

铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术实施以来，运行稳定，效果极佳：

内蒙古霍煤鸿骏铝电公司：设计烟气出口SO2＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，颗粒物＜5mg/Nm³。现场实际排放数据：SO2 1.7 -19mg/Nm³，氟化氢＜0.01mg/Nm³，颗粒物0.1 -4.7mg/Nm³，氟化氢排放数据相对稳定，SO2、颗粒物排放数据有波动。污染物排放监测数据见表2。

内蒙古锦联铝材有限公司：设计烟气出口SO2＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，颗粒物＜5mg/Nm³。现场实际排放数据：SO2  7-19mg/Nm³，氟化氢＜0.02mg/Nm³，颗粒物＜0.7mg/Nm³氟化氢、颗粒物排放数据相对稳定，SO2排放数据有波动，一般在7-19mg/Nm³左右。污染物排放监测数据见表3。

内蒙古创源金属有限公司：设计烟气出口SO2＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，颗粒物＜5mg/Nm³。现场实际排放数据：SO2  6-20mg/Nm³，氟化氢＜0.03mg/Nm³，颗粒物＜0.7mg/Nm³氟化氢、颗粒物排放数据相对稳定，SO2排放数据有波动，一般在6-20mg/Nm³左右。污染物排放监测数据见表4。

表5污染物排放监测数据表：

表2 霍煤鸿骏示范工程污染物排放监测数据表

| 名 称 | 污染物名称 | 国家排放标准mg/m3 | 设计值mg/m3 | 验收监测值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一二期示范工程1#系统 | 氟化物 | 3 | 0.3 | 0.062～0.168 |
|  | 二氧化硫 | 200 | 35 | 未检出 |
|  | 颗粒物 | 20 | 5 | 3.1～4.2 |
| 一二期示范工程2#系统 | 氟化物 | 3 | 0.3 | 0.061～0.155 |
|  | 二氧化硫 | 200 | 35 | 未检出 |
|  | 颗粒物 | 20 | 5 | 1.6～2.9 |
| 三期示范工程1#系统 | 氟化物 | 3 | 0.3 | 0.039～0.100 |
|  | 二氧化硫 | 200 | 35 | 未检出 |
|  | 颗粒物 | 20 | 5 | 2.3～4.6 |
| 三期示范工程2#系统 | 氟化物 | 3 | 0.3 | 0.097～0.162 |
|  | 二氧化硫 | 200 | 35 | 未检出 |
|  | 颗粒物 | 20 | 5 | 1.2～2.5 |

表3 锦联铝材示范工程污染物排放监测数据表

| 名 称 | 污染物名称 | 国家排放标准mg/m3 | 设计值mg/m3 | 验收监测值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解一系列示范工程 | 氟化物 | 3 | 0.3 | 0.051～0.143 |
|  | 二氧化硫 | 200 | 35 | 3～8 |
|  | 颗粒物 | 20 | 5 | 0.8～1.9 |

表4 创源金属示范工程污染物排放监测数据表

| 名 称 | 污染物名称 | 国家排放标准mg/m3 | 设计值mg/m3 | 验收监测值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝厂一期示范工程1#系统 | 氟化物 | 3 | 0.3 | 0.013-0.052 |
|  | 二氧化硫 | 200 | 35 | 10.93-18.26 |
|  | 颗粒物 | 20 | 5 | 0.89-1.34 |

该技术在运用于铝电解烟气脱硫脱氟除尘后，运行稳定、可靠。部分连续监测数据如下图所示：

- 颗粒物浓度连续监测日平均统计图

霍煤鸿骏颗粒物统计图：

锦联铝材颗粒物统计图：

创源金属颗粒物综合统计图：

- SO2浓度连续监测日平均统计图

霍煤鸿骏SO2统计图：

锦联铝材SO2统计图：

创源金属SO2综合统计图：

3、HF浓度连续监测日平均统计图

霍煤鸿骏HF综合统计图：

锦联铝材HF综合统计图

创源金属HF连续监测日平均统计图

3.2技术工艺的确定（标准文本 4）

本标准的技术工艺内容是依据技术成果评价和七家铝电解生产厂家铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术项目运行详细状况确定，实际运行调查意见汇总处理见表5。

3.2.1技术成熟

2018年7月3日主编单位委托有色金属工业科技查新中心完成《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术开发及产业化》科技查新工作，检索国内外近年关于铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术开发及产业化的文献，综合分析检索结果，可以得出以下结论：

本项目采用石灰石配置的合适浓度的浆液在吸收塔中循环喷淋，并在脱硫吸收塔中设计增加了臂环，有效避免脱硫塔壁面效应，提高SO2和粉尘脱除率，脱硫效率提高1%以上；浆液吸收铝电解气体中的HF、SO2等酸性气体，充分氧化后，生成CaSO4、GaF2等钙盐晶体、水合物，然后将浆液排至脱水系统进行浓缩，浓缩后的溢流液经滤液池处理后返回石灰石浆液吸收塔，浓缩后的底液进行充分脱水后，得到固态的钙盐混合物，从而净化烟气中的氟化物、SO2、颗粒物等污染物。固体硫酸钙（石膏）处理后综合利用，净化后的烟气经除雾器由高烟囱排放，铝电解烟气排放达到：烟气出口SO2＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，颗粒物＜5mg/Nm³，有效改善区域环境质量。

从查出的国内外文献看，相关文献中，有文献涉及烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术，但未见在电解铝行业采用与本项目相同的石灰石-石膏法处理烟气的技术。

综上所述，相关文献中未见其它单位与本项目相同的铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术开发及产业化。

3.2.2可在电解铝企业广泛推广

2018年7月6日，聘请张文涛院士等10名专家对《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术开发及产业化》进行科学技术成果评价，评价情况如下：

- 技术创新程度：

在电解烟气干法脱氟的基础上，首次采用石灰石-石膏湿法脱硫脱氟协同净化技术，运用于低浓度二氧化硫烟气的铝电解烟气净化；增加了臂环（均流增效板技术）、旋汇耦合脱硫装置、增设离心管束式除尘除雾装置，扩大了气流传质表面积，提高了浆液的利用率，有效避免脱硫塔壁面效应，提高SO2和粉尘脱除率，提高了烟尘脱除效果。

- 技术指标的先进程度

烟气排放出口二氧化硫浓度＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，粉尘＜5mg/Nm³，排放指标明显优于GB25465-2010《铝工业污染物排放标准》及其修改单规定。

3.技术难度和复杂程度

解决了低浓度二氧化硫烟气的脱硫碳酸钙反应活性低，脱硫效率低的问题，为低浓度二氧化硫铝电解烟气的净化提供了良好的解决办法。同时，根据各个企业的不同产能和布局进行优化设计，过程复杂，难度大。

- 技术重现性和成熟程度

该项成果已于2017年10月分别在霍煤鸿骏铝电公司、锦联铝材公司、创源金属公司实现产业化应用，技术成熟，工艺稳定。

- 技术创新对推动行业科技进步和提高市场竞争力的作用

铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘湿法协同净化技术，扩展了铝电解烟气净化技术，促进了行业技术发展，提高企业市场竞争力，为提升我国铝电解行业污染物治理、超低排放提供技术支撑。

- 经济、社会效益

该技术在国内电解铝企业广泛推广后，将大幅减少氟化氢、二氧化硫、粉尘等污染物排放，有效改善大气环境质量，环保和社会效益显著。

该项目整体技术达到国际先进水平。建议加快成果推广应用，对脱硫石膏跟踪研究，综合利用。

3.3工艺检测的确定（标准文本 5）

本标准的检测内容是根据实际需要，七家铝电解生产厂家铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术项目运行详细状况确定。实际运行调查意见汇总处理见表5。

表5 调查意见处理表

| 文本条款 | 建议修改文本 | 调研单位内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 内蒙古鸿骏铝电 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 内蒙古创源金属有限公司（80万吨产能） | 山东南山铝业股份有限公司 |  | 山东信发信源 | 兴仁县登高铝业有限公司 |
| 4.1.6 | 排放烟气的液滴含量低于20mg/Nm3 | 7各单位中6个单位≤20mg/Nm3 文本不修改 | ≤20mg/Nm3 | 20 | 小于40mg/Nm3 | 无要求 | ≤15 mg/Nm3 | 15 | ≤20mg/Nm3 |
| 4.1.7 | 废水处理的最终水质达到国家污水综合排放标准（GB8978）要求的一级标准。 | 文本不修改 | 是 | 达到，脱硫废水用电厂脱硫废水处理系统处理达标后用于除灰加温 | 是 | 此设备无废水处理系统 废水厂内大循环不外排,符合GB/T25465《铝工业污染物排放标准》 | 达标 | 达标 | 废水处理的最终水质将达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中第二类污染物最高允许排放浓度中相应的一级标准 |
| 4.1.5 | 安装符合HJ/T76要求的烟气排放连续监测系统（CEMS）。 | 文本不修改 | 是 | 是 | 是 | 有 | 有 | 有 | 是 |
| 4.2.1 | 烟气设计总风量应取原废气量的110%-115% | 将“原废气量的110%-115%”改为“原废气量的100% | 100% | 100% | 108% |  | 100% | 100% | 100% |
| 4.2.2 | 根据工艺入口处实测烟气参数和设计参数结合以确定设计工况和校核工况，并考虑生产工艺及原料的变化趋势。 | 文本不修改 | 是 | 是 | 是 | 是 | 需要 | 需要 | 根据入口烟气参数变化和出口烟气参数的变化调整脱硫工艺 |
| 4.2.3 | 工艺的烟气中主要污染物有二氧化硫、氟化物和颗粒物，其中颗粒物含量应不影响系统的正常运行。 | 文本不修改 | 是 | 是 | 否，入口小于8mg/Nm3 | 有、影响 | 颗粒物的含量会影响系统的正常运行 | 会，颗粒物含量影响喷淋层、除雾器的选择 | 烟气所含颗粒物过多易造成吸收塔浆液中毒，除雾器堵塞等影响系统正常运行 |
| 4.3.2 | 工艺主要由石灰石浆液制备供给系统、烟气系统、吸收系统、浆液排放及回收系统、石膏脱水系统、工艺水系统、废水处理系统、压缩空气系统等组成。 | 文本不修改 | 从干法净化装置引风机总烟道上引出的烟气，通过增压风机升压进入吸收塔。烟气在吸收塔内净化处理，经除雾器除去水雾后，采用烟塔合一的布置形式经吸收塔顶部烟囱排入大气 | 自卸罐车将石灰石粉送入石灰石粉仓，后续工艺由石灰石浆液制备供给系统、烟气系统、吸收系统、浆液排放及回收系统、石膏脱水系统、工艺水系统、废水处理系统、压缩空气系统等组成。 | 电解槽烟气—氧化铝干法烟气净化系统—排烟风机—脱硫脱氟塔 | 烟气—余热锅炉—引风机—汇总烟道—脱硫塔—湿电—烟囱 | 电解槽--原烟气--布袋除尘器--原风机—烟道—增压风机—脱硫系统—烟囱 | 电解槽--原烟气--布袋除尘器--引风机—汇总烟道—增压风机—脱硫塔 | 每套脱硫系统对应设置2台吸收塔（吸收塔1用1备），2台吸收塔分别独立设置在4台排烟风机（在电解烟气干法净化系统范围内）后。每台吸收塔的烟气处理能力为2套电解烟气净化系统设计工况100%的烟气量，脱硫后的烟气从设置再吸收塔顶的烟囱（80m）排放 |
| 4.3.5.4 | 压力变送器、温度计、SO2分析仪和氟化物测量装置等用于运行和观察的仪表，安装烟道上 | 文本不修改 | 入口安装在吸收塔前烟道上，出口安装在60米吸收塔测点位置烟囱上。 | 系统出、入口汇总烟道处各设置1套 | 脱硫脱氟塔烟囱 | 脱硫塔入口烟道 湿电排放烟囱 | 主副塔烟囱出口 | 烟囱 | 安装位于脱硫系统主烟管侧 |
| 4.3.6.1 | 吸收塔的石膏浆液(固体物含量为15%） | 将“固体物含量为15%”改为“含固量不超过20%” | 15-17Wt% | >8%<15% | 20% | ＜30% | ≤15% | 15% | 石膏内含石灰石粉量≤1.5％ |
| 4.3.6.2 | 浓缩后的石膏浆液（含固量40%-50%）， | 改为“含固量不低于60%” | 40-60Wt% | 40%-60% | 在电厂处理 | ＞60% | 90% | 20% | ≥90％ |
|  | 脱水后的石膏（表面含水率不超过10%） | 文本不修改 | ＜10% | 10% | 在电厂处理 | 10% | 15% | 10% | ≤10％ |
| 4.3.8.1 | 净化烟气装置要排放一定量的废水，进入废水处理系统 | 排一定量废水到处理系统，提高脱除率保护设备。 文本不修改 | 是 | 否 | 否 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 通过排放废水可以控制吸收塔内循环浆液的氯离子和氟离子等有害元素的浓度，减少其对设备的腐蚀，同时通过废水的排放可以使系统通过除雾器冲洗补充新鲜水源，从而有利于除雾器设备的正常运行，减少除雾器结垢风险，提高脱硫效率。 |
| 4.6.2 | 集中在脱硫控制室进行系统运行的实时监控，系统控制是否采用分散控制系统（DCS），可编程逻辑控制器（PLC）或其他先进控制系统【包括数据采集和处理、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）及联锁保护、装置用电源系统监控等】对装置中主要参数进行监控 | 文本不修改 | 是 | DCS | PLC | 采用DCS | 是 | DCS(和利时） | 是 |
| 4.6.3 | 自动控制系统应能根据吸收塔内吸收剂变化情况，自动调节吸收剂加入量，对整个系统进行闭环控制。 | 考虑自动化控制的前瞻性 文本不修改 | 否 | 无 | 不能 | 否 | 否 | 有自动控制，可以 | 可投入连锁自动控制，但需监盘人员根据工艺数据变化进行调整 |
| 4.7 | 应设置以下主要控制及联锁系统 ——吸收液PH值调节 ——吸收液液位调节 ——烟气出口CEMS中二氧化硫浓度调节。 ——各槽罐液位调节 ——加热器温度调节 ——除雾器冲洗循环控制 ——吸收液密度调节 ——原烟道增压风机调节 ——浆液循环泵变频调节 | 考虑自动化控制的前瞻性及有控制及连锁系统，人工手动调节实际情况。文本做如下修改： 应设置以下主要控制及联锁系统 ——吸收液PH值调节 ——吸收液液位调节 ——烟气出口CEMS中二氧化硫浓度调节。 ——各槽罐液位调节 ——加热器温度调节 ——除雾器冲洗循环控制 ——吸收液密度调节 ——原烟道增压风机调节 | 不需要 吸收液PH值调节-否 吸收液液位调节-否 烟气出口CEMS中二氧化硫浓度调节-否 各槽罐液位调节-否 加热器温度调节-否 除雾器冲洗循环控制-否 吸收液密度调节-否 原烟道增压风机调节-否 浆液循环泵变频调节-否 | 打叉的没有连锁设置，打对号的有连锁设置 | ——吸收液PH值检测 ——吸收液液位检测 ——烟气出口CEMS中二氧化硫浓度检测。 ——各槽罐液位检测 ——加热器温度调节 ——除雾器冲洗循环控制 ——吸收液密度检测 ——原烟道增压风机调节 | 吸收液PH值调节 吸收液位平衡 各槽罐液位调节 除雾器冲洗循环控制 | 需要 需要 需要 不需要 不需要 需要 不需要 不需要 不需要 | 需要 需要 需要 不需要 不需要 需要 不需要 不需要 不需要 | 浆液循环泵不需变频 |
| 5.1.1 | 应安装可启闭式手动烟气监测取样孔 | 文本不修改 | 是 | 需要 | 是 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 |
| 5.1.2 | CEMS监测项目包括烟气流量、压力、温度、二氧化硫、粉尘量等。（氟化物无法在CEMS中检测） | 改为“CEMS监测项目包括烟气流量、压力、温度、二氧化硫、氟化氢、粉尘量等。” | 24小时实时激光对射法方式自动监测 | 氟化物监测方式和二氧化硫、粉尘相同，在线实时监测 | 激光分析仪 | 有CEMS 不能测试氟化物 | 安装氟化氢HF气体检测仪 | 有专业的氟化物检测仪器 | 与烟气中所含其他物质一同监测 |
| 5.1.4 | 各烟气在线监测装置应附设蒸汽伴热管，避免烟气中水分干扰检测结果；应附设压缩空气吹管； | 改为“各烟气在线监测装置应附设压缩空气吹管” | 无需蒸汽伴热管需设电伴热及压缩空气吹管 | 需要压缩空气吹管 | 电热，压缩空气反吹 | 需要压缩空气 | 敷设压缩空气吹管 | 无需蒸汽伴热管、需要压缩空气吹管 | 不需要 |
|  | 取样管应有防堵塞措施 | 文本不修改 | 有，安装密封圈设施当堵塞。 | 有 | 有 | 有，定期清理 | 有 | 有 | 有 |
| 5.1.5 | 日常运行宜以在线监测仪表为依据，定期取样分析并对在线监测仪器校正。 | 文本不修改 | 需要，按照HJ/T 75、HJ/T 76要求进行日、周、月时间校正。 | 是，由第三方运维单位负责 | 定期标定 | 定期校验 | 需要 | 需要 | 需要定期对在线监测仪进行校正 |
| 5.1.6 | 应配备对烟气进出口、吸收剂、副产物等取样分析检测装置 | 文本不修改 | 需要 | 否 | 不需要 | 需要 | 需要 | 配备 | 不需要 |
| 5.1.8 | 烟气采样按照GB/T16157规定的方法进行 | 文本不修改 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |
| 5.1.9 | 烟气在线连续检测按照HJ/T 75、HJ/T 76的规定的方法进行 | 文本不修改 | 是 | 是 | 是 | 是，应符合HJ/T 75、HJ/T 76的规定和地方环保部门的要求。 | 是 |  | 是 |
| 5.1.10 | 吸收剂的检测按照GB/T3286规定的方法进行 | 文本不修改 | 是 | 是 | 是 | DL/T 986-2016 |  |  | 是 |
| 5.1.11 | 二氧化硫的测定按照HJ/T56的规定的方法进行 | HJ/T56规定了二氧化硫的浓度和排放速率的方法 文本不修改 | 是 | 是 | 是 | GB/T 37186-218 |  |  | 是 |
|  | 颗粒物的测定按照GB/T15432规定的方法进行 | 文本不修改 | 是 | 是 | 是 | GB/T 13931 |  |  | 是 |
| 5.1.12 | 烟气、吸收液、氧化液等氟含量的测定是参照HJ/T67的规定的方法进行 | 修改为“烟气、吸收液、氧化液等氟含量的测定是参照HJ/T67和GB/T 5484的规定的方法进行” | 是 | 是 | 是 | HJ/T 67和GB/T 5484 |  |  | 是 |
| 5.1.13 | 溶液中亚硫酸钙的检测按照GB/T 5484规定的方法进行 | 文本不修改 | GB/T5484 | 企业制定的标准 | 电厂处理 | GB/T 5484 |  |  | 一般要小于1% |
| 5.1.14 | 废水处理的各项指标可以按照VGB法（典量法）规定的方法进行 | 文本不修改 | 是 | 不进行废水处理 | 电厂处理 | 可以，主要测PH和固体悬浮物 |  |  | 可以 |
| 5.2 | 脱除效率：（净化前烟气污染物浓度*净化前烟气量-净化后烟气污染物浓度*净化后烟气量/（净化前烟气污染物浓度*净化前烟气流量）*100% | 文本不修改 | 脱硫效率（％）=（入口SO2计算浓度-出口SO2计算浓度）/入口SO2计算浓度 | （（入口硫浓度-出口硫浓度）*入口烟气流量）/（入口硫浓度*入口烟气流量）*100% |  | 见附页 | （原始浓度—出口浓度）/原始浓度*100% | （塔进口浓度—塔出口浓度）/塔进口浓度*100% | 把脱硫入口和出口的SO2折算到6%的氧量下，用入口SO2浓度减去出口SO2浓度，再比上入口浓度乘以100% |
| 7.1 | 记录应包括： ——脱硫脱氟净化工艺参数记录 ——进出口烟气在线检测记录 ——吸收剂分析记录 ——亚盐吸收液分析记录 ——仪器设备维修或更换记录 ——副产物质量分析记录 ——废水处理相关指标记录 ——设备定期轮换记录 ——设备巡视检查记录 ——班长日志记录 | 文本做如下修改： 记录应包括： ——脱硫脱氟净化工艺参数记录 ——进出口烟气在线检测记录 ——吸收剂分析记录 ——仪器设备维修或更换记录 ——副产物质量分析记录 ——废水处理相关指标记录 ——设备定期轮换记录 ——设备巡视检查记录 ——班长日志记录 | 全部包含 | 锦联铝材有的记录包括以上所有记录 | ——脱硫脱氟净化工艺参数记录 ——出口烟气在线检测记录 ——吸收剂分析记录 ——仪器设备维修或更换记录 ——设备定期轮换记录 ——设备巡视检查记录 ——班长日志记录 | 进出口烟气在线检测记录 仪器设备维修或更换记录 设备定期轮换记录 设备巡视检查记录 脱硫运行记录 | 有 有 无 无 有 无 无 有 有 有 | 有 有 无 无 有 无 无 有 有 有 | 除亚盐吸收液分析记录外其余记录 |
| 5.1.7 | 表中23项测试项目 | 文本修改见日常分析检测表 | 表1全部包含 | 表1中编号：1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、14、15，其中第14项通过在线密度计实时监测，第15项根据到货情况检测，其他项目视浆液品质决定测量周期 | 3、4、5、6未检测 | 项目：石灰石碳酸钙 方法：EDTA络合滴定 周期：每200t化验一次 项目：吸收塔浆液 方法：PH计 周期：每两周 | 测试项目：PH值、密度计、氯离子含量，测试方法：PH计和试纸、音叉式密度计、离子色谱法，周期：每周 | 测试项目：PH值、密度计、氯离子含量，测试方法：PH计和试纸、音叉式密度计、离子色谱法，周期：每周 | 内容表1、2、8、14、20、21、22、 |

表6 日常分析检测调查意见处理表

| 编号 | 测试项目 | 测试方法 | 测试周期 | 指标 | 内蒙古鸿骏铝电 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 内蒙古创源金属有限公司（80万吨产能） | 山东南山铝业股份有限公司 | 山东信发信源 | 兴仁县登高铝业有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原文本 | 修改文本 |  | 原文本 | 修改文本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸收塔浆液密度、浓度 | 不修改 | 重量法 | 每天一次 | 不修改 |  | 与表相同 |  | 1.1 | 20%-30% | 音叉式密度周期：每周 | 1、2、8、14、20、21、22、 |
| 2 | 吸收塔浆液温度、pH值 | 不修改 | PH计 | 每天一次 | 不修改 | 5.00~6.00（正常） | 与表相同 | 5.00~6.00（正常） | 5.00~6.00（正常） | 5.00~6.00（正常） | PH计和试纸 周期：每周 | 测 |
| 3 | 吸收塔浆液悬浮物 | 不修改 | 重量法 | 每周一次 | 改为“每月一次” |  | 月检1次 | 未检测 | 未检测 |  | 未检测 | 未检测 |
| 4 | 吸收塔浆液碳酸盐含量 | 不修改 | 酸碱中和滴定 | 每周三次 | 改为“每月三次” | ＜3.00% | 月检3次 | ＜3.00% | 未检测 | ＜3.00% | 未检测 | 未检测 |
| 5 | 吸收塔浆液亚硫酸盐含量 | 删除此项 | 硫代硫酸钠氧化还原滴定 | 每周三次 | 删除此项 | ＜0.5% | 不测 | ＜0.5% | 未检测 | ＜0.5% | 未检测 | 未检测 |
| 6 | 吸收塔浆液酸不溶物 | 删除此项 | 重量法 | 每周三次 | 删除此项 | ＜5.00% | 不测 | 未检测 | 未检测 | ＜5.00% | 未检测 | 未检测 |
| 7 | 吸收塔浆液氯离子含量 |  | 硝酸银络合滴定 | 每周三次 | 改为“每周一次” | <15000 mg/L | 周检1次 | <15000 mg/L | <15000 mg/L | <15000 ppm mg/L | 离子色谱法 周期：每周 | 未检测 |
| 8 | 石膏含水率 |  | 重量法 | 每周二次 | 改为“每月二次” | ＜12.0% | 月检2次 | ＜12.0% | 电厂负责 | ＜10% | 未检测 | 测 |
| 9 | 石膏纯度（钙、镁离子浓度） |  | EDTA络合滴定 | 每周二次 | 改为“每月二次” | ＞90.0% | 月检2次 | ＞90.0% | 电厂负责 | ＞90.0% | 未检测 | 未检测 |
| 10 | 石膏中碳酸盐 |  | 酸碱中和滴定 | 每周二次 | 改为“每月二次” | ＜3.00% | 月检2次 | ＜3.00% | 电厂负责 | ＜3.00% | 未检测 | 未检测 |
| 11 | 石膏中亚硫酸盐 |  | 硫代硫酸钠氧化还原滴定 | 每周二次 | 改为“每月二次” | ＜0.5% | 月检2次 | ＜0.5% | 电厂负责 | ＜0.5% | 未检测 | 未检测 |
| 12 | 石膏酸不溶物 | 删除此项 | 重量法 | 每周二次 | 删除此项 | ＜5.00% | 不测 | ＜5.00% | 电厂负责 | ＜5.00% | 未检测 | 未检测 |
| 13 | 石膏氯离子 | 删除此项 | 硝酸银络合滴定 | 每周二次 | 删除此项 | ＜0.01% | 不测 | ＜0.01% | 电厂负责 | ＜0.01% | 离子色谱法 周期：每周 | 未检测 |
| 14 | 石灰石浆液密度、浓度 |  | 重量法 | 每周三次 | 改为“每月一次” | 20%~30% | 月检1次 | 20%~30% | 电厂负责 | 20%~30% | 音叉式密度计 周期：每周 | 测 |
| 15 | 石灰石碳酸钙 |  | EDTA络合滴定 | 每周一次 | 改为“按产品标准检测：每200t化验一次 ” | ＞90.0% | 按产品标准来料量检测 | ＞90.0% | 电厂负责 | ＞90.0% | 未检测 | 未检测 |
| 16 | 石灰石碳酸镁 | 删除此项 | EDTA络合滴定 | 每周一次 | 删除此项 | ＜1.00% | 不测 | ＜1.00% | 电厂负责 | ＜1.00% | 未检测 | 未检测 |
| 17 | 石灰石酸不溶物 | 删除此项 | 重量法 | 每周一次 | 删除此项 | ＜3.00% | 不测 | ＜3.00% | 电厂负责 | ＜3.00% | 未检测 | 未检测 |
| 18 | 石灰石浆液细度 | 改为“石灰石浆液粒度” | 重量法 | 每周一次 | 改为“按产品标准检测：每200t化验一次 ” | 90%≥44μm | 按产品标准来料量检测 | 90%≥44μm | 电厂负责 | 90%≥44μm | 未检测 | 未检测 |
| 19 | 脱硫废水悬浮物 |  | 重量法 | 每周一次 | 改为“处理废水前检测” | 满足技术协议 | 处理废水时检测 | 满足技术协议 | 电厂负责 | 满足技术协议 ≤70mg/L | 未检测 | 未检测 |
| 20 | 脱硫废水Ph值 |  | PH计 | 每周一次 | 改为“处理废水前检测” | 满足技术协议 | 处理废水时检测 | 满足技术协议 | 电厂负责 | 满足技术协议 6~9 |  | 测 |
| 21 | 脱硫废水COD |  | COD测试仪 | 每周一次 | 改为“处理废水前检测” | 满足技术协议 | 处理废水时检测 | 满足技术协议 | 电厂负责 | 满足技术协议 ≤150mg/L |  | 测 |
| 22 | 脱硫废水氯离子 |  | 硝酸银滴定法 | 每周一次 | 改为“处理废水前检测” | 满足技术协议 | 处理废水时检测 | 满足技术协议 | 电厂负责 | 满足技术协议 ≤200 mg/L |  | 测 |
| 23 | 脱硫废水重金属 |  | 分光光度计 | 每周一次 | 改为“处理废水前检测” | 满足技术协议 | 不测 | 满足技术协议 | 电厂负责 | 满足技术协议 符合DL/T 997要求 |  |  |

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题

- 预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简述

中国铝工业经过40余年的发展，整体技术达到国际先进水平，随着技术的进步，对主要工业污染物排放提出更高的要求，企业的环保功能日益成为国家经济可持续发展的必备要素。

为促进有色金属工业转型升级，创造竞争新优势，《有色金属工业发展规划（2016－2020年）》（工信部规【2016】316号），从指导思想、基本原则、主要目标到主要任务都为铝电解技术创新、绿色发展做出了详细规划。铝电解低排放技术创新是规划的重点,本标准控制二氧化硫排放量是规划中“十三五”时期有色金属工业发展主要目标。本标准响应“坚持创新驱动、坚持绿色发展、加快传统产业升级改造”的国家政策，助推2020年国内有色金属冶炼工艺技术达到世界先进水平，全行业实现绿色清洁生产。

（二）项目的可行性简述

（1）该技术是在电解烟气干法脱氟的基础上，首次采用石灰石-石膏湿法脱硫脱氟协同净化技术，技术指标的先进，烟气排放出口二氧化硫浓度＜35mg/Nm³，氟化氢＜0.3mg/Nm³，粉尘＜5mg/Nm³，排放指标明显优于GB25465-2010《铝工业污染物排放标准》及其修改单规定。为低浓度二氧化硫铝电解烟气的净化提供了良好的解决办法。同时，根据各个企业的不同产能和布局进行优化设计。该技术已于2017年10月分别在霍煤鸿骏铝电公司、锦联铝材公司、创源金属公司实现产业化应用，技术成熟，工艺稳定。

（2）该技术，扩展了铝电解烟气净化技术，促进行业科学技术发展，提高企业市场竞争力，为提升我国铝电解行业污染物治理、超低排放提供技术支撑。

（3）该技术在国内电解铝企业广泛推广后，将大幅减少氟化氢、二氧化硫、粉尘等污染物排放，有效改善大气环境质量，环保和社会效益显著。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》是我国铝行业基础标准之一，铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘处理后二氧化硫出口排放浓度＜35mg/Nm3,氟化物＜0.3mg/Nm3，粉尘＜5mg/Nm3。铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘工艺效率高、技术成熟、吸收剂资源丰富,价格便宜，副产品可再综合利用。本标准响应“坚持创新驱动、坚持绿色发展、加快传统产业升级改造”的国家政策，助推有色金属冶炼工艺技术达到国际先进水平，全行业实现绿色清洁生产。

本次制定《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》无论是在适用性、前瞻性、可操作性上都是创新。

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司83万吨电解铝项目产生的烟气，吸收塔入口HF浓度为3mg/Nm3、SO2浓度为200mg/Nm3、粉尘浓度为20mg/Nm3（标态，干基，实际氧）。采用石灰石-石膏湿法工艺对烟气进行深度脱除。设计工况下鸿骏铝电一、二、三期每年可减排HF约144吨、SO2约9240吨、粉尘约840吨（年利用小时数按8000h计）。如果国内全部采用铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术进行产业升级改造，以国内产量3400万吨估算，每年将减排HF约5899吨、SO2约378506吨、粉尘约34410吨（年利用小时数按8000h计）。减少铝电解烟气污染物的排放总量，有效改善区域环境质量，助推全行业实现绿色清洁生产，具有良好的社会效益。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

目前在国内或国外标准中尚未查到铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范标准。本标准采用铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术解决了国内外标准的缺失，填补了该项技术规范的空白。是新方法的制定，该标准已达到国际先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

1.本标准所规定的内容，完全满足相关法律、法规的要求。与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

2. 本标准与GB 3095 环境空气质量标准共同贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，防治大气污染。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见

九、标准性质的建议说明

建议该标准为推荐性行业标准

十、贯彻标准的要求和措施意见

1.首先应在实施前保证文本的充足供应，使相关企业单位及科研机构等都能及时获得本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2.对标准使用过程中出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3.建议本标准批准发布6个月后实施。铝电解企业应认真宣贯实施本标准内容。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准首制定，无废止现行相关标准。

十二、其他应予说明的事项

本标准所规定的内容，完全满足相关标准的要求。

《铝电解烟气石灰石-石膏法脱硫脱氟除尘技术规范》编制组

2020年9月