ICS 77.160

CCS H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

铜包石墨复合粉

Copper-clad graphite composite powder

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T XXXX-XXXX

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：北京有研粉末新材料研究院有限公司、有研粉末新材料股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：张敬国、潘旭、吴艳华、汪礼敏、贺会军、胡强、李占荣、张彬、付东兴、张煦、班丽卿、杨心语、李楠楠、周友智。

铜包石墨复合粉

1 范围

本文件规定了铜包石墨复合粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书和订货单内容。

本文件适用于以化学方法将完整、连续、致密的铜层包覆在石墨粉末表面，制备鳞片状或不规则形状的铜包石墨复合粉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479.1  金属粉末松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480   金属粉末粒度组成的测定  干筛分法

GB/T 5121   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 4164   金属粉末中可被氢还原氧含量的测定

GB/T 5314   粉末冶金用粉末取样方法

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

铜包石墨复合粉按化学成分可以分为以下4种，FC30C、FC50C、FC60C、FC70C。每种成分有三种规格，60目、100目、200目分别标为1、2、3。如FC30C-1：

5  技术要求

- 5.1 化学成分

铜包石墨复合粉的化学成分应符合表1的要求。

表1  化学成分

| 牌号 | 主成分含量 % |  | 杂质成分含量 % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | C | O | S | Si | Pb | Fe |
| FC30C-1 | 29～31 | 余量 | ＜0.4 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| FC30C-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC30C-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC50C-1 | 49～51 | 余量 |  |  |  |  |  |
| FC50C-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC50C-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC60C-1 | 59～61 | 余量 |  |  |  |  |  |
| FC60C-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC60C-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC70C-1 | 69～71 | 余量 |  |  |  |  |  |
| FC70C-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| FC70C-3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2  粒度组成

铜包石墨复合粉的粒度组成应符合表2的规定。

表2  粒度组成

| 牌号 | 粒度组成 % |
| --- | --- |
| FC30C-1 | <75μm，不大于30%；>250μm，不大于0.5% |
| FC30C-2 | <45μm，不大于30%；>150μm，不大于2% |
| FC30C-3 | >75μm，不大于5% |
| FC50C-1 | <75μm，不大于30%；>250μm，不大于0.5% |
| FC50C-2 | <45μm，不大于30%；>150μm，不大于2% |
| FC50C-3 | >75μm，不大于5% |
| FC60C-1 | <75μm，不大于30%；>250μm，不大于0.5% |
| FC60C-2 | <45μm，不大于30%；>150μm，不大于2% |
| FC60C-3 | >75μm，不大于5% |
| FC70C-1 | <75μm，不大于30%；>250μm，不大于0.5% |
| FC70C-2 | <45μm，不大于30%；>150μm，不大于2% |
| FC70C-3 | >75μm，不大于5% |

- 按照粉末粒度，每种牌号有3种规格，分别为60目、100目、200目。

- 5.3  松装密度

铜包石墨复合粉的松装密度应为0.4 g/cm3～1.5 g/cm3。

- 5.4  外观质量

铜包石墨复合粉的形状为鳞片状或不规则形状，外观颜色为玫瑰红色。产品应纯净，无肉眼可见的夹杂物等，不应有结块。

- 5.5 包覆层显微组织

在电镜下看，完整、连续、致密的铜层包覆在石墨粉末表面，铜层和石墨层结合紧密，包覆铜层约为0.1~100µm。

6 试验方法

- 6.1 化学成分

化学成分中铜、碳、硫、硅、铅、铁等含量的测定按GB/T 5121进行。氧含量的测定按GB/T 4164进行。

- 6.2 粒度组成

产品粒度组成的测定按GB/T 1480 进行。

- 6.3 松装密度

产品松装密度的测定按GB/T 1479.1 进行。

- 6.4 外观质量

产品的外观质量用目视检查。

- 6.5 包覆层显微组织

产品颗粒包覆层用金相显微镜放大500倍目测观察。

7 检验规则

- 7.1 检查和验收

7.1.1产品应由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单要求，并出其质量证明书。

7.1.2 需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁时，由供需双方在需方共同取样。

- 7.2 组批

每批产品应由同一批原料生产的同一牌号的产品组成。每批重量不小于0.5t、不大于5t。

7.3  检验项目及取样

产品检验项目及取样应符合表3的规定。

表3 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314规定进行 | 5.1 | 6.1 |
| 粒度组成 |  | 5.2 | 6.2 |
| 松装密度 |  | 5.3 | 6.3 |
| 外观质量 |  | 5.4 | 6.4 |
| 包覆层显微组织 |  | 5.5 | 6.5 |

- 7.4 检验结果的判定

7.4.1 化学成分检验结果不合格时，判该批产品不合格。

7.4.2 粒度组成、松装密度检验结果不合格时，则在该批中对不合格项加倍取样复检，若重复检验仍有产品不合格，判该批产品不合格。

7.4.3粉末外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

7.4.4粉末形貌检验不合格时，判该批产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 8.1 标志

在检验合格的铜包石墨复合粉上应附有如下内容的合格证，合格证上注明：批号、检验员；包装外有供方名称、产品名称、批号、净重、生产日期、保质期、商标等标识。

- 8.2包装

产品出厂应严密封装，包装应牢固可靠，保证在正常情况下不破坏，不受潮。包装内应附有产品合格证。

- 8.3 运输

产品运输时应小心轻放，不得撞击、穿刺、滚动和倒置，应与其他物品分开堆放。

- 8.4 贮存

产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，避免阳光直射，温度不大于25℃，相对湿度不大于70%，在此条件下，质量保证期为六个月。使用时应注意清洁，防止外来杂质渗入。开包使用时应随取随扎好，防止吸潮、影响质量。

- 8.5质量证明书

每批铜包石墨复合粉应附有产品质量证明书，其上注明：

  - 供方名称、地址、电话、传真；

  - 产品名称；

  - 产品牌号；

  - 产品规格；

  - 产品批号；

  - 产品净重；

  - 本文件编号；

  - 分析检验结果和技术监督部门的检印；

  - 包装日期（或出厂日期）。

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品规格；

- 产品净重；

- 特殊包装要求；

- 增加本文件以外内容时的协商结果；

- 本文件编号；

- 其他。