ICS 77.160

CCS H 72

YS/T ×××-20××

碳氮化钛粉末

Titanium carbonitride powder (Ti(C,N))

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：厦门金鹭特种合金有限公司。

本文件主要起草人：

碳氮化钛粉末

- 范围

本文件规定了碳氮化钛基金属陶瓷刀具用碳氮化钛粉末的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单内容。

本文件适用于适用于以TiO2碳热还原法、金属Ti粉碳氮化法以及使用碳管炉、真空炉等设备制备的碳氮化钛基金属陶瓷刀具用碳氮化钛粉末。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3249  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

GB/T 4324.13 钨化学分析方法 钙量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698 海绵钛、钛及钛合金化学分析法(所有部分)

GB/T 4698.7  海绵钛、钛及钛合金化学分析法 氧量、氮量的测定

GB/T 5124.1  硬质合金化学分析方法  总碳量的测定  重量法

GB/T 5124.2  硬质合金化学分析方法  不溶(游离)碳量的测定  重量法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末取样方法

GB/T 24585 镍铁 磷、锰、铬、铜、钴、和硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

  - 产品分类

碳氮化钛是一种TiC和TiN的连续固溶体，产品根据其分子代表式TiCxNy（x+y理论值=1）中的C/N比及行业典型应用分FTiCN73、FTiCN55、FTiCN37三个牌号。可以根据碳氮比添加新的牌号。

综合金属陶瓷用碳氮化钛粉末应用发展，产品根据平均费氏粒径分粗、细、超细三个粒度规格，分别为1.7-4.0m、1.3-1.7m、0.7-1.0m，并在相应牌号后面分别加-1、-2、-3形成相应细分牌号，如FTiCN55-1、FTiCN55-2、FTiCN55-3分别代表FTiCN55的粗、细、超、细三个细分牌号。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1                                  %

| 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | Al | Mn | Si | Ca |
| 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |

  - 平均粒度、总碳、游离碳、氮、氧含量

碳氮化钛粉末的平均粒度、总碳、游离碳、氮、氧含量应符合表2的规定。

表2

| 牌号 | 总碳/% | 游离碳/% | N/% | O/% | 平均粒度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTiCN73-1 | 12.6-14.5 | ≤0.3 | 6.4-9.5 | ≤0.3 | 1.7-4.0 |
| FTiCN73-2 | 12.6-14.5 | ≤0.4 | 6.4-9.5 | ≤0.5 | 1.3-1.7 |
| FTiCN73-3 | 12.6-14.5 | ≤0.5 | 6.4-9.5 | ≤0.8 | 0.7-1.0 |
| FTiCN55-1 | 9.1-11.1 | ≤0.3 | 10.2-11.8 | ≤0.3 | 1.7-4.0 |
| FTiCN55-2 | 9.1-11.1 | ≤0.3 | 10.2-11.8 | ≤0.5 | 1.3-1.7 |
| FTiCN55-3 | 9.1-11.1 | ≤0.5 | 10.2-12.3 | ≤0.8 | 0.7-1.0 |
| FTiCN37-1 | 5.9-7.0 | ≤0.3 | 14.0-16.6 | ≤0.3 | 1.7-4.0 |
| FTiCN37-2 | 5.9-7.0 | ≤0.3 | 14.0-16.6 | ≤0.5 | 1.3-1.7 |
| FTiCN37-3 | 5.9-7.0 | ≤0.4 | 14.0-16.6 | ≤0.8 | 0.7-1.0 |

  - 外观质量

FTiCN73、FTiCN55产品外观呈深灰色、FTiCN37呈暗红色，颜色应均匀一致，无目视可见的夹杂物。

  - 其他

当需方有其它特殊要求时，可以由供需双方协商确定。

- 试验方法

  - 产品的平均粒度按GB/T 3249的规定进行

  - 产品的铁含量按GB/T 4698.2的规定进行。

  - 产品的铝、锰含量按GB/T 4698.21的规定进行。

  - 产品的氧、氮含量的测定按GB/T 4698.7的规定进行。

  - 产品的硅含量按GB/T 24585的规定进行，也可由供需双方协商确定。

  - 产品的钙含量按GB/T4324.13的规定进行，也可由供需双方协商确定。

  - 产品的总碳、游离碳含量GB/T 5124的规定进行。

  - 产品的外观质量用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定，并填写质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的碳氮化钛组成。每批重量由供需双方协商确定。

  - 检验项目及取样

产品的检验项目及取样应符合表3的规定。

表3

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.2 | 4.1 |
| 氧含量、氮含量 | 按GB/T 4698.7的规定进行 | 方法一4.5 方法二5.5 | 方法一4.6 方法二5.6 |
| 平均粒径 | 按GB/T 5314的规定进行 | 3.4 | 4.3 |
| 外观 | 逐桶 | 3.5 | 4.4 |

  - 检验结果判定

    - 产品的化学成分检验不合格，允许对不合格项进行重复试验，若试验结果仍不合格，判该批不合格。

    - 产品的氧含量、碳含量、氮含量、平均粒径检验不合格，允许加倍取样进行重复试验，若试验结果仍不合格，判该批不合格。。

    - 产品的外观质量不合格，则判该桶产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

产品外包装上应标明下列内容：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重；

- “防潮”、“向上”等字样或标志。

  - 包装、运输、贮存

    - 产品外包装采用铁桶；内包装用双层聚乙烯塑料袋，先抽真空再充惰性气体封口包装。每件重量由供需双方协商确定。

    - 产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞，并防止产品的包装损坏。

    - 产品应存放于干燥、通风和无酸碱气氛之处，严防氧化，存放期不宜超过24个月。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明下列内容

- 供方名称、地址、邮编、电话；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 本文件编号；

- 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

- 检验日期。

- 订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 净重；

- 本文件编号；

- 其他。