《磷酸锂》

(行业标准编制说明)

编制说明

《磷酸锂》编制组

主编单位：江西赣锋锂业股份有限公司

江西赣锋循环科技有限公司

2020年9月25日

目 录

一、 工作简况	1

（一）任务来源	1

二、标准编制原则	3

（一）编制基本原则	3

（二）标准研究的预期目标	3

（三）标准主要技术路线	3

三、确定标准主要内容的论据及主要试验分析情况	4

（一）确定标准主要内容	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 要求	5

4 产品分类	5

5 检验规则	5

6  标志、包装、运输和贮存	6

7  订货单（或合同）内容	6

四、标准中涉及专利的情况	6

五、预期达到的社会效益等情况	6

六、采用国际标准和国外先进标准的情况	8

七、 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况	8

八、重大分歧意见的处理经过和依据	8

九、标准性质的建议说明	8

十、贯彻标准的要求和措施建议	8

十一、废止现行相关标准的建议	9

十二、其他应予以说明的事项	9

2019-0463T-YS《磷酸锂》编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

1.1 计划批准文件和原编制组成员

根据工信厅科函〔2019〕126号要求，标准《磷酸锂》，计划号：2019-0463T-YS，由江西赣锋锂业股份有限公司牵头负责起草，计划完成年限2020年，技术归口单位是全国有色金属标准化技术委员会。标准起草单位为江西赣锋锂业股份有限公司、新疆有色金属研究所、江西赣锋循环科技有限公司。

1.2 项目编制组单位变化情况

技术审查会前，根据本标准在国内磷酸锂的生产特性和适用性及其他编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为：江西赣锋锂业股份有限公司、新疆有色金属研究所、江西赣锋循环科技有限公司共3家单位。

（二）主要参加单位和工作成员及所作的工作

2.1 主要参加单位情况

标准主编单位江西赣锋锂业股份有限公司在磷酸锂关键技术研发能力和产业化应用方面达到了国际领先水平，以磷酸锂为原料制备各种不同规格和要求的碳酸锂、氢氧化锂等产品供货给全球多家跨国企业对磷酸锂的生产和应用有较全面的了解，具备制定本标准的良好基础。江西赣锋锂业股份有限公司是我国锂行业龙头企业、江西省节能减排示范企业与生态文明示范企业，公司始终践行绿色可持续发展理念，通过持续创新，工艺技术与产品品质不断提升，各项能耗排放指标行业领先。在本标准的编制过程中，积极主动收集国内外的磷酸锂相关产品标准，参考全球不同级别磷酸锂的供货技术要求，结合国内磷酸锂现场实际生产情况和产品质量现状，制定出本标准讨论初稿标准完善过程中，组织编制组成员单位进行各项数据收集整理，修订《YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂》，并带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。

新疆有色金属研究所是我国有色金属行业的标准研究权威单位，对本标准的技术内容和编制规范进行指导，积极配合主编单位协调各成员单位运行各项试验测试任务，并为本标准的科学性和先进性把关，在编制组中贡献显著。

江西赣锋循环科技有限公司是一家专门从事电池、金属废料的回收、加工及销售；锂盐、铷铯盐、氢氧化镍钴锰的生产和销售的国家高新技术企业。公司以废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料制备的磷酸锂，所得的产品磷酸锂主要用于制备碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品。赣锋循环在本标准的编制中均承担了工作，积极主动的提供《磷酸锂》标准中进行修订的范围内容、化学成分等，并在本标准的文本、格式提出相应的建议。

2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1  主要起草人及工作职责

| 序号 | 起草人姓名 | 工作职 责 |
| --- | --- | --- |
|  | 李强 | 负责方案制定、组织协调、主持标准条款编写、标准技术内容的审核、把关等。 |
|  | 王超强、彭莉娟 | 负责方案制定、组织协调、主持标准条款编写、标准技术内容的审核、把关等。 |
|  | 明帮来 | 协助方案制定、组织协调、主持标准条款编写、标准技术内容的审核、把关等。 |

（三）主要工作过程

本标准由江西赣锋锂业股份有限公司负责牵头制定。本标准的编制经过了以下几个阶段：

1、2018年10月30号在安徽省合肥市召开的全国有色金属标准工作年会会议上，江西赣锋锂业股份向全国有色金属标准化秘书处和各位委员专家提交了《磷酸锂》的制定工作计划。

消费电子类锂离子电池寿命一般为1~3年，动力电池寿命一般为5~8年。随着我国新能源汽车的产量和保有量不断攀升，动力电池将在2020年左右达到报废小高峰。据统计，从2002~2006年我国废旧锂离子电池报废数量大约为200~500吨/年，预计到2020年，全球锂离子电池报废量为32.2 GWh，约50万吨，其中我国累计锂离子电池报废量为12~20万吨，这些报废的电池应该如何处置已成为一个不容小觑的问题。一方面，废旧锂离子电池含有多种有害物质，如有机溶剂，重金属和有毒气体。另一方面废旧锂离子电池的正极材料，通常含有锂、钴、镍、锰及铁、铝等有价金属元素。规模庞大的动力锂电池市场伴生的将是锂电池回收和下游梯次利用行业机遇，发展锂电池回收和梯次利用在避免资源浪费和环境污染的同时也将产生可观的经济效益和投资机会。根据测算，从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂及铁和铝等金属所创造的市场规模将会在2018年开始爆发，2018年达到52亿元，2020年达到 136亿元，2023年将超过300亿。因此，开展废旧锂电池回收技术研究意义重大，一方面可以解决废旧锂电池导致的环境污染问题；另一方面可以回收锂、镍、钴、锰等有价金属元素，实现资源综合循环利用，缓解锂资源紧张局面。

2019年，全国有色金属标准化稀有委秘书长组织，江西赣锋锂业股份有限公司、新疆有色金属研究所、江西赣锋循环科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司共同讨论中国磷酸锂国内国际生产情况以及废旧锂离子电池回收、医药、石化、橡胶等化工行业产生的含锂废液的广阔前景，通过研讨，参与调研单位一致认为：废旧锂离子电池回收、医药、石化、橡胶等化工行业回收锂、镍钴锰等金属不仅能够解决废旧锂电池和含锂废液导致的环境污染问题，而且可以实现锂、镍钴锰等有价金属元素的综合循环利用。

目前，国内关于磷酸锂的标准只有YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂，并且该彩色荧光粉用磷酸锂是以工业单水氢氧化锂或工业碳酸锂为原料，采用磷酸盐沉淀法而制得的磷酸锂。本标准是针对YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂（以下称原标准），增加了由废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料制备的磷酸锂，所得的产品磷酸锂主要用于制备碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品。并且根据用户要求，包括化学成分、外观质量、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存与订单要求等。修定的标准充分考虑企业、使用单位各方面的意见和建议，切实可行，具有可操作性。同时，也体现了与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

根据此次调研，鉴于江西赣锋锂业股份有限公司为锂行业龙头之一，已多年为全球多家著名跨国企业稳定提供磷酸锂为原料制备各种不同规格和要求的碳酸锂、氢氧化锂等产品，对磷酸锂的生产工艺和质量控制全面掌握，稀有标委建议由江西赣锋锂业股份有限公司牵头，总结磷酸锂的生产工艺、实验方法、检验规则、化学成分等要求，修订《YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂》，开展《磷酸锂》标准修订项目的运筹工作。

- 2、2019年根据工信厅[2018]73号文件精神要求，在2019年的 全国有色金属标准工作年会上，下达了《磷酸锂》标准的任务，会议决定，《磷酸锂》标准，由江西赣锋锂业股份有限公司负责牵头制定。

3、在《磷酸锂》协会标准制定计划正式下达后， 主编单位江西赣锋锂业股份有限公司成立了标准编制工作组，确认了各成员的工作任务和职责，制定了工作计划和进度安排。

- 4、2020年1-3月，公司内部组织标准编写培训，同时确定所要编写标准的基本框架。本标准在编制过程中，查阅了大量国内外相关文献资料及相关企业的企业标准， 经过综合考虑与讨论，最后形成了该标准的讨论稿。

- 5、西赣锋锂业股份有限公司在文本成稿后，先后以文本的形式发至新疆有色金属研究所、江西赣锋循环科技有限公司、广东邦普循环科技有限等单位进行意见征求。

二、标准编制原则

（一）编制基本原则

主编单位江西赣锋锂业股份有限公司汇集国内磷酸锂生产企业和相关科研院所成立了标准编制工作组，负责收集磷酸锂的主要生产工艺过程、试验方法、检验规则、化学成分等，开展 《磷酸锂》编制工作，标准起草所遵循的基本原则：

- 遵守国家各种关于磷酸锂的法律法规及相关国家标准。

- 充分满足废旧锂离子电池及含锂废料、废液等磷酸锂生产原料需求的原则和有利于创新发展的原则。

- 在确定产品化学成分指标时，以化验数据为基础，并结合我国碳酸锂、氢氧化锂等产品品级为依据，力求各项技术指标指标的合理性、先进性和前瞻性。

- 按照GB/T 1.1-2009的要求，对标准的结构和编写格式进行了修订。

（二）标准研究的预期目标

通过系列研究，编制出适用于开展废旧锂电池回收和医药、石化、橡胶行业含锂溶液回收技术的磷酸锂产品质量标准，本标准一方面可以解决含锂溶液和废旧锂电池导致的环境污染问题；另一方面可以回收锂、镍、钴、锰等有价金属元素，实现资源综合循环利用，缓解锂资源紧张局面。

（三）标准主要技术路线

本标准根据目前生产水平状况、市场需求及国内外客户使用的需求，对原标准的技术要求等内容进行了调整。

1）按照GB/T 1.1-2009的要求，对标准的结构和编写格式进行了修订。

2）对范围进行了更改。更改后为“本标准规定了磷酸锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于1）以工业单水氢氧化锂或工业碳酸锂为原料，采用磷酸盐沉淀法制得的磷酸锂，该产品供生产彩色荧光粉用；2）以废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料生产的磷酸锂产品（以下简称产品），该产品广泛用于生产锂的各种化工产品。”

3）在规范性引用文件中更换了部分参考文件。更改后为“下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 6678  化工产品采样总则 ”

4）对化学成分进行了调整，由于随着工艺的不断更新及生产技术的不断提高，修订后的新标准工艺方法及水平符合国内外用户和市场的需求，调整结果如表：

表1 为修改后的产品化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li3PO4主含量，不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ca | Mg | Fe | Cu | Pb | Ni | Cl | Co | Mn | Al | Na | Si | Zn | SO42- | Cr | Cd |
| FCLi3PO4-1 | 99.9 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.08 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 |
| FCLi3PO4-2 | 98.0 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 |
| FCLi3PO4-3 | 95.0 | 0.0035 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 |
| FCLi3PO4-4 | 85.0 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.001 | 0.001 |

5）删除了“3 要求 3.3 粒度”。

6）删除了“4 试验方法 4.2产品粒度检验按GB/T 1480的规定进行”。

7）“5.2 组批”中“产品以720 kg作为一个组批，以5 kg为一包，20 kg为一件。”更改为“每批净重不少于1000kg。”

8）“5.3 取样 5.3.1 10件以内任取1件，10件~20件以内任取2件；20件以上任取4件”更改为“5.3.1  取样数量按GB/T6678-2003中7.6条的规定执行”

9）5.3.2中取样管增加“硬聚乙烯取样器”

10）5.3.3中增加“在干燥环境中用四分法缩分至所需要量。”

11）删除原“5.4.2 粒度不合格时，判该批产品不合格”

12）“6.2 包装”更改为“产品内层采用双层聚丙烯或聚乙烯塑料袋封口包装，外层采用一层三合一复合袋。每袋净重25 kg±0.025 kg。需方对包装有特殊要求时，可由供需双方协商。”

13）删除“7 订货单（或合同）内容 d）粒度”

三、确定标准主要内容的论据及主要试验分析情况

（一）确定标准主要内容

- 1 范围

本标准规定了磷酸锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于1）以工业单水氢氧化锂或工业碳酸锂为原料，采用磷酸盐沉淀法制得的磷酸锂，该产品供生产彩色荧光粉用；2）以废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料生产的磷酸锂产品（以下简称产品），该产品广泛用于生产锂的各种化工产品。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008  包装储运图示标志

GB/T 6678  化工产品采样总则

- 3 要求

3.1 产品分类

磷酸锂按化学成分分为三个牌号：FCLi3PO4-1、FCLi3PO4-2、FCLi3PO4-3。

3.2 化学成分

磷酸锂的化学成分应符合表1的规定。

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Li3PO4主含量，不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ca | Mg | Fe | Cu | Pb | Ni | Cl | Co | Mn | Al | Na | Si | Zn | SO42- | Cr | Cd |
| FCLi3PO4-1 | 99.9 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.08 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 |
| FCLi3PO4-2 | 98.0 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 |
| FCLi3PO4-3 | 95.0 | 0.0035 | 0.002 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.5 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 | 0.0001 |
| FCLi3PO4-4 | 85.0 | 0.035 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.5 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.001 | 0.001 |

3.3  外观质量

产品为白色粉末，不得有目视可见的机械夹杂物。

- 4 产品分类

4.1化学成分仲裁分析方法按供需双方认可的方法进行

4.2 产品外观质量采用目视检测法

- 5 检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准不符时，在收到产品之日起两个月内向供方提出，供需双方协商解决。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的混合料组成。每批净重不少于1000kg。

5.3  取样

5.3.1  取样数量按GB/T6678-2003中7.6条的规定执行

5.3.2  从每个包装袋口用小型不锈钢取样管或硬聚乙烯取样器从物料的包装袋1/2深处取样，三个取样点部位均匀分布。

5.3.2  取样量不得少于500 g，试样混样均匀后在干燥环境中用四分法缩分至所需要量。

5.4  检验结果判定

5.4.1  化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

5.4.2  外观质量不符合时，判该批产品不合格。

- 6  标志、包装、运输和贮存

6.1  标志

每袋上应贴标签，注明：产品名称、牌号、批号、净重、生产日期、供方名称及“防潮”字样或标志。外包装上注明：产品名称、牌号、批号、净重、供方名称、出厂日期、本标准编号及“防潮”字样或标志。

6.2  包装

产品内层采用双层聚丙烯或聚乙烯塑料袋封口包装，外层采用一层三合一复合袋。每袋净重25 kg±0.025 kg。需方对包装有特殊要求时，可由供需双方协商。

6.3  运输

产品运输过程中应注意防潮

6.4  贮存

产品应存放于干燥处。

6.5  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a)	供方名称、地址、电话、传真：

b)	产品名称和牌号；

c)	批号；

d)	净重和件数；

e)	分析检验结果和质量监督部门印记；

f)	本标准编号；

g)	出厂日期（或包装日期）。

- 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）净重和件数；

d）包装要求；

e）交货日期；

f）本标准编号；

g）增加本标准以外内容的协商结果。

- 四、标准中涉及专利的情况

本标准内容尚未检索到相关已授权专利，本标准不涉及专利问题。

- 五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简述

锂电新材料产业作为国家战略性新兴产业，被列为国家十三五规划重点领域。废旧锂电池综合回收利用产业属于锂电产业的配套产业，符合国家产业发展政策。

2018年，全球新能源乘用车销量突破200万辆，达到历史性的2018247辆，新能源汽车渗透率达到2.1%，全球累计销售突破540万辆。截止2018年底，我国新能源汽车累计销量突破300万辆，在全球累计销量中超过50%。其中2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；动力电池寿命一般为5~8年。随着我国新能源汽车的产量和保有量不断攀升，动力电池将在2020年左右达到报废小高峰。据统计，从2002~2006年我国废旧锂离子电池报废数量大约为200~500吨/年，预计到2020年，全球锂离子电池报废量为32.2 GWh，约50万吨，其中我国累计锂离子电池报废量为12~20万吨，这些报废的电池应该如何处置已成为一个不容小觑的问题。一方面，废旧锂离子电池含有多种有害物质，如有机溶剂，重金属和有毒气体。另一方面废旧锂离子电池的正极材料，通常含有锂、钴、镍、锰及铁、铝等有价金属元素。规模庞大的动力锂电池市场伴生的将是锂电池回收和下游梯次利用行业机遇，发展锂电池回收和梯次利用在避免资源浪费和环境污染的同时也将产生可观的经济效益和投资机会。

金属锂除在电池行业应用外，还在医药、石化、橡胶等化工行业应用，是一种重要的催化剂，催化反应后将生成含锂溶液，该溶液含有丰富的锂资源，还含有大量的有机溶剂等有害物质。每年大约有50%金属锂产品用于医药、石化、橡胶等化工行业。

因此，开展废旧锂电池回收和医药、石化、橡胶行业含锂溶液回收技术研究意义重大，一方面可以解决含锂溶液和废旧锂电池导致的环境污染问题；另一方面可以回收锂、镍、钴、锰等有价金属元素，实现资源综合循环利用，缓解锂资源紧张局面。

综上所述，制定《磷酸锂》行业标准迫在眉睫，通过这个标准的制定，将促进资源的循环利用，带动相关领域产品质量的提升和技术进步，拓展磷酸锂的市场应用方向，继续发挥标准对行业发展的引领作用，推动锂行业向更高精尖发展。

- 项目的可行性简述

我国龙头锂行业生产企业的碳酸锂、氢氧化锂等产品质量可达到国际先进水平，可以满足国内外高端客户的要求。已可实现工业化大规模稳定生产电池级质量等级的碳酸锂、氢氧化锂，月产量可达千吨以上，同时也积累了丰富的原料生产工艺和质量控制经验和数据，这为我们制定先进的、适宜的磷酸锂行业标准奠定了基础，为编制组完成《磷酸锂》行业标准的制定提供了有力保证。

（三）标准的先进性、创新性标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本标准是针对YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂（以下称原标准），增加了由废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料制备的磷酸锂，所得的产品磷酸锂主要用于制备碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品。并且根据用户要求，包括化学成分、外观质量、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存与订单要求等。修定的标准充分考虑企业、使用单位各方面的意见和建议，切实可行，具有可操作性。同时，也体现了与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

由废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料制备的磷酸锂，是一种非常重要的锂电池材料，据国外现有的资料，尚未查询到有关由废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料制备的磷酸锂标准的相关报导，国内亦没有制订相关的标准，故申请修订彩色荧光粉用磷酸锂产品的行业标准。

根据测算，从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂及铁和铝等金属所创造的市场规模将在2020年左右达到报废小高峰，预计2020年达到 136亿元，2023年将超过300亿。因此，开展废旧锂电池回收技术研究意义重大，一方面可以解决废旧锂电池导致的环境污染问题；另一方面可以回收锂、镍、钴、锰等有价金属元素，实现资源综合循环利用，缓解锂资源紧张局面。

金属锂除在电池行业应用外，还在医药、石化、橡胶等化工行业应用，是一种重要的催化剂，催化反应后将生成含锂溶液，该溶液含有丰富的锂资源，还含有大量的有机溶剂等有害物质。每年大约有50%金属锂产品用于医药、石化、橡胶等化工行业。根据测算，从金属锂催化反应后的含锂溶液中回收锂资源所创造的市场规模2020年达到10亿元，2023年将超过12亿元。

综上所述，本标准的制定实施，具有极大的社会效益和经济效益。

- 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

目前，国内关于磷酸锂的标准只有YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂，并且该彩色荧光粉用磷酸锂是以工业单水氢氧化锂或工业碳酸锂为原料，采用磷酸盐沉淀法而制得的磷酸锂。

另新疆有色金属研究所试剂厂以磷酸锂废料为原料，采用稀酸溶解，视情况将溶解液净化处理后，直接用于现生产磷酸锂的沉锂工艺中或用于生产磷酸二氢锂。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

本标准内容所引用的标准全部是现行有效的标准，是本文件的一部分，引用这些标准后，使本标准的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

目前国内尚无针对废旧锂电池回收和医药、石化、橡胶行业含锂溶液回收制备磷酸锂的标准制定，本标准的制定是对锂行业标准体系的完善和补充。本标准属于锂行业产品标准，对现行标准《YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂》进行补充修订，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准属锂行业产品质量标准，编制组对本标准内容和条款均进行了友好协商与严谨论证，形成一致的意见共同完善本标准，在本标准编制过程中未发生重大分歧意见。

- 九、标准性质的建议说明

本标准适用于本标准适用于1）以工业单水氢氧化锂或工业碳酸锂为原料，采用磷酸盐沉淀法制得的磷酸锂，该产品供生产彩色荧光粉用；2）以废旧锂离子电池及含锂废料、废液等为原料生产的磷酸锂产品（以下简称产品），该产品广泛用于生产锂的各种化工产品。本标准产品所使用的领域在锂行业内市场应用较广泛，在订货过程中，供需双方还要对特殊要求进行进一步的明确。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

1  组织措施

本标准发布后，中国有色金属加工工业协会和全国有色金属标准化技术委员会加强对本标准的宣传力度，要求供应和需求的磷酸锂的厂家参照本标准组织订货、生产和检验验收。本标准所涉及的磷酸锂生产企业和用户可在相应职责部门的指导下应认真贯宣和理解标准内容本标准内容，增强行业企业核心竞争力，助推行业转向中高端市场升级。

2  技术措施

本标准所涉及的锂行业生产企业宜根据本标准技术质量要求选用适宜的生产工艺组织生产，引导企业不断增加研发投入，加快落实创新驱动战略，以规定的标准和要求开展产品技术研发，不断推出高端产品和技术。用户宜根据本标准内容订购标准产品，规避因对磷酸锂质量技术要求不规范所致风险。若对磷酸锂质量有特殊要求时，建议供需双方在本文件基础上对特殊要求在订货单（或合同）中进行详细的约定或起草专项技术协议。

3  过渡办法

本标准为《YS/T 637-2007彩色荧光粉用磷酸锂》的修订，建议在本标准实施前的过渡期间，如需采用本标准进行产品规范的供需双方可协商新标准具体的实施日期以保证产销的顺利进行。

- 十一、废止现行相关标准的建议

无

- 十二、其他应予以说明的事项

无

本标准在制定过程中得到了全国有色金属标准化技术委员会轻标委秘书处的指导与帮助，同时也得到了来自国内多家铝合金熔铸加工同行的大力支持，为此深表感谢！

《磷酸锂》编制组

2020年9月25日