《铅冰铜》

编制说明（送审稿）

江西铜业铅锌金属有限公司

2020.09

目  录

1、 任务来源及必要性	- 0 -

1.1 任务来源	- 1 -

1.2 标准制定的必要性	- 1 -

1.3 标准制订的意义和目的	- 1 -

2、标准编制的原则和编制依据	- 1 -

2.1 编制原则	- 1 -

2.2 编制依据	- 1 -

2.3工作步骤	- 1 -

3、编制过程及主要工作内容	- 2 -

3.1  编制过程	- 2 -

3.2主要工作内容	- 2 -

4、 标准制订的主要内容	- 3 -

5、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	- 6 -

6、重大分歧意见的处理过程和依据	- 6 -

7、标准作为强制性或推荐性标准的建议	- 6 -

8、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）	- 6 -

9、其他应予说明的事项	- 6 -

# 1、 任务来源及必要性

## 1.1 任务来源

根据全国标准管理委员会2018年7月26日哈尔滨会议任务落实会议纪要，由江西铜业铅锌金属有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、深圳中金岭南有色金属股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司等单位负责制定《铅冰铜》（计划编号：2018-0598T-YS）的编制工作。

## 1.2 文件制定的必要性

铅精矿中含有0.1-2.0%的铜，铜属于价值较高的回收金属，冶炼厂采用冶炼过程直接造冰铜或者生产的粗铅造冰铜对铜进行回收。

其主要成份是铜、铅、锌、铁的硫化物,此外还有部分金属铅,铜等及少量贵金属，含铜15-50%，含铅10-30%，是一个价值较高的中间产品。国内部分企业采用外销方式进行处置，目前国内没有铅冰铜的国家或行业标准，易在贸易行为中引发纠纷。该标准的制定符合国家鼓励企业综合回收利用的产业政策，对规范铅冰铜产品的交易具有十分重要的指导作用。

## 1.3 文件制订的意义和目的

通过本文件的制订、发布、实施，推广和应用，对铅冰铜的检验批量、分析方法等进行规范，达到减少贸易纠纷的目的。

# 2、文件编制的原则和编制依据

## 2.1 编制原则

2.1.1本文件是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

2.1.2以广泛征求各铅冶炼厂的意见为基本参照依据。

2.1.3 本文件编写遵循“先进性、实用性、统一性和规范性”的原则，使标准具有科学性和可操作性。

## 2.2 编制依据

2.2.1  GB/T  2007.1   散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

2.2.2  GB/T  2007.2   散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

2.2.3  GB/T  2007.6   散装矿产品取样制样通则 水分测定方法——热干燥法

2.2.4  GB/T  3884.1   铜精矿化学分析方法 铜量的测定

2.2.5  GB/T  8152.1   铅精矿化学分析方法 铅量的测定 酸溶解—EDTA滴定法

2.2.6  GB/T  8170    数值修约规则与极限数值的表示与判定

## 2.3工作步骤

2.3.1 进行文件编制工作的策划，制订工作计划，拟定文件框架；

2.3.2 行业内企业进行调查，收集整理相关技术资料、法律法规、标准规范等；

2.3.3编制标准草稿，开展实验验证工作；

2.3.4内部征询意见；

2.3.5召开标准编制专题会议，讨论审核草稿；标准草稿在行业内广泛征求意见，根据反馈意见，形成标准讨论稿；

2.3.6标准讨论稿在行业内征求意见，进一步修订，形成标准预审稿，制备样品开展一验、二验工作；

2.3.7在行业标委会的预审会上审查标准；

2.3.8根据预审会议结果，修订成标准送审稿；

2.3.9再一次在行业内征求意见，进行修订、补充、完善；

2.3.10上报标准审定稿；

2.3.11结合审定会意见，进行修订、补充、完善，形成报批稿。

# 3、编制过程及主要工作内容

## 3.1  编制过程

文件编制过程的进度和主要工作内容见表1。

表1 编制进度和主要工作内容

| 时间进度 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2018.08 | 接到标准制定任务后，组成了标准修制定小组；明确了起草人和任务。 |
| 2018.09 | 初步调研与讨论会相结合形成了《铅冰铜》标准草稿。 |
| 2018.10～2019.03 | 资料收集梳理、实验验证分析方法的合理性。 |
| 2019.04～2019.07 | 征求行业意见，形成《铅冰铜》标准讨论稿；制备样品开展铅冰铜中铅、铜分析方法一验、二验工作 ，组织调研广泛搜集生产厂家、用户对标准的修顶意见，形成标准预审稿。 |
| 2019.08～2019.12 | 依据专家意见、进一步征求同行业意见，反复修改，最终形成《铅冰铜》标准审定稿； |
| 2020年10月 | 组织召开《铅冰铜》标准审定讨论会；组织专家审定，并根据专家意见修改形成审定报批稿。 |

## 3.2主要工作内容

标准工作正式立项后，为圆满完成标准修制定任务，我公司进行了大量的相关工作。本文件编制过程的主要工作内容是收集和整理有关的技术资料、组织调研、开展试验、广泛征求各方面专家的意见，使标准具备合理性、可行性、可操作性。

# 标准制订的主要内容

4.1 铅冰铜工艺流程简图

4.1.1 基夫赛特炉连续脱铜工艺

图1 基夫赛特炉连续脱铜产出铅冰铜工艺流程简图

4.1.2 传统反射炉脱铜工艺

图2 传统反射炉产出铅冰铜工艺流程简图

4.2明确铅冰铜产品为铅冶炼回收铜金属的副产品。对其成分要求、物理规格、外观质量、试验方法、检验方法、检验项目、组批、检验结果的判定、标志、运输、贮存和质量证明书、合同（或订货单）内容等进行了规定。

4.2.1 根据行业各企业铅冰铜化学成分进行分级和成分要求

表2铅冰铜化学成分表

| 品级 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | 铜含量，不小于 | Pb | As | Sb | Cd | Au / g/t | Ag / g/t |
| 一级 | 50 | 1～35 | 0.5～25 | 0.2～5 | 0.1～5 | 0.2～30 | 100～4000 |
| 二级 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 三级 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 四级 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 五级 | 5 |  |  |  |  |  |  |

表3 同行业铅冰铜成分表

| 公司名称 | 单位类别 | Cu，% | Pb，% | As，% | Sb，% | Cd，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 生产 使用 | 10～50 | 1～15 | 1～20 | 未检 | 未检 |
| 河南豫光集团股份有限公司 | 生产 使用 | 30～65 | 5～30 | 0.6～25 | 0.2～5 | 0.1～5 |
| 河南万洋冶炼集团有限公司 | 生产 | 15～40 | 3～16 | 0.7～25 | 0.3～5 | 0.002～1 |
| 河南金利金铅集团有限公司 | 生产 | 25～55 | 5～25 | 0.6～25 | 未检 | 0.1～10 |
| 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 生产 | 5～40 | 10～20 | 0.5～20 | 未检 | 未检 |
| 深圳中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 生产 | 55～65 | 10～30 | 未检 | 1～10 | 未检 |
| 云南驰宏锌锗综合利用有限公司 | 生产 | 1～30 | 5～40 | ≤15 | ≤2 | 0.05～0.10 |
| 江西金德铅业股份有限公司 | 生产 | 25～55 | 7～15 | 1～22 | 未检 | 未检 |
| 江西铜业铅锌金属有限公司 | 生产 | 31.5～50 | 25.5～38.5 | 1～10 | 0.2～1.5 | 0.2～3.0 |

4.3对附录A 铅冰铜化学分析方法：铅量的测定Na2EDTA滴定法进行了试验验证

4.3.1方法提要：试样用饱和氯酸钾硝酸溶解，以硫酸为沉淀剂将铅沉淀与铜、铁等共存元素过滤分离，通过乙酸-乙酸钠缓冲溶液溶解硫酸铅，以二甲酚橙为指示剂，EDTA标准溶液滴定。

4.3.2对样品溶解试剂的选择、硫酸用量的影响、硫酸冒烟时间的影响、硫酸洗液浓度的影响、沉淀煮微沸时间的影响、滤纸的选择、共存元素影响、滤液中铅测定等开展了条件实验。

4.3.3 回收率和精密度测试

4.3.3.1 加标回收率

按照实验方法，称取实验步骤样品重量的50%，试样后加入适量的铅标准溶液，测定铅含量，计算回收率。

| 样品编号 | 原含量/mg | 加入铅量/mg | 测得铅量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 19.78 | 20 | 39.89 | 100.55 |
| 2# | 39.20 | 40 | 79.31 | 100.28 |
| 3# | 43.725 | 45 | 88.69 | 99.92 |
| 4# | 57.795 | 60 | 117.75 | 99.92 |
| 5# | 72.99 | 70 | 143.10 | 100.16 |

表中数据可以看出，铅的回收率较高，在99.92%～100.55%之间，能满足铅冰铜中铅分

析方法准确度的要求。

4.3.3.2 精密度

按照实验方法，对五个不同样品进行分析，每个样品平行分析9次，验证该方法的精

密度，其分析数据见表11。

| 样品编号 | 测定铅量/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 9.8、9.74、9.89、9.83、10.19、9.97、9.89、9.78、9.90 | 9.89 | 0.134 | 1.351 |
| 2# | 19.42、19.44、19.31、19.58、19.57、19.80、19.81、19.70、19.81 | 19.60 | 0.188 | 0.957 |
| 3# | 28.81、28.91、29.02、29.08、29.33、29.19、29.42、29.31、29.26 | 29.15 | 0.206 | 0.707 |
| 4# | 38.95、38.84、38.64、38.58、38.45、38.23、38.31、38.31、38.45 | 38.53 | 0.247 | 0.640 |
| 5# | 48.94、48.94、48.84、48.73、48.63、48.97、48.64、48.11、48.17 | 48.66 | 0.323 | 0.663 |

数据表明，采用本方法测定铅冰铜中铅含量，在10.00%-50.00%的测定范围内，RSD值在0.640%-1.351%之间，精密度良好，能满足测定要求。

4.4对附录B铅冰铜化学分析方法：铜量的测定-碘量法进行了试验验证

4.4.1 方法提要：试样用盐酸、硝酸溶解，溴素除硫，氢溴酸冒烟除砷、锑，以乙酸-乙酸铵溶液调节pH 4～5，氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出相应的碘，以淀粉做指示剂，用已知浓度的硫代硫酸钠标准溶液滴定铜量。

4.4.2对样品溶解试剂的选择、氢溴酸冒烟的影响、硫酸铅分离的影响、加入硫酸钾沉淀铅但不过滤影响、氟化氢铵加入量的影响、共存元素影响等开展了条件实验。

4.4.3回收率和精密度测试

4.4.3.1 加标回收率

按照实验方法，称取实验步骤样品重量的50%，试样后加入适量的铜标准溶液，测定铜含量，计算回收率。

| 样品编号 | 原含量，mg | 加入铜量，mg | 测得铜量，mg | 回收率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 29.28 | 30 | 59.30 | 100.07 |
| 2# | 49.70 | 50 | 99.81 | 100.22 |
| 3# | 35.11 | 35 | 70.06 | 99.86 |
| 4# | 44.00 | 45 | 88.96 | 99.91 |
| 5# | 51.03 | 50 | 102.10 | 102.10 |

表中数据可以看出，铜的回收率较高，在99.86%～102.10%之间，能满足铅冰铜中铜分析方法准确度的要求。

4.4.3.2 精密度

按照实验方法，对五个不同样品进行分析，每个样品平行分析11次，验证该方法的精密度，其分析数据见表11。

| 样品编号 | 测定铜量，% | 平均值，% | SD，% | RSD，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.60、14.68、14.64、14.69、14.54、14.66、14.68、14.64、14.66、14.65、14.61 | 14.64 | 0.044 | 0.298 |
| 2# | 24.84、24.73、24.90、24.90、24.79、24.84、 24.91、24.92、24.74、24.87、24.86 | 24.85 | 0.066 | 0.267 |
| 3# | 35.06、35.09、35.04、35.05、35.26、35.06、35.22、35.11、35.09、35.01、35.19 | 35.11 | 0.081 | 0.230 |
| 4# | 44.00、44.02、43.94、44.08、43.98、43.97、 44.05、44.12、43.96、44.01、43.86 | 44.00 | 0.071 | 0.161 |
| 5# | 50.87、51.04、50.91、51.04、51.02、51.09、 50.91、50.96、50.95、51.08、51.13 | 51.03 | 0.149 | 0.293 |

数据表明，采用本方法测定铅冰铜中铜含量，在15.00%-50.00%的测定范围内，RSD值在0.161%～0.298%之间，精密度良好，能满足测定要求。

# 5、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件的制定过程、技术指标选定、检验项目的设置等符合现行法律、法规及相关性的国家标准或行业标准。

# 6、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

# 7、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本文件作为推荐性行业标准。

# 8、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

可向生产厂家、用户和贸易商推荐采用本文件。

# 9、其他应予说明的事项

无

《铅冰铜》标准编制组

附件1：

铅冰铜化学分析方法

铅含量的测定

Na2EDTA滴定法

验证报告

陈娅陶  袁梦梅

富民薪冶工贸有限公司

2019年 08月

1前言

根据江西铜业铅锌金属有限公司负责起草铅冰铜产品标准及其附录A铅冰铜中铅量测定分析方法，本公司对其提供的样品(编号：1#、2#、3# 、4#、5#)分别进行了9次独立测定。测定结果见表1。

表1  验证样品测定结果

| 样品名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.09 | 19.36 | 29.26 | 38.05 | 48.18 |
| 2 | 9.73 | 19.77 | 29.07 | 38.11 | 48.62 |
| 3 | 9.89 | 19.44 | 29.32 | 38.22 | 48.55 |
| 4 | 9.68 | 19.52 | 28.90 | 38.71 | 48.15 |
| 5 | 9.85 | 19.82 | 29.10 | 38.68 | 48.37 |
| 6 | 9.99 | 19.71 | 29.34 | 38.22 | 48.11 |
| 7 | 10.04 | 19.66 | 28.95 | 38.15 | 48.31 |
| 8 | 9.88 | 19.67 | 29.15 | 38.01 | 48.61 |
| 9 | 9.93 | 19.80 | 29.00 | 38.24 | 48.45 |
| 平均值（%） | 9.86 | 19.64 | 29.12 | 38.27 | 48.37 |
| 标准偏差（%） | 0.172 | 0.163 | 0.160 | 0.256 | 0.198 |
| 相对标准偏差（%） | 1.774 | 0.830 | 0.549 | 0.669 | 0.409 |

2试验过程中异常情况及对标准改进建议

2.1 建议降低滴定标准溶液浓度，浓度高滴定误差大，同时建议减少称样量。

2.2 建议减少指示剂用量，1滴即可。

2.3 建议在陈化前加入2g酒石酸，再加水至100mL，加热煮沸，陈化。(.掩蔽其他干扰元素)

3 结论

3.1本公司按照试验报告的方案实施验证，对提供的样品进行测定，测定结果、精密度、准确度与试验方案所得结论基本一致。

3.2 试验报告提出的方法结果可靠、易于实际操作，建议推荐为行业标准分析方法。

附件2：铅冰铜

附录A、附录B

铅冰铜化学分析方法：铅量的测定

Na2EDTA滴定法

和

铅冰铜化学分析方法：铜量的测定

碘量法

紫金矿业集团股份有限公司

2019年07月23日

1任务来源

根据2018年07月有色标委在哈尔滨召开的《铅冰铜》产品标准制订任务落实会议的安排，由江西铜业铅锌金属有限公司负责起草铅冰铜产品标准及其附录A铅冰铜中铅量测定分析方法和附录B铅冰铜中铜量测定分析方法，紫金矿业集团股份有限公司负责该项目的二验工作。

2 结论

根据江西铜业铅锌金属有限公司检测研究中心编制的《铅冰铜附录A铅冰铜中铅量测定分析方法和附录B铅冰铜中铜量测定分析方法》方法草案，附录A试样用饱和氯酸钾硝酸溶解，以硫酸为沉淀剂将铅沉淀与铜、铁等共存元素过滤分离，通过乙酸-乙酸钠缓冲溶液溶解硫酸铅，以二甲酚橙为指示剂， EDTA标准溶液滴定。紫金矿业集团股份有限公司对所提供的5个样品按方法草案平行测定9次，结果精密度良好（见表1），该方法满足铅冰铜中铅量的测定要求。

根据附录B试样用盐酸、硝酸溶解，溴素除硫，氢溴酸冒烟除砷、锑，以乙酸-乙酸铵溶液调节pH 4～5，氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出相应的碘，以淀粉做指示剂，用已知浓度的硫代硫酸钠标准溶液滴定铜量。紫金矿业集团股份有限公司对所提供的5个样品按方法草案平行测定11次，结果精密度良好（见表2），该方法满足铅冰铜中铜量的测定要求。

本验证单位同意起草单位结论，并同意推荐为行业标准方法。

表1 铅精密度数据

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 10.11 | 19.44 | 29.04 | 38.28 | 48.72 |
|  | 10.04 | 19.44 | 29.10 | 38.48 | 48.72 |
|  | 9.90 | 19.42 | 29.15 | 38.29 | 48.77 |
|  | 9.94 | 19.47 | 29.40 | 38.25 | 48.72 |
|  | 9.97 | 19.31 | 29.28 | 38.72 | 48.74 |
|  | 9.75 | 19.34 | 29.32 | 38.38 | 48.79 |
|  | 9.77 | 19.49 | 29.10 | 38.73 | 48.64 |
|  | 9.84 | 19.67 | 29.22 | 38.73 | 48.56 |
|  | 9.80 | 19.62 | 29.36 | 38.49 | 48.46 |
| 平均值（%） | 9.90 | 19.47 | 29.22 | 38.48 | 48.68 |
| SD | 0.124 | 0.118 | 0.129 | 0.201 | 0.106 |
| RSD(%) | 1.256 | 0.605 | 0.442 | 0.522 | 0.217 |

表2 铜精密度数据

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果（%） | 14.66 | 24.80 | 35.04 | 44.03 | 50.90 |
|  | 14.66 | 24.86 | 35.11 | 44.10 | 50.93 |
|  | 14.69 | 24.84 | 35.10 | 44.02 | 50.96 |
|  | 14.72 | 24.79 | 35.07 | 43.95 | 51.00 |
|  | 14.70 | 24.73 | 35.09 | 43.96 | 51.01 |
|  | 14.72 | 24.86 | 35.05 | 43.93 | 51.05 |
|  | 14.63 | 24.80 | 35.10 | 43.91 | 51.02 |
|  | 14.69 | 24.82 | 35.13 | 44.10 | 50.90 |
|  | 14.66 | 24.70 | 35.04 | 44.14 | 50.90 |
|  | 14.67 | 24.88 | 35.18 | 44.04 | 50.98 |
|  | 14.64 | 24.83 | 35.08 | 43.93 | 51.01 |
| 平均值（%） | 14.68 | 24.81 | 35.09 | 44.01 | 50.97 |
| SD | 0.029 | 0.056 | 0.043 | 0.079 | 0.055 |
| RSD(%) | 0.197 | 0.227 | 0.122 | 0.179 | 0.108 |

3 建议

无。

附件3：

铅冰铜化学分析方法

铜量的测定

碘量法

一

验

报

告

山东恒邦冶炼股份有限公司

2019.8

铅冰铜化学分析方法

铜量的测定  碘量法

一验报告

根据2018年07月有色标准委员会在哈尔滨召开的《铅冰铜》产品标准制定任务落实会议的安排，由江西铜业铅锌金属有限公司起草的铅冰铜产品标准及铅冰铜中铜量的测定分析方法，山东恒邦冶炼股份有限公司参与了铅冰铜化学分析方法中铜量的测定---碘量法。

一、范围

本方法规定了铅冰铜中铜含量的测定方法。

本方法适用于铅冰铜中铜含量的测定。测定范围：15.00%～50.00%

二、方法提要

试样用盐酸、硝酸溶解，溴素除硫，氢溴酸冒烟除砷、锑，以乙酸-乙酸铵溶液调节pH 4～5，氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出相应的碘，以淀粉做指示剂，用已知浓度的硫代硫酸钠标准溶液滴定铜量。

三、实验部分

1、 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

1.1  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

1.2  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

1.3  硝酸（1+1）。

1.4  氢溴酸（ρ1.49 g/mL）。

1.5  溴素：AR。

1.6  冰乙酸：AR。

1.7  冰乙酸（1+3）。

1.8  无水乙醇。

1.9  乙酸铵：AR。

1.10 三氯化铁 (100g/L)。

1.11 铜片：99.99%以上，将铜片放入微沸的冰乙酸（1.7）中，微沸1min，取出后用水和无水乙醇(1.8)分别洗2次以上，在100℃烘箱中烘4min，冷却，置于磨口瓶中备用。

1.12  碘化钾：AR。

1.13  氟化氢铵饱和溶液（贮存于聚乙烯瓶中）。

1.14 乙酸-乙酸铵溶液（300g/L）：称取90g乙酸铵（1.9），置于400mL烧杯中，加入150mL蒸馏水和100mL冰乙酸（1.6），溶解完全后用水稀释至300mL，混匀，此溶液pH值为5。

1.15 硫氰酸钾溶液（100g/L）：称取10g硫氰酸钾溶于400mL烧杯中，加100mL水溶解后（pH＜7）,加入2g碘化钾(1.12)溶解后，加2mL淀粉(1.16)溶液，滴加碘溶液（约0.04mol/L）至恰好呈蓝色，再用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至蓝色刚好消失。

1.16 淀粉溶液（5g/L） ：称取0.5g可溶性淀粉，用少量水调成糊状，再用刚煮沸的蒸馏水稀释至100mL,加热煮沸，冷却后使用（现用现配）。

1.17 铜标准贮存溶液：称取1.0000g铜片（1.11），置于500mL锥形瓶中，缓慢加入40mL硝酸（1.3），盖上表皿，置于电热板上低温处，加热使其完全溶解，取下，用水洗涤表皿及杯壁，冷至室温。将溶液移入500mL容量瓶中，用水洗涤烧杯，洗涤并入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2.0mg铜。

1.18 铜标准溶液：移取50.00mL铜标准贮存溶液（1.17）于1000mL容量瓶中，加入10mL硝酸（1.3）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg铜。

1.19 硫代硫酸钠

1.19.1 制备

称取100 g硫代硫酸钠（Na2S2O3•5H2O）置于1000mL烧杯中，加入500mL 无水碳酸钠（4g/L）溶液中，移入10L棕色试剂瓶中，用煮沸并冷却的蒸馏水稀释至约10L，加入10mL三氯甲烷，静止两周，使用时过滤，补加1mL三氯甲烷，摇匀，静置2h。

1.19.2 标定

移取三份50.00mL铜标准贮存溶液于500mL锥形烧杯中，加5mL硝酸(1.2)，于电热板上低温处蒸至溶液体积约为1mL，取下稍冷，用约30mL蒸馏水冲洗杯壁，冷至室温。以下按3.3-3.4进行标定。计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

| C0= | C1×V1 |
| --- | --- |
|  | V2×63.55 |

式中：C0——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；

C1——铜标准贮存溶液的质量浓度，mg/mL；

V1——移取铜标准贮存溶液的体积，mL；

63.55——铜的摩尔质量，g/mol；

V2—标定时，滴定铜标准贮存溶液所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，mL。

平行标定三份，其极差值不大于8*10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

注：硫代硫酸钠标准滴定溶液每隔一周必须重新标定一次。

1.20  硫酸钾溶液（20g/L）。

1.21  硝酸铁溶液（以铁计量1mg/mL）。

1.22  硝酸银溶液（以银计量1mg/mL）。

1.23  硝酸锌溶液（以锌计量1mg/mL）。

1.24  硝酸镉溶液（以镉计量1mg/mL）。

1.25  氯化砷溶液（以砷计量1mg/mL）。

1.26  氯化锑溶液（以锑计量1mg/mL）。

1.27  饱和氯酸钾硝酸溶液：将氯酸钾加至硝酸（1.2）中，保证固体颗粒存在。

2、 仪器和设备

2.1  分析天平，感量0.1mg。

2.2  酸式滴定管：50mL，A级。

2.3、 试验步骤

2.3.1 将试料置于500mL三角烧杯中，吹少量水润湿，加入10mL盐酸（1.1），置于电热板上低温加热3～5min，取下稍冷。加入5mL硝酸（1.2）和0.5mL溴素（1.5），盖上表皿，摇匀，低温加热，待试料完全分解后，加入3mL氢溴酸（1.4），蒸至颜色退去，再加入3mL氢溴酸蒸至近干，取下稍冷。

2.3.2 用30～40mL水冲洗表皿及杯壁，盖上表皿置于电热板上煮沸溶解盐类，取下冷至室温。

2.3.3 加1mL 三氯化铁溶液（1.10）滴加乙酸-乙酸铵溶液（1.14）至红色不再加深为止，并过量3～5 mL ,然后滴加氟化氢铵饱和溶液（1.13）至红色消失并且过量 1mL，摇匀。

2.3.4 加入碘化钾（1.12）2～3g立即用硫代硫酸钠标准溶液（1.19）滴定至浅黄色，加入2mL 淀粉溶液（1.16）继续滴定至浅蓝色，加5mL硫氰酸钾溶液（1.15），激烈摇振至蓝色加深，再滴定至蓝色刚好消失为终点。

2.4、 分析结果的计算与表述

铜含量以质量分数 ωCu计，按公式（2）计算：

---------  （2）

C0  ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；

V0  ——试样消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液标液的体积，mL；

63.55 —Cu的摩尔质量，g/mol；

m0  ——试样的质量，g。

结果表示至小数点后两位。

四、 结果与讨论

4.1 样品溶解试剂的选择

15mL饱和氯酸钾硝酸溶液溶解样品和10mL盐酸（1.1）、5mL硝酸（1.2）、0.5mL溴素（1.5）溶解样品。分析结果如下：

| 样品编号 | 15mL饱和氯酸钾 硝酸溶液 Cu（%） | 10mL盐酸、5mL硝酸和0.5mL溴素Cu（%） | 现象/差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.68 | 14.65 | 两种方法溶样均正常，但滴定终点都有回头现象。 |
|  | 14.70 | 14.61 |  |
| 平均值 | 14.69 | 14.63 | 0.06 |
| 3# | 35.24 | 34.96 | 饱和氯酸钾硝酸溶液溶样滴定终点颜色有干扰，且都有回头现象。 |
|  | 34.77 | 34.89 |  |
| 平均值 | 35.00 | 34.92 | 0.08 |

由实验数据可知，两种方法结果相接近，但用饱和氯酸钾硝酸溶液溶解样品对滴定终点略有干扰，应是残留的氯酸根离子对反应有影响。所以采用10mL盐酸、5mL硝酸和0.5mL溴素溶解样品。同意起草单位样品处理方式。

4.2氢溴酸冒烟的影响

选择3号样品，按照以下两种条件开展实验。分析结果如下：

| 样品编号 | 不加氢溴酸冒烟 Cu（%） | 3mL氢溴酸冒烟两次Cu（%） | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 34.93 | 34.99 | 两种方法无明显差异。 |
|  | 34.97 | 34.97 |  |
|  | 34.94 | 34.96 |  |
|  | 34.84 | 34.94 |  |
| 平均值 | 34.92 | 34.97 | -0.05 |

由实验数据可知，不加氢溴酸冒烟测定结果略微偏低，因铅冰铜中有些样品中含砷锑元素较高，本方法采用3mL氢溴酸冒烟两次。

建议：氢溴酸3mL冒烟两次可更改为5mL冒烟一次，实验依据见下表

| 样品编号 | 3mL氢溴酸冒烟两次Cu（%） | 5mL氢溴酸冒烟一次Cu（%） | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24.89 | 24.88 | 终点判断均正常，无明显差异。 |
| 3 | 35.02 | 35.08 |  |
| 4 | 44.04 | 44.11 |  |
| 5 | 51.03 | 51.06 |  |

此表数据看出对结果没有影响，可更改为5mL冒烟一次，既节省时间又提高工作效率。4.3 硫酸铅分离的影响

由于加入硫酸沉淀铅冒烟蒸干时间非常长，同时冒硫酸烟难以除尽，后期酸度难以调节，采用硫酸钾沉淀铅再进行硫酸铅分离试验。

分析步骤为：试样用盐酸、硝酸溶解后溴素除硫，氢溴酸冒烟。蒸干后吹水加入10mL

硫酸钾（2.1.20）煮沸溶解盐类，陈化2h，过滤。分析结果如下：

| 样品编号 | 分离铅Cu（%） | 不分离铅Cu（%） | 现象/差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 35.07 | 35.04 | 终点判断均正常 |
|  | 35.00 | 35.04 |  |
|  | 34.87 | 34.89 |  |
|  | 34.89 | 34.91 |  |
| 平均值 | 34.96 | 34.97 | 0.01 |

由实验数据可知，两种方法结果无明显差异，且终点均明显易判断，本方法采用不分离铅直接测定铜，与起草单位试验报告一致。

4.4 加入硫酸钾沉淀铅但不过滤影响

分析步骤为：试样用盐酸、硝酸溶解后溴素除硫，氢溴酸冒烟。蒸干后吹水加入10mL

硫酸钾（2.1.20），后按照2.3试验步骤。分析结果如下：

| 样品编号 | 加入10mL硫酸钾， Cu（%） | 不加入10mL硫酸钾， Cu（%） | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 34.86 | 35.04 | 终点判断均正常 |
|  | 35.05 | 34.89 |  |
|  | 35.06 | 34.91 |  |
|  | 35.00 | 35.04 |  |
| 均值 | 34.99 | 34.97 | 0.02 |

由实验数据可知，两种方法结果无明显差异，选择不加入硫酸钾沉淀铅。与起草单位试验报告一致。

4.5过量氟化氢铵加入量的影响

| 样品编号 | 加入1mL氟化氢铵， Cu（%） | 加入2mL氟化氢铵， Cu（%） | 加入3mL氟化氢铵， Cu（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.64 | 14.63 | 14.59 |
|  | 14.64 | 14.62 | 14.59 |

由此数据可知，过量氟化氢铵加入量对分析结果影响不大，所以选择加入1mL氟化氢铵。与起草单位试验报告一致。

4.6共存元素影响

试样量为0.2g。分析结果如下：

| 样品编号 | Cu，% | 精密度11次测试平均值 | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4# | 44.02 | 44.00 | 样品处理完成后，滴定终点前出现浑浊现象，但不影响终点判断 |
|  | 44.04 |  |  |
|  | 44.07 |  |  |
|  | 44.00 |  |  |
| 平均值 | 44.03 |  |  |
| 5# | 51.11 | 51.03 |  |
|  | 50.96 |  |  |
|  | 51.03 |  |  |
|  | 50.99 |  |  |
| 平均值 | 51.02 |  |  |

由实验数据可知，样品分析结果精密度良好，与精密度测试平均结果吻合，由此可见，共存元素的存在对分析结果无影响。与起草单位试验报告一致。

4.7 加标回收率

按照实验方法，称取实验步骤样品重量的50%，试样后加入适量的铜标准溶液，测定铜含量，计算回收率。分析结果如下：

| 样品编号 | 原含量，mg | 加入铜量，mg | 测得铜量，mg | 回收率，% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 29.21 | 30 | 59.22 | 100.03 |
| 2# | 49.57 | 50 | 99.56 | 99.98 |
| 3# | 34.84 | 35 | 69.97 | 100.37 |
| 4# | 43.61 | 45 | 88.60 | 99.98 |
| 5# | 50.88 | 50 | 100.91 | 100.06 |

由实验数据可知，铜的回收率在99.98%～100.37%之间，能满足铅冰铜中铜分析方法准确度的要求。

4.8 精密度

按照实验方法，对五个不同样品进行分析，每个样品平行分析11次，验证该方法的精密度，分析结果如下：

| 样品编号 | 测定铜量% | 平均值，% | SD | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 14.61、14.57、14.60、14.60、14.69、14.65、14.62、14.68、14.64、14.65、14.64 | 14.63 | 0.036 | 0.246 |
| 2# | 24.84、24.85、24.87、24.88、24.94、24.96、 24.93、24.91、24.86、24.98、24.78 | 24.89 | 0.059 | 0.238 |
| 3# | 35.04、34.93、35.08、35.08、34.99、34.97、34.96、34.94、35.09、35.06、35.04 | 35.02 | 0.060 | 0.171 |
| 4# | 43.95、44.02、43.99、44.11、43.99、43.97、44.02、44.05、44.09、44.18、44.09 | 44.04 | 0.070 | 0.158 |
| 5# | 50.96、51.02、51.07、50.94、50.91、50.96、51.04、51.04、51.14、51.12、51.12 | 51.03 | 0.79 | 0.155 |

由实验数据可知，此分析方法11次的平行测定结果精密度良好，RSD值在0.155%～0.246%之间，由此可见该方法在铜含量15.00%～50.00%的铅冰铜测定中，准确度高，精密度良好，满足测定要求。

五、 结论

试样用盐酸、硝酸溶解，溴素除硫，氢溴酸冒烟除砷、锑，以乙酸-乙酸铵溶液调节 pH 4～5，氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出相应的碘，以淀粉做指示剂，用硫代硫酸钠标准溶液滴定。本方法流程短、易掌握，结果稳定，相对标准偏差为0.155%～0.246%之间，精密度好，加标回收率99.98%～100.37%，完全能满足铅冰铜中铜量的测定要求。

附件4：

铅冰铜化学分析方法

铅量的测定

Na2EDTA滴定法

验

证

报

告

山东恒邦冶炼股份有限公司

2019.08

铅冰铜化学分析方法：铅量的测定

Na2EDTA滴定法

验证报告

1 前言

根据2018年07月有色标委在哈尔滨召开的《铅冰铜》产品标准制订任务落实会议的安排，我单位参与验证铅冰铜中铅量的验证试验，根据江西铜业铅锌金属有限公司提供铅冰铜中铅量测定分析方法，我单位采用Na2EDTA滴定法验证该方法。方法提要：试样用饱和氯酸钾硝酸溶解，以硫酸为沉淀剂将铅沉淀与铜、铁等共存元素过滤分离，通过乙酸-乙酸钠缓冲溶液溶解硫酸铅，以二甲酚橙为指示剂，EDTA标准溶液滴定。

2 实验部分

2.1 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

2.1.1 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

2.1.2 硝酸（1+3）。

2.1.3 硫酸（ρ1.84 g/mL）。

2.1.4 硫酸（2+98）。

2.1.5 饱和氯酸钾硝酸溶液：将氯酸钾加至硝酸（3.1）中，保证固体颗粒存在。

2.1.6 缓冲溶液（pH5.5-6.0）：称取375g无水乙酸钠溶于水中，加入50mL冰乙酸，用水稀释至2500mL，混匀。

2.1.7 二甲酚橙（5g/L）：0.5g二甲酚橙溶于100mL水中。

2.1.8 抗坏血酸：AR。

2.1.9 EDTA标准滴定溶液（≈0.026mol/L）：称取200g Na2EDTA溶于20L试剂瓶中，摇匀，静置两周。

2.1.10 纯铅：99.99%以上。

2.1.11 硝酸铁溶液（以铁计量1mg/mL）。

2.1.12 硝酸银溶液（以银计量1mg/mL）。

2.1.13 硝酸锌溶液（以锌计量1mg/mL）。

2.1.14 硝酸镉溶液（以镉计量1mg/mL）。

2.1.15 氯化砷溶液（以砷计量1mg/mL）。

2.1.16 氯化锑溶液（以锑计量1mg/mL）。

2.1.17 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

2.1.18 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

2.1.19 溴素：AR。

2.2 仪器和设备

2.2.1 分析天平，感量0.1mg。

2.2.2 酸式滴定管：50mL，A级。

2.3 试验步骤

2.3.1 将试样置于300mL烧杯中，吹少量水润湿，加入15mL饱和氯酸钾硝酸溶液（2.1.5），摇匀，盖上表皿，置于电热板上低温加热溶解，蒸至3～5mL，取下稍冷。

注1：如含有二氧化硅，需加入1mL氟化氢铵。

2.3.2 加入10mL硫酸（2.1.3），蒸至冒三氧化硫浓烟起约2min，取下，冷却。用水吹洗表皿及杯壁，加水至100mL，加热煮沸10min，取下，陈化不少于2 h。

2.3.3 用慢速定性滤纸过滤，用硫酸洗涤液（2.1.4）洗涤烧杯2次、沉淀4～6次；用水洗涤烧杯1次、沉淀2次。将滤纸展开，连同沉淀一起移入原烧杯中，加入50mL缓冲溶液（2.1.6），50mL水，用水吹洗杯壁，盖上表皿，加热微沸1min，保温10min。搅拌使沉淀溶解，取下稍冷，加水至150mL。

2.3.4 依次加入0.1g抗坏血酸（2.1.8）、二甲酚橙（2.1.7）3滴，用Na2EDTA标准溶液（2.1.9）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。

2.3.5 标定

称取三份0.1500g（±0.0001g）纯铅（2.1.10）于300mL烧杯中，加入硝酸（2.1.2）置于电热板上低温加热溶解完全。以下按照2.3.2-2.3.4步骤进行。

按式（1）计算EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

----------------     （1）

式中： C0 —— EDTA标准滴定溶液的实际浓度,mol/L；

m —— 纯铅质量，g；

V —— 标定时消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，mL；

207.2 —— 铅的摩尔质量，g/mol。

平行标定三份，其极差值不大于8×10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

2.3.6 分析结果的计算与表述

铅含量以质量分数 ωPb计，按公式（2）计算：

----------------   （2）

C0  —— EDTA标准滴定溶液浓度，mol/L；

V0  —— 试样消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，mL；

m0  —— 试样的质量，g；

207.2 —— 铅的摩尔质量，g/mol。

结果表示至小数点后两位。

3 结果与讨论

3.1 样品溶解试剂的选择

15mL饱和氯酸钾硝酸溶液（2.1.5）和10mL盐酸（2.1.17）、5mL硝酸（2.1.18）和0.5mL溴素（2.1.19）溶解样品。

3.1.1  15mL饱和氯酸钾硝酸溶液（2.1.5）溶解样品按照2.3试验步骤。

3.1.2  10mL盐酸（2.1.17）、5mL硝酸（2.1.18）和0.5mL溴素（2.1.19）溶解样品。将试料置于300mL烧杯中，吹少量水润湿，加入10mL盐酸（2.1.17），置于电热板上低温加热3～5min，取下稍冷。加入5mL硝酸（2.1.18）和0.5mL溴素（2.1.19），盖上表皿，摇匀，低温加热。后按照试验步骤2.3.2-2.3.4进行。

分析结果如下：

| 样品编号 | 15mL饱和氯酸钾 硝酸溶液， Pb（%） | 10mL盐酸、5mL硝酸和0.5mL溴素， Pb（%） | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2# | 18.96 | 18.95 |  |
| 2# | 18.99 | 18.96 |  |
| 平均值 | 18.98 | 18.90 | 0.08 |
| 4# | 37.93 | 37.81 |  |
| 4# | 37.89 | 37.94 |  |
| 平均值 | 37.91 | 37.92 | 0.01 |

数据差异非常小，考虑到样品含硫，避免加入环境不友好的溴素。加入饱和氯酸钾硝酸溶液溶解样品流程更为简单，同意采用饱和氯酸钾溶液溶解样品。

3.2 硫酸用量的影响。

沉铅和冒烟硫酸加入量分别为5mL、10mL、15mL。

| 样品编号 | 5 mL Pb（%） | 10mL Pb（%） | 15 mL Pb（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 28.25 | 28.22 | 28.23 |
|  | 28.28 | 28.22 | 28.27 |
|  | 28.22 | 28.22 | 28.25 |
| 平均值 | 28.25 | 28.22 | 28.25 |

沉铅和冒烟硫酸加入量对分析结果无明显影响，为确保铅沉淀完全，同意方法采用加10mL硫酸。

3.3 硫酸冒烟时间的影响

选择3号样品，按照以下四种条件开展实验。

| 样品编号 | 冒烟时间/min |
| --- | --- |
| 3# | 刚冒白烟 | 刚冒浓烟 | 冒浓烟2min | 冒浓烟5min |
|  | 28.20 | 28.20 | 28.29 | 28.25 |
|  | 28.24 | 28.29 | 28.34 | 28.29 |
| 实验现象 | 终点明显 | 终点明显 | 终点明显 | 终点明显 |

结果表明，冒烟时间对实验现象无明显影响，但为防止生成焦硫酸盐，方法选择冒浓烟2min，确保除去余酸和防止因冒烟时间过长生成焦硫酸盐终点返色。同意方法选择冒浓烟2min。

3.4 硫酸洗液浓度的影响

选择5号样品，按照以下三种条件开展实验。

| 样品编号 | 2%硫酸洗液 | 5%硫酸洗液 | 10%硫酸洗液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5# | 47.68 | 47.65 | 47.70 |
|  | 47.60 | 47.46 | 47.61 |

结果表明，三种浓度洗液对结果没有明显的影响，考虑到本方法是随标标定标准溶液，即使硫酸铅沉淀有微量损失，因损失量接近，对结果不会造成影响，同意选择2%硫酸洗液。

3.5沉淀煮微沸时间的影响

煮微沸时间分为1min、2min、5min、10min，并分别保温10min。

| 样品编号 | 煮微沸时间/min | 测得铅量/mg | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3# | 1 | 28.49、28.28 | 终点正常 |
|  | 2 | 28.27、28.39 | 终点正常 |
|  | 5 | 28.48、28.27 | 终点正常 |
|  | 10 | 28.35、28.33 | 终点正常 |

结果表明，沉淀煮微沸时间太长虽然会影响酸度，破坏缓冲溶液体系，但对终点影响不大，结合我单位分析方法，同意起草方制定的采用沉淀煮微沸时间1min，保温时间10min。

3.6   共存元素影响

按照下表元素范围加入：试样量为0.28g。

| 元素 | 含量范围不大于，% | 元素加入量，mg |
| --- | --- | --- |
| As | 7 | 19.6 |
| Sb | 1 | 2.8 |
| Fe | 12 | 33.6 |
| Ag | 0.3 | 0.84 |
| Zn | 10 | 28 |
| Cd | 2 | 5.6 |

测定结果为：

| 样品编号 | Pb，% | 现象 |
| --- | --- | --- |
| 4# | 37.70 | 样品处理完成后，出现浑浊现象，但不影响终点判断 |
|  | 37.94 |  |
|  | 38.03 |  |
|  | 38.02 |  |
| 平均值 | 37.92 |  |
| 精密度9次测试平均值 | 37.86 |  |

结果表明，精密度良好，与精密度测试平均结果吻合，说明共存元素不影响分析结果。

3.7 滤液中铅测定

选择4号、5号样品以及铅标准，使用ICP-AES对过滤后滤液中铅进行测定。

| 样品编号 | 滤液中铅量，mg | 对测定结果影响Pb，% |
| --- | --- | --- |
| 4# | 0.33 | 0.11 |
|  | 0.36 | 0.12 |
|  | 0.36 | 0.12 |
|  | 0.45 | 0.15 |
| 5# | 0.45 | 0.15 |
|  | 0.36 | 0.12 |
|  | 0.42 | 0.14 |
|  | 0.42 | 0.14 |
| 铅标 | 0.40 | 0.13 |
|  | 0.19 | 0.12 |
|  | 0.18 | 0.12 |
| 铅标平均值 | 0.17 | 0.11 |

数据说明，随同标样滤液中铅量较为稳定，样品滤液中铅量影响样品含铅量为0.11%～0.15%，减去随标值0.11%为0.00%～0.04%，对铅整体结果影响有限，方法采用随同标样消除部分系统误差可行。

3.8 回收率和精密度

3.8.1 加标回收率

按照实验方法，称取实验步骤样品重量的50%，试样后加入适量的铅标准溶液，测定铅含量，计算回收率。

| 样品编号 | 原含量/mg | 加入铅量/mg | 测得铅量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 18.94 | 20 | 38.99 | 100.25 |
| 2# | 37.86 | 40 | 77.90 | 100.10 |
| 3# | 56.56 | 45 | 101.60 | 100.09 |
| 4# | 75.72 | 60 | 135.75 | 100.05 |
| 5# | 95.24 | 70 | 165.30 | 100.09 |

表中数据可以看出，铅的回收率较高，在100.09%～100.25%之间，能满足铅冰铜中铅分

析方法准确度的要求。

3.8.2 精密度

按照实验方法，对五个不同样品进行分析，每个样品平行分析9次，验证该方法的精

密度，其分析数据见表11。

| 样品编号 | 测定铅量/% | 平均值/% | SD/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 9.42、9.44、9.40、9.42、9.53、9.54、9.50、9.57、9.42 | 9.47 | 0.064 | 0.675 |
| 2# | 18.76、18.84、18.93、18.96、19.02、18.96、19.01、18.88、18.96 | 18.93 | 0.084 | 0.444 |
| 3# | 28.20、28.26、28.35、28.20、28.39、28.34、28.27、28.27、28.22 | 28.28 | 0.069 | 0.242 |
| 4# | 37.79、37.80、37.90、37.84、37.98、37.99、37.68、37.83、37.93 | 37.86 | 0.100 | 0.264 |
| 5# | 47.55、47.63、47.62、47.72、47.65、47.62、47.51、47.68、47.60 | 47.62 | 0.063 | 0.133 |

数据表明，采用本方法测定铅冰铜中铅含量，在10.00%-50.00%的测定范围内，RSD值在0.133%-0.675%之间，精密度良好，能满足测定要求。

3.9 结论

本方法测试稳定、适用范围广，相对标准偏差为0.133%-0.675%之间；精密度好，加标回收率为100.09%～100.25%，完全能满足铅冰铜中铅量的测定，同意推广使用。

# Text boxes

基夫赛特炉铅液

+硫磺

CDF炉

铅冰铜

脱铜锅

铅液

+硫铁矿+纯碱

+硫磺

铜浮渣

铅冰铜

试 验 报 告（二验）