ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNIA XXXX—XXXX

半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿

Ultrapure resin vessels for trace impurities detection in semiconductor materials

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2020-10

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会

发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）提出并归口。

本标准负责起草单位：江苏赛夫特半导体材料检测技术有限公司、 北京诚驿恒仪科技有限公司、集萃新材料研发有限公司

本标准主要起草人：xxxxx。

本标准系首次发布。

半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿

- 范围

本标准规定了半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于超高纯半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2410  透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6672  塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 25915.1-2010  洁净室及相关受控环境 第1部分：空气洁净度等级

GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定

SJ/T 11637 电子化学品 电感耦合等离子体质谱法通则

SJ/T 11638 电子化学品中颗粒的测试方法

- 要求

  - 外观

半导体材料痕量杂质分析用超纯树脂器皿，应无可见的孔洞、纹理、斑点、异物及任何影响使用的痕迹。

  - 容积

    - 容积偏差

器皿的容积偏差应不大于±3%。

    - 厚度偏差

- 器皿的厚度偏差应不大于标称值的±1%。

  - 液态中杂质挥发含量

    - 挥发性杂质

- 超纯树脂器皿（B、Na、Mg、AL、P、K、Ca、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Pb）的允许总量应符合表1的要求。

    - 微粒子释放量

| - 项目 | - 技术指标要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Ⅰ级 | - Ⅱ级 |
| - 按照本标准附录A方法测定的杂质允许总量（ng） | - ≤5 | - ≤20 |
| - 按照本标准附录B方法测定的微粒子允许量（个/mL.0.2μm） | ≤10 | - ≤100 |

- 试验方法

  - 痕量杂质元素含量测定

按SJ/T 11637的规定在ISO Class4洁净实验室中进行。

  - 颗粒含量测定

按SJ/T 11638的规定在ISO Class4洁净实验室中进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准或订货单(合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一条产品生产线、同一原料、同一工艺生产的产品组成。或者随机抽样。

  - 检验项目

- 每批产品应对表1中全部项目进行检验。

  - 取样

除非特殊说明，应当遵守国家标准执行，或按照供需双方均认可的采样方式进行采样。

对于杂质和微粒子含量项目的检测，建议在满足GB/T 25915.1-2010所定义的6级以上洁净区域内进行采样。

  - 检验结果的判定

- 当所有检验项目符合本标准的要求时，则鉴定产品合格；若有任一检验项目不符合本标准的要求，则鉴定产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 包装袋上的标志应牢固、清晰，至少包括以下内容：

a) 产品名称

b) 质量规格等级

c) 厚度、宽度及长度

d) 生产日期

e) 厂家名称

  - 包装

本产品应采用内部用同材质的PE袋（膜）封装，外部应严实包装，严禁受到外界的污染。

  - 运输

运输时应防止碰撞式接触锐利的物体、轻装轻卸，同时避免日晒雨淋，保证包装完好及包装袋不受污染。

  - 储存

产品贮存在洁净、干燥、通风、湿度适宜的库房内，远离热源定置存放。

  - 质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上写明：

a）供方名称；

b) 产品名称及规格、牌号；

c）产品批号；

d）产品净重及数量；

e）分析检验结果和检验部门的印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包含下列内容：

a)产品名称；

b)产品规格及要求；

c)数量；

d)本标准编号；

e)供需双方协商确定的其他要求。