国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T5235-2007《加工镍及镍合金—化学成分和产品形状》。本文件与GB/T5235-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）删除了产品形状的举例、名称及组别（见2007年版的“表1”）；

b）增加了批号的系别（见“表1”）；

c） 增加了镍基为主的高温合金和耐蚀合金牌号：N10276、N06110、N06625、N06600、N06617、N06690、N08825等22个牌号（见“表1”）。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：铝沈阳有色金属加工有限公司、***、***、***、***负责起草。

本文件主要起草人：***、***、***、***

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——1965年首次发布为YB 144-1965，1971年第一次修订为YB 755-1971。

——1985年第二次修订变为GB/T 5235-1985、2007年第三次修订。

加工镍及镍合金牌号和化学成分

- 范围

本文件规定了加工镍及镍合金的牌号和化学成分。

本文件适用于以压力加工方法生产的镍及镍合金加工产品及其所用的铸锭和坯料。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语及定义

本文件没有需要鉴定术语和定义。

- 化学成分

4.1 牌号与化学成分

4.1.1 镍及镍合金的牌号和化学成分应符合表1的规定。

4.1.2 本文件与国际标准ISO、美国ASTM标准相应牌号的对应关系见附表A。

表1  牌号和化学成分

| 系别 | 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | 杂质总和a |
| 纯镍 | N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.0003 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 | 0.02 |
|  | N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 |
|  | N5 | 99.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | - | 0.010 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
|  | N7 | 99.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | - | 0.010 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | - | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
|  | N9 | 98.63 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
|  | DN | 99.35 | 0.06 | 0.02～ 0.10 | 0.05 | 0.02～ 0.10 | 0.02～ 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.35 |
| 阳极镍 | NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
|  | NY2 | 99.4 | 0.01～ 0.10 | 0.10 | - | O：0.03～0.30 | 0.002～ 0.010 | - | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NY3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.10 | 0.005 | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 镍锰系 | NMn3 | 余量 | 0.5 | 0.30 | 2.30～ 3.30 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 0.010 | 0.65 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.002 | - | - | - | 1.5 |
|  | NMn4-1 | 余量 | - | 0.75～ 1.05 | 3.75～ 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NMn5 | 余量 | 0.50 | 0.30 | 4.60～ 5.40 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 0.020 | 0.65 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.002 | - | - | - | - |
|  | NMn1.5-1.5-0.5 | 余量 | - | 0.35～ 0.75 | 1.3～ 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cr：1.3～1.7 | - | - |

续表1  牌号和化学成分

| 系别 | 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | Cr | Co |
| 镍铜系 | NCu40-2-1 | 余量 | 38.0～42.0 | 0.15 | 1.25～2.25 | 0.30 | - | 0.020 | 0.005 | 0.2～1.0 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NCu28-1-1 | 余量 | 28～32 | - | 1.0～1.4 | - | - | - | - | 1.0～1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NCu28-2.5-1.5 | 余量 | 27.0～ 29.0 | 0.1 | 1.2～1.8 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.005 | 2.0～ 3.0 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | - | - | - | - | - |
|  | NCu30 | 63.0 | 28.0～ 34.0 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | - | 0.024 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NCu30-3-0.5 | 余量 | 27.0～ 34.0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | - | 0.015 | 0.020 | 2.0 | - | - | - | Al：2.2～3.2 | Ti：0.35～0.85 | - | - |
|  | NCu35-1.5-1.5 | 余量 | 34～ 38 | 0.1～ 0.4 | 1.0～ 1.5 | - | - | - | - | 1.0～ 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | NiCu30-LC | 63.0 | 28.0～ 34.0 | 0.5 | 2.0 | 0.04 | - | 0.025 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | N04405 | 63.0 | 28.0～ 34.0 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | - | 0.025～ 0.060 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 镍镁系 | NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07～ 0.15 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | - | - |
| 镍硅系 | NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15～0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | - | - |
|  | NSi3 | 97 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 镍钼系 | NiMo28 | Ni余量 | - | 0.1 | 1.0 | 0.02 | - | 0.030 | 0.040 | 2.0 | - | - | - | Mo：26.0 ～30.0 | - | - | 1.0 | 1.0 |
|  | NiMo30Fe5 | Ni余量 | - | 1.0 | 1.0 | 0.05 | - | 0.030 | 0.040 | 4.0～ 6.0 | - | V：0.2～0.4 | Mo：26.0 ～30.0 | - |  | 1.0 | 2.5 |

续表1  牌号和化学成分

| 系别 | 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | As | Sb | Zn | Cd | Sn | W | Ca | Cr | Co | Al | Ti | B |
| 镍钨系 | NW4-0.15 | 余量 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 3.0～4.0 | 0.07～0.17 | - | - | 0.01 | - | - |
|  | NW4-0.2-0.2 | 余量 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | - | - | 0.03 | - | - | - | - | 0.003 | P+Pb+Sn+Bi+Sb+Cd+S≤0.002 | 3.0～4.0 | 0.10～0.19 | - | - | 0.1～0.2 | - | - |
|  | NW4-0.1 | 余量 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | - | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 3.0～4.0 | - | Zr：0.08～0.14 | - | 0.005 | 0.005 | - |
|  | NW4-0.07 | 余量 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05～0.10 | 0.001 | 0.002 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 3.5～4.5 | - | - | - | 0.001 | - | - |
| 镍铬系 | NCr10 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
|  | NCr20 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0～20.0 | - | - | - | - |
|  | NiCr20Ti2Al | Ni 余量 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.04～0.10 | Ag≤0.0005 | 0.015 | - | 1.5 | 0.0020 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 ～ 21.0 | 2.0 | 1.0～1.8 | 1.8 ～ 2.7 | 0.008 |
|  | NiCr20Ti | Ni 余量 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.08～0.15 | - | 0.020 | - | 5.0 | 0.0050 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0～ 21.0 | 5.0 | - | 0.20～0.60 | - |

续表1  牌号和化学成分

| 系别 | 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Bi | W | Zr | Cr | Co | Al | Ti | Mo | B | Nb+Ta |
| 镍铬钼系 | NiCr16Mo16Ti | Ni 余量 | - | 0.08 | 1.0 | 0.015 | - | 0.030 | 0.040 | 3.0 | - | - | - | - | 14.0～18.0 | 2.0 | - | 0.7 | 14.0～17.0 | - | - |
|  | NiMo16Cr15Fe6W4 | Ni 余量 | - | 0.08 | 1.0 | 0.010 | - | 0.030 | 0.040 | 4.0～7.0 | - | - | 3.0～4.5 | - | 14.5～16.5 | 2.5 | - | V≤0.35 | 15.0～17.0 | - | - |
|  | N06110 | 51 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.15 | - | 0.015 | 0.015 | 1.0 | - | - | 1.0～4.0 | - | 28.0～33.0 | - | 1.0 | 1.0 | 9.0～12.0 | - | - |
|  | NiCr22Mo9Nb | 58.0 | - | 0.50 | 0.50 | 0.10 | - | 0.015 | 0.015 | 5.0 | - | - | - | - | 20.0 ～ 23.0 | 1.0 | 0.40 | 0.40 | 8.0～10.0 | - | 3.15～4.15 |
| 镍钴铬系 | NiCo20Cr15Mo5Al4Ti | Ni 余量 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.12～0.17 | Ag≤0.0005 | 0.015 | - | 0.1 | 0.0015 | 0.0001 | - | - | 14.0～15.7 | 18.0～22.0 | 4.5～4.9 | 0.9～1.5 | 4.5～5.5 | 0.003～0.010 | - |
|  | NiCo20Cr20Mo5Ti2Al | Ni 余量 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.04～0.08 | Ag≤0.0005 | 0.007 | - | 0.7 | 0.0020 | 0.0001 | - | - | 19.0～21.0 | 19.0～21.0 | Al：0.3～0.6；Ti：1.9～2.4；Al+Ti：2.4～2.8 | 5.6～6.1 | 0.005 | - |
|  | NiCr20Co13Mo4Ti3Al | Ni 余量 | 0.10 | 0.1 | 1.0 | 0.02～0.10 | Ag≤0.0005 | 0.015 | 0.015 | 2.0 | 0.0010 | 0.0001 | - | 0.02～ 0.08 | 18.0～ 21.0 | 12.0～ 15.0 | 1.2～1.6 | 2.8～3.3 | 3.5～5.0 | 0.003～0.010 | - |
|  | NiCr20Co18Ti3 | Ni 余量 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.13 | - | 0.015 | - | 1.5 | - | - | - | 0.15 | 18.0～ 21.0 | 15.0～ 21.0 | 1.0～ 2.0 | 2.0～ 3.0 | - | 0.020 | - |
|  | N06617 | 44.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.05～0.15 |  | 0.015 |  | 3.0 |  |  |  |  | 20.0～24.0 | 10.0～15.0 | 0.8～1.5 | 0.6 | 8.0～10.0 | 0.006 |  |

续表1  牌号和化学成分

| 系别 | 牌号 | 化学成分（质量分数），% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | S | P | Fe | W | Cr | Co | Al | Ti | Mo | B | Nb+Ta |
| 镍铬铁系 | NCr15-8 | 72.0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.15 | 0.015 | 0.030 | 6.0～10.0 | - | 14.0～17.0 | - | - | - | - | - | - |
|  | NiCr15Fe7Ti2Al | 70.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.08 | 0.015 | - | 5.0～9.0 | - | 14.0～17.0 | - | 0.4～1.0 | 2.2～2.8 | - | - | 0.7～1.2 |
|  | NiCr15Fe8-LC | 72.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.02 | 0.015 | - | 6.0～10.0 | - | 14.0～17.0 | - | - | - | - | - | - |
|  | NiCr21Fe18Mo9 | Ni 余量 | - | 1.0 | 1.0 | 0.05～0.15 | 0.03 | 0.04 | 17.0～20.0 | 0.2～1.0 | 20.5～23.0 | 0.5～2.5 | - | - | 8.0～10.0 | 0.010 | - |
|  | NiCr23Fe15Al | 58.0～63.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.10 | 0.015 | - | 余量 | - | 21.0～25.0 | - | 1.0～1.7 | - | - | - | - |
|  | NiFe36Cr12Mo6Ti3 | 40.0～45.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.02～0.06 | 0.020 | 0.020 | 余量 | - | 11.0～14.0 | - | 0.35 | 2.8～3.1 | 5.0～6.5 | 0.010～0.020 | - |
|  | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 50.0～55.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 余量 | - | 17.0～21.0 | - | 0.2～0.8 | 0.6～1.2 | 2.8～3.3 | 0.006 | 4.7～5.5 |
|  | N08825 | 38.0～46.0 | 1.5～3.0 | 0.50 | 1.0 | 0.05 | 0.030 | 0.030 | ≥22.0 | - | 19.5～23.5 | - | 0.20 | 0.6～1.2 | 2.5～3.5 | - | - |
|  | N06690 | 58.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.05 | 0.015 | - | 7.0～11.0 | - | 27.0～31.0 | - | - | - | - | - | - |
| 注1：元素含量为上下限者为基体元素和合金元素，元素含量为单个数值者除Ni+Co为最低限量外，其他未单独标明元素为最高限量。标“-”项目一般情况不要求检测。 注2：余量的质量分数为100％与所有表中有明确要求的元素含量总和的差值。 注a：杂质总和为表中所列非基体、非合金元素的元素实测值总和。 |

附 录 A

（资料性）

与ISO、ASTM标准等同的牌号对照

本文件的牌号与ISO和ASTM标准中化学成份完全相同牌号的对照，见表A.1。

表A.1 与ISO、ASTM标准等同的牌号对照

| 系别 | 本标准采用的牌号 | 国内使用过的合金牌号 | 耐蚀合金牌号 | ASTM牌号 | ISO牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯镍 | N2 | N2 | - | - | - |
|  | N4 | N4 | - | - | - |
|  | N5 | N5 | - | N02201 | NW2201 |
|  | N6 | N6 | - | - | - |
|  | N7 | N7 | - | N02200 | NW2200 |
|  | N8 | N8 | - | - | - |
|  | N9 | N9 | - | - | - |
|  | DN | DN | - | - | - |
| 阳极镍 | NY1 | NY1 | - | - | - |
|  | NY2 | NY2 | - | - | - |
|  | NY3 | NY3 | - | - | - |
| 镍锰系 | NMn3 | NMn3 | - | - | - |
|  | NMn4-1 | NMn4-1 | - | - | - |
|  | NMn5 | NMn5 | - | - | - |
|  | NMn1.5-1.5-0.5 | NMn1.5-1.5-0.5 | - | - | - |
| 镍铜系 | NCu40-2-1 | NCu40-2-1 | - | - | - |
|  | NCu28-1-1 | NCu28-1-1 | - | - | - |
|  | NCu28-2.5-1.5 | NCu28-2.5-1.5 | - | - | - |
|  | NCu30 | NCu30 | - | N04400 | NW4400 |
|  | NCu30-3-0.5 | NCu30-3-0.5 | - | N05500 | NW5500 |
|  | NCu35-1.5-1.5 | NCu35-1.5-1.5 | - | - | - |
|  | NiCu30-LC | NiCu30-LC | - | - | NW4402 |
|  | N04405 | - | - | N04405 | - |
| 镍镁系 | NMg0.1 | NMg0.1 | - | - | - |
| 镍硅系 | NSi0.19 | NSi0.19 | - | - | - |
|  | NSi3 | - | - | - | - |
| 镍钼系 | NiMo28 | NiMo28 | NS3202 | N10665 | NW0665 |
|  | NiMo30Fe5 | NiMo30Fe5 | - | - | NW0001 |
| 镍钨系 | NW4-0.15 | NW4-0.15 | - | - | - |
|  | NW4-0.2-0.2 | NW4-0.2-0.2 | - | - | - |
|  | NW4-0.1 | NW4-0.1 | - | - | - |
|  | NW4-0.07 | NW4-0.07 | - | - | - |

表A.1 与ISO、ASTM标准等同的牌号对照

| 镍铬系 | NCr10 | NCr10 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NCr20 | NCr20 | - | - | - |
|  | NiCr20Ti2Al | NiCr20Ti2Al | - | - | NW7080 |
|  | NiCr20Ti | NiCr20Ti | - | - | NW6621 |
| 镍铬钼系 | NiCr16Mo16Ti | NiCr16Mo16Ti | - | - | NW6455 |
|  | NiMo16Cr15Fe6W4 | NiMo16Cr15Fe6W4 00Cr15Ni60Mo16W5Fe5 | NS3304 | N10276/N010276 （Inconel 276） | NW0276 |
|  | N06110 | - | - | N06110 | - |
|  | NiCr22Mo9Nb | NiCr22Mo9Nb 0Cr20Ni65Mo10Nb4 | NS3306 | N06625 （Inconel 625） | NW6625 |
| 镍钴铬系 | NiCo20Cr15Mo5Al4Ti | NiCo20Cr15Mo5Al4Ti | - | - | NW3021 |
|  | NiCo20Cr20Mo5Ti2Al | NiCo20Cr20Mo5Ti2Al | - | - | NW7263 |
|  | NiCr20Co13Mo4Ti3Al | NiCr20Co13Mo4Ti3Al | - | - | NW7001 |
|  | NiCr20Co18Ti3 | NiCr20Co18Ti3 | - | - | NW7090 |
|  | N06617 | - | - | N06617 | - |
| 镍铬铁系 | NCr15-8 | NCr15-8 | NS3102 | N06600 （Inconel 600） | NW6600 |
|  | NiCr15Fe7Ti2Al | NiCr15Fe7Ti2Al | - | - | NW7750 |
|  | NiCr15Fe8-LC | NiCr15Fe8-LC | - | - | NW6602 |
|  | NiCr21Fe18Mo9 | NiCr21Fe18Mo9 | - | - | NW6002 |
|  | NiCr23Fe15Al | NiCr23Fe15Al | - | - | NW6601 |
|  | NiFe36Cr12Mo6Ti3 | NiFe36Cr12Mo6Ti3 | - | - | NW9911 |
|  | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | - | - | NW7718 |
|  | N08825 | 0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | NS1402 | N08825 （Incoloy 825） | NW8825 |
|  | N06690 | 0Cr30Ni60Fe10 | NS3105 | N06690 （Inconel 690） | - |

# Text boxes

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.90

CCS H 62

GB/T XXXX—XXXX

代替GB/T 5235-2007

加工镍及镍合金牌号和化学成分

Designation and chemical composition of wrought nickel and nickel alloys

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施