稀土行业标准«硫化铈»（送审稿 ）编制说明

一、工作简况

1.1立项的目的和意义

目前，丰度颇高的廉价轻稀土元素La、Ce以及中重稀土元素Sm、Y产量过剩，尤其铈产品尤为严重，急需转型开发并进行综合利用。稀土硫化物颜料研发及生产有效利用了廉价轻稀土原料，使过剩的稀土产品附加值大幅提高，将资源优势转化为产品优势，属于国家鼓励的稀土新材料、高科技绿色环保产品。

硫化铈是用于生产绿色环保颜料的一种高科技、高附加值的稀土新材料产品，可作为塑料添加剂、各种聚合物着色剂、色母粒显色、高档漆添加剂及陶瓷颜料。较一般无机颜料具有环保、色泽艳丽、吸收紫外线反射红外线、与玻璃纤维有良好的融合性及热稳定性好等特性，特别是无毒无害能够完全取代铅基和镉基颜料使用。经中国稀土行业协会推荐，2016年11月14日，国家工业和信息化部会同科技部、环境保护部颁布了《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》，稀土硫化物颜料在本目录中成为铅基、镉基颜料的替代品。

目前，在国家政策的支持下，硫化稀土已经逐步成为被市场认可的、性能卓越、应用广泛的颜料产品，在塑料、尼龙市场需求量巨大，发展趋势不可估量。且经核实国内外均没有稀土硫化物相关产品标准。因此建立和规范其产品标准十分必要。环保红色颜料用硫化铈产品标准的制定，填补了国家及稀土行业在硫化稀土产品标准上的空白，能够促进行业标准的资源优化配置，引导行业健康快速的发展。

1.2任务来源

2018年11月，包头市宏博特科技有限责任公司（以下简称宏博特公司）与包头稀土研究院共同申报《硫化铈》产品标准。全国稀土标准化技术委员会于2019年8月14日至16日在江西省赣州市召开了全国稀土标准化技术委员会2019年度第五次会议，在该次会上，宏博特公司与包头稀土研究院共同申报的《硫化铈》行业标准，进行任务落实（任务号是2019-0200T-XB），《硫化铈》行业标准计划完成时间为2020年底。

起草单位、参与起草单位及联系人见下表。

| 序号 | 单位名称 | 起草/参与起草 | 联系人 | 联系方式 | 单位性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头市宏博特科技有限责任公司 | 起草 | 张 成 | 15847255817 | 生产企业 |
| 2 | 包头稀土研究院 | 起草 | 陈禹夫 |  | 科研院所 |
| 3 | 上海田锐贸易有限公司 | 参与起草 | 何晓峰 | 13916368986 | 生产、应用及贸易 |
| 4 | 赣州有色冶金研究所 | 参与起草 | 黎 英 张积锴 | 13687070869 599170854@qq.com | 科研院所 |
| 5 | 江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司 | 参与起草 | 刘道斌 | 18679765325 3196321@qq.com | 第三方检测单位 |
| 6 | 江西金世纪新材料股份有限公司 | 参与起草 | 刘建刚 | 15170215165 | 生产企业 |
| 7 | 广东省稀有金属研究所 | 参与起草 |  |  | 科研院所 |
| 8 | 中科院海西研究所厦门稀土材料研究所 | 参与起草 |  |  | 科研院所 |
| 9 | 亿利生态科技有限责任公司 | 参与起草 | 魏 丽 | 15849707275 | 应用企业 |

1.3牵头起草单位简介

包头市宏博特科技有限责任公司成立于2008年，入住包头市稀土高新区产业应用园区，目前注册资金为3157万元。公司主要以研发、生产绿色环保高性能稀土硫化物系列产品为主。2016年通过竞标收购法国索尔维公司硫化稀土生产线，成为全球唯一产业化生产稀土硫化物并拥有自主知识产权的企业。

宏博特公司自主研发并引进国外先进技术，具备固-固法与气-固法两种合成工艺路线。目前可生产2个规格4种产品，PR-001（橙色）、PR=002（红色）、PR-003（波尔多红色）及PO-002（浅橙色），年产量达150吨。该系列产品通过瑞士SGS认证、REACH认证、欧盟EN71玩具检测认证、美国PDA食品认证；公司获得ISO质量体系认证。

宏博特公司拥有国内唯一一个“内蒙古稀土硫化物研发中心及中试生产基地”，正在建设纯硫化铈、硫化钐橡胶助剂、硫化钐单晶助剂及高纯稀土金属中试生产线，并具有与之匹配的分析检测中心。本产品是有毒有害铅红与镉红的替代品，是绿色环保产品，其发展前景不可估量。

截至目前已销往全球硫化稀土产品50多吨。这些都用于传统的工程塑料领域；公司正在将该产品推向涂料行业，进入更广阔的应用空间，如汽车修补漆、高档木质漆、铝合金喷涂料等。由于涂料中稀土环保颜料用量较大，这就为稀土硫化物颜料高质量、高速发展奠定了基础。

1.4 工作进度

1.2018年11月18日向全国稀土标准化技术委员会提出立项说明，进行申报答辩。

2.2019年8月，全国稀土标准化技术委员会于赣州召开本年度第五次稀土标准制修订会议。在此次会议上，进行了任务落实会，确定《硫化铈》标准的牵头单位为包头市宏博特科技有限责任公司、包头稀土研究院，参加单位为上海田锐贸易有限公司、赣州有色冶金研究所、江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司、广东省稀有金属研究所、中科院海西研究所厦门稀土材料研究所、江西金世纪新材料股份有限公司、和亿利生态科技有限责任公司。

3.2019年8月26日，《硫化铈》稀土标准工作微信群建立。

4.2019年8月底，牵头起草单位包头市宏博特科技有限责任公司、包头稀土研究院相关专家根据硫化铈生产及市场需求情况，收集相关国内外标准及技术资料，查阅相关标准50多个，确定了硫化铈产品的化学指标及物理指标。

5.2019年9月5日，《硫化铈》产品标准草案稿发布于微信工作群中，充分征集参与单位的意见及建议。

6.2019年10月中旬，参与起草单位陆续将意见及建议返回牵头起草单位。

7.2019年11月中旬，宏博特公司与包头稀土研究院再次召开由有关专家及相关技术人员参加的研讨会，根据参与起草单位的意见及建议再次确定硫化镧铈的各项指标，并完成标准征求意见稿。

8. 2020年2月中旬，将标准征求意见稿发再次送至各参与起草单位，进行意见征集，于2月底征集完成，形成标准初审稿，参与起草单位的意见及建议     附表1。

9. 2020年3月初，在15家稀土行业、科研院所及应用单位进行征求意见，有回函并有建议的14家，没有回函的有1家。其中高等院校2家，稀土生产单位4家，硫化稀土应用单位6家，第三方检测机构1家，标准研究单位1家，稀土研究单位1家（具体见附表2）。

10.2020年8月25-27日，在全国稀土标准化技术委员会2020年度第次会上（宁波）进行预审，与会专家就《硫化铈》产品标准的技术内容进行了充分的探讨与论证，所提意见及建议见意见汇总表。

二、编制原则、依据及标准主要内容

本项目中的稀土硫化物-硫化铈是一种高科技、高附加值的稀土环保颜料，以其色泽鲜艳，遮盖力强，热稳定性好，特别是无毒无害能够完全取代铅基和镉基颜料，可作为塑料添加剂、各种聚合物着色剂、色母粒显色、高档漆添加剂及陶瓷颜料等使用，其中在塑料市场上，需求量巨大，发展趋势不可估量。

目前，环保颜料用硫化稀土产品标准在国际、国内没有标准可循，《硫化镧铈》行业标准于2019年8月颁布，2020年1月1日实施。硫化铈产品标准由宏博特公司及包头稀土研究院共同提出并申报的。该标准是依据现行国家法规的要求，可适用于以铈的氧化物、碳酸盐及其他化合物，经高温合成方法制得的粉末状硫化铈。硫化铈经后处理主要应用于塑料、涂料、搪瓷、玻璃、橡胶、油墨、建筑等工业领域，其化学性能及物理性能完全符合硫化铈的技术要求。标准文本内容表述合理，格式规范，与现行法律、法规完全相符。目前，国际及国内无此产品标准。

内蒙古地方标准《稀土硫化物颜料-硫化铈》（DB/T 1079-2016）并于2016年底颁布实施。近年来，随着硫化铈产品应用的不断深入，市场对该产品提出了新的需求，同时宏博特公司也增加了产品的牌号及种类。因此，宏博特公司与包头稀土研究院共同提出《硫化铈》产品行业标准的申报。

标准主要技术指标见表1、表2。

表1产品化学成分

| 产品牌号 |  |  | Ce2S3-3N5-Na | Ce2S3-3N5-Li | Ce2S3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PO75-Ce2S3-3N5-Na | PR265-Ce2S3-3N5-Li | PR275-Ce2S3-3N5 |
| 化学成分 （质量分数）/% | 主 成 分 | REO，不小于 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | CeO2/REO | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
|  |  | S，不小于 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Na2O/REO | 3.2±0.4 | / | / |
|  |  | Li2O/REO | / | 0.80±0.20 | / |
|  | 杂质含量不大于 | Cd，大不于 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | Pb，不大于 |  |  |  |
|  |  | Hg，不大于 |  |  |  |
|  |  | Cr，不大于 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 注：测定稀土总量、氧化钠、氧化锂量时，需烘后测定。 |  |  |  |  |  |

表2 产品理化性能

| 产品牌号 |  | Ce2S3-3N5-Na | Ce2S3-3N5-Li | Ce2S3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PO75-Ce2S3-3N5-Na | PR265-Ce2S3-3N5-Li | PR275-Ce2S3-3N5 |
| 物理性能 | 颜色 | 橙红色 | 红色 | 栗色 |
|  | 45μm筛余物/% | ＜0.3 |  |  |
|  | 中心粒径(D[V,50])/μm | ＜3 |  |  |
|  | 吸油量/（g/100g） | 35-50 |  |  |
|  | 水悬浮液pH值 | 7～8 |  |  |
|  | 挥发物/% | ＜0.3 |  |  |
|  | 耐热性/℃ | 300±20 |  |  |
|  | 相对着色力/% | 95~120 |  |  |
|  | 相对总色差△E | ≤3 |  |  |

三、主要技术内容说明

1. 因硫化铈产品属稀土产品，其化学成分分析已经有成熟的国家或行业标准，故其稀土总量、铈相对纯度、铅、镉、汞及六价铬含量检测方法按照或参照相关国家、行业标准分析方法进行。

2. 硫化铈产品中有害物质的要求完全符合欧盟立法指定的RoHS指令限制，甚至更加严格。

3. 硫化铈产品经后处理后主要作为颜料应用。在颜料应用中，最重要的技术指标是颜色色差及着色力。国内目前颜料应用性能的相关标准并不成熟（且涉及领域较复杂并多元化），多是以目测比较等方法进行颜色色差的确定。经过多方查实资料，了解客户的要求，国际上通常采用仪器检测及色差比较的方法更准确。因此，在本标准的研究中，充分参考了国际标准，以色差△E为结果表述产品与标准样品的色差。

4. 硫化铈产品的其它应用性能均按国家标准中相关要求进行测定。

四、标准水平分析

制定后的标准不但为硫化铈产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段；为用户生产出更满意的产品，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。

该产品标准的制定将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为硫化铈产品贸易提供仲裁的依据；为硫化铈产品的指标控制提供指导意义。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着硫化稀土环保颜料的高质量发展，硫化稀土的应用前景将越来越广泛。制定后的硫化铈产品标准将充分反映当前国内生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。制定后的标准可为硫化铈产品贸易提供仲裁的依据；为硫化铈产品的指标控制提供指导意义。

制定的硫化铈产品标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土产品贸易纠纷发挥一定的作用。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

截至目前，尚未发现与本标准内容相关的知识产权的问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准起草和编制过程中，征求了生产、研究、检测、应用等相关客户单位意见，同意该标准确定的相关技术内容。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

此次制定的《硫化铈》行业标准建议为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的措施建议

为使标准更好地发挥技术指导作用，提高产品质量水平，建议做好宣传培训，使各企业掌握标准的各项技术要求，使标准的应用真正落到实处，不断提高产品质量，提高市场竞争力，同时对《硫化铈》行业标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准中存在的问题，不断修订完善。