XB

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：包头市宏博特科技有限责任公司、包头稀土研究院、有色金属技术经济研究院、上海田锐贸易有限公司、赣州有色冶金研究所、江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、广东省稀有金属研究所、中科院海西研究所厦门稀土材料研究所。

本标准主要起草人：刘建钢、刘威、张成、高兰、张晓凡、樊灏、崔建国、陈禹夫、何晓峰、张积锴、刘道斌、刘建刚、倪海勇、丁建红、宋立军。

硫化铈

范围

本标准规定了硫化铈的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以铈的氧化物、碳酸盐及其他化合物为原料，经化学方法制得的硫化铈，供塑料、涂料、搪瓷、玻璃、橡胶、油墨、建筑等行业的颜料使用。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1717  颜料水悬浮液pH值的测定

GB/T 1864  颜料和体质颜料通用试验方法  颜料颜色的比较

GB/T 5211.3   颜料在105℃挥发物的测定

GB/T 5211.15  颜料和体质颜料通用试验方法  第15部分：吸油量的测定

GB/T 5211.19  着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定  目视比较法

GB/T 5211.20  在本色体系中白色、黑色和着色颜料颜色的比较 色度法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.5  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第5部分 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬、镁、镉、钒、铁量的测定

GB/T 12690.19 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第19部分：砷、汞量的测定

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 16484.8  氯化稀土 碳酸轻稀土化学分析方法 第8部分：氧化钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.2 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 20170.1 稀土金属及其化合物物理性能测试方法  稀土化合物粒度分布的测定

HG/T 3852  颜料筛余物测定法

HG/T 3853  颜料干粉耐热性测定法

术语与定义

无

技术要求

产品分类

4.1.1 产品按化学成分分为 Ce2S3-3N5-Na、Ce2S3-3N5-Li、Ce2S3-3N5，牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

4.1.2 产品按颜料国际索引号对应表述为PO75、PR265、PR275。

4.1.3 产品牌号示例如下：PO75-Ce2S3-3N5-Na、PR265-Ce2S3-3N5-Li、PR275-Ce2S3-3N5。

化学成分与理化性能

产品的化学成分应符合表1的规定。产品的理化性能应符合表2的规定，如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

产品化学成分

| 产品牌号 | Ce2S3-3N5-Na | Ce2S3-3N5-Li | Ce2S3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PO75-Ce2S3-3N5-Na | PR265-Ce2S3-3N5-Li | PR275-Ce2S3-3N5 |
| 化学成分 （质量分数）/% | 主 成 分 | REO，不小于 | 78 | 78 | 78 |
|  |  | CeO2/REO | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
|  |  | S，不小于 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | Na2O/REO | 3.2±0.4 | / | / |
|  |  | Li2O/REO | / | 0.80±0.20 | / |
|  | 杂质含量不大于 | Cd，大不于 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  | Pb，不大于 |  |  |  |
|  |  | Hg，不大于 |  |  |  |
|  |  | Cr，不大于 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 注：测定稀土总量、氧化钠、氧化锂量时，需烘后测定。 |

产品理化性能

| 产品牌号 | Ce2S3-3N5-Na | Ce2S3-3N5-Li | Ce2S3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PO75-Ce2S3-3N5-Na | PR265-Ce2S3-3N5-Li | PR275-Ce2S3-3N5 |
| 物理性能 | 颜色 | 橙红色 | 红色 | 栗色 |
|  | 45μm筛余物/% | ＜0.3 |
|  | 中心粒径(D[V,50])/μm | ＜3 |
|  | 吸油量/（g/100g） | 35-50 |
|  | 水悬浮液pH值 | 7～8 |
|  | 挥发物/% | ＜0.3 |
|  | 耐热性/℃ | 300±20 |
|  | 相对着色力/% | 95~120 |
|  | 相对总色差△E | ≤3 |

4.3 外观质量

4.3.1 产品为有颜色干燥粉末。

4.3.2 产品应洁净无目视可见夹杂物。

5  试验方法

5.1 化学成分

5.1.1  稀土总量的分析方法按照GB/T 14635的规定进行。

    - 氧化铈相对纯度的分析方法按照GB/T 18115.2的规定进行。

    - 硫含量的分析方法按照本标准中附录 A 的规定进行。

    - 铅、铬、镉含量的分析方法按照 GB/T 12690.5 中的规定进行。

    - 汞含量的分析方法按照 GB/T 12690.19 中的规定进行。

5.1.6  氧化钠含量的分析方法参照GB/T 16484.8中的规定进行（称样量为0.15g（精确至0.0001g），测定介质为盐酸介质）。

    - 氧化锂含量的分析方法按照附录B的规定进行。

  - 理化性能

5.2.1  颜色的测定采用目视法或仪器法，目视法按照 GB/T 1864 的规定进行，仪器法按照 GB/T 5211.20 的规定进行，以GB/T 5211.20为仲裁方法；如需方有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

    - 筛余物的测定按照HG/T 3852 的规定进行。

    - 中心粒径(D[V,50])的测定按照GB/T 20170.1的规定进行。

    - 吸油量的测定按照GB/T 5211.15的规定进行。

    - 水悬浮液pH值的测定按照GB/T 1717的规定进行。

    - 挥发物的测定按照GB/T 5211.3的规定进行。

    - 耐热性的测定按照HG/T 3853的规定进行。

5.2.8  相对着色力的测定参照 GB/T 5211.19 的规定进行。如需方有特殊要求，可由供需双方商定其他测试方法。

5.2.9  总色差的测定参照 GB/T 5211.20 中的规定进行。

  - 外观质量

自然散色光下，目视检查。

  - 数值修约

按照GB/T 8170的规定进行。

- 检验规则

6.1  检查与验收

6.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的有资质的机构进行，并双方约定取样。

  - 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行外观质量、化学成分及理化性能检测。

  - 取样与制样

产品的取样数量按表2规定进行。每袋取样量不少于 10g。将取得的试样经充分混匀后，以四分法缩分至试样的所需量，装入清洁干燥的塑料样品袋中封口，待测。

表3  产品取样数量

| 每批件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

6.5  检验结果判断

6.5.1　化学成分、理化性能分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样，对不合格项目进行重复试验；如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

6.5.2　外观质量检验结果与本标准规定不符合时，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输与贮存及质量证明书

7.1  标志

每箱（桶、袋）外注明：

a)供方名称；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)净重、毛重；

e)出厂日期及“防潮”标志或字样。

7.2  包装

产品装于双层塑料袋中密封，每袋净重分别为10kg、25kg；外包装为塑料桶、纸箱或铁桶。如需方有特殊要求，由供需双方协商确定。

7.3  运输与贮存

产品应于通风、干燥、避光、清洁处保存，不得露天堆放；运输装卸时要求轻装轻卸，防止碰撞和破裂，严防雨淋受潮；严禁与酸、碱物品接触。

7.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明以下内容：

a)供方名称；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)净重、毛重；

e) 出厂日期及“防潮”标志或字样。

8  参考文献

|1|《国际颜料索引号（Color index）》，说明见下表。

|2|《颜料分类、命名和型号》（GB/T3182-1995）。

硫化稀土颜料牌号对照表

| 化学成分 | Ce2S3-3N5-Na | Ce2S3-3N5-Li | Ce2S3-3N5 |
| --- | --- | --- | --- |
| COLOR INDEX Generic Name 颜料索引通用名字 | C.I.Pigment Orange 75 或PO75 | C.I.Pigment Red 265 或PR265 | C.I.Pigment Red 275 或PR275 |
| COLOR INDEX Constitution Name 颜料索引代码 | 77283-1 | 77283-2 | 772830 |

国际颜料索引（Color Index）是一部国际性的染料和颜料及中间体品种的汇编，是由英国染色工者学会Society of Syers and Colourists（SCC），和美国纺织化学家和染色家协会共同编辑出版的，所有的染料和颜料的命名编号前面都用C.I或CI作为前缀。如群青蓝，颜料索引通用名字：C.I.Pigment Bule 29（P.B.29/颜料蓝29）

国际颜料索引号（Color Index）使用双重分类方法。一个是国际颜色索引通用名称（Color Index Generic Name）,它是最为着色剂用户熟知和使用，也是更容易被记住的命名方法；另一个是国际颜色索引代码（Color Index Constitution Number），它根据化学成分不同而命名。这两个编号是一一对照的，每一个有国际颜色索引通用名称的染料或颜料均对应着一个国际颜色索引代码。

附录A

（资料性附录）
硫化稀土化学分析方法

硫量的测定

间接碘量法

## A.1 范围

本附录规定了硫化铈中硫含量的测定方法。

本附录适用于硫化铈中硫含量的测定。测定范围（质量分数）：5.00% ～ 40.00% 。

## A.2 原理

试样与盐酸反应生成的硫化氢与过量的碘标准溶液反应，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定剩余碘量，从而间接计算出稀土硫化物中硫含量。

## A.3 试剂

### A.3.1 碳酸钠，分析纯。

### A.3.2 基准重铬酸钾。

### A.3.3 碘化钾，分析纯。

### A.3.4 碘，分析纯。

### A.3.5 硫酸（1+4）。

### A.3.6 盐酸（1+1）。

### A.3.7 淀粉（10 g/L ),取 1 g 淀粉用 10 mL 冷水调匀，搅拌加入 90 mL 煮沸过的纯水，继续煮沸 5 min,冷却备用。

### A.3.8 硫代硫酸钠标准滴定溶液

A.3.8.1 配制:称取 26 g 硫代硫酸钠，溶于 1000 mL水中，加入 0.2 g 碳酸钠(A.3.1)，缓慢煮沸 10 min，冷却。将配置好的溶液置于棕色瓶中，放置两周，再用基准物标定。

A.3.8.2 标定:称取 0.15 g 于140℃～150℃烘至质量恒定的基准重铬酸钾(A.3.2)(精确至 0.000 1 g)，置于碘量瓶中，溶于 25 mL 水中，加 2 g 碘化钾(A.3.3)及 20 mL 硫酸(A.3.5)，摇匀，于暗处放置 10 min。加 150 mL 水，用配制好的硫代硫酸钠标准滴定溶液（A.3.8.1）滴定。近终点时加 3 mL 淀粉溶液(A.3.7)，再滴定至溶液由蓝色变为亮绿色为终点。平行标定3份，所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8.1)体积的极差值不应超过 0.10 mL，取其平均值。同时作空白试验。

A.3.8.3 硫代硫酸钠标准滴定溶液物质的量浓度按公式(A.1)计算：

…………………………（A.1）

式中：

—硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——重铬酸钾的质量，单位为克（g）；

V——硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白试验硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）；

49.03——以（1/6K2Cr2O7)为基本单元的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

### A.3.9 碘标准溶液

A.3.9.1 配制：称取 35 g 碘化钾(A.3.3)，加 100 mL 水溶解，再加 13 g 碘(A.3.5)溶解后用水稀释至 1 000 mL ，摇匀，保存于棕色具塞瓶中。

A.3.9.2 标定：用滴定管准确量取 10 mL 碘标准溶液(A.3.9)置于已装有 150 mL 水的碘量瓶中，后用硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8)滴定，滴至淡黄色后加 3 mL 淀粉溶液(A.3.7)，继续滴定至蓝色消失为终点。平行标定３份，所消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8)体积的极差值不应超过 0.10 mL，取其平均值。

A.3.9.3 碘标准溶液物质的量浓度按公式(A.2)计算：

…………………………………………（A.2）

式中：

c1——碘标准溶液物质的量浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V——硫代硫酸钠标准滴定溶液消耗体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

## A.4 分析步骤

### A.4.1 试料

### 称取 0.3g 试样(精确至 0.0001 g)。

### A.4.2 测定次数

### 称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

### A.4.3 空白试验

### 随同试料进行空白试验。

### A.4.4 测定

称取试料(A.4.1)于 300 mL 碘量瓶中，用滴定管准确滴加 35.00 mL 碘标准滴定溶液(A.3.9)，缓慢滴加 10 mL 盐酸(A.3.6)（边滴加边摇动碘量瓶），盖上瓶塞，剧烈摇动 2 min，用硫代硫酸钠标准滴定溶液(A.3.8)滴定至淡黄色后，加 5 mL 淀粉溶液(A.3.7)，继续滴定至蓝色消失，即为终点。

### A.4.5 分析结果的计算与表述

按公式(A.3)计算样品中硫的质量分数：

…………………………（A.3）

式中：

w s——样品中硫的质量分数；

c1——碘标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——加入碘标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

16.03——以（1/2S）为基本单元之摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m——样品的质量，单位为克（g）。

### A.4.6 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.1中所列允许差。

表A.1允许差

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| S | 5.00～20.00 | 0.40 |
|  | ＞20.00～40.00 | 0.50 |

### A.5 质量保证与控制

分析时用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录B

（资料性附录）

硫化稀土化学分析方法

氧化锂量的测定

火焰原子吸收光谱法

### B.1 范围

本附录规定了硫化铈中氧化锂含量的测定方法。

本附录适用于硫化铈中氧化锂含量的测定。测定范围：0.20%～1.50%。

### B.2 原理

试样经盐酸或硝酸溶解。在稀盐酸介质中，用空气-乙炔火焰，采用标准曲线法于原子吸收光谱仪波长670nm处测量锂的吸光度，计算试料中锂量。

### B.3 试剂

B.3.1 过氧化氢（30%）。

B.3.2 盐酸（1+1），优级纯。

B.3.3 锂标准贮存溶液：称取0.5324 g于105 ℃ ～ 110 ℃干燥至恒重的碳酸锂（优级纯，置于干燥器中，冷却至室温）于300mL烧杯中，加20mL水，加5mL盐酸（B.3.2）溶解,移入 100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL 含 1mg锂。

B.3.4 锂标准溶液：移取5.00 mL锂标准贮存溶液（B.3.3）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含50μg 锂。

B.3.5 锂标准溶液：移取5.00mL 锂标准溶液（B.3.4）于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含 5μg锂。

### B.4 仪器

原子吸收光谱仪，附锂空心阴极灯。

在仪器最佳条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试料溶液基体相一致的溶液中，锂的特征浓度应不大于0.018μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差不超过平均吸光度1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高溶液平均吸光度的0.5%.

——标准曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

### B.5 试样

硫化铈试样开封后立即称量。

### B.6 分析步骤

B.6.1 试料

按表1称取试样（B.5），精确至0.0001g。

表B.1 称样量及分取体积

| 氧化锂含量范围（质量分数）/% | 称样量/g | 定容体积/mL | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.20～0.80 | 0.15 | 250 | 5 |
| >0.80～1.50 | 0.10 | 250 | 5 |

### B.6.2 测定次数

### 称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

### B.6.3 空白实验

随同试料做空白试验。

### B.6.4 测定

B.6.4.1 试料的溶解

### 将试料（B.6.1）置于100mL烧杯中，加入 5mL盐酸（B.3.2），1mL过氧化氢（B.3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温。按表B.1将溶液定容至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。分取5.0mL移入50mL容量瓶中待测.

### B 6.4.2 标准曲线的绘制

于一组50mL容量瓶中，分别加入0mL、1.00mL、3.00mL、5.00 mL、7.00mL锂标准溶液（B.3.5），补加2mL盐酸（B.3.2），用水稀释至刻度，混匀。

### B 6.4.3 测定

使用空气-乙炔火焰，在原子吸收光谱仪波长670 nm 处，以水调零，测量标准曲线（B.6.4.2）的吸光度，以锂浓度值为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准曲线。曲线绘制后在仪器工作条件下对试样溶液（B.6.4.1）及与空白溶液进行测定。

### B.7  分析结果的计算与表述

按式（B.1）计算锂的质量分数（%）：

........... .............................. （B.1）

式中：

ρ——从标准曲线上查得的被测试液中氧化锂的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——从标准曲线上查得的空白试液中氧化锂的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——被测试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

### B.8 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表B.2允许差

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Li2O | 0.20～0.80 | 0.05 |
|  | ＞0.80～1.50 | 0.08 |

### B.9 质量保证和控制

分析时用标准样品或控制样品进行校核，或每月至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Comments

化学成分是否需要加入其它如，包覆的二氧化硅、氧化性等指标？如单为硫化铈没有必要，如颜料用硫化铈或塑料（涂料方面还在改进）用硫化铈是否有必要？

是否可改为：氧化铈相对纯度用各稀土杂质分量之和差减获得；各稀土杂质分量的分析方法按照GB/T 18115.2的规定进行。

表3

标准滴定溶液

配制

已于

加入25mL水溶解

可删除

标准滴定溶液

标准滴定溶液

标准滴定溶液

新规定：同一个标准文本内，公式中字母的序号采用从头至尾大排序号

10.00

将试料(A.4.2)置于

35.00

w

物质的量浓度

定期用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)进行一次质量控制。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

硫化铈

Cerium sulfide

（送审稿）

XB/Txxxx-202x

中华人民共和国稀土行业标准

标准

ICS.77.120.99

H 65