u

XB

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、XXXX

本文件主要起草人：XXX

# 氟  化  镨

1   范围

本文件规定了氟化镨的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于化学法制得的氟化镨，主要用作制备金属镨的原料，也供作电弧碳棒添加剂、有机玻璃镀膜和光学镀膜材料等用。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635　稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803　稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.3　稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

XB/T 615　氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 水蒸气蒸馏-EDTA滴定法

3   术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4   分类与牌号

产品按化学成分分为PrF3-4NA、PrF3-4NB、PrF3-3N、PrF3-2N四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

5   技术要求

5.1  化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1 氟化镨的化学成分

| 产品牌号 | PrF3-4NA | PrF3-4NB | PrF3-3N | PrF3-2N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，（质量分数）/% | REO | 86±1.5 | 86±1.5 | 86±1.5 | 86±1.5 |
|  | Pr6O11/REO，不小于 | 99.99 | 99.99 | 99.9 | 99 |
|  | 水分，不大于 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | F | 29±1 | 29±1 | 29±1 | 29±1 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质 | La2O3 | 0.0010 | 0.0010 | 0.010 | 0.10 |
|  |  |  | CeO2 | 0.0020 | 0.0020 | 0.030 | 0.10 |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.0040 | 0.0040 | 0.040 | 0.50 |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.0010 | 0.0010 | 0.010 | 0.30 |
|  |  |  | Y2O3 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |  |
|  |  |  | 其他稀土 杂质总和 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 |  |
|  |  | 非稀土杂质 | Fe2O3 | 0.0020 | 0.020 | 0.020 | 0.030 |
|  |  |  | SiO2 | 0.010 | 0.0050 | 0.010 | 0.030 |
|  |  |  | CaO | 0.0020 | 0.0050 | 0.030 | 0.050 |
|  |  |  | Na2O | 0.0050 | 0.010 | 0.030 | 0.040 |
|  |  |  | Al2O3 | 0.0050 | 0.010 | 0.010 | 0.050 |
|  |  |  | Cl- | 0.0050 | 0.0050 | 0.030 | 0.050 |
|  |  |  | SO42- | 0.0020 | 0.020 | 0.030 | 0.050 |
|  |  |  | NiO | 0.0010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
|  |  |  | 其他非稀土 杂质总和 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.030 |
|  | 注1：表中REO为烘干后稀土总量。 注2：其他稀土杂质是指表中没有列出除Pm，Sc以外其他所有稀土元素。 |

5.2  外观

5.2.1  产品为浅绿色的粉末。

5.2.2  产品应洁净，无目视可见的夹杂物。

6   试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

6.1.2  氟含量的分析方法按XB/T615的规定进行。

6.1.3  稀土杂质含量的分析方法参照GB/T 18115.3的规定进行，见附录A。

6.1.4  Fe2O3、Al2O3、NiO含量的分析方法参照GB/T 12690.5，见附录B。

6.1.5  钙量的分析方法参照GB/T 12690.15，见附录C。

6.1.6  非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行，其中SO42-的测定由供需双方协商解决。

6.1.7  水分的测定按照GB/T 12690.3的规定进行。

6.2  数值修约

按照GB/T 8170的规定进行。

6.3  外观质量

在自然光下，目视检查。

7   检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  产品由供方或第三方进行检验。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量异议，应在收到产品之日起1个月内提出；属于化学成分的异议，应在收到产品之日起2个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。

7.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

7.4  取样与制样

7.4.1  取样件数按表2的规定进行。

表2 取样件数

| 产品件（袋）数量 | 1～5 | 6～49 | 50~100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 产品数量的10%只进不舍取整数 | 产品数量的平方根只进不舍取整数 |

7.4.2  化学成分分析的取样方法

用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料（瓶）袋中并封口。

7.5  检验结果判定

7.5.1  化学成分分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

7.5.2  外观质量检验结果与本文件规定不符合时，则判该批产品为不合格。

8   标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志

每桶（袋）外应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样 。

8.2  包装

产品抽真空装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重5㎏、10㎏、25㎏、50㎏。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱，纸箱或塑料箱内），每桶（箱）净重为10㎏、20㎏、50㎏。如需方对包装有特殊要求，则供需双方另行协商。

8.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

8.4  随行文件

每批产品应附随行文件，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重、件数；

e) 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f) 本文件编号；

g) 出厂日期。

附  录  A

（资料性附录）

氟化镨中稀土杂质含量分析时的前处理

电感耦合等离子体光谱法（方法1）

A.1  试剂

A.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.1.2 硝酸（1+1）。

A.2  试样

氟化镨于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

A.3  分析步骤

A.3.1  试料

按试料中稀土氧化物含量为0.500g称取试样（5.3），精确至0.0001g。

A.3.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

A.3.3  分析试液的制备

将试料置于150mL的烧杯中，加5mL高氯酸（A.1.1），5mL硝酸（A.1.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.1.1），盖上表面皿，低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（A.1.2），用水洗杯壁和表面皿，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待用。

（其余部分同GB/T 18115.3 方法1）

电感耦合等离子体质谱法（方法2）

A.4  试剂和材料

A.4.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.4.2 硝酸（1+1）。

A.4.3 盐酸淋洗液（0.015mol/L）。

A.5  试样

氟化镨于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

A.6  分析步骤

A.6.1  试料

按表A1称取试样（A.5），精确至0.0001g。

表 A1 称取试料的量

| 稀土杂质相对含量（质量分数）/ % | 试样中稀土氧化物的量/g |
| --- | --- |
| 0.0001～0.0050 | 0.250 |
| ＞0.0050～0.05 | 0.100 |

A.6.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

A.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.4  分析试液的制备

将试料置于50mL的烧杯中，加5mL高氯酸（A.4.1），5mL硝酸（A.4.2），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.4.1），盖上表面皿，低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，立即取下，稍冷，用水洗杯壁和表面皿，用少量盐酸淋洗液（A.4.3）溶解盐类，移入50mL容量瓶中，以盐酸淋洗液（A.4.3）稀释至刻度，混匀。

（其余部分同GB/T 18115.3  方法2）

附  录  B

（资料性附录）

氟化镨中Fe2O3、Al2O3、NiO含量分析时的前处理

方法1 电感耦合等离子体光谱法

B.1  试剂

B.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

B.1.2 硝酸（1+1）。

B.2  试样

氟化镨于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.3  分析步骤

B.3.1  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.3.2  空白试验

随同试料做空白试验。

B.3.3  分析试液的制备

称取含稀土氧化物0.5000g的试样（B.2），置于石英烧杯中，加10mL高氯酸（B.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加5mL硝酸（B.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，待测。

（其余部分同GB/T 12690.5  方法1）

方法2 电感耦合等离子体质谱法

B.4  试剂和材料

B.4.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

B.4.2 硝酸（1+1）。

B.4.3 铟内标溶液：1mL含1μg的铟。

B.4.4 铯内标溶液：1mL含1μg的铯。

B.5  试样

氟化镨于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.6  分析步骤

B.6.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

B.6.4 分析试液的制备

称取0.2500g的试样（B.5），置于石英烧杯中，加5mL高氯酸（B.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却至室温。加5mL硝酸（B.4.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶，定容。按照表B1进行分取、内标加入及定容操作。

表 B1 试液的分取定容

| 元素质量分数/% | 分取试液体积/mL | 第二次定容体积/mL | 加内标溶液体积/mL | 补加硝酸体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001～0.010 | 10.00 | 50.00 | 0.50 | 2 |
| ＞0.010～0.050 | 5.00 | 50.00 | 0.50 | 2 |

（其余部分同GB/T 12690.5 方法2）

附  录  C

（资料性附录）

氟化镨中CaO含量分析时的前处理

电感耦合等离子体发射光谱法（方法1）

C.1  试剂

C.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

C.1.2 硝酸（1+1）。

C.2  试样

氟化镨于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

C.3  分析步骤

C.3.1 试料

按表C1称取试料，精确至0.0001g。

表 C1 称取试料的量及分取定容

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 试料稀土氧化物的量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL | 被测试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0002～0.0050 | 1.2500 | 50.00 | 10.00 | 25.00 |
| ＞0.0050～0.050 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 25.00 |
| ＞0.050～0.30 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 50.00 |

C.3.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

C.3.3  空白试验

随同试料做空白试验。

C.3.4  分析试液的制备

将试料置于石英烧杯中，加10mL高氯酸（C.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（C.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入50mL容量瓶，定容。按表C1进行分取、定容操作，混匀后待测。

（其余部分同GB/T 12690.15  方法1）

火焰原子吸收光谱法（方法2）

C.4  试剂和材料

C.4.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

C.4.2 硝酸（1+1）。

C.5  试样

氟化镨于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

C.6  分析步骤

C.6.1  试料

按表C2称取试料（氟化镨于105℃烘1.5h），精确至0.0001g。

表 C2 称取试料的量

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.01～0.03 | 2.0000 |
| ＞0.03～0.10 | 0.5000 |
| ＞0.10～0.30 | 0.1000 |

C.6.2  测定次数

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

C.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

C.6.4  测定

C.6.4.1 试料的溶解

将氟化镨试料置于石英烧杯中，加10mL高氯酸（C.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（C.4.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至近干，加入5mL硝酸（C.4.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

（其余部分同GB/T 12690.15 方法2）

# Text boxes

ICS 77.120.99

CCS H 65

ICS 77.120.99

CCS H65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—202X

氟  化  镨

Praseodymium fluoride

（送审稿）

XB/T XXXX—202X

发布

中华人民共和国工业和信息化部

202X-XX-XX 实施

202X-XX-XX发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会