ICS 77.120.99

CCS  H 14

YS

- YS/T XXXX.2-201X

富锂锰基正极材料化学分析方法

第2部分：钴含量的测定

电位滴定法

Methods for chemical analysis of ithium-riched manganese cathode material—

Part 2：Determination of cobalt content—

Potentiometric titration method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件为YS/T XXXX《富锂锰基正极材料化学分析方法》的第2部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：锰含量的测定  电位滴定法；

——第2部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第3部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、镁、锌、铝、硅含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第5部分：氯含量的测定  氯化银比浊法；

——第6部分：：硫酸根含量的测定  离子色谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本文件起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司、广东邦普循环科技有限公司、江西汉尧富锂科技有限公司、天齐锂业股份有限公司、深圳清华大学研究院、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、江西理工大学、瑞士万通中国有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、天津盟固利新材料有限公司、格林美股份有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：

- 引    言

富锂锰基正极材料具有能量密度高、材料来源丰富、生产成本低、环境友好等诸多优点，是目前锂电池产业的研究热点和发展方向之一，具有巨大的发展潜力和应用前景。富锂锰基正极材料的电化学性能与其化学成分的组成和结构之间有着密切关系。2018年1月1日行业标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》，然而目前仍缺乏与之相配套的分析方法标准。因此，急需建立一套针对富锂锰基正极材料化学成分的分析方法文件。

本文件拟由六部分组成。

——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法

——第3部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第5部分：氯含量的测定 氯化银比浊法

——第6部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法

本文件填补了国内外在富锂锰基正极材料化学成分检测领域的空白，对于把控富锂锰基正极材料的产品质量、完善其研发和生产工艺，提高锂离子动力电池的性能和使用寿命具有积极的指导意义。

- 富锂锰基正极材料化学分析方法

- 第2部分：钴含量的测定

- 电位滴定法

- 警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件规定了富锂锰基正极材料中钴含量的测定方法。

本文件适用于富锂锰基正极材料中钴含量的测定。测定范围：5.00 %~20.00 %。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

试料用盐酸、硝酸分解，用氯酸钾将锰（Ⅱ）氧化为二氧化锰，在柠檬酸盐存在的氨性溶液中，用铁氰化钾标准滴定溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾标准滴定溶液用钴标准滴定溶液进行电位滴定，电位突跃即为终点。采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定滤液中的锰含量和滤渣中的钴含量。

5 试剂

除非另有规定，本文件所用试剂均为分析纯及以上纯度的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级及以上纯度的水。

5.1氯酸钾。

5.2盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.3硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.4盐酸（1+1）。

5.5氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液：称取62.5 g氯化铵、50 g柠檬酸铵溶于500 mL水中，加入350 mL氨水，用水稀释至1000 mL，混匀。

5.6钴标准滴定溶液（ρCo=3.000 mg/mL）：称取3.0000 g金属钴（wCo≥99.98 %）于400 mL烧杯中，缓缓加入40 mL硝酸（1+1），边加边摇动，待剧烈反应停止后，低温加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物。取下，冷却，用水冲洗表面皿及烧杯壁，加热煮沸，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加50 mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。

5.7钴标准溶液：称取1.0000 g金属钴（wCo≥99.98 %），置于烧杯中，加入50 mL硝酸（A.2.3），低温加热至溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，取下、冷却至室温，用水洗涤表面皿及杯壁，移入1000 mL容量瓶中，补加50 ml硝酸（A.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含l mg钴。

5.8 锰标准溶液：称取1.0000 g金属锰（wMn≥99.95 %）于烧杯中，加入20 mL硝酸（A.2.3），盖上表面皿，低温加热溶解后蒸至近干，冷却，加入10 mL盐酸（A.2.1），用少量水冲洗烧杯壁及表面皿，加热煮沸溶解盐类，冷却后移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

5.9铁氰化钾标准滴定溶液

5.9.1配制：称取17 g铁氰化钾，加水溶解，过滤后移入1000 mL棕色容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.9.2标定：准确移取与样品测定相同体积的铁氰化钾标准滴定溶液（5.9.1）于250 mL烧杯中，加入80 mL氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液（5.5），混匀。在电位滴定仪上，插入电极，不断搅拌下用钴标准滴定溶液（5.6）滴定至电位突跃即为终点。

- 按式（1）计算铁氰化钾标准滴定溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数：

K=V1V2                   ………………………………（1）

式中：

K ——滴定系数，单位体积的铁氰化钾标准滴定溶液消耗钴标准滴定溶液的体积；

V1——滴定所消耗钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——加入铁氰化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

- 平行标定三份，三份溶液所消耗的高锰酸钾标准滴定溶液的体积的极差值不应超过0.05 mL，取其平均值。计算结果保留至四位有效数字。

6 仪器设备

6.1电位滴定仪，附搅拌装置。

6.2与仪器匹配的用于氧化还原滴定的电极。

6.3电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是 “零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5 %。

——钴元素推荐的分析谱线228.6 nm。

——锰元素推荐的分析谱线257.6 nm。

7 样品

7.1样品粒度不大于0.150 mm。

7.2样品应在105 ℃±2 ℃下烘干2 h，从烘箱中取出即迅速置于干燥器中，冷却至室温后立即称取。

8 试验步骤

8.1试料

称取1.00 g样品，精确至0.0001 g。

8.2平行试验

平行做两份试验。

8.3试料处理

8.3.1将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，以少量水润湿。加入15 mL盐酸（5.2），盖上表面皿，于电炉上低温加热并蒸发至3 mL~5 mL，冷却。加入5 mL硝酸（5.3），继续加热蒸发至3 mL~5 mL，冷却。加约30 mL水，加入10 mL硝酸（5.3）、2 g氯酸钾（5.1），于150 ℃± 25℃加热煮沸1 h，冷却。用水冲洗烧杯壁及表面皿，加热使盐类溶解，冷却。将试液过滤至100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。保留滤纸和滤渣。

8.3.2将滤纸和滤渣（8.3.1）转移至原烧杯中，加入50 mL盐酸（5.4），加热溶解至湿盐状，用水冲洗烧杯壁及表面皿，加热使盐类溶解，冷却。将试液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去初滤液。

8.4测定

8.4.1视试液钴含量的不同，准确移取相应量的铁氰化钾标准滴定溶液（以铁氰化钾标准滴定溶液过量2 mL~3 mL为宜）（5.9.1）于250 mL烧杯中，加入80 mL氯化铵-柠檬酸铵-氨水混合溶液（5.5），混匀，再加入分取的25.00 mL滤液（8.3.1），在电位滴定仪上（6.1），插入电极（6.2），在不断搅拌下用钴标准滴定溶液（5.6）滴定至电位突跃即为终点。

8.4.2 在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上（6.3），于选定的分析谱线处，测量试液（8.3.1）和（8.3.2）及随同试料空白溶液中锰、钴的发射强度，从工作曲线上计算经空白校正的锰、钴的质量分数。

8.4.3工作曲线的绘制

8.4.3.1钴工作曲线的绘制

于一组100 mL容量瓶中，分别移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL钴标准溶液（5.7），用水稀释至刻度，混匀。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪（6.3）上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液的钴的发射强度。以钴的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

A.4.4.2锰工作曲线的绘制

于一组100 mL容量瓶中，分别移取0 mL、0.50 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL、3.00 mL锰标准溶液（5.8），用水稀释至刻度，混匀。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪（6.3）上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液的锰的发射强度。以锰的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

9 试验数据处理

钴含量以钴的质量分数wCo计，按公式（2）计算：

…………（2）

式中：

K —— 铁氰化钾标准滴定溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数；

m —— 试料的质量，单位为克（g ）；

V0 —— 试液的总的体积，单位为毫升（ mL）；

V1—— 返滴定消耗钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 加入铁氰化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3—— 分取试液的体积， 单位为毫升（mL）；

ρCo——钴标准滴定溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

wMn——滤液中锰的质量分数；

w'Co——滤渣中钴的质量分数；

1.07——钴与锰的摩尔质量之比。

计算结果按照GB/T 8170的修约值比较法进行处理，保留至小数点后面两位。

10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| wCo % | 5.60 | 10.58 | 14.59 | 20.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r % | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| wCo % | 5.60 | 10.58 | 14.59 | 20.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R % | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |

11试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——本文件的编号（YS/T xxxx.2-201x）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由17家实验室对钴含量的4个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的钴含量在重复性条件下独立测定7次~11次不等。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 次数 | 水平 j |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1、浙江华友钴业股份有限公司（11次） （起草单位） | 1 | 5.55 | 10.69 | 14.64 | 20.22 |
|  | 2 | 5.73 | 10.64 | 14.61 | 20.23 |
|  | 3 | 5.62 | 10.60 | 14.74 | 20.17 |
|  | 4 | 5.71 | 10.67 | 14.73 | 20.25 |
|  | 5 | 5.59 | 10.64 | 14.70 | 20.17 |
|  | 6 | 5.59 | 10.62 | 14.61 | 20.24 |
|  | 7 | 5.64 | 10.61 | 14.56 | 20.20 |
|  | 8 | 5.59 | 10.65 | 14.60 | 20.12 |
|  | 9 | 5.68 | 10.61 | 14.54 | 20.19 |
|  | 10 | 5.60 | 10.61 | 14.59 | 20.14 |
|  | 11 | 5.65 | 10.62 | 14.54 | 20.15 |
|  | 均值 | 5.633 | 10.633 | 14.623 | 20.189 |
|  | s | 0.05543 | 0.02832 | 0.07037 | 0.04137 |
|  | RSD | 0.98 | 0.27 | 0.48 | 0.20 |
| 2、国标（北京）检验认证有限公司（11次） （一验单位） | 1 | 5.62 | 10.57 | 14.38 | 20.191 |
|  | 2 | 5.53 | 10.59 | 14.56 | 20.18 |
|  | 3 | 5.65 | 10.58 | 14.50 | 20.06 |
|  | 4 | 5.57 | 10.64 | 14.57 | 20.27 |
|  | 5 | 5.76 | 10.51 | 14.50 | 20.20 |
|  | 6 | 5.72 | 10.52 | 14.49 | 20.19 |
|  | 7 | 5.66 | 10.45 | 14.43 | 20.07 |
|  | 8 | 5.50 | 10.47 | 14.57 | 20.19 |
|  | 9 | 5.48 | 10.51 | 14.56 | 20.04 |
|  | 10 | 5.54 | 10.53 | 14.52 | 20.09 |
|  | 11 | 5.50 | 10.50 | 14.53 | 20.08 |
|  | 均值 | 5.593 | 10.534 | 14.509 | 20.143 |
|  | s | 0.095 | 0.056 | 0.062 | 0.075 |
|  | RSD | 1.69 | 0.53 | 0.43 | 0.37 |
| 3、深圳市中金岭南股份有限公司（11次） （一验单位） | 1 | 5.48 | 10.53 | 14.69 | 20.12 |
|  | 2 | 5.62 | 10.55 | 14.82 | 20.16 |
|  | 3 | 5.61 | 10.68 | 14.76 | 20.2 |
|  | 4 | 5.52 | 10.45 | 14.67 | 20.11 |
|  | 5 | 5.54 | 10.46 | 14.55 | 20.2 |
|  | 6 | 5.60 | 10.57 | 14.70 | 20.22 |
|  | 7 | 5.42 | 10.73 | 14.76 | 20.05 |
|  | 8 | 5.54 | 10.58 | 14.69 | 20.08 |
|  | 9 | 5.67 | 10.61 | 14.54 | 20.03 |
|  | 10 | 5.55 | 10.47 | 14.71 | 20.17 |
|  | 11 | 5.65 | 10.43 | 14.73 | 20.06 |
|  | 均值 | 5.56 | 10.55 | 14.69 | 20.13 |
|  | s | 0.075 | 0.097 | 0.084 | 0.067 |
|  | RSD | 1.35 | 0.92 | 0.57 | 0.33 |
| 4、广东邦普循环科技有限公司（11次） （一验单位） | 1 | 5.49 | 10.50 | 14.52 | 20.04 |
|  | 2 | 5.60 | 10.39 | 14.42 | 20.13 |
|  | 3 | 5.50 | 10.47 | 14.63 | 19.97 |
|  | 4 | 5.52 | 10.44 | 14.35 | 19.92 |
|  | 5 | 5.482 | 10.50 | 14.45 | 20.05 |
|  | 6 | 5.623 | 10.61 | 14.39 | 19.99 |
|  | 7 | 5.537 | 10.44 | 14.58 | 20.07 |
|  | 8 | 5.558 | 10.52 | 14.41 | 19.99 |
|  | 9 | 5.492 | 10.56 | 14.45 | 20.11 |
|  | 10 | 5.481 | 10.47 | 14.54 | 19.93 |
|  | 11 | 5.530 | 10.46 | 14.46 | 20.03 |
|  | 均值 | 5.528 | 10.492 | 14.472 | 20.021 |
|  | s | 0.046 | 0.064 | 0.080 | 0.066 |
|  | RSD | 0.84 | 0.61 | 0.55 | 0.33 |
| 5、江西汉尧富锂科技有限公司（9次） （一验单位） | 1 | 5.76 | 10.56 | 14.71 | 20.22 |
|  | 2 | 5.63 | 10.61 | 14.52 | 20.11 |
|  | 3 | 5.81 | 10.6 | 14.63 | 20.05 |
|  | 4 | 5.66 | 10.7 | 14.63 | 20.25 |
|  | 5 | 5.51 | 10.66 | 14.58 | 19.95 |
|  | 6 | 5.72 | 10.58 | 14.69 | 19.98 |
|  | 7 | 5.71 | 10.69 | 14.54 | 20.09 |
|  | 8 | 5.48 | 10.65 | 14.66 | 20.13 |
|  | 9 | 5.66 | 10.62 | 14.75 | 20.5 |
|  | 均值 | 5.66 | 10.630 | 14.634 | 20.142 |
|  | s | 0.109 | 0.048 | 0.077 | 0.166 |
|  | RSD | 1.919 | 0.454 | 0.528 | 0.826 |
| 6、北矿检测技术有限公司（11次） （一验单位） 11 | 1 | 5.67 | 10.50 | 14.55 | 20.26 |
|  | 2 | 5.73 | 10.48 | 14.50 | 20.18 |
|  | 3 | 5.66 | 10.64 | 14.62 | 20.12 |
|  | 4 | 5.61 | 10.56 | 14.75 | 20.17 |
|  | 5 | 5.70 | 10.54 | 14.68 | 20.28 |
|  | 6 | 5.63 | 10.66 | 14.49 | 20.25 |
|  | 7 | 5.68 | 10.58 | 14.48 | 20.12 |
|  | 8 | 5.65 | 10.60 | 14.43 | 20.13 |
|  | 9 | 5.60 | 10.59 | 14.55 | 20.15 |
|  | 10 | 5.57 | 10.65 | 14.59 | 20.14 |
|  | 11 | 5.56 | 10.60 | 14.60 | 20.20 |
|  | 均值 | 5.64 | 10.58 | 14.57 | 20.18 |
|  | S | 0.055 | 0.050 | 0.025 | 0.030 |
|  | RSD | 0.98 | 0.47 | 0.17 | 0.15 |
| 7、四川天齐锂业股份有限公司（9次）（一验单位） | 1 | 5.72 | 10.66 | 14.74 | 20.24 |
|  | 2 | 5.68 | 10.64 | 14.72 | 20.21 |
|  | 3 | 5.59 | 10.66 | 14.65 | 20.15 |
|  | 4 | 5.64 | 10.65 | 14.58 | 20.13 |
|  | 5 | 5.61 | 10.57 | 14.55 | 20.07 |
|  | 6 | 5.58 | 10.62 | 14.62 | 20.16 |
|  | 7 | 5.58 | 10.59 | 14.53 | 20.15 |
|  | 8 | 5.70 | 10.64 | 14.63 | 20.20 |
|  | 9 | 5.64 | 10.61 | 14.54 | 20.26 |
|  | 均值 | 5.638 | 10.627 | 14.619 | 20.174 |
|  | s | 0.05263 | 0.03162 | 0.07612 | 0.05897 |
|  | RSD | 0.93 | 0.30 | 0.52 | 0.29 |
| 8、深圳清华研究院（11次） （一验单位） | 1 | 5.72 | 10.68 | 14.71 | 20.15 |
|  | 2 | 5.66 | 10.62 | 14.75 | 20.41 |
|  | 3 | 5.67 | 10.67 | 14.62 | 20.22 |
|  | 4 | 5.54 | 10.59 | 14.67 | 20.21 |
|  | 5 | 5.66 | 10.68 | 14.64 | 20.18 |
|  | 6 | 5.74 | 10.67 | 14.79 | 20.07 |
|  | 7 | 5.64 | 10.65 | 14.69 | 20.03 |
|  | 8 | 5.67 | 10.59 | 14.67 | 20.14 |
|  | 9 | 5.69 | 10.60 | 14.63 | 20.10 |
|  | 10 | 5.60 | 10.67 | 14.59 | 20.12 |
|  | 11 | 5.62 | 10.55 | 14.59 | 20.28 |
|  | 均值 | 5.66 | 10.633 | 14.668 | 20.174 |
|  | s | 0.056 | 0.04429 | 0.06225 | 0.10657 |
|  | RSD | 0.99 | 0.42 | 0.42 | 0.53 |
| 9、国合通用（青岛）测试评价有限公司（7次） （二验单位） | 1 | 5.61 | 10.53 | 14.52 | 20.11 |
|  | 2 | 5.60 | 10.51 | 14.54 | 20.10 |
|  | 3 | 5.70 | 10.57 | 14.51 | 20.14 |
|  | 4 | 5.64 | 10.46 | 14.47 | 20.12 |
|  | 5 | 5.56 | 10.58 | 14.47 | 20.14 |
|  | 6 | 5.66 | 10.62 | 14.60 | 20.13 |
|  | 7 | 5.73 | 10.54 | 14.60 | 20.14 |
|  | 均值 | 5.642 | 10.532 | 14.530 | 20.123 |
|  | s | 0.05902 | 0.04446 | 0.05537 | 0.01557 |
|  | RSD | 1.05 | 0.42 | 0.38 | 0.08 |
| - 广西壮族自治区分析测试研究中心（11次） - （二验单位） | 1 | 5.44 | 10.70 | 14.64 | 20.11 |
|  | 2 | 5.62 | 10.64 | 14.50 | 20.13 |
|  | 3 | 5.58 | 10.60 | 14.57 | 20.18 |
|  | 4 | 5.56 | 10.59 | 14.68 | 20.19 |
|  | 5 | 5.58 | 10.60 | 14.79 | 20.18 |
|  | 6 | 5.68 | 10.65 | 14.79 | 20.15 |
|  | 7 | 5.59 | 10.60 | 14.63 | 19.99 |
|  | 8 | 5.63 | 10.63 | 14.65 | 20.00 |
|  | 9 | 5.56 | 10.60 | 14.69 | 20.16 |
|  | 10 | 5.55 | 10.66 | 14.48 | 20.15 |
|  | 11 | 5.61 | 10.56 | 14.56 | 19.97 |
|  | 均值 | 5.582 | 10.622 | 14.635 | 20.110 |
|  | s | 0.057 | 0.035 | 0.098 | 0.079 |
|  | RSD | 1.02 | 0.33 | 0.67 | 0.39 |
| 11.江西理工大学（9次）（二验单位） | 1 | 5.61 | 10.55 | 14.50 | 20.11 |
|  | 2 | 5.53 | 10.55 | 14.52 | 20.02 |
|  | 3 | 5.55 | 10.64 | 14.57 | 20.12 |
|  | 4 | 5.65 | 10.53 | 14.61 | 20.13 |
|  | 5 | 5.68 | 10.48 | 14.51 | 20.06 |
|  | 6 | 5.55 | 10.53 | 14.52 | 20.09 |
|  | 7 | 5.51 | 10.54 | 14.55 | 20.11 |
|  | 8 | 5.54 | 10.55 | 14.61 | 20.14 |
|  | 9 | 5.65 | 10.69 | 14.67 | 20.19 |
|  | 均值 | 5.59 | 10.56 | 14.56 | 20.11 |
|  | s | 0.062 | 0.063 | 0.058 | 0.048 |
|  | RSD | 1.12 | 0.60 | 0.40 | 0.24 |
| 12.瑞士万通中国有限公司（7次）（二验单位） | 1 | 5.29 | 10.46 | 14.47 | 19.78 |
|  | 2 | 5.43 | 10.44 | 14.44 | 19.92 |
|  | 3 | 5.43 | 10.47 | 14.44 | 19.80 |
|  | 4 | 5.45 | 10.43 | 14.44 | 19.92 |
|  | 5 | 5.25 | 10.64 | 14.50 | 19.79 |
|  | 6 | 5.41 | 10.46 | 14.43 | 19.92 |
|  | 7 | 5.36 | 10.65 | 14.41 | 19.92 |
|  | 均值 | 5.375 | 10.507 | 14.447 | 19.864 |
|  | s | 0.07753 | 0.09629 | 0.02883 | 0.06814 |
|  | RSD | 1.44 | 0.92 | 0.20 | 0.34 |
| 13.清远佳致新材料研究院有限公司（9次）（二验单位） | 1 | 5.52 | 10.43 | 14.53 | 20.08 |
|  | 2 | 5.51 | 10.44 | 14.52 | 20.08 |
|  | 3 | 5.52 | 10.44 | 14.54 | 20.08 |
|  | 4 | 5.45 | 10.38 | 14.41 | 20.01 |
|  | 5 | 5.46 | 10.38 | 14.42 | 20.01 |
|  | 6 | 5.45 | 10.38 | 14.42 | 20.02 |
|  | 7 | 5.50 | 10.48 | 14.49 | 20.10 |
|  | 8 | 5.50 | 10.48 | 14.50 | 20.10 |
|  | 9 | 5.50 | 10.48 | 14.50 | 20.15 |
|  | 均值 | 5.491 | 10.431 | 14.481 | 20.069 |
|  | s | 0.028 | 0.045 | 0.049 | 0.048 |
|  | RSD | 0.51 | 0.43 | 0.34 | 0.24 |
| - 北京当升材料科技股份有限公司（11次）（二验单位） | 1 | 5.61 | 10.65 | 14.59 | 20.04 |
|  | 2 | 5.48 | 10.66 | 14.67 | 20.20 |
|  | 3 | 5.67 | 10.58 | 14.67 | 20.22 |
|  | 4 | 5.65 | 10.70 | 14.63 | 20.20 |
|  | 5 | 5.56 | 10.68 | 14.58 | 20.13 |
|  | 6 | 5.60 | 10.65 | 14.68 | 20.06 |
|  | 7 | 5.69 | 10.58 | 14.62 | 20.01 |
|  | 8 | 5.66 | 10.71 | 14.70 | 20.23 |
|  | 9 | 5.69 | 10.59 | 14.69 | 19.98 |
|  | 10 | 5.62 | 10.69 | 14.61 | 20.27 |
|  | 11 | 5.54 | 10.69 | 14.54 | 20.22 |
|  | 均值 | 5.62 | 10.65 | 14.64 | 20.14 |
|  | s | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
|  | RSD | 1.16 | 0.46 | 0.35 | 0.51 |
| 15.天津盟固利新材料有限公司（6次）（二验单位） | 1 | 5.57 | 9.78 | 14.57 | 19.58 |
|  | 2 | 5.64 | 9.75 | 14.66 | 19.53 |
|  | 3 | 5.56 | 9.53 | 14.61 | 19.75 |
|  | 4 | 5.56 | 9.63 | 14.81 | 19.51 |
|  | 5 | 5.53 | 9.73 | 14.66 | 19.79 |
|  | 6 | 5.58 | 9.61 | 14.65 | 20.08 |
|  | 均值 | 5.573 | 9.672 | 14.660 | 19.707 |
|  | s | 0.03670 | 0.09683 | 0.08149 | 0.21639 |
|  | RSD | 0.66 | 1.01 | 0.56 | 1.10 |
| 16.格林美股份有限公司（7次）（二验单位） | 1 | 5.64 | 10.56 | 14.75 | 20.17 |
|  | 2 | 5.58 | 10.56 | 14.68 | 20.14 |
|  | 3 | 5.64 | 10.59 | 14.68 | 20.12 |
|  | 4 | 5.59 | 10.56 | 14.70 | 20.27 |
|  | 5 | 5.70 | 10.57 | 14.59 | 20.10 |
|  | 6 | 5.52 | 10.63 | 14.67 | 20.16 |
|  | 7 | 5.55 | 10.62 | 14.61 | 20.14 |
|  | 均值 | 5.603 | 10.582 | 14.668 | 20.156 |
|  | s | 0.06056 | 0.03066 | 0.05411 | 0.05584 |
|  | RSD | 1.08 | 0.29 | 0.37 | 0.28 |
| 17.国联汽车动力电池研究院有限责任公司。（7次） （二验单位） | 1 | 5.48 | 10.59 | 14.59 | 20.14 |
|  | 2 | 5.68 | 10.56 | 14.62 | 20.20 |
|  | 3 | 5.56 | 10.66 | 14.59 | 20.26 |
|  | 4 | 5.61 | 10.62 | 14.58 | 20.22 |
|  | 5 | 5.67 | 10.64 | 14.73 | 20.07 |
|  | 6 | 5.58 | 10.63 | 14.65 | 20.05 |
|  | 7 | 5.66 | 10.58 | 14.61 | 20.12 |
|  | 均值 | 5.61 | 10.61 | 14.62 | 20.15 |
|  | s | 0.073816 | 0.035677 | 0.054098 | 0.077096 |
|  | RSD | 1.31 | 0.33 | 0.37 | 0.38 |

——————————————