标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：富锂锰基正极材料化学分析方法  第3部分：镍含量的测定   丁二酮肟重量法

承办人：明帮来    共2页             标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司

电  话：15083573019                                                   2020年9月19日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验报告 | 在酒石酸溶液和乙酸铵溶液用量的条件试验中只说称量0.40g试样若干份进行试验，但未说明具体用哪个试样进行试验，建议使用杂质元素含量最高的1#样进行试验。建议增加考察加入5mL酒石酸时对测定镍含量的影响，找到能够掩蔽干扰元素所需酒石酸的最小量。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 已补充数据 |
| 2 | 试验报告 | 部分条件试验没有具体的数据进行支撑。例如丁二酮肟乙醇加入量试验中移取了40mg镍和80mg钴进行试验，仅测定了滤液中镍含量，没有镍含量的测定值。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 已补充数据 |
| 3 | 试验报告 | 在pH值选择条件试验部分，原试验报告中提到根据大量试验及相关文献表明，pH值在6~11这个范围内镍沉淀均较彻底，提到结合锰干扰情况，选择pH为6.0～6.5，但没有相应的实验设计和实验数据进行说明和支持，建议分取适量镍标准溶液及锰标准溶液或使用1#试样在不同pH条件下进行试验，根据试验结果选择合适的沉淀pH范围。 | 北矿检测技术有限公司 | 采纳 | 已补充数据 |
| 4 | 正文7.6 | “用已恒重的玻璃砂芯坩埚抽滤，水洗涤沉淀5次”此过程中，由于洗水温度、洗水体积不同洗涤效果也不相同，建议确定洗水温度以及洗涤过程中洗水用量。 | 清远佳致新材料研究院有限公司 | 部分采纳 | 因酒石酸加入量较少，不会析出，用常温水洗能满足测定要求，水洗用量修改为约20 mL |
| 5 |  | 无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
| 6 |  | 无意见 | 广东省工业分析检测中心 |  |  |
| 7 |  | 无意见 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |  |  |

标准项目名称：富锂锰基正极材料化学分析方法  第3部分：镍含量的测定   丁二酮肟重量法

承办人：明帮来    共2页             标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司

电  话：15083573019                                                   2020年9月19日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 无意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 |  |  |
| 9 |  | 无意见 | 青岛海关技术中心 |  |  |
| 10 |  | 无意见 | 天齐锂业股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 江特锂电池材料有限公司 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 江西理工大学 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 深圳清华大学研究院 |  |  |
| 15 |  | 无意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 瑞士万通中国有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 北京当升材料科技股份有限公司 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 |  |  |
| 19 |  | 无意见 | 天津盟固利新材料公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：17个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：17个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2 个

④没有回函的单位数： 0 个。