中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.3—20XX

富锂锰基正极材料化学分析方法

第3部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

Methods for chemical analysis of lithium-riched manganese cathode material—

Part 3：Determination of nickel content—

Dimethylglyoxime gravimetric method

（送审稿）

（本稿完成日期：2020-10-21）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

20××-××-××发布

- 20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.120.99

- CCS H 16

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《富锂锰基正极材料化学分析方法》的第3部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法；

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法；

——第3部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法；

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、镁、锌、铝、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5部分：氯离子含量的测定 氯化银比浊法；

——第6部分：硫酸根离子含量的测定 离子色谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：广东邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、天齐锂业股份有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、江西汉尧富锂科技有限公司、江西理工大学、浙江华友钴业股份有限公司、深圳清华大学研究院、清远佳致新材料研究院有限公司、北京当升材料科技有限公司、天津盟固利新材料有限公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司、格林美股份有限公司。

本文件主要起草人：

- 引    言

富锂锰基正极材料具有能量密度高、材料来源丰富、生产成本低、环境友好等诸多优点，是目前锂电池产业的研究热点和发展方向之一，具有巨大的发展潜力和应用前景。富锂锰基正极材料的电化学性能与其化学成分的组成和结构之间有着密切关系。2018年1月1日行业标准YS/T 1030-2017《富锂锰基正极材料》，然而目前仍缺乏与之相配套的分析方法标准。因此，急需建立一套针对富锂锰基正极材料化学成分的分析方法标准。

本标准拟由六部分组成。

——第1部分：锰含量的测定 电位滴定法

——第2部分：钴含量的测定 电位滴定法

——第3部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法

——第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、锌、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第5部分：氯含量的测定 氯化银比浊法

——第6部分：硫酸根含量的测定 离子色谱法

本文件填补了国内外在富锂锰基正极材料化学成分检测领域的空白，对于把控富锂锰基正极材料的产品质量、完善其研发和生产工艺，提高锂离子动力电池的性能和使用寿命具有积极的指导意义。

富锂锰基正极材料化学分析方法

第3部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本文件规定了富锂锰基正极材料中镍含量的测定方法。

本文件适用于富锂锰基正极材料中镍含量的测定。测定范围：5.00 % ～ 30.00 %。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 术语与定义

本文件没有需要界定的术语与定义。

- 原理

试料经盐酸、硝酸溶解，以酒石酸掩蔽干扰离子，在pH为 6.0 ～ 6.5的氨性介质中用丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在145 ℃ ～ 150 ℃烘箱中烘干至恒重，计算镍含量。

- 试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级水。

  - 盐酸（ρ= 1.19 g/mL）。

  - 硝酸（ρ= 1.42 g/mL）。

  - 氨水（ρ= 0.90 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 氨水（1+1）。

  - 酒石酸溶液（150 g/L）：称取150 g 酒石酸，溶于水并稀释至1 000 mL，过滤后贮存于1 000 mL 试剂瓶中。

  - 乙酸铵溶液（500 g/L）：称取250 g乙酸铵，溶于水并稀释至500 mL ，过滤后贮存于500 mL试剂瓶中。

  - 丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L）：称取10 g丁二酮肟，溶于无水乙醇，用无水乙醇稀释至1 000 mL，过滤后贮存于1 000 mL 棕色试剂瓶中。

  - G4玻璃砂芯坩埚（30 mL或40 mL）。

- 样品

  - 样品粒度应不大于 0.150 mm。

  - 样品分析前应在100 ℃ ~105 ℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

- 试验步骤

  - 试料

- 按表1称取样品（6），精确至 0.000 1 g。

表1 试料量

| 镍质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 5.00 ～ 10.00 | 0.40 |
| ＞10.00 ～ 30.00 | 0.20 |

  - 平行试验

- 平行做两份试验。

  - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 将试料（7.1）置于100 mL烧杯中，用少量水润湿，加入15 mL盐酸（5.1）和5 mL硝酸（5.2），盖上表面皿，低温加热至溶解完全，继续加热至溶液体积约为3 mL ～ 5 mL，取下冷却至室温。

    - 将试液（7.4.1）移入500 mL烧杯中，加入10 mL酒石酸溶液（5.6）、10 mL乙酸铵溶液（5.7），加水至约250 mL，用氨水（5.5）和盐酸（5.4）调节pH 为6.0 ～ 6.5，加热至60 ℃ ～ 70 ℃，边搅拌边缓慢加入50 mL丁二酮肟乙醇溶液（5.8），保温30 min。

    - 用已恒重的玻璃砂芯坩埚（5.9）抽滤，水洗沉淀5次，每次用水约20 mL，将带沉淀的玻璃砂芯坩埚于145 ℃ ～ 150 ℃烘箱中干燥2 h。取出置于干燥器中冷却至室温，称量，反复烘干至恒重。

- 试验数据处理

- 镍含量以镍的质量分数ωNi计，按公式（1）计算：

ωNi=(m3−m2)−(m1−m4)×0.2032m100%.................................... (1)

式中：

m3——玻璃砂芯坩埚和沉淀的总质量，单位为克（g）；

m2——玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m1 ——空白试验用玻璃砂芯坩埚和沉淀的总质量，单位为克（g）；

m4——空白试验用玻璃砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

0.2032 ——丁二酮肟镍与镍的换算因数；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果按GB/T 8170的规定进行修约，表示到小数点后两位。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| ωNi/% | 5.14 | 10.45 | 20.68 | 27.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| ωNi/% | 5.14 | 10.45 | 20.68 | 27.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准汇总包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2020年由16家实验室对4个不同水平的样品进行共同试验确定的。每个实验室对4个水平的样品在重复性条件下独立测定7～11次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1# | 5.15 | 5.17 | 5.19 | 5.14 | 5.16 | 5.20 | 5.17 | 5.12 | 5.16 | 5.15 | 5.14 |
|  | 2# | 10.38 | 10.37 | 10.35 | 10.49 | 10.38 | 10.40 | 10.50 | 10.46 | 10.47 | 10.47 | 10.40 |
|  | 3# | 20.71 | 20.64 | 20.75 | 20.77 | 20.77 | 20.72 | 20.76 | 20.69 | 20.71 | 20.69 | 20.68 |
|  | 4# | 27.70 | 27.78 | 27.8 | 27.83 | 27.77 | 27.87 | 27.79 | 27.75 | 27.82 | 27.76 | 27.75 |
| 2 | 1# | 5.13 | 5.12 | 5.14 | 5.11 | 5.14 | 5.11 | 5.15 | 5.11 | 5.17 | 5.11 | 5.13 |
|  | 2# | 10.46 | 10.51 | 10.44 | 10.45 | 10.49 | 10.42 | 10.46 | 10.51 | 10.48 | 10.49 | 10.55 |
|  | 3# | 20.67 | 20.65 | 20.66 | 20.59 | 20.69 | 20.61 | 20.62 | 20.66 | 20.67 | 20.67 | 20.66 |
|  | 4# | 27.55 | 27.42 | 27.63 | 27.59 | 27.52 | 27.51 | 27.60 | 27.62 | 27.58 | 27.56 | 27.55 |
| 3 | 1# | 5.17 | 5.14 | 5.15 | 5.09 | 5.07 | 5.12 | 5.11 | 5.10 | 5.11 | 5.13 | 5.10 |
|  | 2# | 10.43 | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.39 | 10.50 | 10.43 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.42 |
|  | 3# | 20.69 | 20.69 | 20.65 | 20.67 | 20.60 | 20.72 | 20.60 | 20.62 | 20.62 | 20.65 | 20.63 |
|  | 4# | 27.66 | 27.77 | 27.77 | 27.71 | 27.74 | 27.70 | 27.71 | 27.68 | 27.67 | 27.68 | 27.65 |
| 4 | 1# | 5.08 | 5.10 | 5.09 | 5.05 | 5.09 | 5.10 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.14 | 5.11 |
|  | 2# | 10.43 | 10.56 | 10.52 | 10.47 | 10.43 | 10.44 | 10.52 | 10.49 | 10.55 | 10.42 | 10.46 |
|  | 3# | 20.60 | 20.53 | 20.56 | 20.54 | 20.57 | 20.53 | 20.60 | 20.57 | 20.56 | 20.59 | 20.58 |
|  | 4# | 27.62 | 27.70 | 27.70 | 27.61 | 27.72 | 27.71 | 27.65 | 27.68 | 27.71 | 27.65 | 27.66 |
| 5 | 1# | 5.11 | 5.16 | 5.09 | 5.15 | 5.16 | 5.21 | 5.13 | 5.12 | 5.15 | 5.15 | 5.14 |
|  | 2# | 10.58 | 10.47 | 10.41 | 10.45 | 10.42 | 10.45 | 10.34 | 10.38 | 10.49 | 10.53 | 10.45 |
|  | 3# | 20.69 | 20.71 | 20.69 | 20.68 | 20.57 | 20.79 | 20.76 | 20.59 | 20.71 | 20.77 | 20.64 |
|  | 4# | 27.82 | 27.76 | 27.75 | 27.83 | 27.87 | 27.85 | 27.99 | 27.85 | 27.82 | 27.86 | 27.75 |
| 6 | 1# | 5.11 | 5.11 | 5.09 | 5.15 | 5.11 | 5.17 | 5.12 | 5.14 | 5.02 | 5.19 | 5.05 |
|  | 2# | 10.38 | 10.35 | 10.36 | 10.41 | 10.38 | 10.44 | 10.44 | 10.32 | 10.41 | 10.42 | 10.41 |
|  | 3# | 20.70 | 20.63 | 20.74 | 20.76 | 20.74 | 20.71 | 20.71 | 20.66 | 20.65 | 20.73 | 20.67 |
|  | 4# | 27.81 | 27.83 | 27.61 | 27.68 | 27.72 | 27.71 | 27.66 | 27.68 | 27.68 | 27.75 | 27.70 |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

| 实验室 | 水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 1# | 5.16 | 5.18 | 5.14 | 5.14 | 5.21 | 5.16 | 5.17 | 5.19 | 5.14 | 5.13 | 5.15 |
|  | 2# | 10.34 | 10.39 | 10.36 | 10.41 | 10.50 | 10.37 | 10.49 | 10.45 | 10.47 | 10.50 | 10.46 |
|  | 3# | 20.77 | 20.74 | 20.73 | 20.78 | 20.71 | 20.69 | 20.65 | 20.74 | 20.71 | 20.73 | 20.67 |
|  | 4# | 27.8 | 27.83 | 27.83 | 27.81 | 27.82 | 27.79 | 27.75 | 27.28 | 27.82 | 27.72 | 27.88 |
| 8 | 1# | 5.14 | 5.17 | 5.16 | 5.12 | 5.18 | 5.15 | 5.14 | 5.16 | 5.20 | 5.12 | 5.14 |
|  | 2# | 10.51 | 10.49 | 10.35 | 10.46 | 10.37 | 10.44 | 10.46 | 10.39 | 10.50 | 10.37 | 10.47 |
|  | 3# | 20.66 | 20.75 | 20.71 | 20.69 | 20.65 | 20.66 | 20.65 | 20.69 | 20.71 | 20.63 | 20.68 |
|  | 4# | 27.81 | 27.79 | 27.76 | 27.78 | 27.69 | 27.73 | 27.68 | 27.74 | 27.78 | 27.76 | 27.83 |
| 9 | 1# | 5.18 | 5.14 | 5.16 | 5.22 | 5.14 | 5.18 | 5.17 | 5.13 | 5.16 | 5.21 | 5.19 |
|  | 2# | 10.84 | 10.79 | 10.77 | 10.84 | 10.88 | 10.80 | 10.85 | 10.77 | 10.76 | 10.82 | 10.89 |
|  | 3# | 22.27 | 22.35 | 22.38 | 22.27 | 22.24 | 22.36 | 22.35 | 22.24 | 22.20 | 22.39 | 22.19 |
|  | 4# | 29.34 | 29.25 | 29.24 | 29.21 | 29.28 | 29.26 | 29.21 | 29.30 | 29.26 | 29.29 | 29.31 |
| 10 | 1# | 5.10 | 5.09 | 5.10 | 5.10 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.10 | 5.08 | 5.09 | 5.10 |
|  | 2# | 10.45 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.48 | 10.50 | 10.48 | 10.44 | 10.63 | 10.6 | 10.61 |
|  | 3# | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.66 | 20.71 | 20.69 | 20.68 | 20.65 | 20.72 | — | — |
|  | 4# | 27.77 | 27.71 | 27.61 | 27.70 | 27.68 | 27.80 | 27.75 | 27.75 | 27.78 | 27.71 | 27.71 |
| 11 | 1# | 5.14 | 5.17 | 5.12 | 5.15 | 5.18 | 5.15 | 5.14 | 5.13 | 5.16 | — | — |
|  | 2# | 10.48 | 10.47 | 10.37 | 10.40 | 10.35 | 10.36 | 10.48 | 10.33 | 10.36 | — | — |
|  | 3# | 20.69 | 20.65 | 20.61 | 20.79 | 20.64 | 20.54 | 20.56 | 20.68 | 20.66 | — | — |
|  | 4# | 27.71 | 27.84 | 27.70 | 27.67 | 27.67 | 27.76 | 27.67 | 27.78 | 27.71 | — | — |
| 12 | 1# | 5.20 | 5.21 | 5.19 | 5.15 | 5.17 | 5.23 | 5.15 | 5.18 | 5.25 | — | — |
|  | 2# | 10.49 | 10.54 | 10.52 | 10.44 | 10.45 | 10.48 | 10.48 | 10.41 | 10.43 | — | — |
|  | 3# | 20.75 | 20.71 | 20.76 | 20.65 | 20.69 | 20.76 | 20.73 | 20.77 | 20.63 | — | — |
|  | 4# | 27.90 | 27.83 | 27.71 | 27.79 | 27.91 | 27.88 | 27.92 | 27.73 | 27.85 | — | — |
| 13 | 1# | 5.25 | 5.23 | 5.19 | 5.18 | 5.29 | 5.23 | 5.21 | 5.18 | 5.23 | — | — |
|  | 2# | 10.52 | 10.52 | 10.45 | 10.48 | 10.59 | 10.61 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | — | — |
|  | 3# | 20.81 | 20.81 | 20.84 | 20.78 | 20.75 | 20.71 | 20.71 | 20.89 | 20.89 | — | — |
|  | 4# | 27.95 | 27.98 | 27.93 | 28.01 | 27.99 | 27.91 | 27.89 | 27.82 | 27.81 | — | — |

表A.1  精密度试验原始数据（续）

| 实验室 | 水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 1# | 5.08 | 5.12 | 5.11 | 5.16 | 5.10 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | — | — | — |
|  | 2# | 10.48 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.37 | 10.40 | 10.41 | 10.42 | — | — | — |
|  | 3# | 20.72 | 20.77 | 20.63 | 20.74 | 20.68 | 20.71 | 20.73 | 20.73 | — | — | — |
|  | 4# | 27.70 | 27.72 | 27.82 | 27.87 | 27.84 | 27.80 | 27.73 | 27.77 | — | — | — |
| 15 | 1# | 4.90 | 4.89 | 4.96 | 5.47 | 5.34 | 5.24 | 5.16 | — | — | — | — |
|  | 2# | 10.61 | 10.64 | 10.11 | 10.66 | 10.66 | 10.70 | 10.34 | — | — | — | — |
|  | 3# | 20.70 | 20.55 | 20.74 | 20.28 | 20.23 | 20.29 | 20.25 | — | — | — | — |
|  | 4# | 28.02 | 26.93 | 26.88 | 27.43 | 27.47 | 27.52 | 27.79 | — | — | — | — |
| 16 | 1# | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 2# | 10.58 | 10.51 | 10.53 | 10.59 | 10.59 | 10.58 | 10.51 | — | — | — | — |
|  | 3# | 20.63 | 20.61 | 20.63 | 20.57 | 20.59 | 20.65 | 20.65 | — | — | — | — |
|  | 4# | 27.70 | 27.73 | 27.70 | 27.66 | 27.68 | 27.70 | 27.72 | — | — | — | — |