ICS 77.150.10

CCS H 61

中华人民共和国有色金属行业标准

电容器外壳用铝及铝合金带材

Aluminium and aluminium alloy strips for capacitor crust

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T 727-XXXX

代替YS/T 727-2010

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准代替YS/T 727—2010《电容器外壳用铝及铝合金带材》。本标准与YS/T 727—2010《电容器外壳用铝及铝合金带材》相比，除编辑性修改后，主要技术指标变化如下：

——删除规范性引用文件GB/T 228《金属材料室温拉伸试验方法》

——将GB/T 16865《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样》修改为GB/T 16865《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》（见2,2010版的2）；

——增加了牌号3003、3104（见3.1的表1，表3，2010版的3.1）；

——增加了牌号3003，及该牌号对应的厚度0.26～0.50mm、H14状态、H24状态、H44状态和对应的力学性能要求（见3.1的表1，表3，2010版的3.1）；

——增加了牌号3104，及该牌号对应的厚度0.26～0.50mm、H22状态、H32状态和对应的力学性能要求（见3.1的表1，表3，2010版的3.1）；

——修改尺寸公差为尺寸偏差（见3.3，2010版的3.3）

——修改拉伸性能为室温拉伸力学性能（见4.3，2010版的4.3）

——修改冲杯性能为深冲性能（见4.3，2010版的4.3）

——修改检验结果判定（见5.6，2010版的5.6）

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准参加起草单位：中铝瑞闽股份有限公司、……。

本标准主要起草人：……。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 727—2010

电容器外壳用铝及铝合金带材

1  范围

本文件规定了电容器外壳用铝及铝合金带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）的内容。

本文件适用于电容器外壳用铝及铝合金带材（以下简称带材）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 3880.3  一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差

GB/T 5125   有色金属冲杯试验方法

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8005.1  铝及铝合金术语 第1部分：产品及加工处理工艺

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975(所有部分)  铝及铝合金化学分析方法

- 术语和定义

GB/T 8005.1确定的术语、定义、符号适用于本文件。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 牌号、状态和尺寸规格

带材的牌号、状态及尺寸规格应符合表1的规定，需要其他牌号、状态和尺寸规格时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

- 表1  牌号、状态和尺寸规格

| 牌号 | 状态 | 尺寸规格/mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 内径 | 材质 |
| 1050、1060、1070 | O | 0.26~0.50 | 17.0~1450.0 | 150、200、300、400、505 | 钢、铝、纸 |
| 1100 | H12、H22、H14、H24、O | 0.26~0.50 | 17.0~1450.0 |  |  |
| 3003 | H14、H24、H44 | 0.26~0.50 | 17.0~1450.0 |  |  |
| 3004、3104 | H22、H32、H42、O | 0.26~0.50 | 17.0~1450.0 |  |  |

4.1.2 标记及示例

带材的标记按照产品名称、标准编号、牌号、状态、尺寸规格的顺序表示。标记示例如下：

1100牌号、H14状态，厚度为0.38mm，宽度为460.0mm的带材，标记为：

带 YS/T 727-2020-1100H14-0.38×460.0

- 4.2 化学成分

带材的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

- 4.3 尺寸偏差

- 4.3.1厚度

带材的厚度允许偏差为0+0.02mm。

- 4.3.2 宽度

带材的宽度偏差应符合表2的规定，需要高精级时，应在订货单（或合同）中注明，未注明时按普通级供货。

- 表2  宽度允许偏差

| 宽度范围17.0~200.0 |  | 宽度范围200.0~1450.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| ±0.2mm | ±0.1mm | ±1.0mm | ±0.5mm |

4.3.3错层

- 错层不大于2mm（头、尾5圈除外）；塔形不大于5mm。

- 4.3.4其他尺寸

带材的其他尺寸偏差应符合GB/T 3880.3高精级的规定。若GB/T 3880.3中未规定高精级时，按普通级执行。

- 4.4 室温拉伸力学性能及深冲性能

带材的室温拉伸试验及深冲性能应符合表3的规定，需要高精级时，应在订货单（或合同）中注明，未注明时按普通级供货。

- 表3 带材室温拉伸力学性能及深冲性能

| 牌号 | 状态 | 厚度 | 室温拉伸试验结果 |  | 深冲试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A50mm/% | 制耳率/% |  |
|  |  |  |  |  | 普通级 | 高精级 |
| 1050、1060、1070 | O | 0.26~0.50 | 70~90 | ≥25 | ≤6.0 | ≤5.0 |
| 1100 | O | 0.26~0.50 | 70~100 | ≥25 | ≤6.0 | ≤5.0 |
|  | H12、H22 | 0.26~0.50 | 100~120 | ≥5.0 | ≤6.0 | ≤5.0 |
|  | H14、H24 | 0.26~0.50 | 120~145 | ≥2.0 | ≤6.0 | ≤3.0 |
| 3003 | H14、H24 | 0.26~0.50 | 145~185 | ≥2.0 | ≤6.0 | ≤3.5 |
|  | H44 | 0.26~0.50 | 145~165 | ≥6.0 | ≤6.0 | ≤3.5 |
| 3004、3104 | O | 0.26~0.50 | 175~200 | ≥15 | ≤5.0 | ≤3.0 |
|  | H22、H32 | 0.26~0.50 | 175~230 | ≥6.0 | ≤5.0 | ≤3.0 |

4.5 外观质量

- 4.5.1 带材表面应洁净、平整，不允许有影响使用的分层、划伤、腐蚀、油斑、印痕、起皮、金属或非金属压入物、黑条及其他影响进一步加工的缺陷。

- 4.5.2 带材应卷紧、卷齐，端面不准许裂边、碰伤。

- 4.5.3 带材不准许有燕窝、塌卷。

- 4.5.4 带材不准许有接头。

- 4.6其他要求

需方有其它特殊要求时，由供需双方协商决定，并在订货单（或合同）中注明。

5 试验方法

5.1 化学成分

5.1.1  化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析应采用GB/T 20975规定的方法。“Al”含量按GB/T 3190规定的方法计算，计算“Al”含量时，取常规分析元素与怀疑超量的非常规分析元素分析数值的和值作为“元素含量总和”。

5.1.2  分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位应与GB/T 3190规定的极限数位一致。

5.2 尺寸偏差

- 外形尺寸测量方法按GB/T 3880.3的规定测量。

- 5.3室温拉伸力学性能

- 5.3.1室温拉伸力学性能试验应按GB/T 16865的规定检测。

- 5.3.2深冲性能按GB/T 5125的规定检测。

- 5.4 外观质量

在自然散射光下，目视检查外观质量。必要时可借用专用测量工具界定缺陷大小，通过修磨测定缺陷深度。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 带材应由供方进行检验，保证带材质量符合本文件及合同（或订货单）的规定，并填写质量保证书。

6.1.2 需方应对收到的带材按本文件的规定进行检测。检测结果与本文件及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到带材之日起一个月内提出，属于其它性能的异议，应在收到带材之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 6.2 组批

带材应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、状态和尺寸规格的带材组成。每批重量不限，需方有其他特殊要求时，由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中注明。

- 6.3 计重

带材应按卷检斤计重。

- 6.4 检验项目

每批带材出厂前均应进行化学成份、尺寸偏差、室温拉伸力学性能、深冲性能、外观质量和其他要求的检验。

6.5 取样

带材取样应符合表4的规定。

表4    取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节条号 | 试验方法的章节条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸偏差 | 逐卷检验 | 4.3 | 5.2 |
| 室温拉伸力学性能 | 每批取卷数的25%，但不少于1个卷，从每卷上分别切取2个拉伸试样。拉伸试样应符合GB/T 16865的规定。 | 4.4 | 5.3 |
| 深冲性能 | 每批取卷数的25%，但不少于1个卷，从每卷上分别切取2个试样。 | 4.4 | 5.3 |
| 外观质量 | 逐卷检验 | 4.5 | 5.4 |

6.6 检验结果的判定

- 6.6.1任一试样的化学成分不合格时，产品能区分熔次的判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次时，则判该批产品不合格。

- 6.6.2任一产品的尺寸偏差不合格时，判该卷产品不合格。

- 6.6.3任一试样的室温拉伸力学性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的卷材）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格。经供需双方商定，允许供方逐卷检验，合格者交货。

- 6.6.4 任一试样的深冲性能不合格时，应从该批产品（包括该不合格试样代表的卷材）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批产品不合格。经供需双方商定，允许供方逐卷检验，合格者交货。

- 6.6.5任一产品的外观质量不合格时，判该卷产品不合格。

7 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

7.1 标志

      - 产品标志

应在检验合格的每卷带材上打印如下标记（或贴标签）：

  - 产品名称；

  - 牌号、状态及尺寸规格；

  - 产品批号或卷号；

  - 净重；

  - 供方质量监督部门的检印（或质检人员的签名或印章）。

      - 包装标志

带材的包装标志应符合GB/T 3199的规定，或由供需双方另行商定。

    - 包装、运输、贮存

带材的包装方式应在订货单 (或合同)中注明。其他包装、运输、贮存的要求按GB/T 3199的规定。

    - 质量证明书

每批带材应附有产品质量证明书，应包括下列内容：

  - 供方名称、地址；

  - 产品名称；

  - 牌号、状态及尺寸规格；

  - 批号或卷号；

  - 净重；

  - 各项分析项目和出厂检验结果和供方质量监督部门的检印；

  - 包装日期（或出厂日期）；

  - 本文件编号。

  - 订货单（或合同）内容

订购本文件所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号、状态及尺寸规格；

- 管芯材质及规格；

- 重量（包括单卷重量）；

- 尺寸偏差（未注明的按普通级）；

- 带材的包装方式；

- 其他特殊要求；

- 本文件编号。