06

ICS 77.150.10

H 61

中华人民共和国国家标准

百叶窗用铝合金带材

Aluminum alloy strip for louvers

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS/T 621-20XX

替代YS/T 621-2007

YS

YS

20XX—XX—XX发布                                              20XX—XX—XX实施

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 621-2007《百叶窗用铝合金带材》。本标准与 YS/T621-2007相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了标准的英文名称（见封面）；

——增加和修改了规范性应用文件（见2，2007版的2）；

——对术语进行了修改（见3，2007版的3）；

——增加了3104、3105牌号和5052、5182状态（见4.1.1）；

——修改了尺寸规格范围（见4.1.1,2007版的4.1.1）；

——修改了尺寸偏差，增加了不平度、侧边弯曲度、错层和塔形要求（见4.3,2007版的4.4）

——修改了室温拉伸力学性能指标（见4.4，2007版的4.3）。

——增加表面处理即涂层百叶窗铝合金带材的技术要求（见4.1、4.3、4.4、4.5、4.6）。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：重庆西南铝精密加工有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司、重庆银鸿铝业、无锡和美窗饰新材料有限公司、江西省帘邦窗饰制造有限公司、重庆中铝华西铝业有限公司……

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 621-2007。

百叶窗用铝合金带材

  - 范围

- 本标准规定了百叶窗用铝合金带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量合格证书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于百叶窗用铝合金带材（以下简称带材）。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T 6987 （所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 7999  铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8005.3  铝及铝合金术语 第3部分：表面处理

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 16865  变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 23989  涂料耐溶剂性测定法

GB/T 26296  铝及铝合金阳极氧化膜和有机聚合物涂层缺陷

GB/T 26492.3  变形铝及铝合金铸锭及加工产品缺陷 第3部分：板、带缺陷

  - 术语

GB/T 26296、GB/T 26492.3和GB/T 8005.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

荷叶边 edge buckle

带材因切边原因，造成在边缘出现连续且细小的起伏波纹现象。

3.2

凹凸点 concave-convex spots  （凹痕GB/T26492.3）

带材因点状划伤或顶伤而在表面产生的凹点或凸点。

  - 要求

    - 产品分类

      - 牌号、状态及尺寸规格

- 4.1.1.1涂层带材的牌号、状态、尺寸规格、膜厚应符合表1的规定。对牌号、状态、尺寸规格、膜厚有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

表1 牌号、状态、尺寸规格、膜厚

| 牌号 | 状态 | 规格 |  |  |  | 膜厚 um |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度mm | 宽度mm | 内径mm | 长度 m |  |
| 5052 3104 3105 5182 | H49 | 0.120～0.150 | 12.5～100.0 | 30～50 | ≥200～1000 | 10.0-16.0 |
|  |  | ＞0.150～0.200 |  |  |  |  |
|  |  | ＞0.200～0.250 |  |  |  |  |
|  |  | ＞0.250～0.500 |  |  |  |  |

4.1.1.2基材的牌号、状态、尺寸规格、膜厚应符合表2的规定。对牌号、状态、尺寸规格有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

表2 牌号、状态、尺寸规格

| 牌号 | 状态 | 规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度mm | 宽度mm | 内径/mm | 长度 m |
| 5052 3104 3105 5182 | H19 | 0.120～0.150 | 12.50～100.0 | 300/400 | ≥4000 |
|  |  | ＞0.150～0.200 |  |  | ≥3500 |
|  |  | ＞0.200～0.250 |  |  | ≥3000 |
|  |  | ＞0.250～0.500 |  |  | ≥2000 |
|  |  | 0.120～0.150 | 100.0～1250.0 | 400/500 | ≥8500 |
|  |  | ＞0.150～0.200 |  |  | ≥7500 |
|  |  | ＞0.200～0.250 |  |  | ≥6500 |
|  |  | ＞0.250～0.500 |  |  | ≥5000 |

      - 标记及示例

4.1.2.1涂层带材标记按产品名称、膜厚、标准编号、牌号、状态、尺寸规格的顺序表示。示例如下：

膜厚为12um、5052牌号、H49状态、基材厚度为0.150mm，宽度为50.00 mm的涂层带材，标记为：

涂层带材LG12  YS/T 621-201x 5052H49  0.15*50

4.1.2.2基材标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、尺寸规格的顺序表示。示例如下：

5052牌号、H19状态、基材厚度为0.150mm，宽度为50.00 mm的涂层带材，标记为：

基材 YS/T 621-201x 5052H19  0.15*50

    - 化学成分

基材的化学成分应符合GB/T 3190的要求。

    - 尺寸偏差

      - 基材厚度

- 基材厚度偏差应符合表3的规定。

表3   基材厚度偏差                         单位为毫米

| 基材厚度 | 基材厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.120～0.180 | ±0.003 |
| ＞0.180～0.250 | ±0.005 |
| ＞0.250～0.500 | ±0.007 |

      - 宽度

- 4.3.2.1涂层带材的宽度偏差应符合表4的规定。

表4 涂层带材的宽度偏差                         单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤50.0 | ±0.05 |
| ＞50.0～100.0 | ±0.10 |

- 4.3.2.2基材的宽度偏差应符合表5的规定。

- 表5 基材的宽度偏差                         单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤50.0 | ±0.05 |
| ＞50.0～100.0 | ±0.10 |
| ＞100.0～1250.0 | ±1.00 |

      - 不平度

涂层带材和基材的不平度应符合表6的规定。

表6 不平度

| 宽度 mm | 波高 mm | 每米长度上允许的波浪数 个 |
| --- | --- | --- |
| 12.50～100.00 | 0.5 | 3 |
| ＞100.00～1250.00 | ≤3.0 | ≤3 |

      - 侧边弯曲度

涂层带材和基材在任意2000mm长度上的侧边弯曲度应符合表7的规定。

- 表7 侧边弯曲度                   单位为毫米

| 宽度 | 侧边弯曲度 |
| --- | --- |
| 12.500～50.00 | ≤2.0 |
| ＞50.00～100.00 | ≤0.5 |
| ＞100.00～1250.00 | 双方协商 |

      - 错层、塔形

基材端面的错层、塔形应符合表8的规定。

- 表8 错层 塔形                 单位为毫米

| 宽度 | 错层 |  | 塔形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单层错 | 整体错 |  |
| 15.00～50.00 | 不允许 | 1.0 | 1.0 |
| ＞50.00～100.00 | 不允许 | 1.0 | 1.0 |
| ＞100.00～1250.00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |

    - 室温拉伸力学性能

- 4.4.1基材的室温拉伸力学性能应符合表9规定。

表9基材室温拉伸力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率A50mm /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5052 3104 3105 | H19 | 0.120～0.180 | 300～370 | ≥1 |
|  |  | ＞0.180～0.500 | 290～350 | ≥1 |
| 5182 |  | ＞0.130～0.500 | 360～440 | ≥1 |

- 4.4.2涂层带材的室温拉伸力学性能应符合表10规定。

表10涂层带材室温拉伸力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率A50mm /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5052 3104 3105 | H49 | 0.120～0.180 | 240～340 | ≥2 |
|  |  | ＞0.180～0.500 | 240～340 | ≥2 |
| 5182 |  | ＞0.130～0.500 | 300～400 | ≥2 |

    - 膜层性能

涂层带材的膜层性能应符合表11规定。

表11膜层性能

| 膜层性能项目 |  | 膜层性能 |
| --- | --- | --- |
| 膜厚偏差 |  | ±1.5um |
| 铅笔硬度 | 涂层为：丙烯酸 | ≥2H |
|  | 涂层为：聚酯 | ≥3H |
| 干附着性 |  | 0级 |
| 耐溶剂性 |  | MEK≥10次 |
| 色差 |  | - 无明显差别。 |

    - 外观质量

4.5.1  基材表面不允许有裂纹、腐蚀、凹凸点、起皮、穿孔、气泡、压折、擦划伤、金属及非金属压入、印痕、松树枝状花纹、矫直辊印等缺陷。允许有轻微的色差、粘伤等不影响使用的缺陷。

4.5.2  基材表面允许有不明显的振纹等不影响使用的缺陷。

4.5.3  基材应剪切整齐，无裂边、荷叶边、手感毛刺、边部变形和影响涂漆的波浪。

- 4.5.4  涂层带材表面不准许有涂层气泡斑、涂层龟裂、涂层泛黄、涂层桔皮、肥边、缩孔、漏底、色差、黑条、杂点（颗粒）、色差、流痕、刀背印、擦伤、划伤等缺陷。

- 4.5.5  涂层带材应卷紧、卷齐，端面不准许有碰伤、划伤，边部不准许有裂边、翘边、波浪和细丝状的毛刺。

4.5.6  涂层带材不能有明显翘曲和扭曲现象，即取1.5米长涂层带材，手握一端，另一端自然下垂，目视不能有明显翘曲和扭曲现象。

  - 试验方法

    - 化学成分分析方法

      - 基材的化学成分分析方法应符合GB/T 20975或GB/T 7999的规定，仲裁分析方法应采用GB/T 20975规定的方法。

      - “Al”含量的计算应符合GB/T 3190的规定，计算“Al”含量时，取常规分析元素与怀疑超量的非常规分析元素分析数值的和值作为“元素含量总和”。

      - 分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行，修约数位应与GB/T 3190规定的极限数位一致。

    - 尺寸偏差

      - 尺寸修约

尺寸测量值不允许修约，极限数值的判定方法应符合GB/T 8170的规定。

      - 不平度

- 从基材和涂层带材上任意取长度为2000mm的试样（试样应尽量包含产品有波浪部分），将试样自由放在平台上，按照GB/T 3880.3 的规定检测波高和波浪数。

      - 错层、塔形

基材和涂层带材的错层、塔形用能保证相应精度的量具测量。

      - 其他尺寸测量

其他尺寸的测量按照GB/T 3880.3的规定进行。

    - 室温拉伸力学性能

基材和涂层带材的室温拉伸试验按GB/T 16865的规定进行。

    - 膜层性能

      - 膜厚偏差

按国标GB/T 8013.3规定的局部膜厚测定方法进行测定。

      - 铅笔硬度

膜层的铅笔硬度检测按GB/T 6739的规定进行，观察表面膜层是否被划破。

      - 干附着性

        - 按GB/T 9286的规定，在试样上先划11条平行线，再划11条垂直这些平行线的截线，平行线或截线间距为1 mm。

        - 将粘着力大于10 N/25 mm的粘胶带1）覆盖在划格的涂层上，赶去粘胶带下的的空气，迅速垂直拉开粘胶带，按GB/T 9286评级。

      - 耐溶剂性

膜层的耐溶剂性测试按GB/T 23989-2009中7.1或7.2的规定进行，仲裁方法按GB/T 23989-2009中7.2的规定进行。

      - 色差

在自然光下，对比色卡，无明显差别。

    - 外观质量

基材和涂层带材的外观质量用目视检验，仲裁时应在自然光散射下进行。必要时，可借助尺寸测量工具界定缺陷大小。

  - 检验规则

    - 检验和验收

      - 基材和涂层带材应由供方进行检验，保证基材和涂层带材质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的基材和涂层带材按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到基材和涂层带材之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到基材和涂层带材之日起三个月提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

    - 组批

基材和涂层带材应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、同一状态和同一规格及相同生产工艺的带材组成。

    - 计重

基材和涂层带材应检斤计重。

    - 检验项目

每批基材和涂层带材出厂前均应进行化学成分、尺寸偏差、室温拉伸力学性能、膜层性能、外观质量的检验。

    - 取样

基材和涂层带材取样应符合表8的规定。

表8取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 17432的规定进行。 | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸偏差 | 逐卷检验 | 4.3 | 5.2 |
| 室温拉伸力学性能 | 每批取卷数的1%，但不少于1个卷。每卷取2个试样。 | 4.4 | 5.3 |
| 膜层性能 | 每批次取2卷涂层带材，从每卷涂层带材上切取1个试样/检验项目。试样尺寸应符合相应实验方法的规定或由供需双方商定。 | 4.5 | 5.4 |
| 外观质量 | 逐卷检验。 | 4.6 | 5.5 |

1）scotch 610粘胶带或Permacel 99粘胶带是适合的市售产品的实例。给出这一信息是为了方便本部分的使用者，并不表示对这一产品的认可。

    - 检验结果的判定

      - 任一试样的化学成分不合格时，基材能区分熔次的判该试样代表的熔次不合格，其他熔次依次检验，合格者交货。不能区分熔次的判该批不合格。

      - 任一试样的尺寸偏差不合格时，判该试样代表的该卷基材和涂层带材不合格。

      - 任一试样的室温拉伸力学性能不合格时，应从该批基材和涂层带材（包括该不合格试样代表的那卷带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批基材和涂层带材合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批基材和涂层带材不合格。经供需双方商定允许供方逐卷检验，合格者交货。

      - 任一室膜层性能不合格时，应从该批涂层带材（包括该不合格试样代表的那卷涂层带材）中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批涂层合格。若重复试验结果中仍有试样性能不合格，则判该批涂层带材不合格。经供需双方商定允许供方逐卷检验，合格者交货。

      - 任一卷基材和涂层带材的外观质量不合格时，判该卷基材和涂层带材不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

在检验合格的基材和涂层带材上应附有如下内容的标签（带材宽度规格小于25.0mm时，贴于包装箱外）：

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 产品批号或卷号；

- 净重；

- 供方质检部门的检印（或质检人员的签名或印章）。

    - 包装箱标志

基材和涂层带材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

    - 包装、运输、贮存

- 基材和涂层带材的包装方式应在订货单 (或合同)中注明。其他包装、运输、贮存的要求应符合GB/T 3199的规定。

    - 质量证明书

每批基材和涂层带材应附有产品质量证明书，其上注明：

  - 供方名称；

  - 产品名称；

  - 牌号、状态；

  - 尺寸规格

  - 批号或卷号；

  - 净重；

  - 本标准编号；

  - 各项分析检验结果和供方质检部门的检印；

  - 包装日期（或出厂日期）。

    - 订货单（或合同）内容

- 订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号、状态及规格；

- 重量；

- 带材的包装方式；

- 对内径及卷外径有要求时；

- 其他特殊要求；

- 本标准编号。

━━━━━━━━━━