ICS 27.010

CCS F 01

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

代替GB 29447-2012、GB 29413-2012、YS 783-2012

多晶硅和锗单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit products of polysilicon and germanium

(征求意见稿)

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连通支持性文件一并附上。）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 29447—2012《多晶硅企业单位产品能源消耗限额》、GB 29413—2012《锗单位产品能源消耗限额》、YS 783-2012《红外锗单晶单位产品能源消耗限额》，与GB 29447-2012、GB 29413—2012、YS 783-2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 将GB 29447-2012、GB 29413—2012、YS 783-2012整合为一个标准；

- 更改了标准范围（见第1章，2012年版的第1章）；

- 更改了规范性引用文件（见第2章，2012年版的第2章）；

- 更改了术语和定义（见第3章，2012年版的第3章）；

- 删除了多晶硅各工序的工艺电耗、蒸汽消耗、综合电耗的要求（见GB 29447-2012中的第4章）；

- 删除了锗产品的工艺单耗（见GB 29413-2012中第4章，YS 783-2012中4.2）；

- 更改了多晶硅单位产品综合能耗的要求（见4.1，2012年版中的第5章）；

- 删除了半导体级多晶硅的能耗要求（见GB 29447-2012中4.4）；

- 更改了锗产品的单位产品综合能耗的要求（见4.2，见GB 29413-2012中第4章，YS 783-2012中4.2）；

- 更改了多晶硅、锗能耗统计范围和计算方法的内容（见第6章，GB 29447-2012中5.1，）；

- 删除了锗能耗标准中的企业产品能耗水平的评价（见GB 29413-2012、YS 783-2012中第6章）；

- 删除了节能管理与措施（见GB 29447-2012中第6章，GB 29413-2012、YS 783-2012中第7章）。

本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2012年分别首次发布为GB 29447-2012、GB 29413—2012、YS 783-2012；

- 本次为第一次修订。

多晶硅和锗单位产品能源消耗限额

- 范围

本文件规定了多晶硅和锗的单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。

本文件适用于以高纯氢气还原三氯氢硅生产的太阳能级多晶硅，以含锗褐煤、煤渣（灰）、含锗铅锌矿等为原料生产锗精矿、二氧化锗、还原锗锭、区熔锗锭、红外锗单晶的企业进行能耗的计算、考核以及新建和改扩建项目的能耗控制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 5238  锗单晶和锗单晶片

GB/T 11069  高纯二氧化锗

GB/T 11070  还原锗锭

GB/T 11071  区熔锗锭

GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则

# GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 25074  太阳能级多晶硅

YS/T 300  锗精矿

- 术语和定义

GB/T 2589、GB/T 12723界定的术语和定义适用于本文件。

- 能耗限额等级

  - 太阳能级多晶硅

- 太阳能级多晶硅单位产品能耗限额等级见表1，其中1级能耗最低。

- 太阳能级多晶硅单位产品能耗限额等级

| 产品 | 单位产品综合能耗 kgce/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 太阳能级多晶硅 | ≤9.5 | ≤10.5 | ≤13.0 |

  - 锗

锗单位产品能耗限额等级见表2，其中1级能耗最低。

- 锗单位产品能耗限额等级

| 产品 | 工序或工艺 | 单位产品综合能耗 kgce/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 锗矿 | 锗矿开采工序 | ≤22.8 | ≤25.4 | ≤28.2 |
| 锗精矿 | 火法富集工序 | ≤60.3 | ≤67.0 | ≤74.4 |
| 锗精矿 | 丹宁（栲胶）沉锗富集或锗精矿预处理 | ≤75.0 | ≤83.4 | ≤92.6 |
| 粗四氯化锗 | 氯化蒸馏工序 | ≤80.2 | ≤89.1 | ≤99.0 |
| 高纯二氧化锗 | 精馏水解工序 | ≤81.2 | ≤90.2 | ≤100.2 |
| 还原锗锭 | 还原工序 | ≤85.6 | ≤95.2 | ≤105.7 |
| - 区熔锗锭 | - 区熔工序 | - ≤90.9 | - ≤101.0 | - ≤112.2 |
| - 红外锗单晶 | - 单晶生长工序 | - ≤95.6 | - ≤106.2 | - ≤118.0 |
| - 注：每类产品对应的单位产品综合能耗值是指从锗矿开始到该类产品的单位产品工序能耗的累加，若只涉及到其中部分工序的生产企业，则减去未涉及工序的综合能耗作为考核指标。例如，从锗矿开始生产到区熔锗锭的现有企业单位产品综合能耗应≤112.2 kgce/kg，从高纯二氧化锗开始生产到区熔锗锭的现有企业单位产品综合能耗应≤12 kgce/kg，即（112.2-100.2） kgce/kg。 |  |  |  |  |

- 技术要求

  - 多晶硅及锗单位产品能耗限定值

    - 现有太阳能级多晶硅生产企业的太阳能级多晶硅单位产品综合能耗限定值应符合表1中3级的规定。

    - 现有锗生产企业的锗单位产品综合能耗限定值应符合表2中3级的规定。

  - 多晶硅及锗单位产品能耗准入值

    - 新建或改、扩建太阳能级多晶硅生产企业的太阳能级多晶硅单位产品综合能耗准入值应符合表1中2级的规定。

    - 新建或改、扩建锗生产企业的锗单位产品综合能耗准入值应符合表2中2级的规定。

- 统计范围和计算方法

  - 通则

    - 多晶硅和锗的能源消耗量统计范围包括产品的主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源（含生产耗能工质所消耗的能源）消耗量和损失量。

    - 能源能耗量统计范围不包括基建、技改等项目建设消耗的、生产过程中回收利用的和向外输出的能源量以及生活用能。其中，生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务等直接用于生活方面的能耗。

    - 对统计期内产品产量和能耗数量进行测算统计时，配备符合GB 17167规定的能源计量器具，不得重计或漏计。各种能源按GB/T 2589中规定的原则和折标准煤系数折算成统一的标准煤量。

    - 产品综合能耗的计算应符合GB/T 2589的规定。

  - 统计范围

    - 多晶硅

太阳能级多晶硅的能源消耗量统计范围从原材料进入生产厂区开始直到合格产品出厂或进入成品仓库的整个过程，主要包括三氯氢硅合成工序、三氯氢硅精馏提纯工序、四氯化硅氢化工序、还原工序、还原尾气干法回收工序、产品处理包装工序、公用工程（包括纯水系统、循环水、脱盐水、制氮、压缩空气、锅炉、空调、水源、中控及其他工序）、硅芯制备工序、氢气制备工序、“三废”处理工序等消耗的能源，其中公用工程中的锅炉不含发电锅炉。设备大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。

    - 锗

      - 锗的能源消耗量统计范围从原材料进入生产厂区开始直到合格产品出厂或进入成品仓库的整个过程，主要包括锗矿开采工序、火法富集工序、丹宁（或栲胶）沉锗富集工序或锗精矿预处理、氯化蒸馏工序、精馏水解工序、还原工序、区熔工序、单晶生长工序、检测和包装工序、“三废”处理工序消耗的能源，以及为生产服务的供水、供热、机修、照明等辅助生产消耗的能源总和。“三废”处理主要为锗精矿氯化蒸馏工序和粗四氯化锗精馏水解工序产生的废渣、废酸（废盐酸）和废气（氯化氢气体）的后续处理（废渣回收、碱液处理等），“三废”处理工序能耗分摊到对应的工序中。

      - 锗产品生产中的缺省工序，综合能耗考核值应减去该工序能耗。

  - 产品产量

产品产量以统计期内企业生产的合格产品的总产量计，单位为千克。太阳能级多晶硅应符合GB/T 25074的规定，锗精矿应符合YS/T 300的规定，高纯二氧化锗应符合GB/T 11069的规定，还原锗锭应符合GB/T 11070的规定，区熔锗锭应符合GB/T 11071的规定，红外锗单晶应符合GB/T 5238的规定。

  - 计算方法

    - 太阳能级多晶硅、锗的综合能耗按公式（1）计算：

E=E1+E2-E3-E4-E5……………………………………………（1）

式中：

E——报告期内的产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

E1——购入能源量，单位为千克标准煤（kgce）；

E2——库存能源增减量，单位为千克标准煤（kgce）；

E3——外销能源量，单位为千克标准煤（kgce）；

E4——生活用能源量，单位为千克标准煤（kgce）；

E5——企业工程建设用能源量，单位为千克标准煤（kgce）。

    - 太阳能级多晶硅、锗的综合能耗还可按公式（2）计算：

E=i=1n(ei×ρi)…………………………………………（2）

式中：

E——报告期内的产品综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

ei——报告期内产品消耗的第i种能源实物量，单位为千克（kg）；

ρi——第i中能源的折算标准煤系数；

n——消耗的能源品种数。

    - 太阳能级多晶硅、锗的单位产品综合能耗按公式（3）计算：

- Eg=EP………………………………………………（3）

Eg——报告期内产品的单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每千克（kgce/kg）；

- P——报告期内产品的合格产品产量，单位为千克（kg）。