国家标准征求意见稿 意见汇总处理表

标准项目名称：《各向异性钕铁硼永磁粉》                                                                  承办人：闫文龙 13426193479

标准项目负责起草单位： 有研稀土新材料股份有限公司                                                                                                                                                             填写日期： 2020年7月13日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | “各向异性磁粉”改成“各向异性钕铁硼永磁粉” | 国合通用测试评价认证股份公式 | 采纳 |  |
| 2 | 3.1 | “各向异性钕铁硼永磁粉制备工艺及化学成分配比参见附录A。”放至5.1 | 国合通用测试评价认证股份公式 | 没采纳 | 成分和性能对应分开 |
| 3 | 3.2 | “HDDR process”改成“hydrogenation–disproportionation–desorption– recombination process”“并产生了沿主相C轴方向的晶体结构”改成“并产生了沿易磁化轴的晶体结构” | 国合通用测试评价认证股份公式 | 采纳 |  |
| 4 | 3.3 | “热压热变形工艺包括将制备出的各向同性快淬磁粉，经热压、热变形制得各向异性磁体，然后再将制备的各向异性磁体进行破碎，最终制备出各向异性钕铁硼永磁粉。”前后表述不一致。 | 国合通用测试评价认证股份公式 | 不采纳 | 快淬磁粉确是各向同性的 |
| 5 | 5.1 | 附录顺序应该根据出现在正文的的先后顺序依次排列 | 国合通用测试评价认证股份公式 | 采纳 |  |
| 6 | 6.1 | 可直接写“各项异性钕铁硼永磁粉的测试方法见附录C”，在附录中写明设备及样品尺寸。 | 国合通用测试评价认证股份公式 | 采纳 |  |
| 7 | A.1 | “快淬钕铁硼永磁粉产品”改为“各向异性钕铁硼永磁粉” | 国合通用测试评价认证股份公式 | 采纳 | 改为快淬磁粉 |
| 8 | D.1.1 | “精度为0.1 mg的电子天平”改为“精度为万分之一的天平” | 国合通用测试评价认证股份公式 | 采纳 |  |
| 9 | D1.5 | “用oH ≈ 4.5 T脉冲磁场磁化”改为“用oH ≥ 3 T脉冲磁场磁化” | 国合通用测试评价认证股份公式 | 采纳 |  |
| 10 | D．1.6 | 应在测试结束后写明如何计算主要磁性能的方法。 | 国合通用测试评价认证股份公式 | 不采纳 | 测试结束后直接可得出磁性能结果 |
| 11 | 3.5 表C.1 | 温度系数漏了α符号 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 4.4 | NdFeB-A-M-307/112 H应为 NdFeB-A-M-307/100 H | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 5.1 附录B | 23℃士3℃建议为20℃ | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 不采纳 | 测试温度理论上是个范围,20℃实际情况难以控制。参考快淬钕铁硼国标，写范围更好一点。 |
| 14 | 附录C | 在“注2：产品辅助磁性能及最高工作温度TW、最高工艺温度TP试验方法按GB/T 3217规定进行”中，最高工作温度TW试验方法目前没有，可不用提出试验方法。 产品辅助磁性能仅指温度系数，如果按测磁体转换，应该引用GB/T24270；如果是磁粉温度系数测试，目前还没有试验方法标准。 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 附录C | 在“注3：产品松装密度P试验方法按GB/T 1479.1规定进行”中，漏了ρ，应为ρP，试验方法漏了“.1”。 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 附录C | 在“注4：产品氧质量分数试验方法按GB/T 5158.4规定进行（建议采用热导法）”，应该提到XB/T 617.7。 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | D.1.5 附录D | “沿轴向用oH ≈ 4.5 T脉冲磁场磁化。”少了“μ” | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 附录C | 在“注3：产品松装密度P试验方法按GB/T 1479.1规定进行”中，漏了ρ，应为ρP，试验方法漏了“.1”。 | 宁波韵升粘结磁体有限公司 | 采纳 |  |
| 19 | 1 | 去掉工艺（工艺重复了） | 钢铁研究总院 | 采纳 |  |
| 20 | 3.3 | 与热压钕铁硼永磁材料标准中的表述保持一致，修改为“hot pressed and hot deformed process” | 钢铁研究总院 | 采纳 |  |
| 21 | 3.5 | 温度系数下标未显示 | 钢铁研究总院 | 采纳 |  |
| 22 | 4.3 | 牌号命名中未能体现磁粉的概念，建议在第二层修改为“anisotropic powder”的首字母“AP | 钢铁研究总院 | 不采纳 | 本身就是磁粉的标准不需要单独体现出磁粉“P” |
| 23 |  | 全文格式整理 | 赣州富尔特 | 采纳 |  |
| 24 | 3.3 | 应规定各向异性磁体破碎后的平均晶粒尺寸，否则影响磁粉性能，建议增加“平均晶粒尺寸范围为200nm~500nm” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 不采纳 | 这属于常识性内容，不需要列出。 |
| 25 | 3.2 | process重复出现，删掉一个 | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 26 | 5.1 | 测试方法详见附录D应该改为“附录B” 牌号对照参见附录B应该改为“附录C” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 27 | 5.2 | “产品总重量”建议改为“产品总质量” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 28 | 5.4 | 产品的辅助磁性能及其他理化性能参见附录C应该改为“附录D” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 29 | 6.1.1 | 测试方法见附录C应该改为“见附录B” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 30 | 6.1.2 | 磁粉对应磁体牌号测试样品的主要磁性能值见附录D应该改为见“附件E” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 31 | 附录A.1.1 | 至于氢气氛围应该改为“置于” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 32 | A.1.2 | 删掉热压热变形工艺后面标点“，” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 33 | A.1.2 | 通过快速凝固工艺制备出热压粉末与3.3中的“制备得到的快淬磁粉”表述不一致 | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 34 | 表C.1 | 材料牌号列中所有的“NBFeB”是否该改为“NdFeB” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 35 | 表D.1 | 第五行中“L/B”是否为“L/D”表示长径比 | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 36 | 表D.1 | 其他理化性能中是否应该涉及到“氢质量分数的测定”，原因是HDDR过程存在脱氢不完全的可能，磁粉氢含量高会遗传到磁体中，引起磁体脆韧性变差，无法满足器件正常使用。 目前还没有钕铁硼氢含量测定标准。参考现有钢铁行业氢测量标准《GBT 223.82-2007 钢铁 氢含量的测定 惰气脉冲熔融-热导法》 | 有研稀土（荣成）有限公司 | 不采纳 | 在HDDR工艺中，氢会随着工艺的进行脱离磁粉中。 |
| 37 | 附录E | 附录E第一行标题漏掉“铁“字 | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 38 | 附录E | 主要磁性能见表F.1应该改为表E.1 | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |
| 39 | 表E.1 | 材料牌号列中所有的“NBFeB”是否该改为“NdFeB” | 有研稀土（荣成）有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：11个；（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：5个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；（4）没有回函的单位数：6个。