目    次

前  言	I

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4评价指标体系及要求	1

附录A 节水型企业管理指标计分方法	3

附录B 节水型企业技术指标的计算方法	4

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位：矿冶科技集团有限公司、……

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、……

本标准为首次发布。

# 节水型企业 铅冶炼行业

# 1范围

本标准规定了铅冶炼行业节水型企业评价的相关术语和定义、评价指标体系及要求。

本标准适用于铅冶炼行业节水型企业的评价工作，不适用于再生铅冶炼生产企业。

# 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB/T 12452  企业水平衡测试通则

GB/T 18820  工业企业产品取水定额编制通则

GB/T 18916.19  取水定额 第19部分：铅冶炼生产

GB/T215348  工业用水节水 术语

GB24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

# 3术语和定义

GB/T 7119、GB/T 18820、GB/T21534和GB/T 18916.19界定的以及下列术语和定义适用于文件

# 4评价指标体系及要求

4.1  节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理考核指标和技术考核指标。

4.2  节水型企业基本要求见表1。

表1  节水型企业基本要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 生活用水和生产用水分别计量 |
| 2 | 自制蒸汽单位应将供汽燃煤/燃气锅炉蒸汽冷凝水回收至锅炉水补水；外购蒸汽单位应当充分利用蒸汽冷凝水，严禁直接排放。 |
| 3 | 工艺用水及直接冷却水不直排，应回用或重复利用，例如冲渣水产生的蒸汽冷凝水回收等。 |
| 4 | 水计量器具的配备依据GB 24789的要求（并附计量器具型号清单） |
| 5 | 按规定周期开展过水平衡测试或用水审计（水平衡测试报告书或用水审计报告应能够证明其效力的文件） |
| 6 | 企业废水排放符合标准要求（并附地方环保局证明或地方排污许可证） |
| 7 | 不使用国家明令淘汰的用水设备和器具 |
| 8 | 取水手续齐全（并附批件复印件或其它有效材料复印件） |
| 9 | 近三年无超计划超定额用水（并附相关材料证明） |
| 10 | 新建、改建、扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度） |

4.3  节水型企业管理考核指标及要求见表2，管理考核指标计分方法见附录A。

表2   节水型企业管理指标及要求

| 序号 | 指标名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度；实行用水计划管理，制定节水规划和年度用水计划并分解到各主要用水车间或工序；有健全的节水统计制度，并根据地方相关管理部门要求定期报送统计报表。 |
| 2 | 管理机构和人员 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员，岗位职责明确。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供排水管网图和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决，定期对管道和设备进行检修。 |
| 4 | 水计量管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚。 |
| 5 | 水平衡测试 | 依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测试报告书及有关文件 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造，所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备。 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育，职工有节水意。 |

4.4  水型企业技术考核指标及要求见表3，技术考核指标计算方法见附录B。

表3  节水型企业技术考核指标及要求

| 考核内容 | 技术指标 | 单位 | 考核值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水量 | 单位产品取水量（铅精矿-粗铅） | m3/t（粗铅） | ≤3 |
|  | 单位产品取水量（铅精矿-电解铅） | m3/t（电解铅） | ≤3.6 |
| 重复利用 | 工业用水重复利用率 | % | ≥98% |
|  | 废水回用率 | % | 100 |
| 排水 | 单位产品排水量 | m3/t | ≤0.15 |
|  | 达标排放率 | % | 100 |

# 附录A

（资料性附录）

节水型企业管理指标的计分方法

A.1  计分方法

节水型企业管理指标的计分方法见表A.1。

表1  节水型企业管理指标计分方法

| 序号 | 考核指标名称 | 考核内容 | 考核方法 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 4 |
|  |  | 制定节水规划和用水计划 | 查阅有关文件和记录 | 4 |
|  |  | 有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送节水统计报表 | 查阅有关资料 | 4 |
| 2 | 管理机构和人员 | 有主要领导负责用水、节水工作 | 查阅有关文件及会议记录 | 4 |
|  |  | 有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员 | 查阅企业文件 | 4 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图； | 查阅图纸及查看现场 | 5 |
|  |  | 有日常巡查和保修检修制度，定期对管道和设备进行检修。 | 查阅巡查记录和落实情况 | 3 |
| 4 | 水计量配备和管理 | 原始记录和统计台账完整规范并定期进行分析 | 查阅台账和分析报告，核实数据 | 4 |
|  |  | 内部实行定额管理，节奖超罚 | 查阅定额管理节奖超罚文件和资料 | 4 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期进行水平衡测试； | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 8 |
| 6 | 节水技术改造及投入 | 企业注重节水资金投入，每年列支一定资金用于节水工程建设、节水技术改造 | 查阅有关工作记录 | 4 |
|  |  | 使用节水新技术、新工艺、新设备 | 节水设备管理好且运行正常 | 4 |
| 7 | 节水宣传 | 经常开展节水管理和培训、节水宣传教育、节水奖励 | 查看相关资料 | 4 |
|  |  | 职工有节水意 | 询问职工节水常识 | 4 |

A.1  计分说明

节水型企业管理指标的计分标准满分为60分，得分在52分以上（含52分），且序号1、2、4、5四项评分不低于34分（含34分）的企业达到“节水型企业管理指标”的要求。

# 附录B

（资料性附录）

节水型企业技术指标的计算方法

B.1 单位电解铅（粗铅）产品取水量

单位电解铅（粗铅）产品取水量按式（B.1）计算：

式中：

Vui——在一定计量时间、一定工序范围内单位电解铅（粗铅）产品取水量，m3/t；

Vi——在一定计量时间、一定工序范围内电解铅（粗铅）生产过程中取水量总和，m3；

Q——在一定的计量时间内，一定工序范围内电解铅（粗铅）的产量，t。

B.2工业用水重复利用率

工业用水重复利用率按式（B.2）计算：

式中：

R——工业用水重复利用率；

Vr——总重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），m3；

Vi——生产过程中总新鲜水量，m3。

B.3废水回用率

废水回用率按式（R.5）计算：

式中：

KW——废水回用率；

Vw——在一定的计量时间内，企业对外排放废水自行处理后的回用水量，m3；

Vd——在一定的计量时间内，企业的排水量，m3。

B.4单位产品排水量

单位产品排水量按式（B.6）计算：

式中：

Vud——单位产品排水量，m3/t；

Vd—统计期内，生活水排水量，m3；

Q—统计期内，产品产量，t。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

节水型企业  铅冶炼行业

Water saving enterprises- Lead smelting industry

（预审稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准